Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Защитная одежда

Технические требования и методы испытаний одежды для защиты от инфекционных агентов

СТ РК EN 14126

(EN 14126:2003 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents, IDT)

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от            «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен региональному европейскому стандарту EN 14126:2003 Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents (Защитная одежда. Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний одежды для защиты от инфекционных агентов), с учетом поправки EN 14126:2003/AC.

Региональный европейский стандарт EN 14126:2003 разработан Техническим комитетом CEN/TC 162 «Защитная одежда, включая защиту рук и кистей, а также спасательные жилеты».

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр регионального европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных и региональных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и европейским стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

1 Область применения................................................................................................................1

2 Нормативные ссылки...............................................................................................................1

3 Термины и определения...........................................................................................................3

4 Требования................................................................................................................................3

4.1 Требования к материалам.....................................................................................................3

4.1.1 Общие требования..........................................................................................................3

4.1.2 Требования к механическим свойствам и воспламеняемости…………………….....4

4.1.3 Требования к химическим веществам….......................................................................4

4.1.4  Требования к характеристикам стойкости к прониканию инфекционных агентов.4

4.2 Требования к характеристикам швов, линий соединений и соединений......................5

4.3 Требования к костюму в целом………………................................................................5

5 Маркировка………..................................................................................................................6

6 Информация, предоставляемая изготовителем………………………………………………6

Приложение A (нормативное) Метод испытания на определение стойкости к прониканию бактерий во влажной среде……………………..........................................................................8

Приложение ZA (информационное) Пункты настоящего европейского стандарта, гармонизированные с основными требованиями или другими положениями директив ЕС…………………………………..............................................................................................17

Библиография............................................................................................................................18

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным и европейским стандартам………………………………………………………………………………………19

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Защитная одежда

Технические требования и методы испытаний одежды для защиты от инфекционных агентов

# Дата введения ____ -__-__

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для защитной одежды многоразового и ограниченного использования, обеспечивающей защиту от инфекционных агентов.

Настоящий стандарт не распространяется на хирургическую одежду или покровный материал, которым накрывают пациентов для предотвращения перекрестного загрязнения во время хирургических вмешательств.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements (ISO 13688:2013) (Защитная одежда – Общие требования (ISO 13688:2013))

EN 14605:2005+A1:2009,, Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]) (Одежда для защиты от жидких химикатов - Требования к эксплуатационным характеристикам одежды с соединениями между различными частями одежды, герметичными к жидкости (Тип 3) или к обрызгиванию (Тип 4), а также одежды, обеспечивающей защиту частей тела (Типы РВ [3] и PB [4])

EN ISO 11607-1:2020 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2019) (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финальной стерилизации - Часть 1: Требования к материалам, барьерным система для стерилизации и упаковочным системам (ISO 11607-1:2019))

EN 943-1:2015+A1:2019 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits (Одежда для защиты от опасных твердых, жидких и газообразных химических веществ, включая жидкие аэрозоли и твердые распыляемые частицы – Часть 1: Требования к рабочим характеристикам «газонепроницаемых» (тип 1) химических защитных костюмов)

EN 943-2:2019 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET) (Одежда для защиты от опасных твердых, жидких и газообразных химических веществ, включая жидкие аэрозоли и твердые распыляемые частицы - Часть 2: Требования к рабочим характеристикам "газонепроницаемых" (тип 1) химических защитных костюмов для аварийных бригад (ET)

EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) (Одежда для защиты от жидких химических веществ - Требования к эксплуатационным характеристикам химической защитной одежды, обеспечивающей ограниченную защиту от жидких химических веществ (одежда типа 6 и типа РВ [6])

EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns (Хирургическая одежда и белье – Требования и методы испытаний - Часть 1: Хирургический покрывной материал и халаты)

prEN ISO 13982-1 rev Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) (Одежда для защиты от твердых распыляемых частиц - Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам химической защитной одежды, обеспечивающей защиту всего тела от твердых распыляемых частиц химических веществ (одежда типа 5)

EN 14325:2018 Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages (Одежда для защиты от химических веществ - Методы испытаний и классификация характеристик материалов, швов, линий соединений и соединений химической защитной одежды

EN ISO 139:2005 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005) (Текстиль; стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний)

prCEN ISO/TR 11610-2003, Protective clothing — Glossary of terms and definitions. (ISO/DTR 11610:2002) (Защитная одежда - Словарь терминов и определений. (ISO/DTR 11610:2002))

CEN ISO/TR 11610:2004 Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004) (Защитная одежда – Словарь (ISO/TR 11610:2004))

ISO 16603:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by blood and body fluids — Test method using synthetic blood (Одежда для защиты от контакта с кровью и телесными жидкостями - Определение стойкости материала защитной одежды к прониканию крови и телесных жидкостей - Метод испытания с использованием синтетической крови).

ISO 16604:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens — Test method using Phi-X 174 bacteriophage (Одежда для защиты от контакта с кровью и телесными жидкостями - Определение стойкости материалов защитной одежды к прониканию патогенных веществ - Метод испытания с использованием бактериофага Phi-X-174)

ISO/DIS 22611 Clothing for protection against infectious agents — Test method for resistance to penetration by biologically contaminated aerosols (Одежда для защиты от инфекционных агентов - Метод испытания на определение стойкости к прониканию биологически зараженных распыляемых веществ)

ISO 22612:2005 Clothing for protection against infectious agents — Test method for resistance to dry microbial penetration (Одежда для защиты от инфекционных агентов - Метод испытания на определение стойкости к прониканию микроорганизмов в сухой среде)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с prCEN ISO/TR 11610:2003 и следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Инфекционные агенты (infective agents): Микроорганизмы, в том числе генетически модифицированные, клеточные культуры и эндопаразиты человека, способные спровоцировать любую инфекцию, аллергию или отравление.

3.2 Одежда для защиты от биологических агентов (protective clothing against biological agents): Защитная одежда от биологических агентов комбинированный комплект одежды, предназначенный для защиты кожи от воздействия инфекционных агентов или контакта с ними.

3.3 Материал защитной одежды против инфекционных агентов (protective clothing material against infective agents): Любой материал или комбинация материалов, используемые в предмете защитной одежды с целью изоляции частей тела от прямого контакта с инфекционным агентом

3.4 Костюм для защиты от инфекционных агентов (protective suit against infective agents): Костюм, защищающий от опасных для здоровья инфекционных агентов. Костюм может иметь различные виды дополнительной защиты, как капюшон или шлем, ботинки и перчатки.

4	Требования

4.1 Требования к материалам

4.1.1	Общие требования

Если в инструкции по уходу указано, что одежда может быть очищена и повторно обработана не менее пяти раз, перед проведением испытаний материалы защитной одежды подвергаются пяти циклам очистки и обработки, в соответствии с инструкциями по уходу изготовителя.

Если в инструкции по уходу указано меньшее количество циклов очистки/обработки, то материалы подвергаются указанному в инструкции количеству циклов очистки/обработки.

Если в документе на соответствующий метод испытаний не установлены иные требования, то перед проведением испытаний образцы для испытаний выдерживают в течение не менее 24 ч при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) %. Испытания проводятся в тех же атмосферных условиях либо в течение 5 мин после извлечения образца из условий кондиционирования.

4.1.2	Требования к механическим свойствам и воспламеняемости

Материалы подвергаются испытаниям и классификации в соответствии с методами испытаний и системой классификации характеристик, указанными в соответствующих пунктах EN 14325.

4.1.3	Требования к химическим веществам

Если продукция декларируется как обладающая свойствами защиты от химических веществ, материалы должны подвергаются испытаниям и классификации в соответствии с методами испытаний и системой классификации характеристик, указанными в соответствующих пунктах EN 14325.

4.1.4	Требования к характеристикам стойкости к прониканию инфекционных агентов

4.1.4.1	Стойкость к прониканию зараженных жидкостей под гидростатическим давлением

При проведении испытаний в соответствии с ISO 16603 и ISO 16604 необходимо определить класс материала по уровням рабочих характеристик в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 1, по результатам испытаний с применением бактериофага (ISO 16604).

Примечание - Испытание с применением синтетической крови (ISO 16603) используется для целей скрининга, т.е. для прогнозирования уровня, на котором можно ожидать диффузии (проникания) инфекционных агентов при выполнении теста с бактериофагом (ISO 16604).

Таблица 1 - Классификация уровней стойкости к прониканию зараженных жидкостей под гидростатическим давлением (ISO 16604).

| Класс | Гидростатическое давление, при котором материал проходит испытание |
| --- | --- |
| 6 | 20 кПа |
| 5 | 14 кПа |
| 4 | 7 кПа |
| 3 | 3,5 кПа |
| 2 | 1,75 кПа |
| 1 | 0 кПа* |
| *означает, что материал подвергается воздействию гидростатического давления жидкости только в испытательной камере |  |

4.1.4.2 Стойкость к прониканию инфекционных агентов в результате механического контакта с веществами, содержащими зараженные жидкости.

При проведении испытаний в соответствии с Приложением А материал должен быть классифицирован в соответствии с уровнями характеристик, указанными в Таблице 2.

Таблица 2 - Классификация уровней стойкости к прониканию инфекционных агентов в результате механического контакта с веществами, содержащими зараженные жидкости.

| Класс | Время диффузии (проникания), t мин |
| --- | --- |
| 6 | t > 75 |
| 5 | 60 < t ≤ 75 |
| 4 | 45 < t ≤ 60 |
| 3 | 30 < t ≤ 45 |
| 2 | 15 < t ≤ 30 |
| 1 | ≤ 15 мин |

4.1.4.3	Стойкость к прониканию зараженных жидких аэрозолей

При проведении испытаний в соответствии с ISO/DIS 22611 определяется класс материала в соответствии с уровнями характеристик, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 — Классификация уровней стойкости к прониканию зараженных жидких аэрозолей

| Класс | Коэффициент проникания (log) |
| --- | --- |
| 3 | log > 5 |
| 2 | 3 < log ≤ 5 |
| 1 | 1 < log ≤ 3 |

4.1.4.4	Стойкость к прониканию зараженных твердых частиц

При проведении испытаний в соответствии с ISO 22612 материал подвергается классификации в соответствии с уровнями характеристик, приведенными в таблице 4.

Таблица 4 — Классификация уровней стойкости к прониканию зараженных твердых частиц.

| Класс | Проникание (log КОЕ) |
| --- | --- |
| 3 | ≤1 |
| 2 | 1 < log ≤ 2 |
| 1 | 2 < log ≤ 3 |

4.2 Требования к характеристикам швов, линий соединений и соединений

Швы, линии соединений и соединения одежды для защиты от инфекционных агентов должны отвечать требованиям, указанным в соответствующих пунктах EN 14325. Прочность швов классифицируется в соответствии с 5.5 EN 14325:2001.

4.3 Требования к костюму в целом

Одежда для защиты от инфекционных агентов должна соответствовать требованиям EN ISO 13688 и требованиям к костюму в целом, установленным в соответствующем стандарте на химическую защитную одежду (см. Таблицу 5).

Используемые материалы и конструкция не должны вызывать раздражения кожи или оказывать какое-либо негативное влияние на здоровье.

Примечание - Костюм должен быть максимально легким и гибким, чтобы обеспечить комфорт пользователя, не сковывать движений, в то же время обеспечивая эффективную защиту.

Таблица 5 — Типы одежды для защиты от инфекционных агентов.

| Тип одежды | Стандарт |
| --- | --- |
| тип 1a, 1b, 1c, 2 | EN 943-1 (EN 943-2 для костюмов типа ET |
| тип 3 | EN 14605 |
| тип 4 | EN 14605 |
| тип 5 | prEN ISO 13982-1 |
| тип 6 | EN 13034 |
| защита частей тела | EN 14605 |

5	Маркировка

На одежду наносится маркировка в соответствии с требованиями соответствующего стандарта на химическую защитную одежду.

Маркировка защитной одежды для защиты от инфекционных агентов содержит следующую дополнительную информацию:

a) обозначение настоящего стандарта;

b) тип защитной одежды, в соответствии с таблицей 5, с суффиксом "-B", например, тип 3-B;

с) пиктограмма "защита от биологической опасности".

6	Информация, предоставляемая изготовителем

Информация для пользователя излагается в четкой и недвусмысленной форме, понятной лицам, прошедшим специальную подготовку.

Информация для пользователя одежды для защиты от инфекционных агентов включает всю необходимую информацию в соответствии с требованиями EN ISO 13688 и соответствующего стандарта на химическую защитную одежду конкретного типа. Дополнительно включается следующая информация:

a)	обозначение настоящего стандарта;

b)	обозначение типа одежды, например, тип 3-B;

c)	биологические агенты, против которых была испытана защитная одежда. Эта информация должна быть выражена в виде уровней показателей согласно пунктов 4.1.4.1-4.1.4.4 для соответствующих типов биологической угрозы;

d)	другая информация, имеющая отношение к уровням эксплуатационных характеристик, предпочтительно в форме таблицы;

e)	следующая информация для лиц, прошедших специальную подготовку:

- по применению и ограничениям в использовании (температурный диапазон и т.д.);

- проверки, которые должны быть проведены пользователем перед использованием, при необходимости;

- способы подгонки и регулировки, а также информация о любых дополнительных принадлежностях, необходимых для обеспечения заявленного уровня защиты;

- порядок эксплуатации;

- порядок ухода, очистки и дезинфекции;

- порядок хранения;

- при необходимости, предупреждение о проблемах, с которыми можно столкнуться;

- при необходимости, иллюстрации, номера деталей и маркировка запасных частей и т.д.

- порядок утилизации после использования.

Приложение A

(обязательное)

Метод испытания на определение стойкости к прониканию бактерий во влажной среде

А.1 Принцип метода

Примечание – Данное приложение включено в настоящий стандарт в качестве временного положения. Оно будет заменено EN ISO 22610 как только данный международный стандарт станет общедоступным.

Настоящее приложение устанавливает метод испытания и соответствующее оборудование для определения стойкости материала к прониканию бактерий в жидкой среде.

Образец для испытания помещают в чашку с агаровой средой без крышки на вращающемся диске. Поверх образца помещают фрагмент донорского материала и кусок полиэтиленовой пленки высокой плотности (HD) толщиной примерно 10 мкм подходящего размера, материалы фиксируются с помощью двойного стального кольца.

Поверх донорского материала помещается «палец», устойчивый к истиранию, для приложения определенной силы на донор и образец для испытания, в целях приведения их в контакт с агаром. «Палец» прикладывается к материалу при помощи вращающейся ручки, перемещаемой эксцентриковой шайбой таким образом, чтобы за 15 минут круговым движением «палец» охватил всю поверхность чашки.

Все материалы растягиваются под весом стального кольца таким образом, что за один отрезок времени только маленькая площадь испытуемого образца соприкасается с поверхностью чашки с агаровой средой. Вследствие комбинированного воздействия трения и миграции жидкости бактерии могут распределяться от донорского материала через испытуемый образец до агарной поверхности.

По истечении 15 минут необходимо заменить чашку с агаровой средой и повторить испытание. На одной и той же паре донорского материала и образца для испытаний проводится 5 испытаний продолжительностью 15 минут каждое. Это позволит произвести оценку результата проникания бактерий во временной перспективе.

Итоговое бактериальное загрязнение на образце для испытаний оценивается с использованием того же метода.

Чашки с агаровой средой помещаются в инкубационный период до выявления бактериальных колоний, которые затем подсчитываются.

Собранные результаты обрабатываются в целях определения защитной способности и кинетики пропускания материала.

Примечание - Данный метод испытания может быть откалиброван с использованием стандартного образца с характеристикой EPP (см. А.6) в диапазоне от 3,5 до 4,0, например, промытая три раза полиэфирная ткань плотностью 277 г/м2 с фторуглеродным покрытием/отделкой. Стандартный образец пакуется в стерилизующий пакет, соответствующий требованиям EN ISO 11607-1 (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих окончательной стерилизации - Часть 1: Требования к материалам, барьерным система для стерилизации и упаковочным системам) и подвергается стерилизации паром при температуре 121 °C.

A.2  Термины и определения

Применяются следующие термины и определения:

A.2.1

Чашка с агаровой средой (agar plate): Чашка Петри со стерильной агаровой питательной средой.

A.2.2

Материал-носитель (carrier material): Материал, используемый для подготовки донорского материала.

A.2.3

Покровный материал (covering material): Материал, которым накрывают человека, оборудование или определенные поверхности для предотвращения попадания бактерий с кожи человека и/или бактерий с других нестерильных поверхностей на травмированную кожу (см. также EN 13795-1).

A.2.4

Донорский материал (donor): Материал-носитель, зараженный известным количеством жизнеспособных клеток определенного штамма Золотистого Стафилококка.

A.2.5

«Палец» (finger): Часть аппарата для испытания материалов на стойкость к прониканию бактерий во влажной среде, которая приводит донорский материал и испытуемый образец к соприкосновению в одной точке с поверхностью чашки с агаровой средой.

A.2.6

Чашка Петри (Petri dish): Сосуд для подготовки чашки с агаровой средой.

A.2.7

Образец для испытаний (test specimen): Фрагмент покровного материала, на котором проводятся испытания по определению стойкости к прониканию бактерий.

A.3  Оборудование

A.3.1  Испытательный аппарат

A.3.1.1	Вращательный стенд

Вращательный стенд состоит из трех частей:

Двигательный отсек;

Держатель чашки с агаровой средой;

Рычаг держателя «пальца».

Двигательный отсек состоит из электродвигателя, электрических переключателей и передатчика на две выходных оси, одна - для держателя чашки с агаровой средой, а другая - для эксцентриковой шайбы, управляющей рычагом пальцедержателя. Вращение оси электродвигателя передается на выходные оси при помощи зубчатых колес и зубчатых ремней в два шага 11:36, и организовано так, что держатель чашки вращается со скоростью (60 ± 1) мин-1, а эксцентриковая шайба - со скоростью 5,60 мин-1. Главный электровыключатель отключает питание аппарата, тогда как выключатель с часовым механизмом (c диапазоном измерения 15 мин ± 5 с) позволяет контролировать проведение испытания в установленный промежуток времени.

Держатель чашки с агаровой средой установлен на выходной оси держателя чашки. На его верхней поверхности имеется углубление, диаметр которого равен диаметру чашки с агаровой средой, применяемой при испытаниях.

Рычаг держателя «пальца» установлена на вращающемся шарнире, выступающем из верхней поверхности двигательного отсека таким образом, что принимает горизонтальное/ровное положение, когда конец «пальца» находится на поверхности чашки с агаровой средой. Длина рычага составляет 462 мм, и он закреплен в шарнире на шарикоподшипнике на расстоянии (256 ± 0,5) мм от центра «пальца».

К рычагу прикреплен груз весом (250 ± 0,5) г, который можно перемещать вдоль рычага для регулировки силы нажатия пальца на агаровую поверхность. К верхнему краю рычага в центре пальца прикреплена петля. Она позволяет прикрепить динамометр для измерения направленной вниз силы. На конце рычага держателя «пальца» имеется стержень, направленный в сторону ручки держателя чашки с агаровой средой. Он служит для фиксации «пальца» таким образом, чтобы его можно было снять для дезинфекции, а затем снова установить.

«Палец» изготавливается из полированной нержавеющей стали, отполированной до значения Ra=0,2 мкм. Конечная часть «пальца», которая входит в соприкосновение с испытуемыми материалами, имеет полусферическую форму радиусом 11 мм. На верхней поверхности «пальца» имеется отверстие, через которое он крепится к стержню рычага держателя. «Палец» является съемным и должен дезинфицироваться между испытаниями.

Значение силы (3 ± 0,02) Н нажатия «пальца» на материалы измеряется при помощи, например, динамометра, прикрепленного к рычагу, либо весов, установленных на вращательном стенде.

A.3.1.2	Стальное кольцо (рисунок A3 и A.4)

Двойное стальное кольцо весом (800 ± 1) г используется для скрепления вместе испытуемого материала и донорского материала. Внутренний диаметр достаточно большой, чтобы через него свободно проходил держатель чашки с агаровой средой, и кольцо свободно свисало снаружи.

1 рессорная сила (сила сжатия пружины) 1 Н

2 Скорость вращения 60 мин -1

Рисунок А.1 — Испытательный аппарат (вид сверху)

1 Груз

2 Шариковые подшипники

3 Место крепления динамометра

4 «Палец» из нержавеющей стали R= 11 мм

5 Таймер

Рисунок А.2 — Испытательный аппарат (вид спереди)

Рисунок А.3 — Внутреннее кольцо

Рисунок А.4 — Наружное кольцо

A.3.2  Наборы из 6 чашек с агаровой средой

Набор из 6 чашек Петри диаметром 14 см заполняют питательным агаром, см. А.4, на (3 ± 0,2) мм от края. Чашки с агаровой средой подготавливаются за день до проведения  испытаний и хранятся над водой, чтобы потеря веса была минимальной.

Высушить чашки в течение 20 минут без крышки на чистом столе. На поверхности агара не должно быть видимой жидкости (конденсата). Высота чашек Петри не стандартизована, поэтому посуда от разных поставщиков может иметь различную высоту. В этой связи, необходимо рассчитать вес или объем агара, необходимого для наполнения чашек Петри на указанное выше  расстояние от края. Измерения количества агара производят объемным или гравиметрическим методами. Для контроля расстояния от агара до края посуды можно положить, например, лезвие бритвы на центр поверхности агара и стальную линейку на края посуды поперек ее поверхности. Затем измерить расстояние между линейкой и лезвием при помощи проволочного калибра или циферблатного индикатора. Значения расстояний необходимо определить для каждого набора чашек и внести в протокол испытаний.

A.3.3  Материал-носитель

Материал-носитель представляет собой смачиваемую, отлитую из растворителя полиуретановую пленку на бумажной основе, со следующими характеристиками:

- толщина: 30 мкм;

- значение удлинения при максимальной нагрузке:

(350  ± 50) % в направлении машины;

(400	± 75) % в поперечном направлении.

Примечание - На полиуретановый слой пленки в целях загрязнения наносится тест-штамм.

Материал-носитель разрезать на отрезки размером 25 см х 25 см. Между каждым отрезком вложить лист картона, все сложить в стерилизующий пакет. Стерилизовать паром.

A.3.4  Приготовление взвеси золотистого стафилококка

Штамм S. aureus, ATCC 29213, культивируют (18 - 24) ч при температуре (36 ± 1) °C в питательной среде из триптического соевого агара.

Из полученной массы отбирают 2 или 3 колонии в 3 мл триптическо-соевого бульона, см. А.4, и культивируют (18-24) ч при температуре (36 ± 1) °C. Бульон разбавляют пептонной водой, см. А.4, в соотношении 1:10 до получения значений концентрации в диапазоне (1х104 - 4х104) КОЕ/мл.

Подсчет количества жизнеспособных микроорганизмов проводится на готовой взвеси.

A.3.5  Подготовка донорского материала

Из стерилизующего пакета извлечь полиуретановую пленку. Поместить материал-носитель на чистый поднос, смачиваемой полиуретановой стороной вверх.

Для удобства материал-носитель можно прикрепить к подносу за углы при помощи двухсторонней клейкой ленты. Отметить на материале-носителе область, соответствующую диаметру крышки чашки с агаровой средой.

Распределить 1,0 мл взвеси S. aureus по этой области материала-носителя. Высушить донорский материал при температуре 56 °C в течение около 30 мин. В процессе высушивания взвесь S. aureus дополнительно наносится на полимерную пленку при помощи продезинфицированного стеклянного распылителя для обеспечения равномерного распределения.

Донорский материал необходимо использовать в день приготовления.

A.3.6  Покрывающая пленка

Подготовить пять отрезков полиэтиленовой пленки около 10 мк HD, с плотностью (950 ± 2) кг/м3 и скоростью расплавленного потока MFR (190°C, 5 кг) 0,27 г/10 мин, размером       25 см x 25 см.

A.3.7  Образцы для испытаний

Из материала, подлежащего испытанию, вырезать в произвольном порядке пять отрезков размером 25 см х 25 см или диаметром 25 см, в асептических условиях.

При необходимости, образцы перед проведением испытаний упаковывают и стерилизуют, используя методы упаковки и стерилизации, рекомендованные изготовителем для конечной продукции.

A.4 Питательная среда

A.4.1  Триптический соевый агар

Триптон 15 г,

Папаиновый гидролизат соевой муки/соевого шрота 5 г,

Хлорид натрия 5 г,

Агар17 г,

Дистиллированная вода 1000 мл.

Развести сухие ингредиенты в воде и нагреть, помешивая, до растворения. Стерилизовать при температуре 121 оС в течение 15 минут, тщательно перемешать и разлить по блюдцам.

A.4.2  Триптический соевый бульон

Триптон 17 г,

Папаиновый гидролизат соевой муки/соевого шрота 3 г,

Декстроза 2,5 г,

Хлорид натрия 5 г,

Дипотассиум фосфат (дикалийфосфат) 2,5 г,

Дистиллированная вода 1000 мл.

А.4.3 Пептонная вода

Пептон 10 г,

Хлорид натрия 5 г,

Полисорбат 80 - 1 г,

Дистиллированная вода 1000 мл.

A.4.4  Питательный агар

Экстракт говядины 3 г,

Пептон 5 г,

Хлорид натрия 8 г,

Агар 17 г,

Дистиллированная вода 1000 мл.

Подготовка, см. A.4.1. Разлить по блюдцам на следующий день после приготовления.

A.5  Метод испытания

A.5.1  Кондиционирование

При необходимости, подготовить образцы для испытаний в соответствии с ISO 139.

В иных случаях кондиционирование и испытания могут проводиться при обычной комнатной температуре. Необходимо указать метод кондиционирования в протоколе испытаний.

A.5.2 Настройка аппарата

Испытываемый образец материала в конкретный период времени должен находиться в соприкосновении с агаром только в одной точке. Чтобы убедиться, что «палец» перемещается по всей поверхности, необходимо вести регулярное наблюдение, используя приведенную ниже методику. Задокументированные результаты относятся к записям о качестве и должны быть сохранены.

При помощи стальных колец собрать и закрепить вместе один лист белой бумаги, один лист копировальной бумаги и один лист полиэтиленовой пленки высокой плотности HD. Положить чашку Петри с диаметром днища 14 см вверх дном на вращающийся диск (держатель чашки с агаровой средой), сверху разместить собранные материалы, как описано в п. А.5.3. Приложить «палец» к материалам и запустить аппарат на 15 минут. Извлечь белую бумагу и убедиться, что «палец» оставил ровный контактный рисунок по всей поверхности, соответствующей окружности чашки.

A.5.3  Процедура

A.5.3.1	Подготовка образцов для испытаний

Отрегулировать вес на рычаге так, чтобы значение силы нажатия пальца на чашку с агаровой средой составляло (3 ± 0,02) Н.

Поместить чашку с агаровой средой №1 на вращательный стенд.

Для получения стандартного значения силы растяжения материала использовать следующую методику. Применяется круговая нагрузка, состоящая из внешнего и внутреннего кольца (общий вес (800 ± 1) г, см. рисунки А.3 и А.4).

Внутреннее кольцо и цилиндрическое тело диаметром около 9 см и высотой 4 см, размещенное в центре кольца, положить на горизонтальную стерильную рабочую поверхность. Использовать подходящие средства, как двухсторонняя клейкая лента, на внешней стороне кольца для увеличения силы трения.

На кольцо положить образец для испытаний, сверху - донорский материал зараженной стороной вниз, предварительно сняв с него бумагу, и на него - кусок полиэтилена HD. Сильно потянуть вниз внешнее кольцо, чтобы материалы надежно закрепились между двумя кольцами.

A.5.3.2	Последовательность испытаний (образец 1)

Собранную конструкцию поднять, слегка ослабив натяжение материалов, и поместить на чашку с агаровой средой №1 без крышки, при этом стальное кольцо должно свободно свисать с краев вращающегося диска. Приложить «палец» к донорскому материалу непосредственно внутрь верхнего края таким образом, чтобы образец для испытаний соприкоснулся с агаровой поверхностью. Запустить процесс испытания, как описано выше, с приложением силы нажатия «пальца» 3 Н на 15 минут.

По истечении 15 минут немедленно убрать стальное кольцо с собранными материалами донора и образца для испытаний.

Убрать чашку № 1 с вращающегося диска и накрыть ее крышкой. Сразу же поместить чашку №2 на вращающийся диск, а на нее - кольцо с материалами.

Повторить вышеописанные процедуры для каждой из чашек №№ 2 - 5, используя тот же образец всех материалов.

После завершения всех процедур удалить и утилизировать донорский материал, перевернуть испытуемый образец верхней стороной вниз, накрыть полиэтиленовой пленкой HD и поместить  для вращения на чашке № 6 на 15 минут.

Если на поверхности агара скопилась жидкость, необходимо высушить чашку(и) на чистом столе и выдержать чашки с агаровой средой (№№ 1 - 6) с надетыми крышками в термостате при температуре (36 ± 1) °C в течение 48 ч.

Произвести подсчет колоний S. aureus на каждой чашке. Не учитывать количество колоний в зоне радиусом 15 мм вокруг центра чашки. Количество колоний не должно превышать 1000. Если количество колоний превышает 1000, необходимо сделать новую взвесь S. aureus с более низкой концентрацией (но не выходящую за пределы установленного диапазона) и повторить испытания.

A.5.3.3	Оставшиеся образцы

На оставшихся 4-ех образцах испытания повторяют таким же образом, как описано в пунктах А.5.3.1 и А.5.3.2. Для каждого нового образца используется свежеприготовленный донорский материал.

A.6  Вычисление результата

Вычислите рассчетный объем проницаемости (expected plate for penetration, EPP) следующим образом:

| EPP = 6 – (CUM1 + CUM2 + CUM3 + CUM4 + CUM5), | (А.1) |
| --- | --- |
| При этом: CUM1 = X1/T, | (А.2) |
| CUM2 = (X2 + X1)/T, | (А.3) |
| CUM3 = (X3 + X2 + X1)/T, | (А.4) |
| CUM4 = (X4 + X3 + X2 + X1)/T, | (А.5) |
| CUM5 = (X5 + X4 + X3 + X2 + X1)/T, | (А.6) |
| T=Z+X1+X2+X3+X4+X5, | (А.7) |

где X1, X2, X3, X4 и X5 - количество колоний на пяти чашках, полученных на одном из пяти образцов;

Z - количество колоний на чашке №6, полученных на соответствующем (№№1 - 5) перевернутом образце для испытаний.

A.7  Протокол испытаний

Протокол испытания содержит следующую информацию:

1) ссылку на настоящий Европейский стандарт и настоящее приложение;

2) ссылки на калибровки, если таковые имеются;

3) условия испытаний, т.е. температура и влажность;

4) расстояние от поверхности агара до края чашки Петри;

5) идентификация испытуемого материала;

6) заявление о том, что донорский материал соответствует A.3.3;

7) результаты подсчета колоний на шести испытательных чашках для каждого из 5 образцов для испытаний;

8) результаты подсчета количества жизнеспособных микроорганизмов в использованной взвеси S. aureus;

9) результаты вычисления значений EPP, среднего значения и стандартного отклонения для пяти образцов для испытаний.

Приложение ZA

(информационное)

Пункты настоящего европейского стандарта, гармонизированные с основными требованиями или другими положениями директив Европейского Союза

Данный европейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, и гармонизирован с основными требованиями Директивы ЕС 89/686/EEC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К продукции, входящей в область применения настоящего стандарта, могут быть применимы другие требования и другие директивы ЕС.

Следующие пункты настоящего стандарта, приведенные в таблице ZA.1, гармонизированы с требованиями Директивы 89/686/EEC, Приложением II.

Таблица ZA.1 — Сравнение между Директивой ЕС 89/686/EEC и настоящим Европейским стандартом

| Основное требование (EU Directive 89/686/EEC, Приложение II) | Пункт(ы) настоящего стандарта |
| --- | --- |
| 1.1.2.2 Уровни и классы защиты | 4.1.4 |
| 1.3.1 Адаптация к форме и строению пользователя | 4.3 |
| 1.3.2 Легкость и прочность конструкции | 4.1.2, 4.2 |
| 1.4 Информация, предоставляемая изготовителем | 6 |
| СИЗ с одним или несколькими идентификационными или опознавательными знаками, прямо или косвенно относящимися к здоровью и безопасности | 5 |
| 3.10.2 Защита от опасных веществ и инфекционных агентов | 4.3, 4.1.4 |

Соблюдение указанных пунктов настоящего стандарта является одним из способов обеспечения соответствия конкретным существенным требованиям указанной Директивы и связанных с ней нормативных документов ЕАСТ.

Библиография

[1] Ransjö U, Hambraeus A: An instrument for measuring the bacterial penetration through fabrics used for barrier clothing. Journal of Hygiene (1979) 82:361-368 (Прибор для измерения проникания бактерий через ткани, используемые для изготовления защитной одежды. Гигиенический журнал (1979) 82:361-368).

[2] Whyte W, Hambraeus A, Laurell G, Hoborn J: The relative importance of routes and sources of wound contamination during general surgery. I. Non-airborne. Journal of Hospital Infection (1991) 18:93-107 (Относительная важность источников и путей бактериального загрязнения ран во время общего хирургического вмешательства. I. Передающиеся не воздушным путем. Журнал больничной инфекции (1991) 18:93-107)

[3] Werner HP, Hoborn J, Schön K, Petri B: Influence of drape permeability on wound contamination during mastectomy. European Journal of Surgery (1991) 157:379-383 (Влияние проницаемости хирургического покровного материала на заражение раны во время мастектомии. Европейский журнал хирургии (1991) 157:379-383.)

[4] Hoborn J: Theatre Drapes and Gowns - How to Determine Wet Bacterial Barrier Properties. HygMed (2000) 25:79-83.(Театральные драпировки и платья – Как определить свойства устойчивости к проникновению бактерий во влажной среде. ГигМед (2000) 25:79-83).

[5] Hoborn J: How to Determine Bacterial Barrier Properties – Part II: Further improvements. HygMed (Как определить свойства устойчивости к проникновению бактерий - часть II: новые улучшения. ГигМед.)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочном международным стандартам

Таблица В.А1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочном международным стандартам

| Обозначение и наименование ссылочного международного/ европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального/ межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN ISO 13688:2013 Protective clothing - General requirements (ISO 13688:2013) | IDT | ГОСТ ISO 13688-2015 Система стандартов безопасности труда Одежда специальная защитная. Технические условия |
| EN 14605:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]) | MOD | ГОСТ 12.4.258-2014 (EN 14605:2005) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (типы 3 и 4). Технические требования |
| ISO 11607-1:2006 + Amd.1:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 1. Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems | IDT | ГОСТ ISO 11607-1-2018 упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам |
| EN ISO 11607-1:2020 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2019) | - | * |
| EN 943-1:2015+A1:2019 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits | MOD | ГОСТ 12.4.284.1-2021 (EN 943-1:2015+А1:2019)** Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие для защиты от твердых, жидких и газообразных химических веществ, включая твердые и жидкие аэрозоли. Технические требования и методы испытаний газонепроницаемых изолирующих костюмов (тип 1) |
| EN 943-2:2019 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET) | MOD | ГОСТ 12.4.284.2-2021 (EN 943-2:2019) Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие для защиты от твердых, жидких и газообразных химических веществ, включая твердые и жидкие аэрозоли. Технические требования и методы испытаний газонепроницаемых изолирующих костюмов (тип 1), применяемых при аварийных ситуациях |
| EN 13034:2005+A1:2009 Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment) | MOD | ГОСТ 12.4.259-2014 (EN 13034:2005) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химических веществ. Эксплуатационные требования (типы 6 и РВ [6]) |
| EN 13795-1:2002 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products | IDT | ГОСТ EN 13795-1:2011 (EN 13795-1:2002, IDT) Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования |
| EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns | - | * |
| EN ISO 13982−1:2004 Protective clothing for use against solid particulates − Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) | IDT | ГОСТ EN ISO 13982−1―2012 Система стандартов безопасности труда Одежда специальная для защиты от твердых аэрозолей Часть 1. Требования к эксплуатационным характеристикам одежды специальной, обеспечивающей защиту всего тела от твердых аэрозолей химических веществ (одежда типа 5). |
| prEN ISO 13982-1 rev Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) | - | * |
| EN 14325:2004 Protective clothing against chemicals — Classification, labeling and performance requirements | MOD | ГОСТ 12.4.279—2014(EN 14325:2004) Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация, технические требования, методы испытаний и маркировка. |
| EN 14325:2018 Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages | - | * |
| EN ISO 139:2005 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:2005) | - | * |
| ISO 139:2005 + Amd 1:2011 Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing | IDT | ГОСТ ISO 139-2014 (ISO 139:2005, IDT) Материалы текстильные Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний |
| prCEN ISO/TR 11610-2003, Protective clothing — Glossary of terms and definitions. (ISO/DTR 11610:2002) | - | * |
| CEN ISO/TR 11610:2004 Protective clothing - Vocabulary (ISO/TR 11610:2004) | - | * |
| ISO 16603:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by blood and body fluids — Test method using synthetic blood | - | * |
| ISO 16604:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens — Test method using Phi-X 174 bacteriophage | - | * |
| ISO/DIS 22611 Clothing for protection against infectious agents — Test method for resistance to penetration by biologically contaminated aerosols | - | * |
| ISO 22612:2005 Clothing for protection against infectious agents — Test method for resistance to dry microbial penetration | - | * |
| __________________ Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Для его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты, - MOD – модифицированные стандарты. **Вводится в действие с 01.10.2022 г. |  |  |

МКС 13.340.10 IDT Ключевые слова:

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							      С. Радаев

Руководитель

Департамента разработки НТД					             А. Сопбеков

Главный специалист

Департамента разработки НТД					         К. Саттыбаева

Действует взамен EN 340 Protective clothing — General requirements (Защитная одежда – Общие требования)

Действует взамен EN 465 Protective clothing — Protection against liquid chemicals – Performance requirements for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)( Защитная одежда - Защита от воздействия жидких химикатов - Требования к эксплуатационным характеристикам химической защитной одежды с соединениями между различными частями одежды, герметичными к обрызгиванию (Одежда типа 4)

Действует взамен EN 466 Protective clothing — Protection against liquid chemicals – Performance requirements for chemical protective clothing with liquid-tight connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment) (Защитная одежда - Защита от жидких химических веществ - Требования к эксплуатационным характеристикам химической защитной одежды с непроницаемыми для жидкости соединениями между различными частями одежды (Одежда типа 3)

Действует взамен EN 467 Protective clothing — Protection against liquid chemicals – Performance requirements for garments providing protection to parts of the body (Защитная одежда - Защита от жидких химических веществ - Требования к эксплуатационным характеристикам одежды, обеспечивающей защиту частей тела)

EN 868-1, Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 1: General requirements and test methods (Упаковочные материалы и системы для медицинских изделий, подлежащих стерилизации - Часть 1: Общие требования и методы испытаний)

Действует взамен EN 943-1, Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles — Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated “gas-tight” (Type 1) and “nongas-tight” (Type 2) chemical protective suits (Одежда для защиты от жидких и газообразных химических веществ, включая жидкие аэрозоли и твердые распыляемые частицы - Часть 1: Требования к рабочим характеристикам для вентилируемых и невентилируемых "газонепроницаемых" (тип 1) и газопроницаемых" (тип 2) химических защитных костюмов)

Действует взамен EN 13795-1, Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical stuff and equipment - Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products (Хирургические занавески, халаты и костюмы чистого воздуха, применяемые как медицинские изделия для пациентов, медицинского персонала и оборудования - Часть 1: Общие требования к производителям, перерабатывающим предприятиям и готовой продукции)

Действует взамен EN 20139:1992 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 139:1973) (Текстиль; стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний)

Действует только для датированной ссылки

Оборудование может быть приобретено, например, в компании Schütt Labortechnik, Rudolf-Wissel-Straße 11, D-37079 Göttingen, Germany. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает поддержку CEN/TC 162 указанного продукта. Для проведения испытаний может применяться аналогичное оборудование, позволяющее достичь тех же результатов.

Материал возможно приобрести, например, в компании Schütt Labortechnik, Rudolf-Wissel-Straße 11, D-37079 Göttingen, Germany. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает поддержку CEN/TC 162 указанного продукта. Для проведения испытаний может применяться аналогичная продукция, позволяющая достичь тех же результатов.

Материал возможно приобрести, например, в компании Schütt Labortechnik, Rudolf-Wissel-Straße 11, D-37079 Göttingen, Germany. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает поддержку CEN/TC 162 указанного продукта. Для проведения испытаний может применяться аналогичная продукция, позволяющая достичь тех же результатов.

На сегодняшний день действует Регламент ЕС 2016/425 Европейского Парламента и Совета ЕС от 9 Марта 2016 г. Средства индивидуальной защиты, заменяющий Директиву ЕС 89/686/EEC. Приложению II Директивы ЕС 89/686/EEC соответствует Приложение II Регламента ЕС 2016/425