Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БУМАГА И КАРТОН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ ОТБЕЛЕННОЙ БУМАГИ

СТ РК EN 648

(EN 648:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs -

Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным

осуществлением европейского стандарта EN 648:2018 и принят с

разрешения СЕН, по адресу В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от __ ________ 2020 года №___-од

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 648:2018 Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board (Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Определение прочности флюоресцентной отбеленной бумаги).

Европейский стандарт EN 648:2018 разработан Техническим комитетом        CEN/TC 172 «Целлюлоза, бумага и картон».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные европейские стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным европейским стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ ОТБЕЛЕННОЙ БУМАГИ

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает процедуры проведения испытания прочности флуоресцентной отбеленной бумаги и картона, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Даны некоторые процедуры в зависимости от предполагаемого использования материала.

Оценивается визуальное отсутствие флуоресценции стекловолокнистой бумаги при УФ-излучении.

Для образцов, имеющих значительно различающиеся соотношения сторон, миграция может происходить из одного стекловолокна в другое и может привести к неправильной интерпретации прочности одной стороны. Рекомендуется проверять эти образцы с использованием процедуры проведения отбора больших проб, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение стекловолокна во время процедуры миграции. Процедура описана в Приложении А. Данную процедуру также можно использовать, если требуется нижний предел обнаружения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN ISO 186:2002, Paper and board – Sampling to determine average quality (ISO 186:2002) (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества)

EN ISO 3696, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696) (Вода для аналитического лабораторного использования. Спецификации и методы испытаний)

ISO 6588-2, Paper, board and pulps - Determination of pH of aqueous extracts – Part 2: Hot extraction (Бумага, картон и целлюлоза. Определение рН водных экстрактов. Часть 2. Горячее экстрагирование)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим определением:

Примечание – ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступно по адресу: http://www.electropedia.org/

— Платформа просмотра онлайн ISO: доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

3.1 Прочность (fastness): Неэффективный перенос флуоресцентного отбеливающего вещества с бумаги на стекловолокнистую бумагу, пропитанную испытательной жидкостью и визуально оцененную при УФ-излучении, по сравнению с серией бумаг для сравнения

4 Принцип

Образец приводят в контакт со стекловолокнистой бумагой, пропитанной испытательной жидкостью и помещенной под нагрузку на определенное время. Окрашивание стекловолокнистой бумаги оценивают путем сравнения с серией флуоресцентных отбеленных бумаг для сравнения. Используемые испытательные жидкости – дистиллированная или деионизированная вода, разбавленная уксусная кислота, раствор щелочной соли и оливковое масло в зависимости от ожидаемого типа контакта с пищевыми продуктами.

5 Материалы и оборудование

5.1 Неокрашенная стекловолокнистая бумага1) размером 60 мм х 90 мм. Стекловолокнистая бумага должна соответствовать следующим условиям:

а) грамматура 70 г/м2;

b) значение pH от 9,0 до 9,5, измеренное в экстракте горячей воды в соответствии с ISO 6588-2;

c) без флуоресцентных отбеленных и влажных веществ прочности;

d) без целлюлозных волокон.

5.2 Стекловолокнистая бумага диаметром 30 мм. Стекловолокнистая бумага должна соответствовать тем же условиям, что и в 5.1.

5.3 Стеклянные лабораторные чашки диаметром 40 мм.

5.4 Стеклянные пластинки, 60 мм х 90 мм.

5.5 Полиэтиленовая пленка, неокрашенная и прозрачная.

5.6 Груз массой 1 кг.

5.7 УФ-лампа, дающая УФ-А (365 нм).

5.8 Сушильный шкаф.

5.9 Чайник.

6 Реактивы

6.1 Флуоресцентное отбеливающее вещество; Бензолсульфоновая кислота, 2,2'-(1,2-этендиил)бис[5-[[4-[бис(2-гидроксиэтил) амино]-6-(фениламино)-1,3,5-триазин-2-ил]амино]-, динатриевая соль, CAS: 4193-55-9; водный раствор этого отбеливающего вещества должен обладать следующей впитывающей способностью.

Впитывающая способность: (0,350 ± 0,010) или (0,420 ± 0,010)

Длина волны: 365 нм соответственно, 350 нм

Длина пути: 1 см

Испытуемый раствор: 10 мг FWA (флуоресцентные отбеливающие вещества) в 1 л воды (6.2).

Измерение в отношении воды (6.2).

Отклонение этой впитывающей способности делает необходимым регулирование количества флуоресцентного отбеливающего вещества, используемого в пункте 11.1. Коррекция производится в соответствии с выявленной впитывающей способностью.

6.2 Дистиллированная или деионизированная вода, чистота в соответствии со  EN ISO 3696, класс 3.

6.3 Водная уксусная кислота, 3 % (м/об).

6.4 Раствор щелочной соли, см. Таблицу 1, состав щелочной соли с рН (8,6 ± 0,1).

Таблица 1 – Состав раствора щелочной соли

| Химический | Массовая доля, г/л |
| --- | --- |
| Гидрокарбонат натрия (NaHCO3) | 4,2 |
| Хлорид натрия (NaCl) | 0,5 |
| Карбонат калия (K2CO3) | 0,2 |

6.5 Растительное масло, которое должно соответствовать требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 10/2011.

7 Отбор проб

При испытании партии отбор проб производится по EN ISO 186.

8 Подготовка образца

Вырезать или отделить несколько испытуемых листов размером 50 мм х 20 мм от исследуемого образца. Края должны быть ровными.

9 Процедура проведения испытания

9.1 В случае условий испытания D, стеклянные пластины (5.4), груз (5.6) и раствор щелочной соли (6.4) хранятся в течение 1 часа при температуре испытания в сушильном шкафу (5.8); флуоресцентное отбеливающее вещество (6.1) кипятить в чайнике (5.9). Достаточно использовать хлопковые перчатки.

9.2 Погрузить два листа неокрашенной стекловолокнистой бумаги (5.1) в испытательную жидкость (6.2, 6.3, 6.4 или 6.5). Удалить листы после пропитывания и убрать с листов излишки жидкости, протерев обод контейнера.

9.3 Поместить один лист неокрашенной стекловолокнистой бумаги гладкой стороной вверх на стеклянную пластину (5.4). Сразу же поместить испытуемый образец (Раздел 8) на неокрашенную стекловолокнистую бумагу. Накрыть его вторым пропитанным листом неокрашенной стекловолокнистой бумаги, чтобы гладкая сторона неокрашенной стекловолокнистой бумаги снова соприкасалась с испытуемым образцом. Поместить вторую стеклянную пластину (5.4) поверх второй неокрашенной стекловолокнистой бумаги, а для процедур А и В завернуть весь комплект в полиэтиленовую пленку (5.5), чтобы предотвратить высыхание краев, нагрузить его массой 1 кг (5.6) и дать ему постоять в условиях, указанных в Таблице 2, с защитой от прямого проникания света.

9.4 Если необходимо исследовать образцы весом более 140 г/м2, то используется соответствующее четное количество слоев неокрашенной стекловолокнистой бумаги (5.1), так что общее количество их грамматуры просто превышает грамматуру испытуемого образца.

9.5 По истечении времени хранения открыть комплект. Поместить неокрашенную стекловолокнистую бумагу на 3 соседних стеклянных стержня, диаметром от 8 мм до 10 мм, стороной, соприкасающейся с испытуемым образцом, вверх, закрыть их без контакта, чтобы предотвратить проникание света и высыхание на воздухе при температуре окружающей среды. Неокрашенные стекловолокнистые бумаги, пропитанные оливковым маслом, не сушат.

10 Условия испытания

В Таблице 2 описываются условия испытания по EN 648.

Таблица 2 – Условия испытания стандарта по EN 648

| Процедуры A - D | Имитация контакта |
| --- | --- |
| Процедура A 24 ч при (23 ± 2) °C | длительный контакт |
| Процедура B 4 ч при (23 ± 2) °C | контакт средней продолжительности |
| Процедура C 10 мин при (23 ± 2) °C | кратковременный контакт |
| Процедура D 30 мин при (120 ± 3) °C в масле 30 мин при (90 ± 3) °C в воде | горячий контакт жирная пища влажная пища |

Условия испытания A также охватывают условия испытания B и C, а длительный период горячего контакта охватывается в условиях испытания A и D.

11 Бумаги для сравнения

11.1 Растворы для сравнительной бумаги

Подготовить следующий основной раствор (1 000 мг/л).

Растворить 1 г флуоресцентного отбеливающего вещества (6.1) в 800 мл дистиллированной или деионизированной воде (6.2) и довести до 1 л. Используя этот основной раствор, подготовить следующие стандартные концентрации.

Таблица 3 – Стандартные концентрации для основных растворов, FWA (флуоресцентное отбеливающее вещество)

| Класс оценки | FWA-раствор | FWA, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 125 мл основного раствора, разбавленного до 1 л | 125 |
| 2 | 31 мл основного раствора, разбавленного до 1 л | 31 |
| 3 | 8 мл основного раствора, разбавленного до 1 л | 8 |
| 4 | 3 мл основного раствора, разбавленного до 1 л | 3 |
| 5 | холостой раствор с дистиллированной водой | 0 |

Основные растворы и разведенные растворы всегда должны быть свежеприготовленными.

11.2 Подготовка образцов флуоресцентной отбеленной бумаги для сравнения

Стекловолокнистая бумага (5.1 и 5.2) используется в качестве бумаги для сравнения и обрабатывается следующим образом:

Вырезать круглые образцы диаметром 30 мм из стекловолокнистой бумаги. Нанести 100 мкл стандартной жидкости определенной концентрации на часовую стеклянную посуду диаметром 40 мм (5.3). Поместить круглый образец стекловолокнистой бумаги на часовую стеклянную посуду со стандартной жидкостью и равномерно распределить стандартную жидкость в стекловолокнистой бумаге (например, с помощью штампа). Положить соответственно подготовленный круглый образец на обычную стекловолокнистую бумагу размером 90 мм x 60 мм. Высушить соответствующим образом подготовленные эталонные бумаги на воздухе в темноте и отметить их номером класса оценки, соответствующим FWA-раствору.

Для испытания прочности в оливковом масле использовать образцы бумаги для сравнения, которые впоследствии погружаются в растительное масло (6.5). Чтобы удалить излишки масла, необходимо на некоторое время промокнуть бумагу для сравнения сухой фильтровальной бумагой.

12 Оценка

Сравнить окраску стекловолокнистой бумаги на той стороне, с которой они контактировали с образцом, с бумагами для сравнения, подготовленными в соответствии с пунктом 11.2 под УФ-лампой (5.7). Использовать УФ-излучение в диапазоне УФ-А для освещения образцов. Если используется несколько слоев стекловолокнистой бумаги, то оценить только слой, который был в контакте с испытуемым образцом.

Различают пять различных классов оценки: 1-класс означает плохую прочность; 5-класс означает хорошую прочность. Класс оценки бумаги для сравнения, которая наиболее похожа на окрашенную стекловолокнистую бумагу, приводится в качестве класса оценки испытуемой бумаги.

Слабая флуоресценция (небольшие яркие пятна) может появиться на стекловолокнистой бумаге без переноса флуоресцентных отбеливающих веществ. Поскольку это явление может быть вызвано другими компонентами бумаги с краев образца или с пыли из воздуха, его не следует воспринимать как вымывание флуоресцентных отбеливающих веществ. Таким образом, флуоресценция, меньшая, чем у 4-класса, не является показателем вымывания флуоресцентных отбеливающих веществ и должна оцениваться как 5-класс.

Если две стороны образца дают разные результаты, то в протоколе испытаний должно быть указано, к какой стороне образца относятся данные.

В случае бумаги или картона, которые контактируют с пищевыми продуктами только с одной стороны (например, упаковки для пищевых продуктов), и известно, какая сторона предназначена для контакта с пищевыми продуктами, будет оцениваться только эта сторона.

13 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. СТ РК EN 648;

b) результат испытания;

c) обозначение бумаги или картона и идентификацию испытанного образца, если необходимо, испытанной стороны;

d) используемую процедуру (от А до D);

e) испытательные жидкости и соответствующие примечания к оценке;

f) качество неокрашенной стекловолокнистой бумаги;

g) дату проведения испытания;

h) любое отклонение от настоящего стандарта.

Приложение A

(информационное)

Определение прочности флуоресцентной отбеленной бумаги и картона на больших образцах

A.1 Область применения

Для образцов, имеющих значительно отличающиеся стороны, миграция может происходить от одного стекловолокна в другое и может привести к неправильной интерпретации прочности одной стороны. Эти образцы должны быть проверены с использованием процедуры проведения отбора больших проб, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение стекловолокна во время процедуры миграции. Процедура описана в Приложении А. Данную процедуру можно использовать, если требуется нижний предел обнаружения.

Единственная модификация метода касается Раздела 8 «Подготовка образца». Модифицированная процедура подготовки приведена в пункте А.2.

A.2 Подготовка больших образцов

Взять из исследуемого образца несколько испытуемых образцов размером 95 мм х 65 мм, обрезав или перфорировав их так, чтобы получить ровные края.

A.3 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт, т.е. СТ РК EN 648, с указанием применения процедуры проведения отбора больших проб, описанной в Приложении А;

b) результат испытания, оценку определения класса;

c) обозначение бумаги или картона и идентификацию испытанного образца, если необходимо, испытанной стороны;

d) используемую процедуру (от А до D);

e) испытательные жидкости и соответствующие примечания к оценке;

f) качество неокрашенной стекловолокнистой бумаги;

g) дату проведения испытания;

h) любое отклонение от настоящего стандарта.

Библиография

[1] Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food Text with EEA relevance (Регламент Комиссии (ЕС) № 10/2011 от 14 января 2011 года о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Текст, имеющий отношение к ЕАОС).

Приложение В.А.

(информационное)

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным региональным стандартам, которые являются идентичными или модифицированными международными, региональными стандартами, стандартами иностранных государств

| Обозначение и наименование ссылочного регионального стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 186:2002, Paper and board – Sampling to determine average quality (ISO 186:2002) (Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества) | ISO 186:2002 Paper and board – Sampling to determine average quality | MOD | ГОСТ ISO 32546–2013 Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества |
| EN ISO 3696, Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696) (Вода для аналитического лабораторного использования. Спецификации и методы испытаний) | ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use – Specifications and test methods | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Воды для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля. |

МКС 67.250; 85.060 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, определение прочности флюоресцентной отбеленной бумаги.

МКС 67.250; 85.060 (IDT) Ключевые слова: бумага и картон, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, определение прочности флюоресцентной отбеленной бумаги.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | И. Хамитов |
| --- | --- |
| Начальник Центра стандартизации | А. Кудайбергенова |
| Заместитель Начальника Центра стандартизации | Е. Кулешова |
| Специалист Центра стандартизации | А. Турумов |