Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

СТ РК IEC 62660-1–202_

(IEC 62660-1:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –Part 1: Performance testing, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                IEC 62660-1:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –Part 1: Performance testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 1. Определение рабочих характеристик)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 21 «Аккумуляторы и батареи» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	6

2	Нормативные ссылки	6

3	Термины и определения	7

4	Условия испытаний	7

4.1	Общие положения	7

4.2	Измерительные приборы	8

4.3	Погрешность измерений	9

4.4	Температурная стабилизация	9

5	Измерение габаритов	9

6	Измерение массы	11

7	Электрические измерения	11

7.1	Общие положения	11

7.2	Общие условия заряда	11

7.3	Емкость	11

7.4	Корректировка степени заряженности	12

7.5	Мощность	12

7.6	Энергия	14

7.7	Испытания на хранение	15

7.8	Ресурсные испытания	17

7.9	Испытания на энергоэффективность	25

Приложение А (информационное) Выбор условий испытаний	29

Приложение В (информационное) Последовательность ресурсных испытаний	31

Приложение С (информационное) Определение вольт-амперных характеристик	34

Библиография	37

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	38

Введение

Электрические дорожно-транспортные средства, включая гибридные и подзаряжаемые гибридные электрические транспортные средства начинают внедряться на мировой рынок опираясь с одной стороны на требования со стороны глобальных задач по сокращению выбросов СО2 и потребления энергии, с другой – на новейшие достижения в технологиях и на снижении себестоимости. Это привело к быстрому росту спроса на тяговые аккумуляторные батареи высокой мощности и высокой удельной энергии, показанные литий-ионными батареями. Эти стандарты определяют требования к методам испытаний по определению рабочих характеристик, надежности и стойкости к нарушению режимов эксплуатации литий-ионных аккумуляторов, их блоков и систем для применений в электромобилях (ЭМ). Кроме того, учитывая значимость безопасности литий-ионных батарей и спрос на международные стандарты, требования по безопасности для литий-ионных батарей и систем.

В настоящем стандарте важно указать критерии безопасности на уровне отдельных аккумуляторов, в целях обеспечения базового уровня безопасности аккумуляторов, которые различаются по характеристикам и конструкции и применяются для различных типов блоков и систем. Для автомобильных приложений, важно отметить разнообразие конструкций автомобильных аккумуляторов и систем, а также конкретные требования к аккумуляторам и батареям, соответствующие каждой из них. Исходя из этих фактов, цель настоящего стандарта – обеспечить методологию испытаний определения базового уровня безопасности и установить критерии с широкой степенью универсальности для использования в общем первичном испытании литий-ионных аккумуляторов, которые будут применяться в различных системах батарей.

Настоящий стандарт связан с ISO 12405-4 [1].

IEC 62660-2 [2] определяет испытания на надежность и неправильное использование литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

IEC 62660-3 [3] определяет требования безопасности литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к испытаниям по определению рабочих характеристик и ресурсным испытаниям литий-ионных аккумуляторов, используемых для приведения в движение аккумуляторных (BEV) и гибридных (HEV) электромобилей.

Примечание 1 – Литий-ионный аккумулятор, используемый для приведения в действие подзаряжаемого гибридного электрического транспортного средства (PHEV), может быть испытан с помощью процедуры либо для применения BEV, либо для применения HEV, в соответствии с конструкцией системы батарей, на основе соглашения между изготовителем элемента и потребителем.

Целью настоящего стандарта является определение порядка проведения испытаний для получения основных характеристик тяговых литий-ионных аккумуляторов, в точности удельной емкости, удельной мощности, удельной энергии, срока хранения и срока службы.

Настоящий стандарт устанавливает типовой порядок проведения испытаний и условия для проверки основных рабочих характеристик тяговых литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, что является необходимым условием для обеспечения требуемого уровня рабочих характеристик и получения необходимых данных по аккумуляторам для различных конструкций аккумуляторных батарей и систем на их основе.

Примечания

2 По согласованию между изготовителем и заказчиком условия испытаний, установленные в настоящем стандарте, могут быть дополнены. Варианты выбора условий испытаний приведены в приложении А.

3 Проведение испытаний для получения рабочих характеристик тяговых литий-ионных аккумуляторных батарей может осуществляться со ссылкой на данный стандарт.

4 Технические требования к испытаниям литий-ионных аккумуляторных батарей и систем определены в ISO 12405-4 [1].

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO/TR 8713, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Аккумуляторный электромобиль; BEV (battery electric vehicle): Транспортное средство, для движения которого используется электрическая энергия единственного бортового источника - аккумуляторной батареи.

3.2 Гибридный электромобиль; HEV (hybrid electric vehicle): Транспортное средство, для движения которого используется энергия от двух бортовых источников: аккумуляторной батареи и источника, работающего на углеводородном топливе.

3.3 Номинальная емкость, Cn (rated capacity): Количество электричества в ампер-часах, заявленное изготовителем аккумуляторов.

Примечание – n в Cn  является временной базой в часах (ч). В настоящем стандарте            n = 3 для приложения BEV и n = 1 для приложения HEV, если не указано иное.

3.4  It: Базовый испытательный ток в амперах, который выражается как

It=Cn/1

Примечания

1 1 имеет размерность времени в часах (ч).

2 См. IEC 61434: 1996 [4], раздел 2.

3.5 Комнатная температура (room temperature): Температура 25°С  ± 2 К.

3.6 Литий-ионный аккумулятор (secondary lithium-ion cell, cell): Аккумулятор, электрическая энергия которого образуется в результате реакций введения и извлечения ионов лития между анодом и катодом.

Примечание – Аккумулятор – это базовое промышленное устройство, которое является химическим источником электрического тока с прямым преобразованием химической энергии. Аккумулятор состоит из электродов, сепаратора, электролита, корпуса и клемм и предназначен для накопления электрической энергии.

3.7 Степень заряженности; SOC (state of charge): Доступная емкость аккумуляторной батареи, выраженная в процентах от номинальной.

3.8 Удержание заряда (charge retention): Способность аккумулятора сохранять ёмкость в разомкнутой цепи при определенных условиях хранения.

- Условия испытаний

  - Общие положения

Данные об используемых приборах и инструментах фиксируются в протоколах испытаний.

Испытания и измерения должны проводиться с осторожностью для предотвращения короткого замыкания.

Примечание – Испытания и измерения могут проводиться в условиях стабилизации, рекомендованных производителем аккумуляторов.

  - Измерительные приборы

4.2.1 Диапазон измерения приборов

Приборы должны соответствовать измеряемым значениям напряжения и тока. Диапазон измерения приборов и методы измерения должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить точность, установленную для каждого испытания.

Для аналоговых приборов показания должны считываться с последней трети шкалы.

Любые другие измерительные приборы могут использоваться, если они обеспечивают требуемую точность измерений.

4.2.2 Измерение напряжения

Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть не менее 1 МОм/В.

4.2.3 Измерение тока

Система «амперметр-шунт-провода» должна иметь класс точности 0,5 или выше.

4.2.4 Измерение температуры

Прибор должен обеспечивать измерение температуры на поверхности аккумулятора. Диапазон и точность измерения прибора должны соответствовать требованиям 4.2.1. Температура должна измеряться в месте, которое наиболее точно отражает температуру аккумулятора. При необходимости температура может быть дополнительно измерена в других местах.

Примеры измерения температуры показаны на рисунке 1. Измерение температуры необходимо проводить в соответствии с инструкцией изготовителя аккумуляторов.

Рисунок 1 – Примеры измерения температуры аккумуляторов

4.2.5 Другие измерения

Другие величины, включая емкость и мощность, могут быть измерены при помощи соответствующих измерительных приборов с учетом выполнения требований 4.3.

  - Погрешность измерений

Суммарная погрешность измерений контролируемых или измеряемых величин относительно требуемых или действительных значений не должна превышать следующих пределов:

- (± 0,1) % для напряжения;

- (± 1) % для тока;

- (± 2) К для температуры;

- (± 0,1) % для времени;

- (± 0,1) % для массы;

- (± 0,1) % для размеров.

Указанные пределы включают в себя погрешности средств измерений, метода измерений, а также все остальные источники погрешности, обусловленные процедурой испытания.

  - Температурная стабилизация

Если иное не определено, то перед каждым испытанием аккумуляторы должны быть выдержаны при требуемой температуре в течение не менее 12 ч. Этот период может быть сокращен, если будет достигнута температурная стабилизация. Температурная стабилизация считается достигнутой, если температура аккумулятора за 1 ч изменится менее чем на 1 К.

- Измерение габаритов

Точность отсчета показаний при измерениях габаритов аккумулятора должна составлять до трех значащих цифр с учетом требований 4.3.

Примеры габаритных размеров аккумуляторов приведены на рисунке 2а-2f.

Рисунок 2а – Цилиндрический аккумулятор (1)

Рисунок 2b – Цилиндрический аккумулятор (2)

Рисунок 2с – Призматический аккумулятор (1)

Рисунок 2d – Призматический аккумулятор (2)

Рисунок 2 – Плоский аккумулятор (1)

Рисунок 2f – Плоский аккумулятор (2)

Условные обозначения:

А – ширина;

В – толщина;

С – диаметр;

D – общая длина (включая клеммы);

Е – общая длина (без учета клемм)

Рисунок 2 – Примеры габаритных размеров аккумуляторов

Примечание – Призматические аккумуляторы снабжены жестким металлическим корпусом или гибким слоем ламинированной пленки. Призматический аккумулятор с ламинированной пленкой обычно называется мешочным аккумулятором.

Объем призматического аккумулятора задается произведением ее общей высоты, исключая стержни, общую ширину и общую толщину, а объем цилиндрического аккумулятора определяется произведением поперечного сечения цилиндра и его общей высоты, исключая клеммы.

- Измерение массы

Массу аккумулятора измеряют до трех значащих цифр с учетом требований 4.3.

- Электрические измерения

  - Общие положения

Измеряемые в процессе испытаний значения напряжения, тока и температуры должны быть зафиксированы в протоколах.

Перед каждым испытанием температура аккумулятора должна быть стабилизирована до комнатной температуры в соответствии с 4.4, если не указано иное.

Температура окружающей среды должна быть комнатной, если не указано иное.

  - Общие условия заряда

Если иное не указано в настоящем стандарте, то до проведения испытаний с электрическими измерениями, аккумулятор должен быть заряжен следующим образом.

До проведения заряда аккумулятор разряжают при комнатной температуре постоянным током, указанным в таблице 1, до конечного напряжения разряда, указанного изготовителем. Затем аккумулятор необходимо зарядить при комнатной температуре в соответствии с требованиями изготовителя.

  - Емкость

Емкость аккумулятора измеряют следующим образом.

Этап 1. Аккумулятор заряжают в соответствии с 7.2.

После этого стабилизируют температуру аккумулятора в соответствии с 4.4.

Этап 2. Аккумулятор разряжают при заданной температуре постоянным током до конечного напряжения разряда, указанного изготовителем. Разрядный ток и температура указаны в таблице 1.

В дополнение к таблице 1, конкретные условия испытаний могут быть выбраны на основе соглашения между изготовителем и потребителем аккумуляторов. Варианты выбора условий испытаний приведены в А.1.

Таблица 1 – Условия разряда

| Температура, °С | Ток разряда, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор для BEV | Аккумулятор для HEV |
| 0 | 1/3 It | 1 It |
| 25 |  |  |
| 45 |  |  |

Этап 3. Измеряют продолжительность разряда до достижения указанного конечного напряжения. Рассчитывают емкость аккумулятора в ампер-часах (А·ч) с точностью до трех значащих цифр, умножив ток разряда (А) на продолжительность разряда (ч).

  - Корректировка степени заряженности

Приведение заряда аккумулятора в соответствующее состояние является подготовительной процедурой перед испытаниями, требующими различной степени заряженности. Аккумуляторы для данных испытаний должны быть заряжены, как указано ниже.

Этап 1. Аккумулятор заряжают в соответствии с 7.2.

Этап 2. Стабилизируют температуру аккумулятора до комнатной температуры в соответствии с 4.4.

Этап 3. Аккумулятор разряжают постоянным током в соответствии с таблицей 1 в течение: (100 – n)/100 × 3 ч в случае аккумулятора, предназначенного для применения в BEV и (100 – n)/100 × 1 ч в случае аккумулятора, предназначенного для применения в НEV, где n – степень заряженности в процентах, требуемая для соответствующего испытания.

  - Мощность

7.5.1 Общие положения

Данное испытание предназначено для определения характеристик мощности аккумулятора в репрезентативных условиях использования приложений BEV и HEV.

На основании испытания вольт-амперной характеристики в 7.5.2 плотность мощности и плотность регенеративной мощности аккумулятора должны быть рассчитаны в соответствии с 7.5.3 и 7.5.4.

Плотность мощности и плотность рекуперативной мощности должны быть рассчитаны и представлены для каждой комбинации SOC и температуры в 7.5.2.

7.5.2 Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке.

a) Измерение массы

Массу аккумулятора измеряют в соответствии с разделом 6.

b) Измерение габаритов

Размеры аккумулятора измеряют в соответствии с разделом 5.

с) Определение вольт-амперных характеристик

Испытание в 7.5.2 d) должно проводиться при каждой комбинации SOC и температуры аккумулятора в начале испытания, как указано в таблице 2, в соответствии с процедурой, указанной изготовителем аккумулятора.

SOC должен быть отрегулирован в соответствии с 7.4.

Таблица 2 – SOC и температурный режим для испытания на мощность

| SOC % | Температура аккумулятора °C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25 |  |  |  |
| 50 | -20 | 0 | 25 | 40 |
| 80 | 25 |  |  |  |

Примечание – Условия выборочного испытания приведены в таблице A.2.

d) Испытание вольт-амперных характеристик

Разрядить аккумулятор в течение 10 с при максимальном токе разряда, указанном изготовителем элемента (Idmax), и измерьте напряжение в конце импульса 10 с (Ud).

Заряжайте элемент в течение 10 с при максимальном токе заряда, указанном изготовителем элемента (Iсmax), и измерьте напряжение в конце импульса 10 с (Uc).

Значения Idmax и Iсmax изменяются в зависимости от SOC, температуры испытания и состояния заряда или разряда.

Пределы заряда и разряда тока и напряжения при низкой температуре, указанные производителем элемента, должны быть приняты во внимание.

В случае, если Idmax и Iсmax недоступны, значение может быть получено в соответствии с испытанием в приложении C.

7.5.3 Расчет удельной мощности

7.5.3.1 Расчет мощности

Мощность рассчитывают по формуле (1) и результат округляют до трех значащих цифр.

Pd=Ud×Idmax                                                          (1)

где Pd – мощность, Вт;

Ud – напряжение, измеренное в конце десятисекундного импульса при максимальном токе разряда Idmax, В;

Idmax – максимальный ток разряда, указанный изготовителем, А.

Если Pd имеет оценочное значение, то это должно быть указано.

7.5.3.2 Расчет удельной мощности по массе

Удельную мощность по массе рассчитывают по формуле (2) и результат округляют до трех значащих цифр.

ρpd=Pdm                                                          (2)

где ρpd   – удельная мощность по массе, Вт/кг;

Pd  – мощность, Вт;

m – масса аккумулятора, кг.

7.5.3.3 Расчет удельной мощности по объему

Удельную мощность по объему рассчитывают по формуле (3) и результат округляют до трех значащих цифр.

ρpvim=PdV                                                          (3)

где  ρpvim – удельная мощность по объему, Вт/дм3;

Pd  – мощность, Вт;

V – объем аккумулятора, дм3.

7.5.4 Расчет удельной мощности рекуперации

7.5.4.1 Расчет мощности рекуперации

Мощность рекуперации рассчитывают по формуле (4) и результат округляют до трех значащих цифр.

Pс=Uс×Iсmax                                                          (4)

где Pc – мощность рекуперации, Вт;

Uc – напряжение, измеренное в конце десятисекундного импульса при токе заряда Icmax, В;

Icmax – максимальный ток заряда, указанный изготовителем, А.

Если P  имеет оценочное значение, то это должно быть указано.

7.5.4.2 Расчет удельной мощности рекуперации по массе

Удельную мощность рекуперации по массе рассчитывают по формуле (5) и результат округляют до трех значащих цифр.

ρpс=Pсm                                                          (5)

где ρpс – удельная мощность рекуперации по массе, Вт/кг;

Pc – мощность рекуперации, Вт;

m – масса аккумулятора, кг.

7.5.4.3 Расчет удельной мощности рекуперации по объему

Удельную мощность рекуперации по объему рассчитывают по формуле (6) и результат округляют до трех значащих цифр.

ρpvimс=PсV                                                          (6)

где  ρpvimс – удельная мощность рекуперации по объему, Вт/дм3;

Pс  – мощность рекуперации, Вт;

V – объем аккумулятора, дм3.

  - Энергия

7.6.1 Общие положения

Данное испытание предназначено для определения удельной энергии, которая может быть получена из аккумулятора в репрезентативных условиях использования приложений BEV и HEV.

На основании испытания в 7.6.2 удельная энергия аккумулятора должна быть рассчитана в соответствии с 7.6.3.

7.6.2 Порядок проведения испытаний

Удельную энергию по массе в ватт-часах на килограмм и удельную энергию по объему в ватт-часах на литр при токе разряда 1/3It для аккумулятора BEV и 1It для аккумулятора HEV определяют в следующем порядке.

a) Измерение массы

Массу аккумулятора измеряют в соответствии с разделом 6.

b) Измерение габаритов

Размеры аккумулятора измеряют в соответствии с разделом 5.

c) Измерение емкости

Емкость аккумулятора определяют в соответствии с 7.3 при комнатной температуре.

d) Расчет среднего напряжения

Значение среднего напряжения во время разряда в испытаниях по определению емкости должно быть получено путем интегрирования напряжения разряда по времени и деления результата на продолжительность разряда. В упрощенном порядке среднее напряжение рассчитывают следующим образом: напряжение разряда измеряют каждые 5 с от момента начала испытания (U1, U2, ..., Un); значение напряжения, полученное менее чем за 5 с до конца разряда, в расчет не включают. Среднее напряжение Uavr рассчитывают с помощью формулы (7) и результат округляют до трех значащих цифр.

Uavr=U1+U2+…+Unn                                                          (7)

7.6.3 Расчет удельной энергии

7.6.3.1 Расчет удельной энергии по массе

Удельную энергию по массе рассчитывают с помощью формул (8) и (9) и результат округляют до трех значащих цифр.

Wed=CdUavr                                                          (8)

где Wed – электрическая энергия аккумулятора при комнатной температуре (Wh) при разряде в определенных условиях;

Cd – разрядная емкость при токе разряда 1/3It для аккумулятора BEV и 1It для аккумулятора HEV;

Uavr – среднее напряжение разряда, В.

ρed=Wedm                                                          (9)

где ρed – удельная энергия по массе, Вт·ч/кг;

Wed – электрическая энергия аккумулятора при комнатной температуре (Wh) при разряде в определенных условиях;

m – масса аккумулятора, кг.

7.6.3.2 Расчет удельной энергии по объему

Удельную энергию по объему рассчитывают с помощью формулы (10) и результат округляют до трех значащих цифр.

ρevimd=WedV                                                          (10)

где ρevimd – удельная энергия по объему, Вт·ч/дм3;

Wed – электрическая энергия аккумулятора при комнатной температуре (Wh) при разряде в определенных условиях;

V – объем аккумулятора, дм3.

  - Испытания на хранение

7.7.1 Общие положения

Данное испытание предназначено для определения характеристик хранения емкости аккумулятора находящейся на хранении или неиспользовании, и состоит из испытания на хранение заряда в 7.7.2 и испытания на срок хранения в 7.7.3.

7.7.2 Испытание на сохранность заряда

Данное испытание предназначено для определения характеристик хранения емкости аккумулятора, включая транспортировку.

Характеристики сохранности заряда аккумулятора при степени заряженности 50 % определяют в следующем порядке.

Этап 1. Аккумулятор заряжают в соответствии с 7.2.

Этап 2. Аккумулятор разряжают до степени заряженности 50 % в соответствии с 7.4. Затем аккумулятор стабилизируют до требуемой температуры испытаний в течение 1 ч.

Примечание – По согласованию между изготовителем и заказчиком условия испытаний могут быть изменены значения SOC.

Этап 3. Аккумулятор разряжают до конечного напряжения разряда током 1/3It для аккумулятора BEV и 1It для аккумулятора НEV при комнатной температуре. Фиксируют начальную разрядную емкость Cb.

Этап 4. Повторяют этапы 1 и 2.

Этап 5. Оставляют аккумулятор на хранение в течение 28 дней при температуре окружающей среды 45 °С.

Этап 6. Аккумулятор разряжают до конечного напряжения разряда постоянным током 1/3It для аккумулятора BEV и 1It для аккумулятора НEV при комнатной температуре. Фиксирую остаточную разрядную емкость Cr.

Сохранность заряда рассчитывают по формуле (11).

R=CrCb×100                                                          (11)

где R – сохранность заряда, %;

Cr – емкость аккумулятора после хранения, А·ч;

Cb – емкость аккумулятор до постановки на хранение, А·ч.

7.7.3 Испытание на длительность хранения

Данное испытание предназначено для определения характеристик деградации аккумулятора при хранении или аккумуляторов BEV и НEV.

Срок хранения аккумуляторов определяют в следующем порядке.

Этап 1. Определяют емкость, удельную мощность и удельную мощность рекуперации аккумулятора в соответствии с 7.2, 7.3 и 7.5.

Этап 2. Доводят степень заряженности до 100 % для аккумулятора BEV и до 50 % для аккумулятора НEV в соответствии с 7.3. Аккумулятор оставляют на хранение в течение 42 дней при температуре окружающей среды 45 °С.

Этап 3. После выполнения этапа 2 аккумулятор стабилизируют до комнатной температуры в соответствии с 4.4 и подвергают разряду постоянным током 1/3It для аккумулятора BEV и 1It для аккумулятора НEV до конечного напряжения разряда, указанного изготовителем. Фиксируют емкость аккумулятора в ампер-часах. Полученное значение является сохраненной емкостью.

Этап 4. Повторяют этапы 1, 2 и 3 поочередно три раза.

В протоколе испытаний приводят значения емкости, удельной мощности, удельной мощности рекуперации и сохраненной емкости, полученные на этапах 1 и 3.

Если аккумулятор в перерывах между испытаниями будет находиться при комнатной температуре, то необходимо привести в соответствие время испытания, а общее время перерывов зафиксировать в протоколе испытаний.

  - Ресурсные испытания

7.8.1 Общие положения

Ресурсные испытания проводят для определения изменения характеристик аккумуляторов при циклировании и разрядки, представляющих нормальные условия использования аккумуляторов BEV и HEV.

Характеристики ресурса аккумуляторов BEV и HEV должны быть определены в соответствии с испытаниями в 7.8.2 и 7.8.3.

Последовательность проведения ресурсных испытаний приведена в приложении В.

Примечание – Варианты выбора условий испытаний приведены в таблице А.3

7.8.2 Испытание на циклирование аккумуляторов для BEV

7.8.2.1 Измерение начальных рабочих характеристик

Перед циклированием измеряют следующие характеристики аккумулятора: емкость, динамическую разрядную емкость и мощность.

- Емкость

Определяют емкость в соответствии с 7.3 при температуре 25°С.

- Динамическая разрядная емкость CD

Динамическую разрядную емкость CD измеряют при температуре 25 °С и 45 °С.

Динамическую разрядную емкость определяют интегрированием по времени текущих значений тока заряда и разряда, подтвержденных следующими испытаниями: разряжают полностью заряженный аккумулятор повторяющимися разрядами в соответствии с параметрами динамического разрядного профиля А, приведенного в таблице 3 и на рисунке 4, пока напряжение не достигнет нижнего предела, указанного изготовителем.

- Мощность

Определяют мощность в соответствии с 7.5 при температуре 25 °С и степени заряженности 50 %.

7.8.2.2 Зарядно-разрядные циклы

Зарядно-разрядные циклирования проводят в следующем порядке.

a) В начале испытания температура аккумулятора должна составлять 45 °C. Температура аккумуляторов в начале испытаний 45 °С.

b) Этапы испытания

Процедура 1-5 этапов должна непрерывно повторяться в течение 28 дней. Длительность перерыва между каждым этапом должна быть не более 4 ч. Затем измерить производительность аккумулятора, как указано в 7.8.2.2 с). Данную процедуру следует повторять до завершения испытания, указанного в 7.8.2.2 d).

Этап 1. Аккумулятор полностью разряжают в соответствии с методикой изготовителя.

Этап 2. Аккумулятор полностью заряжают в соответствии с методикой изготовителя. Длительность заряда должна составлять не более 12 ч.

Этап 3. Разряжают аккумулятор динамическим разрядом в соответствии с профилем А, заданным в таблице 3 и на рисунке 4, до емкости, равной (50 ± 5)% начальной динамической разрядной емкости CD при температуре 45 °С.

Если на этапе 3 напряжение достигнет нижнего предела, указанного изготовителем, испытание должно быть прекращено, несмотря на указание в перечислении 7.8.2.2 d) настоящего подпункта, после чего определяют рабочие характеристики аккумулятора в соответствии с перечислением 7.8.2.2 с) настоящего раздела.

Если на этапе 3 температура аккумулятора достигает верхнего предела, указанного изготовителем, длительность шага 20 в таблице 3 может быть продлена на необходимую величину. Фактическая длительность должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

Если напряжение достигает максимального предела, указанного изготовителем аккумулятора на этапе зарядки в таблице 3, заряд постоянного напряжения при максимальном напряжении должен применяться до конца продолжительности данного этапа.

Мощность при этом испытании рассчитывают по формуле

Pmax=NWed                                                          (12)

где Pmax – мощность, Вт;

N – значение требуемой максимальной мощности аккумулятора транспортного средства в ваттах, деленное на энергию аккумулятора в ватт-часах, 1/ч.

Примечание – Например, в соответствии с техническими требованиями к коммерциализированным BEV принимается значение N=3/ч.

Wed - электрическая энергия аккумулятора при комнатной температуре, Вт·ч.

Если значение, полученное по формуле (12), больше, чем максимальная мощность аккумулятора, указанная изготовителем, то мощность при этом испытании определяют как 80 % максимальной мощности при комнатной температуре и при 20 % степени заряженности, указанной изготовителем. Фактическое значение мощности должно быть зафиксировано в протоколе испытаний.

Таблица 3 – Динамический разрядный профиль А циклирования аккумуляторов для BEV

| N шага заряда/разряда | Длительность, с | Относительная мощность испытания, % | Заряд/разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 0,0 | - |
| 2 | 28 | +12,5 | Разряд |
| 3 | 12 | +25,0 | Разряд |
| 4 | 8 | -12,5 | Заряд |
| 5 | 16 | 0,0 | - |
| 6 | 24 | +12,5 | Разряд |
| 7 | 12 | +25,0 | Разряд |
| 8 | 8 | -12,5 | Заряд |
| 9 | 16 | 0,0 | - |
| 10 | 24 | +12,5 | Разряд |
| 11 | 12 | +25,0 | Разряд |
| 12 | 8 | -12,5 | Заряд |
| 13 | 16 | 0,0 | - |
| 14 | 36 | +12,5 | Разряд |
| 15 | 8 | +100,0 | Разряд |
| 16 | 24 | +62,5 | Разряд |
| 17 | 8 | -25,0 | Заряд |
| 18 | 32 | +25,0 | Разряд |
| 19 | 8 | -50,0 | Заряд |
| 20 | 44 | 0,0 | - |

Рисунок 4 – Динамический разрядный профиль А циклирования аккумуляторов для ЭМА

Этап 4. Разряжают аккумулятор динамическим разрядом в соответствии с профилем В (движение на подъем), заданным в таблице 4 и на рисунке 4, однократно. Мощность испытания рассчитывают по формуле (12).

Если в 7.8.2.2 d) настоящего раздела, после чего определяют рабочие характеристики аккумулятора в соответствии с перечислением в 7.8.2.2 с) настоящего раздела.

Если напряжение аккумуляторов во время разряда на шаге 16 неоднократно достигает нижнего предела напряжения, мощность разряда и продолжительность могут быть соответствующим образом изменены. Фактические значения мощности и продолжительности должны быть зафиксированы в протоколе испытаний.

Таблица 4 – Динамический разрядный профиль В циклирования аккумуляторов для BEV

| N шага заряда/разряда | Длительность, с | Относительная мощность испытания, % | Заряд/разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 0,0 | - |
| 2 | 28 | +12,5 | Разряд |
| 3 | 12 | +25,0 | Разряд |
| 4 | 8 | -12,5 | Заряд |
| 5 | 16 | 0,0 | - |
| 6 | 24 | +12,5 | Разряд |
| 7 | 12 | +25,0 | Разряд |
| 8 | 8 | -12,5 | Заряд |
| 9 | 16 | 0,0 | - |
| 10 | 24 | +12,5 | Разряд |
| 11 | 12 | +25,0 | Разряд |
| 12 | 8 | -12,5 | Заряд |
| 13 | 16 | 0,0 | - |
| 14 | 36 | +12,5 | Разряд |

Окончание таблицы 4

| N шага заряда/разряда | Длительность, с | Относительная мощность испытания, % | Заряд/разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 8 | +100,0 | Разряд |
| 16 | 120 | +62,5 | Разряд |
| 17 | 8 | -25,0 | Заряд |
| 18 | 32 | +25,0 | Разряд |
| 19 | 8 | -50,0 | Заряд |
| 20 | 44 | 0,0 | - |

Рисунок 5 – Динамический разрядный профиль В циклирования аккумуляторов для BEV

Этап 5. Разряжают аккумулятор динамическим разрядом в соответствии с профилем А, заданным в таблице 3 и на рисунке 3, до достижения суммарной емкости, включая этапы 3 и 4, равной 80% начальной динамической разрядной емкости CD при температуре 45 °С.

Если на этапе 5 температура аккумулятора достигает верхнего предела, указанного изготовителем, длительность шага 20 в таблице 3 может быть продлена на необходимую величину. Фактическая длительность должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

Если на этапе 5 напряжение достигнет нижнего предела, указанного изготовителем, испытание должно быть прекращено, несмотря на указание в перечислении в 7.8.2.2 d) настоящего раздела, после чего определяют рабочие характеристики аккумулятора в соответствии с перечислением в 7.8.2.2 с) настоящего раздела.

c) Периодическое измерение рабочих характеристик

После завершения каждого цикла, включающего в себя повторяющиеся прохождения этапов 1-5 в течение 28 дней, определяют рабочие характеристики аккумуляторов в соответствии с 7.8.2.2. Суммарное время циклирования на этапах 1-4 по перечислению b) настоящего подпункта фиксируют в протоколе испытаний. Динамическую разрядную емкость измеряют только при температуре 25°С.

d) Завершение испытаний

Испытания завершают при выполнении одного из нижеперечисленных условий. В противном случае следует вернуться к перечислению в 7.8.2.2 а) настоящего раздела и продолжить испытания.

Условие А: испытания по перечислениям в 7.8.2.2 а)-с) настоящего раздела проведены шесть раз.

Условие В: значение любого из показателей, измеряемых в соответствии с перечислением в 7.8.2.2 с) настоящего раздела, составило менее 80 % начального значения.

Условие С: температура аккумулятора во время испытания достигла верхнего предела, согласованного между изготовителем и заказчиком.

Число циклов, выполненных в ходе испытаний, должно быть зафиксировано в протоколе испытаний.

7.8.3 Испытание на циклирование аккумуляторов для HEV

7.8.3.1 Перед испытанием цикла зарядки и разрядки измерьте емкость и мощность начальных рабочих характеристик

- Емкость

Определяют емкость в соответствии с 7.3 при температуре 25 °С.

- Мощность

Определяют мощность в соответствии с 7.5 при температуре 25 °С и 50 % SOC

7.8.3.2 Напряжение переключения рабочих профилей

Перед ресурсными испытаниями устанавливают значения напряжения, при которых должны происходить переключения профиля с преобладающим разрядом и профиля с преобладающим зарядом, описанных в перечислении с) 7.8.3.3.

a) Напряжение переключения с профиля с преобладающим разрядом на профиль с преобладающим зарядом

Доводят степень заряженности аккумулятора до 30% в соответствии с 7.4 и проводят однократно циклирование в режиме профиля с преобладающим разрядом при температуре 45°С. Минимальное значение напряжения, достигнутое во время этого испытания, является напряжением переключения с профиля с преобладающим разрядом на профиль с преобладающим зарядом. Если достигнутое минимальное значение напряжения будет меньше нижнего предела напряжения, указанного изготовителем, то напряжение переключения должно соответствовать нижнему пределу напряжения, указанному изготовителем. При необходимости учитывают также степень заряженности аккумулятора, рекомендованную изготовителем.

b) Напряжение переключения с профиля с преобладающим зарядом на профил с преобладающим разрядом

Доводят степень заряженности аккумулятора до 80% в соответствии с 7.4 и проводят однократно циклирование в режиме профиля с преобладающим зарядом при температуре 45 °С. Максимальное значение напряжения, достигнутое во время этого испытания, является напряжением переключения с профиля с преобладающим зарядом на профил с преобладающим разрядом. Если достигнутое максимальное значение напряжения будет больше верхнего предела напряжения, указанного изготовителем, то напряжение переключения должно соответствовать верхнему пределу напряжения, указанному изготовителем. При необходимости учитывают также степень заряженности аккумулятора, рекомендованную изготовителем.

7.8.3.3 Зарядно-разрядные циклы

Циклирование проводят в следующем порядке.

a) Температура

Температура окружающей среды в процессе испытаний должна быть 45 °С. Температура аккумуляторов в начале испытаний 45 °С.

b) Корректировка степени заряженности перед циклированием

Аккумуляторы выдерживают при температуре 45 °С и доводят степень их заряженности до 80 % или до значения, согласованного между изготовителем и заказчиком, в течение 16-24 ч в соответствии с 7.4. Если значение степени заряженности отличается от 80 %, его необходимо зафиксировать в протоколе испытаний.

c) Зарядно-разрядный цикл

Процедуру последовательного выполнения этапов с 1 по 4, указанных ниже, повторяют до наступления условий завершения испытаний в соответствии с перечислением в 7.8.3.3 е) настоящего раздела. В процессе испытаний периодически определяют рабочие характеристики аккумуляторов в соответствии с перечислением в 7.8.3.3 d) настоящего раздела.

Если в процессе испытаний температура аккумулятора достигает верхнего предела, указанного изготовителем, длительность шага 16 в таблицах 5 и 6 может быть продлена на необходимую величину. Фактическая длительность должна быть зафиксирована в протоколе испытаний.

Этап 1. Зарядно-разрядные циклы проводят в режиме профиля с преобладающим разрядом, заданном в таблице 5 и на рисунке 6, с повторением до тех пор, пока напряжение аккумулятора не достигнет значения напряжения переключения, установленного в соответствии с перечислением а) 7.8.3.2 (см. рисунок 7).

Этап 2. Зарядно-разрядные циклы проводят в режиме профиля с преобладающим зарядом, заданном в таблице 6 и на рисунке 7, с повторением до тех пор, пока напряжение аккумулятора не достигнет значения напряжения переключения, установленного в соответствии с перечислением b) 7.8.3.2 (см. рисунок 7).

Этап 3. Этапы 1 и 2 повторяют в течение 22 ч.

Этап 4. Аккумуляторы выдерживают в состоянии покоя в течение 2 ч.

Таблица 5 – Профиль с преобладающим разрядом при циклировании аккумуляторов для HEV

| N шага заряда/разряда | Длительность, с | Ток А | Заряд/разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 20 It | Разряд |
| 2 | 10 | 10 It | Разряд |
| 3 | 32 | 5 It | Разряд |
| 4 | 20 | 0 It | - |
| 5 | 5 | -15 It | Заряд |
| 6 | 10 | -10 It | Заряд |
| 7 | 37 | -5 It | Заряд |
| 8 | 20 | 0 It | - |
| 9 | 5 | 15 It | Разряд |
| 10 | 10 | 10 It | Разряд |
| 11 | 37 | 5 It | Разряд |
| 12 | 20 | 0 It | - |
| 13 | 5 | -12,5 It | Заряд |
| 14 | 7 | -7,5 It | Заряд |
| 15 | 35 | -5 It | Заряд |
| 16 | 42 | 0 It | - |

Рисунок 6 – Профиль с преобладающим разрядом при циклировании аккумуляторов для HEV

Если значение максимального тока, указанное изготовителем, ниже 20It  , то оно может быть применено на шаге 1 с соответственным изменением значения тока испытания на шаге 6, которое в этом случае должно быть в два раза меньше 50 % значения максимального тока, указанного изготовителем.

Таблица 6 – Профиль с преобладающим зарядом при циклировании аккумуляторов для HEV

| N шага заряда/разряда | Длительность, с | Ток, А | Заряд/разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | -15,0 | Разряд |
| 2 | 10 | -10,0 | Разряд |
| 3 | 32 | -5,0 | Разряд |
| 4 | 20 | 0,0 | - |
| 5 | 5 | 20,0 | Заряд |
| 6 | 10 | 10,0 | Заряд |
| 7 | 37 | 5,0 | Заряд |
| 8 | 20 | 0,0 | - |
| 9 | 5 | -12,5 | Разряд |
| 10 | 10 | -7,5 | Разряд |
| 11 | 37 | -5,0 | Разряд |
| 12 | 20 | 0,0 | - |
| 13 | 5 | 15,0 | Заряд |
| 14 | 7 | 10,0 | Заряд |
| 15 | 35 | 5,0 | Заряд |
| 16 | 42 | 0,0 | - |

Рисунок 6 – Профиль с преобладающим зарядом при циклировании аккумуляторов для HEV

Если значение максимального тока, указанное изготовителем, ниже 20 It, то оно может быть применено на шаге 5 с соответственным изменением значения тока испытания на шаге 2, которое в этом случае должно быть в два раза меньше 50% значения максимального тока, указанного изготовителем.

Рисунок 7 – Типичное колебание степени заряженности в режиме двух последовательных профилей при циклировании аккумуляторов для HEV

d) Периодическое измерение рабочих характеристик

После каждого выполнения процедуры от этапа 1 до этапа 4 в течение 7 дней измеряют мощность аккумулятора в соответствии с 7.8.3.1. Емкость аккумулятора измеряют каждые 14 дней, как указано в 7.8.3.1.

е) Завершение испытаний

Испытания завершают при выполнении одного из нижеуказанных условий. В противном случае следует вернуться к перечислению в 7.8.3.3 а) настоящего подпункта и повторить испытания.

Условие А: испытания по перечислению в 7.8.3.3 с) настоящего подпункта проводят в течение шести месяцев.

Условие В: значение любого из показателей, измеряемых в соответствии с перечислением в 7.8.3.3 d) настоящего подпункта, составило менее 80% начального значения.

Число циклов, выполненных в ходе испытаний, и то, что напряжение переключения достигнуто, фиксируют в протоколе испытаний.

  - Испытания на энергоэффективность

7.9.1 Общие положения

Данное испытание предназначено для определения эффективности зарядки аккумулятора в репрезентативных условиях использования аккумуляторов BEV или HEV.

Для определения энергоэффективности аккумуляторов проводят общие испытания обоих видов, описанных в 7.9.2, и одно из двух испытаний, описанных в 7.9.3 и 7.9.4.

7.9.2 Общие испытания аккумуляторов BEV или HEV

7.9.2.1 Испытания при нормальных условиях

Данное испытание направлено на определение эффективности аккумулятора при нормальной зарядке в репрезентативных условиях использования в BEV и HEV.

Данные испытания проводят для аккумуляторов, используемых в BEV или HEV. Применяют следующую процедуру.

a) Аккумулятор выдерживают при комнатной температуре в течение 1-4 ч после полного заряда. После этого приступают к испытанию.

b) Разряжают аккумулятор методом, указанным в 7.3, при комнатной температуре.

c) Определение энергоэффективности при степени заряженности 100 %:

1) выдерживают аккумулятор в состоянии покоя в течение 4 ч, а затем заряжают до степени заряженности 100 % в соответствии с рекомендациями изготовителя;

2) выдерживают аккумулятор в состоянии покоя в течение 4 ч, а затем разряжают его в соответствии с 7.3 при комнатной температуре.

d) Определение энергоэффективности при степени заряженности 70 %:

1) выдерживают аккумулятор в состоянии покоя в течение 4 ч, а затем заряжают до степени заряженности 70 % в соответствии с рекомендациями изготовителя;

2) выдерживают аккумулятор в состоянии покоя в течение 4 ч, а затем разряжают его в соответствии с 7.3 при комнатной температуре.

e) Расчет количества электричества при разряде и заряде

Количество электричества в процессе разряда и заряда можно рассчитать, используя следующий метод: выбирают значения токов разряда и заряда I с интервалом s секунд           (s ≤ 30) от начала разряда/заряда; затем вычисляют количество электричества при разряде Qd и количество электричества при заряде Qc по формуле (13)

Q=I1+I2+…+In3600s                                                         (13)

где Q – количество электричества при разряде или заряде, А·ч;

In – значение тока разряда или заряда в n-й точке измеренных интервалов, А.

f) Расчет электрической энергии разряда и заряда

Электрическую энергию в процессе разряда и заряда можно рассчитать, используя следующий метод: выбирают значения тока разряда или заряда/и напряжения разряда или заряда U с интервалом s секунд (s ≤ 30) от начала разряда/заряда; после этого вычисляют электрическую энергию разряда Wd и электрическую энергию заряда Wc по формуле (14)

W=I1U1+I2U2+…+InUn3600s                                                         (14)

где W – электрическая энергия разряда или заряда, Вт·ч;

In – значение тока разряда или заряда в n-й точке измеренных интервалов, А;

Un – значение напряжения разряда или заряда в n-й точке измеренных интервалов, В.

g) Расчет энергоэффективности

Определяют кулоновскую эффективность заряда с помощью формулы (15) и энергоэффективность с помощью формулы (16)

ηc=QdQc×100                                                         (15)

где ηc – кулоновская эффективность заряда, %;

Qd – количество электричества при разряде по перечислению е) в 7.9.2.1, А·ч;

Qc – количество электричества при заряде по перечислению е) в 7.9.2.1, А·ч.

ηe=WdW×100                                                         (16)

где ηe – энергоэффективность, %;

Wd – электрическая энергия разряда по перечислению f) настоящего подпункта, Вт·ч;

Wc – электрическая энергия заряда по перечислению f) настоящего подпункта, Вт·ч.

7.9.2.2 Температурные испытания

Данные испытания проводят для аккумуляторов, используемых в HEV и BEV. Применяют следующую процедуру.

Испытания проводят при следующих значениях температуры: -20 °C, 0 °C, и 45 °C.

a) Аккумулятор полностью заряжают при комнатной температуре.

b) Выдерживают аккумулятор при температуре испытаний в течение 16-24 ч до выравнивания температур, после чего приступают к испытаниям.

c) Разряжают аккумулятор методом, указанным в 7.3, при каждом значении температуры испытаний.

d) Определение энергоэффективности при степени заряженности 100 %:

1) при каждом значении температуры испытаний аккумулятор выдерживают в состоянии покоя в течение 4 ч, а затем заряжают до степени заряженности 100 % в соответствии с рекомендациями изготовителя;

2) выдерживают аккумулятор в состоянии покоя в течение 4 ч, а затем разряжают его в соответствии с 7.3.

e) Рассчитывают количество электричества при разряде и заряде по формуле (13).

f) Рассчитывают электрическую энергию разряда и заряда по формуле (14).

g) Рассчитывают кулоновскую эффективность заряда с помощью формулы (15) и энергоэффективность с помощью формулы (16).

Должны быть учтены ограничения заряда и разряда при низкой температуре, указанные изготовителем.

7.9.3 Испытания аккумуляторов для BEV

Данные испытания применимы для аккумуляторов, используемых в BEV, и предназначены для определения энергоэффективности аккумуляторов в условиях быстрого заряда. Испытания проводят в соответствии со следующей процедурой.

a) Аккумулятор выдерживают при комнатной температуре в течение 1-4 ч после полного заряда, после чего приступают к испытаниям.

b) Разряжают аккумулятор методом, указанным в 7.3

c) Определение энергоэффективности при степени заряженности 80 %:

1) выдерживают аккумулятор в состоянии покоя в течение 4 ч, а затем заряжают током 2It до степени заряженности 80 %. Если значение напряжения достигнет верхнего предела, указанного изготовителем, процедуру заряда прекращают.

Примечание – Варианты выбора условий испытаний приведены в таблице А.4;

2) выдерживают аккумулятор в состоянии покоя в течение более чем 4 ч до достижения им температуры испытаний, а затем разряжают его в соответствии с 7.3.

d) Рассчитывают количество электричества при разряде и заряде по формуле (13).

e) Рассчитывают электрическую энергию разряда и заряда по формуле (14).

f) Расчет энергоэффективности

Рассчитывают кулоновскую эффективность заряда с помощью формулы (17) и энергоэффективность с помощью формулы (18)

ηc1=Qd1Qc1×100                                                         (17)

где ηc1 – кулоновская эффективность заряда, %;

Qd1 – количество электричества при разряде по перечислению в 7.9.3 d) настоящего пункта, А·ч;

Qc1 – количество электричества при заряде по перечислению в 7.9.3 d) настоящего пункта, А·ч.

ηe1=Wd1Wc1×100                                                         (18)

где ηe1- энергоэффективность, %;

Wd1 – электрическая энергия разряда по перечислению ы 7.9.3 е) настоящего пункта, Вт·ч;

Wc1 – электрическая энергия заряда по перечислению в 7.9.3 е) настоящего пункта, Вт·ч.

7.9.4 Расчет энергоэффективности аккумуляторов для HEV

Данное испытание распространяется на аккумуляторы, используемые в HEV.

а) Расчет электрической энергии заряда и разряда

Рассчитывают электрическую энергию заряда и разряда по результатам испытаний, указанных в 7.5, по формулам (19) и (20). Рассчитанные значения округляют до трех значащих цифр.

Проводят выборку значений тока и напряжения через одинаковые промежутки времени в процессе зарядно-разрядных циклов, которые соответствуют зарядно-разрядным импульсам продолжительностью 10It х10 с. Используют стандартный интервал измерений 1 с. Если значение напряжения батареи после 10 с выходит за границы нижнего предела напряжения при разряде или верхнего предела напряжения при заряде, то испытания проводят при пониженном значении тока по таблице 2 и выбранное значение тока фиксируют в протоколе испытаний.

Wc2=Ic1Uc1+Ic2Uc2+…+IcnUcn3600                                                         (19)

где Wc2 – электрическая энергия заряда, Вт·ч;

Icn – значение тока заряда в n-й точке измеренных интервалов, А;

Ucn –  значение напряжения заряда в n-й точке измеренных интервалов, В.

Wd2=Id1Ud1+Id2Ud2+…+IdnUdn3600                                                         (20)

где Wd2 – электрическая энергия разряда, Вт•ч;

Idn – значение тока разряда в n-й точке измеренных интервалов, А;

Udn – значение напряжения разряда в n-й точке измеренных интервалов, В.

b) Расчет энергоэффективности

Определяют энергоэффективность с помощью уравнения (21).

ηe2=Wd2Wc2×100                                                         (21)

где ηe2 – энергоэффективность, %;

Wd2 – электрическая энергия разряда, Вт·ч;

Wc2 – электрическая энергия заряда, Вт·ч.

Приложение А

(информационное)

Выбор условий испытаний

В настоящем приложении приведены дополнительные и обязательные условия испытаний для определения емкости по 7.3, мощности по 7.5, ресурса по 7.8 и энергоэффективности по 7.9.3.

Условия испытаний r, указанные в таблицах А.1, А.2, А.3, А.4, установлены настоящим стандартом. Дополнительно, на основании соглашения между изготовителем и заказчиком, могут быть выбраны условия испытаний.

Таблица А.1 – Условия испытаний для определения емкости

| Аккумулятор | Tок разряда | Температура аккумулятора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 20 °C | 0 °C | 25 °C | 45 °C |
|  | 0,2 It | a | a | a | a |
| BEV | 1/3 It | a | r | r | r |
|  | 1It | a | a | a | a |
|  | 5It | a | a | a | a |
|  | 0,2 It | a | a | a | a |
|  | 1/3 It | a | a | a | a |
| HEV | 1It | a | r | r | r |
|  | 10It | a | a | a | a |
|  | Idmax | a | a | a | a |

Таблица А.2 – Условия испытаний для определения мощности

| Аккумулятор | SOC | Температура аккумулятора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 20 °C | 0 °C | 25 °C | 45 °C |
|  | 20 % | a | a | r | a |
| BEV | 50 % | r | r | r | r |
|  | 80 % | a | a | r | a |
|  | 20 % | a | a | r | a |
| HEV | 50 % | r | r | r | r |
|  | 80 % | a | a | r | a |

Таблица А.3 – Условия ресурсных испытаний

| Аккумулятор | Температура окружающей среды и аккумулятора |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25 °C | 45 °C |
| BEV | a | r |
| HEV | a | r |

Таблица А.4 – Условия испытаний для определения энергоэффективности аккумуляторов для BEV

| SOC | Ток заряда | Условия испытания |
| --- | --- | --- |
| 80 % | 2It | r |
| По рекомендации изготовителя | По рекомендации изготовителя | a |

Приложение В

(информационное)

Последовательность ресурсных испытаний

Данное приложение содержит последовательность проведения ресурсных испытаний по 7.7. Последовательность испытаний и концепция циклирования для аккумуляторов BEV показаны на рисунках В.1 и В.2. Последовательность испытаний для аккумуляторов НEV показана в таблице В.1.

Рисунок В.1 – Последовательность испытаний при циклировании аккумуляторов для ЭМА

Рисунок В.2 – Концепция циклирования для аккумуляторов BEV

Таблица В.1 – Последовательность испытаний при циклировании аккумуляторов для НEV

| Подпункт/ перечисление/этап |  | Процедура испытаний | Температура |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.8.3.2 |  | Измеряют начальные рабочие характеристики: - емкость; - мощность | Комнатная температура |
| а) 7.8.3.2 |  | Устанавливают значение напряжения переключения с профиля с преобладающим разрядом на профиль с преобладающим зарядом | 45 °С |
| b) 7.8.3.2 |  | Устанавливают значение напряжения переключения с профиля с преобладающим зарядом на профиль с преобладающим разрядом |  |

Окончание таблицы В.1

| Подпункт/ перечисление/этап |  | Процедура испытаний | Температура |
| --- | --- | --- | --- |
| а) 7.8.3.3 |  | Выставляют температуру 45°С | 45 °С |
| b) 7.8.3.3 |  | Доводят степень заряженности до 80% |  |
| с) 7.8.3.3 | Этап 1 | Повторяют циклы в режиме профиля с преобладающим разрядом до достижения напряжения переключения, установленного по перечислению а) 7.8.3.2 |  |
|  | Этап 2 | Повторяют циклы в режиме профиля с преобладающим зарядом до достижения напряжения переключения, установленного по перечислению b) 7.8.3.2 |  |
|  | Этап 3 | Повторяют этапы 1 и 2 в течение 22 ч |  |
|  | Этап 4 | Выдерживают аккумуляторы в течение 2 ч |  |
|  |  | Повторяют процедуру с этапа 1 по этап 4 |  |
| d) 7.8.3.3 |  | Периодически измеряют рабочие характеристики: - емкость (каждые 14 дней); - мощность (каждые 7 дней) | Комнатная температура |
| e) 7.8.3.3 |  | Заканчивают испытания, когда будет выполнено любое из следующих условий (если условия не выполнены, возвращаются к перечислению а) 7.8.3.3): - испытания по перечислению с) 7.8.3.3проводят 6 мес; - значение любого из параметров, измеренных по перечислению d) 7.8.3.3, составляет менее 80% начального значения | - |

Приложение С

(информационное)

Определение вольт-амперных характеристик

С.1 Общие положения

В приложении C описывается метод испытания для определения вольт-амперных характеристик элемента, если максимальные значения тока для заряда и разряда недоступны для испытания мощности в 7.5.

С.2 Метод испытания

Испытание должно проводиться при каждой комбинации SOC и температуры аккумулятора в начале испытания, как указано в таблице 2, в соответствии с процедурой, указанной изготовителем аккумулятора.

Испытание должно проводиться в соответствии со схемой, показанной на рисунке С.1.

Аккумулятор заряжают и разряжают при каждом значении тока, соответствующем уровню номинальной емкости, а напряжение измеряют в конце десятисекундного импульса. Диапазон токов заряда и разряда должен быть указан изготовителем, а стандартное время измерения составляет 1 с. Если напряжение через 10 с выходит за пределы конечного напряжения разряда или конечного напряжения заряда, то данные измерений должны быть пропущены.

При низкой температуре должны быть приняты во внимание ограничения при заряде и разряде, указанные изготовителем.

Таблица C.1 – Заряд и ток разряда для испытания вольт-амперной характеристики

| Область применения аккумулятора | Ток заряда и разрядa, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BEV | 1/3It | 1It | 2It | 5It |
| HEV | 1/3It | 1It | 5It | 10It |

Между импульсами заряда и разряда, а также между импульсами разряда и заряда должен быть предусмотрен перерыв длительностью 10 мин. Однако если температура аккумулятора через 10 мин отличается от температуры испытаний более чем на 2К, то время перерыва продлевается до тех пор, пока температура аккумулятора не достигнет требуемого значения с отклонением не более чем на 2К. После этого испытания продолжаются.

Рисунок C.1a – Порядок испытаний по определению вольт-амперных характеристик аккумуляторов для HEV

Рисунок C.1b – Порядок испытаний по определению вольт-амперных характеристик аккумуляторов для BEV

Вольт-амперная характеристика может быть получена прямолинейной аппроксимацией, используя измеренные значения тока и напряжения, по которым могут быть вычислены максимальный ток для заряда и разряда (Idmax, Icmax) и мощность. Наклон этой линии показывает внутреннее сопротивление аккумулятора.

Библиография

[1] ISO 12405-4 Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems – Part 4: Performance testing (Электрические дорожные транспортные средства. Испытания для оценки рабочих характеристики).

[2] IEC 62660-2 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 2: Reliability and abuse testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов).

[3] IEC 62660-3 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 3: Safety requirements (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования безопасности).

[4] IEC 61434:1996 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Guide to the designation of current in alkaline secondary cell and battery standards (Аккумуляторы и батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Требования по обозначению токов в стандартах для щелочных аккумуляторов и батарей).

# Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь). | ISO/TR 8713:2012 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь). | IDT | СТ РК ISO/TR 8713-2018 Транспорт дорожный электрический. Словарь |

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |