Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 2

ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ С НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМОВ

СТ РК IEC 62660-2–202_

(IEC 62660-2:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –Part 2: Reliability and abuse testing, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62660-2:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 2: Reliability and abuse testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 21 «Аккумуляторы и батареи» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	v

1	Область применения	6

2	Нормативные ссылки	6

3	Термины и определения	7

4	Условия испытаний	8

4.1	Общие положения	8

4.2	Измерительные приборы	8

4.3	Допуски	9

4.4	Термостабилизация	9

5	Электрические измерения	10

5.1	Общие условия зарядки	10

5.2	Емкость	10

5.3	Регулировка степени заряженности	10

6	Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов	11

6.1	Общие положения	11

6.2	Механическое испытание	11

6.3	Термическое испытание	14

6.4	Электрическое испытание	15

7	Описание результатов испытаний	16

Приложение А (информационное) Выбор условий испытаний	17

Библиография	18

Приложение В.А  (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	19

Введение

Электрические дорожные транспортные средства (EV), включая гибридные и подключаемые гибридные электромобили, начинают внедряться на мировой рынок опираясь с одной стороны на требования со стороны глобальных задач по сокращению выбросов CO2, с другой – обеспечению энергетической безопасности. Это, в свою очередь, привело к быстрому росту спроса на тяговые батареи высокой мощности и высокой удельной энергии. Литий-ионные аккумуляторы считаются одними из самых перспективных вторичных аккумуляторов для электромобилей. В связи с быстрым распространением гибридных электромобилей и появления аккумуляторных и сменных электромобилей стандартный метод проверки надежности и требований к литиево-ионным батареям необходим для обеспечения базового уровня безопасности и получения необходимых данных для проектирования систем автомобиля и аккумуляторов.

Настоящий стандарт определяет испытания на надежность и эксплуатацию автомобильных литий-ионных аккумуляторов с нарушением режимов, которые в основном отличаются от других аккумуляторов, в том числе для портативных и стационарных приложений, указанных в других стандартах IEC. Для автомобильного применения важно отметить специфику использования; то есть разнообразие конструкции автомобильных аккумуляторных батарей и систем, а также конкретные требования к аккумуляторам и батареям, соответствующие каждой из таких конструкций. Основываясь на этих фактах, цель настоящего стандарта состоит в том, чтобы предоставить базовую методологию испытаний с общей универсальностью, которая выполняет функцию общего первичного испытания литий-ионных аккумуляторов для использования в различных системах батарей. Настоящий стандарт не предоставляет никаких критериев прохождения испытаний, но определяет стандартную классификацию описаний для результатов испытаний.

Настоящий стандарт связан с ISO 12405-4 [1].

IEC 62660-1 [2] определяет испытания на надежность и неправильное использование литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

IEC 62660-3 [3] определяет требования безопасности литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 2

ИСПЫТАНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ С НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМОВ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний на надежность и  эксплуатацию с нарушением режимов литий-ионных аккумуляторов и  аккумуляторных блоков, используемых для приведения в движение электрических транспортных средств, включая аккумуляторные электромобили (ЭМА) и гибридные электромобили (ГЭМ).

Примечание 1 – Аккумуляторы литий-ионные, используемые для приведения в действие подзаряжаемых гибридных электромобилей (ПГЭТ), могут быть испытаны с помощью метода испытания либо для применения ЭМА, либо для применения ГЭМ, в соответствии с конструкцией системы батарей, на основе соглашения между изготовителем аккумуляторов и потребителем.

Настоящий стандарт определяет стандартные методы и условия проведения испытаний для получения основных характеристик литий-ионных аккумуляторов, используемых в двигателях аккумуляторных и гибридных электромобилей. Испытания необходимы для получения важных данных по надежности и эксплуатации с нарушением литий-ионных аккумуляторов, используемых в различных конструкциях аккумуляторных систем и аккумуляторных батарей.

Настоящий стандарт устанавливает стандартную классификацию описания результатов испытаний, которые используются для разработки систем батарей или блоков батарей.

Примечания

2 Блоки аккумуляторов могут использоваться как альтернатива аккумуляторам в соответствии с соглашением между изготовителем аккумуляторов и потребителем.

3 Требования безопасности литий-ионных аккумуляторов для электромобилей определены в                     IEC 62660-3 [3].

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60068-2-64(2008) Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-64. Испытания. Испытание Fh. Случайные колебания в широком диапазоне и руководство).

ISO 16750-3:2012 Road vehicles – Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment – Part 3: Mechanical loads (Транспорт дорожный. Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования. Часть 3. Механические нагрузки).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 16750-4:2010 Road vehicles – Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment – Part 4: Climatic loads (Транспорт дорожный. Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования. Часть 4. Климатические нагрузки).

ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO/TR 8713, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Электромобиль аккумуляторный; ЭМА (battery electric vehicle,  BEV): Электромобиль с единственной тяговой батареей в качестве источника питания для движения транспортного средства.

3.2 Блок аккумуляторов (cell block): Совокупность аккумуляторов, соединенных вместе в параллельной конфигурации с или без защитных устройств, например, предохранитель или резистор с положительным температурным коэффициентом (PTC), еще не оснащенный окончательным корпусом, клеммным устройством и электронным устройством управления.

3.3 Гибридный электромобиль; ГЭМ (hybrid electric vehicle, HEV): Транспортное средство с перезаряжаемой энергоаккумулирующей системой и топливным источником энергии для двигателя.

3.4 Номинальная емкость, Сn (rated capacity): Количество электроэнергии в ампер-часах (А·ч) заявленное изготовителем аккумуляторов.

Примечание – n в Cn  является временной базой в часах (ч). В настоящем стандарте n = 3 для приложения ЭМА и n = 1 для приложения ГЕМ, если не указано иное.

3.5  It: Базовый испытательный ток в амперах, который выражается как

It=Cn/1

Примечания

1 1 имеет размерность времени в часах (ч).

2 См. IEC 61434: 1996 [4], раздел 2.

3.6 Комнатная температура (room temperature): Температура 25°С  ± 2 К.

3.7 Литий-ионный аккумулятор (secondary lithium-ion cell, cell): Вторичный одиночный элемент, электрическая энергия которого является результатом реакции внедрения/выделения ионов лития между анодом и катодом

Примечание – Аккумулятор является базовым промышленным устройством, обеспечивающим источник электрической энергии путем прямого преобразования химической энергии. Аккумулятор состоит из электродов, сепараторов, электролита, корпуса и клемм и предназначен для накопления электрической энергии.

3.8 Степень заряженности; СЗ (state of charge): Емкость в аккумуляторе, выраженная в процентах от номинальной емкости.

- Условия испытаний

  - Общие положения

Подробная информация об используемых инструментах должна быть указана в любом отчете о результатах.

Примечание – Испытания и измерения могут проводиться в условиях фиксации, рекомендованных производителем аккумуляторов.

  - Измерительные приборы

4.2.1 Диапазон измерения приборов

Используемые инструменты должны позволять измерять значения напряжения и тока. Диапазон измерения этих приборов и методы измерения должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить точность, установленную для каждого испытания.

Для аналоговых приборов это означает, что показания должны быть взяты в последней трети градуированной шкалы.

Любые другие измерительные приборы могут быть использованы при условии, что они дают эквивалентную точность.

4.2.2 Измерение напряжения

Сопротивление используемых вольтметров должно быть не менее 1 МОм/В.

4.2.3 Измерение тока

Вся сборка амперметра, шунта и провода должна иметь класс точности 0,5 или выше.

4.2.4 Измерение температуры

Температура аккумулятора должна измеряться с помощью устройства для измерения температуры поверхности, способного обеспечить эквивалентную шкалу определения значения и точности, как указано в пункте 4.2.1. Температура должна измеряться в том месте, которое наиболее точно отражает температуру аккумуляторов или блока аккумуляторов. При необходимости температура может быть измерена в других соответствующих местах.

Примеры измерения температуры показаны на рисунке 1. Необходимо соблюдать инструкции по измерению температуры, указанные изготовителем аккумуляторов.

Рисунок 1 – Пример измерения температуры аккумулятора

4.2.5 Прочие измерения

Другие величины, включая емкость и мощность, могут быть измерены с помощью измерительного устройства при условии, что оно соответствует 4.3.

  - Допуски

Суммарная погрешность контролируемых или измеряемых значений относительно заданных или фактических параметров должна находиться в пределах следующих допусков:

- (± 0,1) % для напряжения;

- (± 1) % для тока;

- (± 2) К для температуры;

- (± 0,1) % для времени;

- (± 0,1) % для массы;

- (± 0,1) % для размеров.

Эти допуски включают суммарную точность измерительных приборов, используемых технологий измерения и все другие источники ошибок в процедуре испытаний.

  - Термостабилизация

Для стабилизации температуры в аккумуляторе, аккумулятор выдерживают до определенной температуры окружающей среды в течение как минимум 12 ч. Этот период может быть уменьшен при достижении термостабилизации. Термостабилизация считается достигнутой, если после одного интервала в 1 ч изменение температуры аккумулятора ниже 1 К.

- Электрические измерения

  - Общие условия зарядки

Если в настоящем стандарте не указано иное, перед испытанием электрических измерений аккумулятор должен заряжаться следующим образом.

Перед зарядкой аккумулятор должен разряжаться при комнатной температуре при постоянном токе, описанном в таблице 1, до напряжения конца разряда, указанного изготовителем аккумуляторов. Затем аккумулятор должен заряжаться в соответствии с методом зарядки, заявленным производителем при комнатной температуре.

  - Емкость

Емкость аккумулятора должна измеряться в соответствии со следующими этапами.

Этап 1: Аккумулятор должен быть заряжен в соответствии с 5.1.

После зарядки температура аккумулятора должна быть стабилизирована в соответствии с 4.4.

Этап 2: Аккумулятор должен быть разряжен при определенной температуре с постоянным током It(A) до напряжения конца разряда, которое обеспечивается изготовителем. Ток разряда и температура, указанные в таблице 1, должны использоваться.

В дополнение к таблице 1, конкретные условия испытаний могут быть выбраны на основе соглашения между изготовителем аккумуляторов и потребителем. Выборочные условия испытаний приведены в приложении А.

Таблица 1 – Условия разряда

| Температура аккумулятора °C | Ток разряда, A |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для применения ЭМА | Для применения ГЭМ |
| 0 |  |  |
| 25 | 1/3 It | 1 It |
| 45 |  |  |

Этап 3: Измеряют продолжительность разряда до достижения указанного напряжения конца разряда. Рассчитывают емкость аккумулятора, выраженную в А·ч, до трех значащих цифр, умножив ток разряда (А) на продолжительность разряда (ч).

  - Регулировка степени заряженности

Испытательные аккумуляторы должны заряжаться, как указано ниже. Регулировка степени заряженности является процедурой, которой необходимо следовать для подготовки аккумуляторов с различной степенью зарядки для испытаний в настоящем стандарте.

Этап 1: Аккумулятор должен быть заряжен в соответствии с 5.1.

Этап 2: Аккумулятор должен быть выдержан при комнатной температуре в соответствии с 4.4.

Этап 3: Аккумулятор должен быть разряжен при постоянном токе в соответствии с таблицей 1 в течение (100 – n) /100 × 3 ч для применения ЭМА и (100 – n)/100 × 1 ч для применения ГЭМ, где n – степень заряженности (%) корректируется для каждого испытания.

- Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов

  - Общие положения

Для всех испытаний, указанных в разделе 6, должно быть приведено описание испытательной установки, включая крепление и электрическое соединение аккумулятора. При необходимости, чтобы предотвратить деформацию, аккумулятор может поддерживаться во время испытания таким образом, чтобы это не нарушало цель испытания.

Перед каждым испытанием аккумулятор должен быть стабилизирован при комнатной температуре в соответствии с 4.4, если не указано иное.

Значение степени заряженности может быть изменено в соответствии с соглашением между потребителем и изготовителем аккумуляторов.

  - Механическое испытание

6.2.1 Вибрация

6.2.1.1 Цель

Это испытание проводится для определения стойкости аккумуляторов к вибрации, возникающей при использовании их в транспортных средствах.

6.2.1.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

- Отрегулировать СЗ аккумуляторов до 100 % для применения ЭМА и до 80 % для применения ГЭМ в соответствии с 5.3.

- Проводят испытание на воздействие случайной вибрации IEC 60068-2-64. Продолжительность испытания составляет 8 часов для каждой плоскости испытуемого аккумулятора.

- Среднеквадратичное значение ускорения должно составлять 27,8 м/с2. Спектральная плотность мощности (СПМ) в зависимости от частоты показана на               рисунке 2 и в таблице 2. Максимальная частота должна составлять 2000 Гц.

Рисунок 2 – Спектральная плотность мощности ускорения в зависимости от частоты

Таблица 2 – Спектральная плотность мощности в зависимости от частоты

| Частота Гц | Спектральная плотность мощности (м/с2)2/Гц |
| --- | --- |
| 10 | 20,00 |
| 55 | 6,50 |
| 180 | 0,25 |
| 300 | 0,25 |
| 360 | 0,14 |
| 1 000 | 0,14 |
| 2 000 | 0,14 |

6.2.1.3 Результаты испытаний

В качестве результатов испытаний должны быть измерены и записаны:

  - напряжение и емкость аккумулятора до и после испытания;

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, приведенным в разделе 7.

6.2.2 Механический удар

6.2.2.1 Цель

Это испытание проводится для определения стойкости аккумуляторов к механическим ударам, возникающим при использовании их в транспортных средствах.

6.2.2.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

a) Необходимо отрегулировать СЗ аккумулятора до 100 % для применения ЭМА и до 80 % для применения ГЭМ в соответствии с 5.3.

b) Выполнить испытание в соответствии с ISO 16750-3, как показано в таблице 3. Ускорение от удара в ходе испытания должно применяться в том же направлении, что и ускорение удара, которое происходит в транспортном средстве. Если направление воздействия неизвестно, аккумулятор должен быть испытан во всех шести пространственных направлениях.

Таблица 3 – Механический удар. Параметры

| Форма импульса | Полусинусоидальная |
| --- | --- |
| Ускорение | 500 м/с2 |
| Длительность | 6 мс |
| Количество ударов | 10 в каждом направлении |

6.2.2.3 Результаты испытаний

Следующие параметры должны быть измерены и записаны в качестве результатов испытаний:

  - напряжение и емкость аккумулятора до и после испытания;

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, указанным в разделе 7.

6.2.3 Смятие

6.2.3.1 Цель

Данное испытание проводят для определения реакции аккумуляторов на внешние нагрузки, которые могут вызвать деформацию.

6.2.3.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

- Необходимо отрегулировать СЗ аккумулятора до 100 % для применения ЭМА и 80 % для применения ГЭМ в соответствии с 5.3.

- Аккумулятор размещают на изолированной плоской поверхности и надавливают сминающим инструментом, состоящим из круглого/полукруглого либо сферического/полусферического стержня диаметром 150 мм. Рекомендуется использовать круглый стержень для воздействия на цилиндрический аккумулятор и сферический для призматического аккумулятора (см. рисунок 3). Сила для смятия должна быть приложена в направлении, почти перпендикулярном большей стороне многослойной поверхности положительных и отрицательных электродов внутри аккумулятора. Сминающий инструмент должен быть выбран таким образом, чтобы аккумулятор деформировался почти пропорционально увеличению силы смятия.

- Силу сбрасывают, когда происходит резкое падение напряжения на одну треть от первоначального напряжения или происходит деформация 15 % или более от первоначального размера аккумулятора или значение силы станет в 1000 раз больше веса аккумулятора, в зависимости от того, что наступит раньше. Аккумуляторы должны находиться под наблюдением в течение 24 ч или до тех пор, пока температура аккумулятора не снизится на 20 % от максимального повышения температуры, в зависимости от того, что наступит раньше.

Рисунок 3 – Пример испытания на смятие

6.2.3.3 Результаты испытаний

Следующие параметры должны быть измерены и зарегистрированы следующим образом:

  - форма сминающего инструмента;

  - скорость смятия;

  - напряжение аккумулятора во время испытания;

  - температура аккумулятора во время испытания;

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, указанным в разделе 7.

  - Термическое испытание

6.3.1 Высокотемпературная устойчивость

6.3.1.1. Цель

Данное испытание проводится для определения реакции аккумуляторов на воздействие высокой температуры.

6.3.1.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

- Необходимо отрегулировать СЗ аккумулятора до 100 % для применения ЭМА и до 80 % для применения ГЭМ в соответствии с 5.3.

- Аккумулятор, стабилизированный при комнатной температуре, помещают в гравитационную или циркуляционную конвекционную печь. Температура в печи должна повышаться со скоростью 5 К/мин до температуры 130 °С. Аккумулятор должен оставаться при этой температуре в течение 30 мин, прежде чем испытание будет прекращено. При необходимости, чтобы предотвратить деформацию, аккумулятор может быть зафиксирован во время испытания таким образом, чтобы это не нарушало цель испытания. Способ предотвращения деформации должен быть типичным для элементов внутри аккумуляторных систем и аккумуляторных блоков.

6.3.1.3 Результаты испытаний

В качестве результатов испытаний должны быть зафиксированы следующие данные:

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, приведенным в разделе 7.

Рекомендуется измерять температуру и напряжение аккумулятора, а также температуру печи во время испытания.

6.3.2 Циклическое воздействие температуры

6.3.2.1 Цель

Это испытание проводится для определения термостойкости аккумулятора путем поочередного воздействия низкой и высокой температуры окружающей среды, что вызывает расширение и сжатие компонентов аккумулятора.

6.3.2.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

- Необходимо отрегулировать СЗ аккумулятора до 100 % для применения ЭМА и до 80 % для применения ГЭМ в соответствии с 5.3.

- Провести циклическое изменение температуры в соответствии с ISO 16750-4, как показано в таблице 4. Минимальная рабочая температура должна составлять минус 40 °C или Tmin, указанную изготовителем, а максимальная рабочая температура должна составлять 85 °C или Tmax, указанную изготовителем. Выполняют 30 циклов испытаний, как указано.

Таблица 4 – Температура и длительность этапов при температурном циклировании

| Суммарное время, мин | Температура,°C |
| --- | --- |
| 0 | 20 |
| 60 | Tmin |
| 150 | Tmin |
| 210 | 20 |
| 300 | Tmax |
| 410 | Tmax |
| 480 | 20 |

6.3.2.3 Результаты испытаний

В качестве результатов испытаний следует измерить и записать следующее:

  - напряжение и емкость аккумулятора в начале и в конце испытания;

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, указанным в разделе 7;

  - напряжение и температура аккумулятора должны непрерывно регистрироваться в течение каждого цикла.

  - Электрическое испытание

6.4.1 Внешнее короткое замыкание

6.4.1.1 Цель

Это испытание проводится для определения реакции аккумуляторов на внешнее короткое замыкание.

6.4.1.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

- Необходимо отрегулировать СЗ аккумулятора до 100 % в соответствии с 5.3.

- Аккумулятор, отрегулированный в соответствии с пунктом а), должен быть выдержан при комнатной температуре, а затем подвергаться короткому замыканию путем соединения положительной и отрицательной клемм с внешним сопротивлением в течение 10 мин. Общее внешнее сопротивление должно быть не более 5 мОм по согласованию между заказчиком и изготовителем.

6.4.1.3 Результаты испытаний

Следующие параметры должны быть измерены и зарегистрированы как результаты испытаний; частота дискретизации для регистрации напряжения и тока должна составлять не более10 мс:

  - напряжение аккумулятора во время испытания;

  - ток аккумулятора во время испытания. Если точность отклоняется от требований 4.3, это должно быть сообщено;

  - температура аккумулятора во время испытания;

  - значение общего внешнего сопротивления;

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, указанным в разделе 7.

6.4.2 Перезаряд

6.4.2.1 Цель

Настоящее испытание проводиться для определения реакции аккумулятора на перезаряд.

6.4.2.2 Испытание

Испытание должно проводиться следующим образом.

- Необходимо отрегулировать СЗ аккумулятора до 100 % в соответствии с 5.3.

- Продолжить заряжать аккумулятор до 100 % CЗ током заряда, согласованным заказчиком и изготовителем при комнатной температуре, используя источник питания, достаточный для обеспечения постоянного зарядного тока. Испытание на перезарядку прекращается, когда приложенное напряжение достигает значения, согласованного между заказчиком и поставщиком, или до тех пор, пока зарядка не будет отключена защитным устройством аккумулятора, если таковое имеется, или до тех пор, пока аккумулятора не выйдет из строя.

6.4.2.3 Результаты испытаний

В качестве результатов испытаний измеряются и регистрируются следующие параметры: аккумулятора ячейки во время испытания;

  - ток аккумулятора во время испытания;

  - температура аккумулятора во время испытания;

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, указанным в разделе 7.

6.4.3 Принудительный разряд

6.4.3.1 Цель

Настоящее испытание проводится для определения реакции аккумулятора на чрезмерный разряд.

6.4.3.2 Испытание

Испытание должно проводиться следующим образом.

- Отрегулировать CЗ аккумулятора до 0 % в соответствии с 5.3.

- Продолжить разрядку аккумулятора за пределы 0 % степени заряженности током разряда при 1 It(А) в течение 90 мин при комнатной температуре.

6.4.3.3 Результаты испытаний

В качестве результатов испытаний измеряются и регистрируются следующие параметры:

  - напряжение аккумулятора во время испытания;

  - ток аккумулятора во время испытания;

  - температура аккумулятора во время испытания;

  - состояние аккумулятора в конце испытания в соответствии с описанием, указанным в разделе 7.

- Описание результатов испытаний

Результаты испытаний, указанных в настоящем стандарте, регистрируются вместе с описаниями в таблице 5. Каждый результат испытания может содержать несколько описаний. Результаты испытаний могут быть описаны с помощью соответствующих материалов, таких как фотографии.

Таблица 5 – Описание результатов испытаний

| Описание | Эффект |
| --- | --- |
| Никакого действия | Нет эффекта. Без изменений во внешнем виде. |
| Деформация | Изменение или деформация во внешнем вида, включая вспучивание. |
| Выброс | Утечка жидкого электролита из вентиляционного отверстия или вентиляции с выделением тумана. Примечание – Для пакетного аккумулятора предполагаемый вентиляционный механизм может представлять собой контролируемое отверстие корпуса аккумулятора. |
| Утечка | Видимая утечка жидкого электролита из части, кроме вентиляционной, такой как корпус, уплотнительная часть и / или клеммы. |
| Дымление | Выход дыма, включая возможные частицы сажи, из вентиляционных отверстий. |
| Разрыв | Механическое повреждение корпуса контейнера аккумулятора, вызванное внутренней или внешней причиной, приводящая к обнажению или утечке, но не выбросу материалов. |
| Горение | Выброс пламени из аккумулятора или аккумуляторного блока в течение более 1 с. Примечание – Искры и искрение не считаются воспламенением. |
| Взрыв | Отказ, при котором аккумуляторный контейнер мгновенно разрушается с выбросом основных компонентов. |

Приложение А

(информационное)

Выбор условий испытаний

В настоящем приложении приведены дополнительные и селективные условия для определения емкости, указанного в 5.2. Условия испытания «r» в таблице A.1 указаны в настоящем документе. Кроме того, условия испытания «а» могут быть выбраны на основе соглашения между изготовителем и потребителем.

Таблица А.1 – Условия испытаний для определения емкости

| Аккумулятор | Tок разряда | Температура аккумулятора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 20 °C | 0 °C | 25 °C | 45 °C |
|  | 0,2 It | a | a | a | a |
| ЭМА | 1/3 It | a | r | r | r |
|  | 1It | a | a | a | a |
|  | 5It | a | a | a | a |
|  | 0,2 It | a | a | a | a |
|  | 1/3 It | a | a | a | a |
| ГЭМ | 1It | a | r | r | r |
|  | 10It | a | a | a | a |
|  | Idmax | a | a | a | a |

Библиография

[1] ISO 12405-4 Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems – Part 4: Performance testing (Электрические дорожные транспортные средства. Испытания для оценки рабочих характеристики).

[2] IEC 62660-1 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 1: Performance testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 1. Эксплуатационные испытания).

[3] IEC 62660-3 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 3: Safety requirements (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования безопасности).

[4] IEC 61434:1996 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Guide to the designation of current in alkaline secondary cell and battery standards (Аккумуляторы и батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Требования по обозначению токов в стандартах для щелочных аккумуляторов и батарей).

# Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60068-2-64(2008) Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-64. Испытания. Испытание Fh. Случайные колебания в широком диапазоне и руководство). | IEC 60068-2-64(1993) Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-64. Испытания. Испытание Fh. Случайные колебания в широком диапазоне и руководство). | MOD | ГОСТ 30630.1.9-2002 (МЭК 60068-2-64:1993) Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие случайной широкополосной вибрации с использованием цифровой системы управления испытаниями |
| ISO/TR 8713:2019 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь). | ISO/TR 8713:2012 Electrically propelled road vehicles – Vocabulary (Электромобили. Словарь). | IDT | СТ РК ISO/TR 8713-2018 Транспорт дорожный электрический. Словарь |

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |