Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 3

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СТ РК IEC 62660-3–202_

(IEC 62660-3:2016 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles –Part 3: Safety requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62660-3:2016 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 3: Safety requirements (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 3. Требования безопасности)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 21 «Аккумуляторы и батареи» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	6

2	Нормативные ссылки	6

3	Термины и определения	7

4	Условия испытаний	8

4.1	Общие положения	8

4.2	Измерительные приборы	8

4.3	Допуски	9

4.4	Температура испытания	10

5	Электрические измерения	10

5.1	Общие условия зарядки	10

5.2	Емкость	10

5.3	Регулировка степени заряженности	10

6	Испытания на безопасность	11

6.1	Общие положения	11

6.2	Испытание на устойчивость к механическим воздействиям	11

6.3	Термическое испытание	13

6.4	Электрические испытания	13

Приложение А (информационное) Рабочая зона для безопасного использования аккумуляторов	17

Приложение B (информационное) Объяснение испытания на внутреннее короткое замыкание	21

Библиография	23

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	25

Введение

Электрические дорожные транспортные средства (EV), включая гибридные и подключаемые гибридные электромобили, начинают внедряться на мировой рынок опираясь с одной стороны на требования со стороны глобальных задач по сокращению выбросов CO2, с другой – на новейшие достижения в технологиях и на снижении себестоимости. Это привело к быстрому росту спроса на тяговые батареи высокой мощности и высокой удельной энергии, представленные ионно-литиевыми батареями.

Для обеспечения базового уровня качества литий-ионных аккумуляторов для автомобильной промышленности были опубликованы соответствующие международные стандарты, то есть IEC 62660-1, IEC 62660-2, IEC 12405-1 и IEC 12405-2. Эти стандарты определяют эксплуатационные характеристики, надежность и стойкость к нарушению режимов испытания литий-ионных аккумуляторных батарей, их блоков и систем для применения в электромобилях. Кроме того, учитывая значимость безопасности литий-ионных аккумуляторов и потребности в соответствующем стандарте требования безопасности для литий-ионных аккумуляторных блоков и систем определены в                    ISO 12405-3. Правила, такие как UN ECE R100, также пересматриваются и включают критерии приемлемости для аккумуляторных систем хранения энергии электромобилей.

В настоящем стандарте необходимо указать критерии безопасности на уровне аккумуляторов, чтобы обеспечить базовый уровень безопасности аккумуляторов, которые отличаются по характеристикам и конструкции и применяются к различным типам блоков и систем. Для автомобильных приложений важно отметить разнообразие конструкции автомобильных аккумуляторных батарей и систем, а также конкретные требования к элементам и батареям, соответствующим каждой из таких конструкций. Основываясь на этих фактах, цель настоящего стандарта состоит в том, чтобы предоставить методологию базового уровня безопасности и установить критерий с широкой степенью универсальности, которые выполняют функцию общего первичного испытания литий-ионных элементов, которые будут использоваться в различных системах батарей. Конкретные требования к безопасности элементов различаются в зависимости от конструкции системы аккумуляторных батарей или транспортных средств и должны оцениваться пользователями. Окончательные критерии «прошел-не прошел» для аккумуляторов должны основываться на соглашении между изготовителями аккумуляторов и потребителями.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств

Часть 3

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний и критерии приемлемости для показателей безопасности литий-ионных аккумуляторов и блоков в, используемых для приведения в движение электромобилей (EV), в том числе аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридных электромобилей (HEV).

Примечания

1 Блоки аккумуляторов могут использоваться как альтернатива отдельным аккумуляторам в соответствии с соглашением между изготовителем и потребителем.

2 В отношении аккумуляторов для подзаряжаемого гибридного электромобиля (PHEV), изготовитель может выбрать либо условие испытания для приложения BEV, либо для приложения HEV.

Настоящий стандарт предназначен для определения основных показателей безопасности аккумуляторов, используемых в блоках и системах батарей при использовании по назначению, а также при разумно прогнозируемом неправильном использовании или при аварии во время нормальной работы электромобиля. Требования безопасности аккумулятора в настоящем стандарте основаны на предположении, что аккумуляторы должным образом используются в блоках и системах батарей в пределах значений напряжения, тока и температуры, как указано производителем элемента (рабочая зона аккумулятора).

Оценка безопасности аккумуляторов при транспортировке и хранении не предусматривается настоящим стандартом.

Примечания

3 Требования к характеристикам безопасности для литий-ионных аккумуляторных батарей и систем определены в ISO 12405-3. Спецификации и требования безопасности для литий-ионных аккумуляторных батарей и систем электрически управляемых мопедов и мотоциклов определены в ISO 18243 (в разработке). IEC 62619 (в стадии разработки) охватывает требования безопасности для литий-ионных аккумуляторов и батарей для промышленного применения, включая вилочные погрузчики, тележки для гольфа и транспортные средства с автоматическим управлением.

4 Информация о рабочих зонах аккумуляторов представлена ​​в приложении А.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60050-482:2004 International Electrotechnical Vocabulary – Part 482: Primary and secondary cells and batteries (Международный электротехнический словарь. Часть 482. Первичные элементы, аккумуляторы и аккумуляторные батареи).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

IEC 61434:1996 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Guide to the designation of current in alkaline secondary cell and battery standards (Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Руководство по обозначению тока в стандартах на щелочные вторичные элементы и батареи).

IEC 62619:2017 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications (Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Требования безопасности для литий-ионных аккумуляторов и батарей для промышленных применений).

IEC 62660-2:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 2: Reliability and abuse testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов).

IEC 62660-2:2010* Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 2: Reliability and abuse testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 60050-482, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Электромобиль аккумуляторный, BEV (battery electric vehicle): Электромобиль, с тяговым аккумулятором в качестве источника энергии для привода

3.2 Блок аккумуляторов (cell block): Группа аккумуляторов, соединенных вместе в параллельной конфигурации с или без защитных устройств, например, предохранитель или резистор с положительным температурным коэффициентом (PTC), еще не оснащенный окончательным корпусом, клеммным устройством и электронным устройством управления.

3.3 Взрыв (explosion): Авария, которая происходит, когда контейнер аккумулятора, если таковой имеется, резко вскрывается, а основные компоненты выбрасываются.

3.4 Воспламенение (fire): Выброс пламени из аккумулятора или блока аккумуляторов.

3.5 Гибридный электромобиль, HEV (hybrid electric vehicle): Транспортное средство с перезаряжаемой энергоаккумулирующей системой и топливным источником энергии для двигателя.

3.6 Внутреннее короткое замыкание (internal short circuit): Непреднамеренное электрическое соединение между отрицательным и положительным электродами внутри аккумулятора.

3.7 Утечка (leakage): Видимое выделение жидкого электролита из части, кроме вентиляционной, такой как корпус, герметизирующие части и/или клеммы.

3.8 Номинальное напряжение (nominal voltage): Подходящее для приблизительного значения напряжения, используемого для обозначения или идентификации аккумулятора.

Примечание – IEC 60050-482:2004, 482-03-31, исправленный – удаление «батарея или электрохимическая система» в конце определения.

3.9 Номинальная емкость (rated capacity): Количество электроэнергии C3Ah (ампер-часы) для аккумуляторных электромобилей и C1Ah для гибридных электромобилей, заявленное производителем

3.10 Базовый ток испытания, It (reference test current): Ток в амперах, который выражается как:

It (A) = Cn (Ah)/n (ч)

где Cn – номинальная скорость аккумулятора;

n в Cn – координата времени, ч.

3.11 Температура в помещении (room temperature): Температура равная 25 °С ± 2 К.

3.12 Разрыв (rupture): Механическое повреждение корпуса аккумулятора из-за внутреннего или внешнего воздействия, приводящее к оголению или просыпанию, но не выбросу материалов

3.13 Литий-ионный аккумулятор, аккумулятор (secondary lithium-ion cell, cell): Вторичный одиночный элемент, электрическая энергия которого является результатом реакции внедрения/выделения ионов лития между анодом и катодом.

Примечания

1 Вторичный элемент представляет собой базовую изготовленную единицу, обеспечивающую источник электрической энергии путем прямого преобразования химической энергии. Элемент состоит из электродов, сепараторов, электролита, корпуса и клемм, конструкция которого позволяет заряжать его электрически.

2 В настоящем стандарте термин «аккумулятор» означает «вторичный литий-ионный элемент», который будет использоваться для приведения в движение электрического дорожного транспорта.

3.14 Степень заряженности, SOC (state of charge): Доступная емкость батареи, выраженная в процентах от номинальной емкости.

3.15 Выпуск (venting): Высвобождение избыточного внутреннего давления из аккумулятора способом, предназначенным для предотвращения разрыва или взрыва.

- Условия испытаний

  - Общие положения

Подробная информация об используемых контрольно-измерительных приборах должна быть представлена ​​в любом отчете о результатах.

Аккумулятор может быть испытан в сжатом состоянии, чтобы избежать вздутия, если это допустимо в соответствии с целью испытания. Сжатие должно относиться к конструкции батареи.

  - Измерительные приборы

4.2.1 Диапазон измерений приборов

Используемые инструменты должны позволять измерять значения напряжения и тока. Диапазон измерений приборов и методы измерения должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить точность, указанную для каждого испытания.

Для аналоговых приборов это означает, что показания должны быть взяты в последней трети градуированной шкалы.

Любые другие измерительные приборы могут быть использованы при условии, что они дают эквивалентную точность.

4.2.2 Измерение напряжения

Сопротивление используемых вольтметров должно составлять не менее 1 МОм/В.

4.2.3 Измерение тока

Вся сборка амперметра, шунта и провода должна иметь класс точности 0,5 или более.

4.2.4 Измерение температуры

Температура аккумулятора должна измеряться с помощью устройства для измерения температуры поверхности, способного обеспечить эквивалентную шкалу определения значения и точности, как указано в 4.2.1. Температура должна измеряться в том месте, которое наиболее точно отражает температуру аккумуляторов или блока аккумуляторов. При необходимости температура может быть измерена в других соответствующих местах.

Примеры измерения температуры приведены на рисунке 1. При этом должны соблюдаться инструкции по измерению температуры, указанные изготовителем.

Рисунок 1 – Пример измерения температуры аккумулятора

4.2.5 Прочие измерения

Другие величины, включая емкость и мощность, могут быть измерены с помощью измерительного устройства при условии, что оно соответствует 4.3.

  - Допуски

Общая точность контролируемых или измеряемых значений относительно заданных или фактических параметров должна находиться в пределах следующих допусков:

- (± 0,1) % для напряжения;

- (± 1) % для тока;

- (± 2) К для температуры;

- (± 0,1) % для времени;

- (± 0,1) % для массы;

- (± 0,1) % для размеров.

Эти допуски включают общую точность измерительных приборов, используемых технологий измерения и все другие источники ошибок в процедуре испытаний.

  - Температура испытания

Если не определено иначе, перед каждым испытанием аккумулятор должен быть стабилизирован при температуре испытания не менее 12 часов. Этот период может быть уменьшен при достижении теплового равновесия. Тепловое равновесие считается достигнутым, если после одного интервала в 1 ч изменение температуры аккумулятора ниже 1 К.

Если в настоящем стандарте не указано иное, аккумуляторы должны испытываться при комнатной температуре.

- Электрические измерения

  - Общие условия зарядки

Если в настоящем стандарте не указано иное, перед испытанием электрических измерений аккумулятор должен заряжаться следующим образом.

Перед зарядкой аккумулятор должен разряжаться при комнатной температуре при постоянном токе 1/3It (A) для применения электромобилей и 1It (A) для применения гибридных электромобилей до напряжения конца разряда, указанного изготовителем. Затем аккумулятор должен заряжаться в соответствии с методом зарядки, заявленным производителем при комнатной температуре.

  - Емкость

Перед регулировкой степени заряженности в 5.3, должно быть подтверждено, что емкость испытательного аккумулятора соответствует номинальному значению следующими шагами.

Этап 1. Аккумулятор должен быть заряжен в соответствии с 5.1.

После зарядки температура аккумулятора должна быть стабилизирована в соответствии с 4.4.

Этап 2. Аккумулятор должен разряжаться при комнатной температуре при постоянном токе 1/3It (A) для применения электромобилей и 1It (A) для применения гибридных электромобилей до напряжения конца разряда, которое указывается производителем.

Метод выбора испытательного тока It определен в IEC 61434. См. также 3.9.

Этап 3.  Измеряют продолжительность разряда до достижения установленного напряжения конца разряда и вычисляют емкость аккумулятора, выраженную в А·ч, до трех значащих цифр.

  - Регулировка степени заряженности

Испытательные аккумуляторы должны заряжаться, как указано ниже. Регулировка степени заряженности является процедурой, которой необходимо следовать для подготовки аккумуляторов с различной степенью зарядки для испытаний в настоящем стандарте.

Этап 1. Аккумулятор должен быть заряжен в соответствии с 5.1.

Этап 2. Аккумулятор должен быть выдержан при комнатной температуре в соответствии с 4.4.

Этап 3. Аккумулятор должен быть разряжен постоянным током 1/3It (A) для приложений аккумуляторных электромобилей и 1It (A) для приложений гибридных электромобилей в течение (100 – n)/100 × 3 ч для приложений аккумуляторных электромобилей и (100 – n)/100 × 1 ч для приложений гибридных электромобилей, где n –  значение степени заряженности (%), подлежащее настройке для каждого испытания.

- Испытания на безопасность

  - Общие положения

Для всех испытаний, указанных в настоящем разделе, должен быть указан метод установки испытуемого образца, включая способ, используемый для фиксации и подсоединения аккумуляторов.

Испытания должны проводиться на аккумуляторах, с момента изготовления которых прошло не более шести месяцев. Количество аккумуляторов в каждом испытании может быть определено в соответствии с соглашением между изготовителем и потребителем. Аккумуляторный блок может использоваться для испытания вместо одиночного аккумулятора в соответствии с соглашением между изготовителем и потребителем.

Количество и тип испытательного образца (аккумулятор или блок аккумуляторов) должны быть указаны в протоколе испытания.

Каждое испытание должно заканчиваться часовым периодом наблюдения, если иное не указано в настоящем стандарте.

Предупреждение – При проведении испытаний используются процедуры, которые могут привести к травмам, если не будут приняты соответствующие меры предосторожности. испытания должны быть выполнены квалифицированными и опытными специалистами, использующими адекватную защиту. чтобы предотвратить ожоги, следует соблюдать осторожность в отношении тех аккумуляторов, температура оболочки которых в ходе испытаний может превышать 75 °C.

  - Испытание на устойчивость к механическим воздействиям

6.2.1 Вибрация

6.2.1.1 Цель

Это испытание проводится для имитации воздействия вибрации на аккумуляторы, которая может возникнуть во время нормальной эксплуатации транспортного средства, и для проверки характеристик безопасности аккумуляторов в таких условиях.

6.2.1.2 Испытание

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.1.1.1 IEC 62660-2:2010.

6.2.1.3 Критерии приемки

Во время испытания аккумуляторы не должно иметь признаков утечки, выпуска газов, разрушения, воспламенения или взрыва.

6.2.2 Механический удар

6.2.2.1 Цель

Это испытание проводится для моделирования механических ударов аккумуляторов, которые могут возникнуть во время нормальной эксплуатации транспортного средства, и для проверки характеристик безопасности аккумуляторов в таких условиях.

6.2.2.2 Испытание

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.1.2.1 IEC 62660-2:2010.

6.2.2.3 Критерии приемки

Во время испытания в камере не должно быть признаков утечки, выпуска газов, разрушения, воспламенения или взрыва.

6.2.3 Смятие

6.2.3.1 Цель

Это испытание проводится для имитации внешних нагрузок, которые могут вызвать деформацию аккумулятора, и для проверки характеристик безопасности аккумуляторов в таких условиях.

6.2.3.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

- Отрегулировать степень заряженности аккумулятора до 100 % для применения аккумуляторных электромобилей и 80 % для применения гибридных электромобилей в соответствии с 5.3.

- Аккумулятор размещают на изолированную плоскую поверхность и надавливают раздавливающим инструментом, состоящим из круглого/полукруглого либо сферического/полусферического шара диаметром 150 мм. Рекомендуется использовать круглую болванку для воздействия на цилиндрический аккумулятор и сферический для призматического аккумулятора (см. рисунок 3). Сила для раздавливания должна быть приложена в направлении, почти перпендикулярно к плоскости слоев положительных и отрицательных электродов внутри аккумулятора. Сила должна прикладываться приблизительно к центру аккумулятора, как показано на рисунке 2. Скорость раздавливания должна быть меньше или равна 6 мм/мин.

- Силу сбрасывают, когда происходит резкое падение напряжения на одну треть от первоначального напряжения или происходит деформация 15 % или более от первоначального размера аккумулятора или значение силы станет в 1000 раз больше веса аккумулятора, в зависимости от того, что наступит раньше. Аккумуляторы должны находиться под наблюдением в течение 24 ч или до тех пор, пока температура аккумулятора не снизится на 80 % от максимального повышения температуры, в зависимости от того, что наступит раньше.

а) Пример для цилиндрического             b) Пример для призматического аккумулятора                                                                                аккумулятора

Рисунок 2 – Пример испытания на смятие

6.2.3.3 Критерии приемки

Во время испытания аккумулятор не должно иметь признаков воспламенения или взрыва.

  - Термическое испытание

6.3.1 Высокотемпературная устойчивость

6.3.1.1 Настоящее испытание проводится для имитации высокотемпературной среды, в которой может находиться аккумулятор во время разумно предсказуемого неправильного использования или аварии с транспортного средства, а также для проверки характеристик безопасности аккумуляторов в таких условиях.

6.3.1.2 Испытание

Испытание должно проводиться следующим образом.

а) Отрегулировать степень заряженности аккумулятора до 100 % для применения аккумуляторных электромобилей и до 80 % для применений гибридных электромобилей в соответствии с 5.3.

b) Аккумуляторы, стабилизированные при комнатной температуре, помещаются в гравитационную или циркуляционную воздушную конвекционную печь. Температура печи должна быть поднята со скоростью 5 К/мин до 130 °С ± 2 К. Аккумулятор должен оставаться при этой температуре в течение 30 мин. Затем, после выключения нагревателя, аккумулятор следует наблюдать в течение 1 ч в печи.

Примечание – При необходимости для предотвращения деформации аккумулятор можно поддерживать во время испытания таким образом, чтобы не нарушать цели испытания.

6.3.1.3 Критерии приемки

Во время испытания аккумуляторы не должны иметь никаких признаков воспламенения или взрыва.

6.3.2 Циклическое воздействие температуры

6.3.2.1 Цель

Настоящее испытание выполняется для имитации ожидаемого воздействия низких и высоких температур окружающей среды, которые могут привести к расширению и сжатию компонентов аккумуляторов, а также для проверки характеристик безопасности аккумуляторов в таких условиях.

6.3.2.2 Испытание

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.2.2.1.1  IEC 62660-2:2010.

6.3.2.3 Критерии приемки

Во время испытания аккумуляторы не должны иметь никаких признаков утечки, выпуска газов, разрушения, воспламенения или взрыва.

  - Электрические испытания

При необходимости для предотвращения деформации аккумулятор может поддерживаться во время испытания таким образом, чтобы не нарушать цели испытания.

6.4.1 Внешнее короткое замыкание

6.4.1.1 Цель

Настоящее испытание проводится для имитации внешнего короткого замыкания аккумулятора и проверки безопасности работы аккумулятора в таких условиях.

6.4.1.2 Испытание

Испытание должно проводиться в соответствии с 6.3.1.1 IEC 62660-2: 2010

6.4.1.3 Критерии приемки

Во время испытания аккумуляторы не должны иметь признаков воспламенения или взрыва.

6.4.2 Перезаряд

6.4.2.1 Цель

Настоящее испытание проводится для имитации перезаряда аккумулятора и проверки характеристик безопасности аккумуляторов в таких условиях.

6.4.2.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

а) Отрегулировать степень заряженности аккумулятора до 100 % в соответствии с 5.3.

b) Продолжить заряжать аккумулятор за 100 % SOC током заряда 1 lt для применения BEV и 5It для применения гибридных электромобилей при комнатной температуре с использованием источника питания, достаточного для обеспечения постоянного зарядного тока. Испытание на перезарядку должно быть прекращено, когда напряжение в аккумуляторе достигает 120 % от максимального напряжения, указанного изготовителем, или количество электричества, подаваемого на аккумулятор, достигает эквивалентно 130 % степени заряженности, в зависимости от того, что наступит раньше.

6.4.2.3 Критерии приемки

Во время испытания аккумулятор не должен иметь признаков воспламенения или взрыва.

6.4.3 Принудительный разряд

6.4.3.1 Цель

Настоящее испытание проводится для имитации чрезмерного разряда аккумулятора и проверки характеристик безопасности аккумулятора в таких условиях.

6.4.3.2 Испытание

Испытание должно быть выполнено следующим образом.

а) Отрегулировать степень заряженности аккумулятора до 0 % в соответствии с 5.3.

b) Продолжить разрядку аккумулятора за пределы 0 % степени заряженности током разряда 1It при комнатной температуре. Испытание на принудительную разрядку прекращают, когда абсолютное значение напряжения аккумулятора достигает 25 % или менее от номинального напряжения, указанного производителем, или аккумулятор разряжается в течение 30 мин, в зависимости от того, что наступит раньше.

6.4.3.3 Критерии приемки

Во время испытания в камере не должно быть признаков утечки, выпуска газов, разрушения, воспламенения или взрыва.

6.4.4 Испытание на внутреннее короткое замыкание

6.4.4.1 Цель

Настоящее испытание проводится для имитации внутреннего короткого замыкания аккумулятора, вызванного загрязнением проводящими частицами и т. п., и для проверки характеристик безопасности аккумулятора в таких условиях.

Примечание – Приложение B содержит информативное объяснение испытания на внутреннее короткое замыкание.

6.4.4.2 Испытание

6.4.4.2.1 Испытание на принудительное короткое замыкание

Испытание должно проводиться на аккумуляторе в соответствии с 7.3.2 b) IEC 62619, за исключением следующего.

Когда частица никеля помещается между зоной, покрытой положительным активным материалом, и зоной, покрытой отрицательным активным материалом, должно быть подтверждено внутреннее короткое замыкание одного слоя. Предписанные условия испытаний, такие как сила нажатия и форма зажимного устройства, могут быть изменены, если необходимо, для моделирования внутреннего короткого замыкания одного слоя. Корпус и электроды аккумулятора не должны быть раздавлены. Изменение должно быть зарегистрировано.

Частица никеля может быть вставлена ​​через разрез в корпусе аккумулятора, не извлекая сердцевину электрода (намотка, укладка или складывание) из корпуса аккумулятора. В таком случае положение никелевой частицы может не быть в центре аккумулятора, если это не влияет на результат испытания.

Примечания

1 Внутреннее короткое замыкание одного слоя обычно подтверждается падением напряжения на несколько мВ.

2 Если алюминиевая фольга положительного электрода открыта на внешнем витке и обращена к отрицательному активному материалу, никелевая частица помещается в центр аккумулятора между зоной, покрытой отрицательным активным материалом, и положительной алюминиевой фольгой, которая находится в конце зоны покрытия положительным активным материалом в направлении намотки. Другая область, где положительная алюминиевая фольга обращена к отрицательному активному материалу, если таковая имеется, может быть проверена проектным обзором, FMEA и т. п. в соответствии с соглашением между потребителем и поставщиком аккумулятора.

6.4.4.2.2 Альтернативные методы испытания

Другие методы испытаний для имитации внутреннего короткого замыкания аккумулятора, вызванного загрязнением проводящими частицами, могут быть выбраны, если соблюдены следующие критерии и согласованы между потребителем и поставщиком.

- Деформация корпуса не должна влиять на короткое замыкание аккумулятора термически или электрически. Энергия не должна рассеиваться при других коротких замыканиях, кроме межэлектродного короткого замыкания.

- Должно быть смоделировано однослойное внутреннее короткое замыкание между положительным и отрицательным электродом (цель).

- Примерно такая же зона короткого замыкания, как в 7.3.2 b) IEC 62619 должна быть смоделирована.

- Места с коротким замыканием в аккумуляторе должны быть такими же, как описано в 6.4.4.2.1.

- Испытание должно быть воспроизводимыми (см. таблицу 1 IEC 62619).

Подробные условия и параметры альтернативного испытания должны быть скорректированы перед испытанием в соответствии с соглашением между потребителем и изготовителем аккумулятора, так чтобы вышеуказанные критерии были соблюдены. Результат испытания должен оцениваться разборкой аккумулятора, рентгеновскими наблюдениями и т. д.

Если результат испытания показывает внутреннее короткое замыкание более чем одного слоя или с большей зоной короткого замыкания, испытание может считаться допустимым альтернативным испытанием при условии, что критерии приемлемости в 6.4.4.3 удовлетворены. Отказ в альтернативном испытании не означает провал в испытании 6.4.4.2.1, поскольку условия испытания альтернативного испытания могут быть более жесткими, чем предписанные критерии.

Примечания

1 Если внутреннее короткое замыкание не может быть смоделировано, испытание считается недействительным, и данные испытаний записываются.

2 Примеры возможных альтернативных методов испытаний описаны в IEC TR 62660-4.

6.4.4.2.3 Альтернатива испытанию на аккумуляторе

В конкретном случае, когда снижение риска, связанного с тепловым разгоном, осуществляется на более высоком уровне, чем уровень аккумулятора (т.е. блок аккумулятора и модуль, аккумуляторная сборка и система), испытание на внутреннее короткое замыкание на уровне аккумулятора могут быть заменены на альтернативные, такие как распространение испытаний на демонстрацию безопасности аккумуляторной системы, если это согласовано между потребителем и поставщиком. В качестве одного из методов, альтернативных испытанию на внутреннее короткое замыкание, испытание на распространение для аккумуляторного блока и модуля определено в IEC 62619.

Примечание – Распространение испытаний на аккумуляторные сборки и системе рассматривается в соответствии с ISO 12405-3.

6.4.4.3 Критерии приемки

Во время испытания аккумулятор не должен иметь признаков воспламенения или взрыва.

Приложение А

(информационное)

Рабочая зона для безопасного использования аккумуляторов

А.1 Общие положения

В настоящем приложении объясняется, как определить рабочую зону аккумуляторов для обеспечения их безопасного использования. Рабочая зона определяется условиями зарядки, такими как верхний предел зарядного напряжения и температуры аккумулятора, которые обеспечивают безопасность аккумуляторов.

Изготовители аккумуляторов должны предоставить информацию о рабочей зоне в спецификации аккумуляторов для обеспечения безопасности для потребителей, таких как изготовители блоков батарей и систем. Подходящее защитное устройство и функция также должны быть предусмотрены в системе управления аккумулятором, чтобы учесть возможный сбой управления зарядкой.

Пределы рабочей зоны указаны для минимальной безопасности и отличаются от значений зарядного напряжения и температуры для оптимизации работы аккумуляторов, таких как циклический ресурс.

A.2 Условия зарядки для безопасного использования

А.2.1 Общие положения

Чтобы обеспечить безопасное использование аккумуляторов, изготовители должны установить верхний предел напряжения и температуру аккумулятора, которые применяются во время зарядки. Аккумулятор должен заряжаться в предварительно определенном температурном диапазоне (стандартный температурный диапазон) при напряжении, не превышающем верхнего предела. Изготовитель аккумуляторов может также установить температурный диапазон выше или ниже стандартного температурного диапазона при условии, что приняты меры безопасности, такие как снижение зарядного напряжения. Рабочая зона означает диапазон напряжений и температур, в которых аккумулятор может использоваться безопасно. Максимальный зарядный ток и нижний предел разрядного напряжения также могут быть установлены для рабочей зоны.

Для вновь разработанного аккумулятора может использовать ту же рабочую зону, что и исходный аккумулятор, если она имеет тот же материал электрода, толщину, конструкцию и сепаратор, что и исходный аккумулятор, и менее 120% емкости исходного аккумулятора. Новый аккумулятор может рассматриваться как аккумулятор той же серии.

А.2.2 Рассмотрение зарядного напряжения

Напряжение заряда применяется для аккумуляторов таким образом, чтобы стимулировать химическую реакцию во время зарядки. Однако, если зарядное напряжение слишком высокое, возникают чрезмерные химические реакции или побочные реакции, и элемент становится термически неустойчивым. Следовательно, наиболее важно, чтобы зарядное напряжение никогда не превышало значение, указанное изготовителем аккумуляторов (то есть верхний предел зарядного напряжения). Когда аккумулятор заряжается при более высоком напряжении, чем верхнее предельное зарядное напряжение, избыточное количество литий-иона деинтеркалируется из активного материала положительного электрода, и его кристаллическая структура имеет тенденцию разрушаться. В этих условиях, когда происходит внутреннее короткое замыкание, тепловой разгон может произойти легче, чем для аккумуляторов, заряженных в предварительно определенной рабочей зоне. Следовательно, аккумуляторы не должны заряжаться при более высоком напряжении, чем верхний предел зарядного напряжения.

Верхний предел зарядного напряжения должен устанавливаться изготовителем аккумуляторов на основе испытаний, с представлением результатов, например, следующим образом:

  - результаты испытаний, которые подтверждают стабильность кристаллической структуры положительного материала;

  - результаты испытаний, которые подтверждают принятие ионов лития в материал отрицательного активного электрода, когда аккумулятор заряжается при верхнем пределе напряжения зарядки;

  - результаты испытаний, которые подтверждают, что аккумуляторы, заряженные на верхнем пределе зарядного напряжения, проверены с помощью испытания на безопасность в разделе 6 на верхнем пределе стандартного температурного диапазона, и критерии приемлемости каждого испытания соблюдаются.

А.2.3 Рассмотрение воздействия температуры

А.2.3.1 Общие положения

Зарядка вызывает химическую реакцию и зависит от температуры. Количество побочных реакций или состояние продуктов реакции во время заряда зависит от температуры. Считается, что зарядка в диапазоне низких или высоких температур вызывает больше побочных реакций и является более серьезной с точки зрения безопасности, чем в стандартном диапазоне температур, где верхний предел зарядного напряжения безопасен. Следовательно, зарядное напряжение и или зарядный ток должны быть уменьшены от верхнего предела зарядного напряжения и/или максимального зарядного тока как в диапазоне низких температур, так и в диапазоне высоких температур.

А.2.3.2 Диапазон высоких температур

Когда аккумулятор заряжается при более высокой температуре, чем стандартный диапазон температур, показатели безопасности аккумулятора имеют тенденцию к снижению из-за более низкой стабильности кристаллической структуры. Кроме того, в высокотемпературном диапазоне тепловой разгон имеет тенденцию происходить из-за относительно небольшого изменения температуры.

В результате, зарядка аккумулятора в высокотемпературном диапазоне должна контролироваться следующим образом:

  - когда температура поверхности аккумуляторов находится в диапазоне высоких температур, указанных изготовителем аккумуляторов, конкретные условия зарядки, такие как более низкое зарядное напряжение и ток, применяются;

  - когда температура поверхности аккумулятора выше, чем верхний предел диапазона высоких температур, аккумулятор не должен заряжаться ни при никаких значениях зарядного тока.

А.2.3.3 Низкотемпературный диапазон

Когда аккумулятор заряжается в низкотемпературном диапазоне, скорость массопереноса снижается, и скорость введения ионов лития в отрицательный материал становится низкой. Следовательно, металлический литий легко осаждается на углеродной поверхности. В этом состоянии аккумулятор становится термически нестабильным и склонен перегреваться и вызывать тепловое разрушение. Кроме того, в диапазоне низких температур прием ионов лития сильно зависит от температуры. В системе литиевых батарей, которая состоит из нескольких аккумуляторов, соединенных последовательно, прием ионов лития каждого аккумулятора различается в зависимости от температуры аккумулятора, что снижает безопасность системы аккумуляторов.

В результате, зарядка аккумуляторов в низкотемпературном диапазоне должна контролироваться следующим образом:

  - когда температура поверхности аккумулятора находится в пределах диапазона низких температур, указанного производителем аккумулятора, применяются особые условия зарядки, такие как более низкое зарядное напряжение и ток ;

  - когда температура поверхности аккумуляторов ниже нижнего предела нижнего температурного диапазона, аккумулятор не должен подвергаться заряду ни при каких значениях зарядного тока

А.3 Пример рабочей зоны

На рисунке A.1 показан типичный пример рабочей зоны для заряда. В температурном диапазоне выше или ниже стандартного температурного диапазона можно заряжать аккумулятор при условии, что применяется более низкое зарядное напряжение и/или ток. Рабочий диапазон может быть указан в виде ступенчатой формы, которая показана на рисунке A.1, или с диагональными линиями. Рисунок A.2 иллюстрирует пример рабочей зоны для разряда.

Температура аккумулятора (поверхность)

Т1-Т2: Диапазон низких температур

Т2-Т3: Стандартный диапазон температур

Т3-Т5: Диапазон высоких температур

Рисунок A.1 – Пример рабочей зоны заряда типичных литий-ионных аккумуляторов

Температура аккумулятора (поверхность)

Т1-Т2: Диапазон низких температур

Т2-Т3: Стандартный диапазон температур

Т3-Т5: Диапазон высоких температур

Рисунок A.2 – Пример рабочей зоны разряда типичных литий-ионных аккумуляторов

Приложение B

(информационное)

Объяснение испытания на внутреннее короткое замыкание

B.1 Общие положения

Испытания на внутреннее короткое замыкание в настоящем стандарте проверяют поведение аккумулятора в некоторых специфических случаях внутреннего короткого замыкания. Испытание на внутреннее короткое замыкание в соответствии с 6.4.4.2.1 демонстрирует способность аккумулятора выдерживать присутствие проводящих частицы в аккумуляторе без воспламенения и взрыва. Оно представляет собой демонстрацию снижения рисков, связанных с этим определенным случаем. Альтернативные испытания на внутреннее короткое замыкание в 6.4.4.2.2 демонстрируют способность аккумулятора выдерживать внутреннее короткое замыкание ограниченной степени.

Однако ни одно из испытаний на внутреннее короткое замыкание не демонстрирует, что вероятность теплового разгона в аккумуляторе сводится к нулю. Соответственно, риск, связанный с тепловым разгоном одного аккумулятора, должен быть уменьшен на уровне масштабирования, ведущем к общей системе (блоку, модулю, сборке батарей или транспортному средству). Крайне важно отметить, что комплексное снижение риска обязательно распределяется между различными уровнями конструкции от аккумулятора до транспортного средства, чтобы обеспечить безопасное использование литий-ионной технологии в транспортных средствах.

B.2 Внутреннее короткое замыкание, вызванное загрязнением частицами.

Внутреннее короткое замыкание аккумулятора может иметь различные причины от производственного процесса до использования в транспортном средстве. Различные испытания на безопасность в настоящем стандарте предназначены для проверки базовой безопасности аккумулятора от различных явлений короткого замыкания (см. таблицу B.1).

Испытание на внутреннее короткое замыкание в 6.4.4 специально предназначено для имитации загрязнения проводящей частицы в аккумуляторов, которое потенциально может происходить в процессе производства. Загрязнение частицами особенно важно, поскольку отчасти это связано с пожарами портативных ионно-литиевых батарей на рынке.

Таблица B.1 – Примеры внутреннего короткого замыкания аккумулятора

| Режим | Причины | Контрмеры | Испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| Чрезмерные окружающие условия | Аномальная температура | Указатьите условия эксплуатации | 6.3.1 Высокотемпературная устойчивость |
|  | Чрезмерная вибрация |  | 6.2.1 Вибрация |
|  | Чрезмерный шок (падение или удар) |  | 6.2.2 Механический удар |
|  | Раздавливание аккумулятора |  | 6.2.3 Раздавливание |
| Дендрит | Неправильные условия зарядки (низкая температура или высокий ток) | Укажите рабочую область | - a |
|  | Перезаряд |  | 6.4.2 Перезаряд |
|  | Перезаряд |  | 6.4.3 Принудительный заряд |
|  | Неправильное соотношение положительного / отрицательного материалов |  | - a |
| Производственный процесс | Загрязнение токопроводящих частиц | Контроль процесса | 6.4.4 Внутреннее короткое замыкание |
|  | Заусенцы или незакрепленная металлическая частицы |  | - a |
|  | Разрыв сепаратора |  | - a |
| ____________________ a Испытание на внутреннее короткое замыкание в 6.4.4 может также охватывать внутреннее короткое замыкание, вызванное этими причинами, из-за его меньшей или аналогичной площади короткого замыкания. |  |  |  |

Испытание в пункте 6.4.4.2.1 относится к испытанию на принудительное внутреннее короткое замыкание (FISC), как указано в IEC 62619. Подробная процедура испытания FISC также определена в IEC 62133 и IEC TR 62914. Испытание FISC проводится с испытуемым аккумулятором, в который вставлена ​​никелевая частица для моделирования наихудшего состояния внутреннего короткого замыкания. Установленный размер частиц никеля представляет собой наиболее крупное загрязнение, которое может содержаться в аккумуляторе, и генерирует максимальный нагрев между электродами. Загрязнение частицами вызывает однослойное внутреннее короткое замыкание между положительным электродом и отрицательным электродом, которое может быть смоделировано только тестом FISC на момент публикации. Подтверждено, что тепловые, химические и электрические условия обработанных испытуемых аккумуляторов эквивалентны необработанным аккумуляторам и не влияют на результат испытания.

Примечания

1 Тепловое состояние обработанных испытуемых аккумуляторов эквивалентно или более тяжелое, чем необработанный аккумулятор, из-за низкой теплопроводности полиэтиленового мешка, который будет использоваться для испытательного аккумулятора. Надавливающее, изготовленное из акриловой смолы или нитрильного каучука, имеет низкую теплопроводность и не влияет на тепловыделение из испытуемого аккумулятора и быстрое выделение тепла в зоне короткого замыкания.

2 Испарение электролита во время приготовления испытательного аккумулятора практически полностью предотвращено в соответствии с установленной методикой испытания, так что это не влияет на результат испытания. Обработанный аккумулятор имеет почти такую ​​же рабочую характеристику, что и необработанный как по емкости, так и по сопротивлению.

Библиография

[1] IEC 62133 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications (Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и другие некислотные электролиты. Требования безопасности для портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при портативном применении).

[2] IEC 62660-1 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 1: Performance testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 1 Определение рабочих характеристик).

[3] IEC TR 62914 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Experimental procedure for the forced internal short-circuit test of                                  IEC 62133:2012 (Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной или другие некислотные электролиты. Метод испытания на усиленное внутреннее короткое замыкание по IEC 62133).

[4] IEC TR 62660-4 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Candidate alternative test methods for the internal short circuit test of IEC 62660-3 (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 4. Альтернативные методы испытаний на внутреннее короткое замыкание по                               IEC 62660-3).

[5] ISO 12405-1 Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems – Part 1: High-power applications (Транспорт дорожный на электрической тяге. Методы испытаний тяговых литий-ионных батарейных блоков и систем. Часть 1. Высокомощные применения).

[6] ISO 12405-2 Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion traction battery packs and systems – Part 2: High-energy applications (Транспорт дорожный на электрической тяге. Технические требования к испытаниям модулей и систем тяговых литий-ионных батарей. Часть 2. Высокоэнергетическое применение).

[7] ISO 12405-3 Electrically propelled road vehicles – Test specification for lithium-ion battery packs and systems – Part 3: Safety performance requirements (Транспорт дорожный на электрической тяге. Технические требования к испытаниям модулей и систем тяговых литий-ионных батарей. Часть 3. Требования безопасности).

[8] ISO 182435 Electrically propelled mopeds and motorcycles – Test specification and safety requirements for lithium-ion battery system (Мотоциклы и мопеды на электрической тяге. Методы испытаний и требования безопасности для литий-ионных батарейных систем).

[9] UN ECE Regulation No.100 (UN ECE R100) Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train (02 series of amendment or later) (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении конкретных требований к электрической силовой установке (серия поправок 02 или более поздняя версия).

# Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в  таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 62660-2:2018 Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles – Part 2: Reliability and abuse testing (Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов). | IDT | СТ РК IEC 62660-2–* Аккумуляторы литий-ионные для электрических дорожных транспортных средств. Часть 2. Испытания на надежность и эксплуатацию с нарушением режимов. |
| ______________ * На стадии разработки |  |  |

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

УДК 621.355.9:006.354                                                                     МКС 29.220.20 (IDT)

Ключевые слова: литий-ионные аккумуляторы, батарейный модуль, батарейная система, методы испытаний, электромобиль

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |

* Действует только для датированной ссылки.