Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Одежда защитная, используемая при сварочных и аналогичных работах

СТ РК ISO 11611–20__

(ISO 11611:2015 Protective clothing for use in welding and allied processes, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 11611:2015 Protective clothing for use in welding and allied processes (Одежда защитная, используемая при сварочных и аналогичных работах)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 13 «Защитная одежда» Технического комитета ISO/TC 94 «Личная безопасность. Защитная одежда и оборудование» и Техническим комитетом CEN/TC 162 «Защитная одежда, включая и защиту рук и жилеты»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- СРОК  ПЕРВОЙ  ПРОВЕРКИ	                                         20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ   ПРОВЕРКИ	      5 лет

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	3

4	Общие требования и требования к конструкции	5

4.1	Общие требования	5

4.2	Защитная одежда	5

4.3	Обозначение размеров и посадка	5

4.4	Дополнительные предметы защитной одежды	5

4.5	Карманы и клапаны	6

4.6	Застежки и швы	6

4.7	Металлическая фурнитура	6

5	Отбор образцов и подготовка одежды для испытаний	7

5.1	Отбор образцов	7

5.2	Подготовка материала для испытаний	7

5.3	Старение	7

5.4	Кондиционирование	7

6	Требования к эксплуатационным характеристикам	8

6.1	Классификация	8

6.2	Разрывная нагрузка	8

6.3	Раздирающая нагрузка	8

6.4	Прочность на продавливание трикотажных материалов и швов	9

6.5	Прочность швов	9

6.6	Изменение линейных размеров	9

6.7	Ограниченное распространение пламени	9

6.8	Воздействие брызг (мелкие брызги расплавленного металла)	12

6.9	Теплопередача (излучение)	12

6.10	Электрическое сопротивление	12

6.11	Содержание жира в коже	12

6.12	Требования к эксплуатационным характеристикам	13

7	Маркировка	14

8	Информация, предоставляемая производителем	14

8.1	Общие положения	14

8.2	Правила использования	15

8.3	Ненадлежащее использование	15

8.4	Уход и эксплуатация	16

Приложение А (обязательное) Руководство по выбору типа защитной одежды             (класс 1/класс 2)	17

Приложение В (обязательное) Определение значений свойств для оценки и классификации	18

Приложение С (обязательное) Неопределнность измерения	19

Библиография	20

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам                                                                      21

Введение

Целью настоящего стандарта является обеспечение минимальных эксплуатационных требований к одежде используемой при сварочных и аналогичных работах.

Для полной защиты от теплового воздействия и пламени необходимо защитить голову, лицо, руки и/или ноги с помощью подходящих средств индивидуальной защиты (СИЗ), а в некоторых случаях может также потребоваться соответствующая защита органов дыхания.

Внимание обращается на ISO/TR 2801:2007, [2], в котором изложены руководящие указания по выбору, использованию, уходу и ремонту защитной одежды от нагрева и огня.

Настоящий стандарт не предназначен для ограничения какой-либо юрисдикции, покупателя или изготовителя от превышения этих минимальных требований.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Одежда защитная, используемая при сварочных и аналогичных работах

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные основные требования безопасности и методы испытаний для защитной одежды, включая подшлемники, фартуки, нарукавники и гетры, которые предназначены для защиты тела работающего, включая голову (капюшоны) и ноги (гетры), и которые следует надевать во время проведения сварочных и аналогичных работ с сопоставимыми рисками. Для средств защиты головы и ног работающего, настоящий стандарт применим только к подшлемникам и гетрам. Настоящий стандарт не охватывает требования к средствам защиты ног, рук, лица и/или глаз.

Данный тип защитной одежды предназначен для защиты работника от брызг (небольших брызг расплавленного металла), кратковременного соприкосновения с пламенем, теплового излучения от электрической дуги, используемой для сварки и аналогичных работ, и минимизирует возможность поражения электрическим током в результате кратковременного соприкосновения с электрическими проводами, находящимися под напряжением до 100 В постоянного тока при обычных условиях сварки. Пот, грязь или другие загрязнения могут повлиять на уровень защиты от кратковременного случайного контакта с электрическими проводами, находящимися под напряжением.

Для соответствующей полной защиты от рисков, которым могут подвергаться сварщики, следует дополнительно надевать средства индивидуальной защиты (СИЗ), на которые распространяются другие стандарты, для средств защиты головы, лица, рук и ног.

Руководство по выбору типа одежды для сварщиков для различных сварочных работ подробно описано в приложение А.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3376:2020 Leather – Physical and mechanical tests – Determination of tensile strength and percentage elongation (Кожа. Физические и механические испытания. Определение предела прочности при разрыве и относительного удлинения).

ISO 3376:2011* Leather – Physical and mechanical tests – Determination of tensile strength     and   percentage    extension   (Кожа.   Физические   и   механические   испытания.

Определение предела прочности при разрыве и удлинения в процентах).

ISO 3377-1:2011 Leather – Physical and mechanical tests – Determination of tear load – Part 1: Single edge (Кожа. Физические и механические испытания. Определение нагрузки при раздире. Часть 1. Раздир по одной кромке).

ISO 4048:2018 Leather – Chemical tests – Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (Кожа. Химические испытания. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных жирных кислот).

ISO 4048:2008* Leather – Chemical tests – Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (Кожа. Химический анализ. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных кислот).

ISO 5077:2007 Textiles – Determination of dimensional change in washing and drying (Текстиль. Определение изменения размеров при стирке и сушке).

ISO 6942:2002 Protective clothing – Protection against heat and fire – Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (Одежда защитная тепло- и огнестойкая. Методы испытания. Оценка материалов и комбинаций материалов, подвергаемых воздействию теплового излучения источника).

ISO 9150:1988 Protective clothing – Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal (Одежда защитная. Метод испытания на попадание брызг расплавленного металла).

ISO 13688:2013 Protective clothing – General requirements (Защитная одежда. Общие требования).

ISO 13934-1:2013 Textiles – Tensile properties of fabrics – Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски).

ISO 13935-2:2014 Textiles – Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles – Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method (Материалы текстильные. Свойства швов на тканях и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия для разрыва шва методом захвата).

ISO 13937-2:2000 Textiles – Tear properties of fabrics – Part 2: Determination of tear force of trouser-shaped test specimens (Single tear method) (Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание. Часть 2. Определение усилия раздирания образцов в форме брюк (метод однократного раздирания)).

ISO 13938-1:2019 Textiles – Bursting properties of fabrics – Part 1: Hydraulic method for determination of bursting strength and bursting distension (Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности и растяжения при продавливании).

ISO 13938-2:2019 Textiles – Bursting properties of fabrics – Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension (Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 2. Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании).

ISO 15025:2016 Protective clothing – Protection against heat and flame – Method of test for limited flame spread (Защитная одежда. Защита от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени).

EN 1149-2:1997 Protective clothing – Electrostatic properties – Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance) Одежда защитная. Электростатические свойства. Часть 2. Метод испытания электрического сопротивления через материал (вертикальное сопротивление).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Старение (ageing): Изменение эксплутационных характеристик изделия в течение времени его использования или хранения.

Примечание – Старение вызвается сочетанием нескольких факторов, таких как:

- процессы очистки, обслуживания или дезинфекции;

- воздействие видимого и/или ультрафиолетового излучения;

- воздействие высоких или низких температур, или перепада температур;

- воздействие химических факторов, включая влажность;

- воздействие биологических факторов, таких как бактерии, грибки, насекомые или другие паразиты;

- механические воздействия, такие как истирание, изгиб, давление и деформация;

- воздействие загрязнения, таких как грязь, масло, брызги расплавленного металла и т.д.;

- подверженность износу.

3.2 Аналогичные работы (allied processes): Работы, по типу и уровню риска подобные сварке.

Пример – Резка, воздушно-дуговая строжка и напыление.

3.3 Чистка (cleaning): Процесс, в результате которого средствам индивидуальной защиты возвращается пригодность к эксплуатации и/или гигиеническая пригодность путем удаления любой грязи или загрязнений

Примечание – Цикл очистки – стирка с сушкой или химчистка, за которой следует, при необходимости, глажка или другая обработка.

3.4 Комплект одежды (clothing assembly): Комплект предметов одежды, расположенных в порядке их ношения.

Примечание – Предметы одежды могут содержать многослойные материалы, сочетание материалов или серию отдельных предметов однослойной одежды.

3.5 Кондиционирование (conditioning): Выдерживание образцов в стандартных условиях температуры и относительной влажности в течение минимального периода времени.

3.6 Сборка компонентов (component assembly): Сочетание всех материалов и фурнитуры, представленных в точности как готовая конструкция одежды.

3.7 Гетры (gaiter): Съемное покрытие предназначено для защиты голени, которое также может закрывать верхнюю часть обуви.

3.8 Металлическая фурнитура (hardware): Нетканые изделия, являющиеся частью одежды или дополнительные принадлежности в одежде

Пример – Металлические или пластиковые кнопки, или молнии, а также сенсорные и закрывающиеся застежки или крючки и петли.

3.9 Отверстие (hole): Любое отверстие, разрыв любого размера в исходной структуре ткани испытуемого образца, вызванные воздействием пламени в ходе испытания.

Примечание – Взято из ISO 15025.

3.10 Подшлемник (hood): Средство индивидуальной защиты, изготовленное из эластичного материала, который защищает голову и шею, а также может покрывать плечи.

3.11 Внутренняя подкладка (innermost lining): Внутренняя часть лицевой стороны сборки компонентов, наиболее близкая к коже пользователя

Примечание – Если внутренняя подкладка является частью комбинации материалов, то комбинация материалов рассматривается как внутренняя подкладка.

3.12 Подкладочный материал (interlining): Слой между внешним слоем и внутренней подкладкой в многослойной одежде.

3.13 Материал (material): Материал, за исключением металлической фурнитуры, из которого изготовлен предмет одежды.

3.14 Пакет материалов (material assembly): Сочетание всех материалов, используемых в многослойном изделии, представленное как готовая конструкция одежды.

3.15 Комбинация материалов (material combination): Материал, полученный из серии отдельных слоев, закрепленных вместе на стадии изготовления одежды.

3.16 Многослойный материал (multilayer material): Материал, состоящий из различных слоев, непосредственно соединенных до этапа производства защитной одежды.

Пример – Процесс сочетания включает в себя ткачество, стегание, покрытие или склеивание.

3.17 Внешний материал (outer material): Внешний материал, из которого изготовлен предмет одежды.

3.18 Накладной карман (patch pocket): Карман расположен на внешней стороне защитной одежды, который прошивается в виде заплаты поверх внешнего слоя защитной одежды.

3.19 Подготовка (pre-treatment): Стандартный способ подготовки образцов перед испытанием.

Примечание – Подготовка может включать, например, ряд циклов чистки, когда воздействие тепла на образец, механическое или любое другое воздействие, и завершается кондиционированием.

3.20 Защитная одежда (protective clothing): Одежда, которая заменяет обычную или надевается поверх нее с целью защиты верхней и нижней части туловища, шеи, рук и ног работающего.

3.21 Предмет защитной одежды (protective garment): Отдельный предмет защитной одежды, ношение которого обеспечивает защиту от воздействия опасных производственных факторов определенной части тела.

Пример – Защитная куртка, фартук, брюки, гетры, подшлемник, комбинезон или полукомбинезон.

3.22 Шов (seam): Любой метод постоянного крепления между двумя или более кусками материала.

3.22.1 Боковой шов (side seam): Шов, расположенный в поперечном направлении вдоль одежды, когда одежда помещается плашмя на поверхность, причем передняя часть сверху.

3.22.2 Конструктивный шов (structural seam): Шов, необходимый для целостности одежды.

3.23 Нарукавник (sleeve): Съемное покрытие, предназначенное для защиты руки ее части и запястья в дополнение к рукавам куртки или комбинезона.

3.24 Сварка (welding): Процесс, используемый при соединении металлических деталей, включающий локальное плавление металла.

- Общие требования и требования к конструкции

Общие требования

Общие требования, которые не определены настоящим стандартом, должны соответствовать ISO 13688.

Защитная одежда сварщиков должна быть сконструирована таким образом, чтобы исключить электрическую проводимость снаружи внутрь, например, с помощью металлических застежек. Соответствие требованиям должно проверяться визуально.

Защитная одежда

Защитная одежда сварщика должна полностью закрывать верхнюю и нижнюю части тела, шею, руки до запястья и ноги до лодыжки. Костюмы должны состоять:

- из одного предмета одежды, например полукомбинезона или комбинезона;

- из двух предметов одежды, состоящей из куртки и пары брюк.

Складки на внешней стороне предмета одежды могут выступать в качестве точек захвата для горячих/расплавленных материалов. Если в одежде присутствуют складки, то низ складок должен содержать средство, с помощью которого можно предотвратить захват расплавленного металла, например путем включения диагональных швов или какого-либо другого признака. Соответствие требованиям должно проверяться визуально.

Обозначение размеров и посадка

Размеры одежды должны соответствовать требованиям ISO 13688.

Если в соответствии с требованиями настоящего стандарта защита обеспечивается внешним костюмом из двух предметов одежды, то должно быть определено, что при правильном размере для пользователя остается перекрытие между курткой и брюками, когда пользователь, сначала полностью поднимает обе руки над головой, а затем наклоняется, пока кончики пальцев не коснутся земли.

Соответствие должно проверяться визуально, включая оценку посадки и физическое измерение, когда пользователь надевает одежду соответствующего размера.

Кроме того, запястья, предплечье и лодыжки также должны оставаться покрытыми в вертикальном положении; также это относится к цельным костюмам.

Дополнительные предметы защитной одежды

Спецодежда может быть сконструирована так, чтобы обеспечить дополнительную защиту отдельных частей тела к костюму, описанному в 4.2, например, пелерина, подшлемник, нарукавники, фартук и гетры. Фартуки должны закрывать переднюю часть тела пользователя как минимум от бокового шва до бокового шва.

Относительно подшлемников, изготовители должны определить соответствующие козырьки.

Эксплуатационные испытания дополнительных предметов защитной одежды должны проводиться на сборке, состоящей из костюма и дополнительных предметов защитной одежды. Дополнительные предметы защитной одежды, такие как подшлемники, нарукавники, фартук и гетры, должны покрывать предполагаемые части при ношении с костюмом соответствующего размера, и дополнительные предметы должны также соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Карманы и клапаны

Если конструкцией одежды предусматривается наличие карманов, они должны иметь следующую конструкцию:

- карманы с внешними отверстиями, включая накладные карманы, должны быть изготовлены из материала (ов), соответствующих требованиям 6.7 и 6.8;

- наружный вход в карман, в том числе сквозные, должны иметь закрывающий клапан, за исключением:

- боковых карманов ниже талии, вход в которые имеет отклонение более чем 10° от бокового шва;

- одного кармана, расположенного на боковом шве задней части брюк кармана для линейки шириной входа не более 75 мм;

- все клапаны должны быть на 20 мм шире, чем вход в карман (не менее 10 мм с каждой стороны), чтобы не допустить заправления в карман. Они должны быть сшиты с каждой стороны или иметь возможность закрывать отверстие кармана с помощью застежки. Материалы клапанов должны соответствовать требованиям пунктов 6.7 и 6.8.

Соответствие проверяют визуально и измерением физических параметров.

Застежки и швы

Застежки должны быть сконструированы с защитным клапаном на внешней стороне одежды. Максимальное расстояние между петлями/кнопкой-застежкой должно составлять 150 мм. Если используются застежки-молнии, то молния должна быть сконструирована таким образом, чтобы она полностью закрывалась. Манжеты должны иметь застежки для уменьшения их ширины. Застежка и любая складка, которую она создает, должны быть расположены на нижней стороне манжеты. На манжетах не должно быть отворотов. Воротник должен иметь застежки.

Брюки или низ комбинезонов не должны иметь отворотов. Они могут иметь шлицы в боковых швах, которые могут застегиваться. Шлицы и застежка должны быть закрыты защитными клапанами.

Соответствие должно проверяться путем визуального осмотра.

Металлическая фурнитура

Металлическая фурнитура, крепящаяся на внешний материал спецодежды или комплект спецодежды, не должна соприкасаться с внутренней поверхностью спецодежды.

Соответствие должно проверяться визуальным осмотром.

- Отбор образцов и подготовка одежды для испытаний

Отбор образцов

Количество образцов и размер образцов швейных материалов или предметов одежды, представленных для различных методов испытаний, должны соответствовать соответствующим стандартам испытаний, указанным в требованиях пункта 6. Образцы для испытания должны быть взяты непосредственно из одежды или должны быть репрезентативными для сборки компонентов.

Подготовка материала для испытаний

Перед каждым испытанием, указанным в 6.2-6.10, испытательные материалы и испытательные образцы должны быть предварительно очищены. Если в инструкции производителя указано, что чистка не допускается, т. е. одноразовая одежда, то испытание будет проводиться на новом материале. Кроме того, пункт 6.7 требует, чтобы испытания на ограниченное распространение пламени проводились как до предварительной подготовки, так и после нее.

Чистка должна осуществляться в соответствии с инструкциями изготовителя на основе стандартизированных процессов. Если количество циклов чистки не указано, то испытания проводятся после пяти циклов чистки (цикл чистки – это один цикл стирки и один цикл сушки). Это должно быть отражено в информации, предоставленной изготовителем. Если одежду можно стирать и чистить в химчистке, то ее следует только постирать. Если допускается только сухая чистка, то одежда должна быть подвергнута сухой чистке в соответствии с инструкциями изготовителя.

Кожаные материалы должны быть испытаны в новом состоянии, за исключением тех случаев, когда изготовитель указывает, что допускается чистка. В этом случае чистка должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

6.11 предусматривает проводить испытание изделия в новом состоянии (в том виде, в каком оно было получено).

Примечание – В инструкциях изготовителя обычно указывается один или несколько различных методов и процедур ISO 6330 [9], ISO 15797 [10], ISO 3175-2 [11] или эквивалентные в качестве стандартных процессов очистки.

Старение

В случае, если одежда должна подвергаться некоторой обработке для сохранения ее ограниченного свойства распространения пламени, как указано в 6.7, изготовитель должен указать максимальное количество циклов чистки, которое может быть выполнено перед применением обработки, указанной для поддержания защитных характеристик одежды. Испытание на ограниченное распространение пламени в соответствии с 6.7 должно проводиться после последних циклов очистки перед любой обработкой, указанной изготовителем, в обоих случаях одежда должна соответствовать требованию.

Кондиционирование

Образцы всех видов материалов, за исключением кожи, должны быть  выдержаны в течение не менее 24 ч в атмосферной среде при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) %. Образцы кожи должны быть выдержаны в течение не менее 48 ч в атмосферной среде при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) %. Испытания должны проводиться в течение 5 мин после извлечения образца из атмосферной среды.

Образцы для испытания на электрическое сопротивление, указанные в пункте 6.10, должны быть выдержаны и испытаны в атмосферной среде с относительной влажностью (85 ± 5) % и при температуре (20 ± 2) °C.

- Требования к эксплуатационным характеристикам

Классификация

Настоящий стандарт определяет два класса с определенными эксплуатационными требованиями (см. приложение А), т. е. класс 1 является более низким уровнем, А Класс 2-более высоким.

- Класс 1-это защита от менее опасных методов сварки и ситуаций, вызывающих более низкие уровни брызг и теплового излучения.

- Класс 2-это защита от более опасных методов сварки и ситуаций, вызывающих более высокие уровни брызг и теплового излучения.

Подробная информация приводится в таблице 3 и приложении А.

Во всех случаях, где в пункте 6 требования к значению свойства выражаются в терминах минимального или максимального значения, и где минимальное или максимальное значение определяет уровень или класс для этого свойства, результирующее значение свойства определяется в соответствии с Приложением B. Все испытания в пункте 6 должны оцениваться в соответствии с приложением С.

Разрывная нагрузка

При испытании в соответствии с ISO 13934-1 внешние материалы должны иметь минимальную разрывную нагрузку не менее 400 Н как в машинном, так и поперечном направлениях.

При испытаниях в соответствии с ISO 3376 внешние кожаные материалы должны иметь минимальную разрывную нагрузку 80 Н в двух направлениях под прямым углом, когда используется стандартный образец для испытаний, определенный в ISO 3376: 2011, таблица 1.

Раздирающая нагрузка

При испытании в соответствии с ISO 13937-2 тканые внешние материалы должны иметь минимальную раздирающую нагрузку 15 Н как в машинном, так и в поперечном направлениях для спецодежды класса 1 и 20 Н как в машинном, так и в поперечном направлениях для спецодежды в класса 2. При испытании в соответствии с ISO 3377-1 кожаные внешние материалы должны иметь минимальную раздирающую нагрузку 15 Н в двух направлениях под прямым углом в плоскости материала для спецодежды класса 1 и 20 Н в двух направлениях под прямым углом в плоскости материала для спецодежды класса 2.

Прочность на продавливание трикотажных материалов и швов

При испытании в соответствии с ISO 13938-1 или ISO 13938-2 трикотажные материалы и конструктивные швы в трикотажных материалах должны иметь минимальную прочность на продавливание 100 кПа при использовании испытательной площади 50 см2 или 200 кПа при использовании испытательной площади 7,3 см2.

Прочность швов

При испытании в соответствии с ISO 13935-2 конструктивные швы тканых внешних материалов и кожаных материалов комплекта одежды должны иметь минимальную прочность шва 225 Н.

Изменение линейных размеров

Изменение линейных размеров должно измеряться до и после того, как образцы прошли пять циклов чистки в соответствии с пунктом 5.2.

Изменение линейных размеров тканей, нетканых полотен и листовых материалов не должно превышать (± 3) % ни в направлении длины, ни в направлении ширины при измерении в соответствии с ISO 5077.

Изменение линейных размеров трикотажных материалов не должно превышать ±5 % при измерении в соответствии с ISO 5077.

Изменение линейных размеров измеряется после того, как образец был согнут и сплющен на плоской поверхности.

Изменение размеров не распространяется на одноразовые предметы одежды.

Ограниченное распространение пламени

6.7.1 Общие положения

Испытания материалов и швов должны проводиться в соответствии с ISO 15025, порядком испытаний А (кодовое обозначение А1) и дополнительно порядком испытаний В (кодовое обозначение А2). Это испытание должно проводиться как до, так и после предварительной подготовки, указанной в пункте 5.2.

6.7.2 Испытания по порядку испытаний А (кодовое обозначение А1) по                    ISO 15025

6.7.2.1 При испытании по порядку испытаний А по ISO 15025 образцы однослойной одежды должны отвечать следующим требованиям.

Таблица 1 – Требования к ограниченному характеристикам распространения пламени ISO 15025, порядок испытаний А (кодовое обозначение А1)

| Свойства | Требования |
| --- | --- |
| Распространение пламени | Ни на одном образце не должно допускаться распространение пламени в верхней части или по краям любых боковых частей. |
| Горящие остатки | Ни на одном образце не должно быть горящих или расплавленных остатков. |
| Образование отверстий | Ни на одном образце не должен быть образовавшихся отверстий размером 5 мм или более в любом направлении, за исключением флизелина, который используется для специальной защиты, отличной от защиты от тепла и пламени. |
| Остаточное тление | Среднее значение времени остаточного тления ≤ 2 с. Тление внутри обугленного участка определяется в ISO 15025 как остаточное тление без возгорания, и в настоящем пункте тление на обугленном участке не рассматривается как остаточное тление. |
| Остаточное горение | Среднее значение времени остаточного горения ≤ 2 с. |

Испытания швов по порядку испытаний А по ISO 15025 проводят на трех образцах с конструктивным швом. Образцы должны быть ориентированы так, чтобы шов был расположен по центральной линии внешней поверхности испытательного образца, чтобы пламя горелки падало непосредственно на шов. Швы не должны разделяться. За исключением кожи, швы должны испытываться только после предварительной подготовки в соответствии с 5.2.

6.7.2.2 Если предмет одежды является многослойным, образцы пакетов материала, включая швы, за исключением внутренних швов, должны испытываться путем нанесения пламени на поверхность внешнего материала предмета одежды, так и на внутреннюю подкладку предмета одежды и должны отвечать требованиям 6.7.2.1, включая то, что ни на одном образце не должно образовываться отверстий, за исключением флизелина, который используется для специфической защиты, отличной от тепловой защиты, например для проникновения жидкости.

6.7.2.3 Металлическая фурнитура, независимо от того, срыты они или нет, когда все застежки на одежде находятся в закрытом положении, должна испытываться отдельно с использованием порядка испытания А по ISO 15025 после предварительной подготовки, указанной в пункте 5.2. Образцы отбираются в сочетании со слоем (слоями) одежды, чтобы можно было получить образцы с линейными размерами, указанными в ISO 15025, порядок испытаний A. Должны быть испытаны три образца, с металлической фурнитурой.

Когда фурнитура срыта, пламя должно быть нанесено на внешнюю поверхность сборки компонентов, где имеется фурнитура, точно так, как это предусмотрено в одежде, так чтобы пламя горелки достигало непосредственно то место, где находится фурнитура. Когда фурнитура подвергается воздействию, пламя должно быть нанесено непосредственно на фурнитуру.

Когда фурнитура срыта, когда все застежки в одежде находятся в закрытом положении, сборка должна соответствовать требованиям 6.7.2.1. По крайней мере, через пять минут после завершения испытания должно быть проверено, что застежка может быть открыта хотя бы один раз.

Когда фурнитура подвергается непосредственному воздействию, оно должно соответствовать следующему: ни один образец не должен плавиться или давать горящих, или расплавленных остатков; времени самостоятельного тления должно быть ≤ 2 с, а среднее время остаточного горения должно быть ≤ 2 с. По истечении пяти минут после завершения испытания проверяют, что система застежек сработает хотя бы один раз.

6.7.2.4 Этикетки, значки, светоотражающие материалы и т.д. находящиеся на внешней поверхности одежды, должны быть испытаны после предварительной подготовки в соответствии с пунктом 5.2. в сочетании с наружным слоем для обеспечения возможности взятия образцов с размерами, указанными в ISO 15025, порядок испытаний А, должны быть испытаны три образца. Изделия должны быть ориентированы таким образом, чтобы более длинные размеры шли вверх по осевой линии испытуемого образца, чтобы пламя горелки падало непосредственно на среднюю поверхность изделия, а не на его край. Комбинация с наружным слоем одежды должна соответствовать требованиям пункта 6.7.2.1. Это требование не распространяется на этикетки, вышивки или другие дополнительные украшения с площадью поверхности менее 10 см2.

6.7.3 Испытание в соответствии с ISO 15025, порядок испытаний B (кодовое обозначение A2)

6.7.3.1 При испытании в соответствии с ISO 15025, порядком испытаний B, окантованные образцы из однослойной одежды должны соответствовать следующим требованиям.

Таблица 2 – Требования к ограниченному характеристикам распространения пламени ISO 15025, порядок испытаний B (кодовое обозначение А2)

| Свойства | Требования |
| --- | --- |
| Распространение пламени | Ни на одном образце не должно допускаться распространение пламени в верхней части или по краям любых боковых частей. |
| Горящие остатки | Ни на одном образце не должно быть горящих или расплавленных остатков. |
| Остаточное тление | Среднее значение времени остаточного тления ≤ 2 с. Тление внутри обугленного участка определяется в ISO 15025 как остаточное тление без возгорания, и в настоящем пункте тление на обугленном участке не рассматривается как остаточное тление. |
| Остаточное горение | Среднее значение времени остаточного горения ≤ 2 с. |

Испытания швов по порядку испытаний А по ISO 15025 проводят на трех образцах с конструктивным швом. Образцы должны быть ориентированы так, чтобы шов был расположен по центральной линии испытательного образца, чтобы пламя горелки падало непосредственно на шов. Швы не должны разделяться. За исключением кожи, швы должны испытываться только после предварительной подготовки в соответствии с 5.2.

6.7.3.2 Образец окантованной ткани должен быть взят из первоначальной одежды или приготовлен таким же образом, как при изготовлении одежды.

6.7.3.3 Если одежда является многослойной, то окантованные образцы пакета материалов, включая швы, должны быть испытаны путем нанесения пламени на край многослойной сборки и должны соответствовать требованиям 6.7.3.1.

Воздействие брызг (мелкие брызги расплавленного металла)

При испытании в соответствии с ISO 9150 внешний материал или пакет материалов должны выдерживать:

- не менее 15 капель расплавленного металла с повышением температуры за испытуемым образцом на 40 К для класса 1; и

- не менее 25 капель расплавленного металла с повышением температуры за испытуемым образцом на 40 К для класса 2.

Материал и пакеты материалов, которые воспламеняются во время испытания, не отвечают этому требованию.

Теплопередача (излучение)

При испытании в соответствии с ISO 6942, метод B, при плотности теплового потока 20 кВт/м2 однослойные или многослойные предметы одежды и/или комплект одежды, которые, как утверждается, обеспечивают защиту от теплого излучения, должны соответствовать индексу передачи теплового излучения (RHTI для 24 °C):

- для класса 1: RHTI 24 ≥ 7,0 и

- для класса 2: RHTI 24 ≥ 16,0.

Если спецодежда состоит из нескольких слоев, испытание должно проводиться на полном пакете материалов, причем внутренний слой должен быть обращен к калориметру, а внешний – к источнику энергии.

Электрическое сопротивление

Кондиционирование и испытания образцов должны проводиться при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (85 ± 5) %. При испытании пакета материалов в соответствии с методом испытания, указанным в EN 1149-2, и при подаче напряжения (100 ± 5) В, электрическое сопротивление должно быть больше 105 Ом (соответствует току утечки менее 1 мА) для всего пакета одежды. Швы должны учитываться при подготовке образцов для испытаний.

Содержание жира в коже

При испытаниях в соответствии с ISO 4048:2008 содержание жира в коже не должно превышать 15 %.

Требования к эксплуатационным характеристикам

Сводные требования к эксплуатационным характеристикам приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Сводные требования к эксплуатационным характеристикам

| Подраздел | Требование | Класс 1 | Класс 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Разрывная нагрузка - текстильный материал - кожа | 400 Н 80 Н | 400 Н 80 Н |
| 6.3 | Раздирающая нагрузка - текстильный материал - кожа | 15 Н 15 Н | 20 Н 20 Н |
| 6.4 | Прочность при продавливании Испытуемый участок 7,3 cм2 Испытуемый участок 50 cм2 | 200 кПа 100 кПа | 200 кПа 100 кПа |
| 6.5 | Прочность швов - текстильный материал - кожа | 225 Н 225 Н | 225 Н 225 Н |
| 6.6 | Изменение размеров тканых текстильных материалов Изменение размеров тканых текстильных материалов | ± 3 % ± 5 % | ± 3 % ± 5 % |
| 6.7 | Ограниченное распространение пламени - Порядок испытаний А – обязательный - Порядок испытаний B – дополнительный | ISO 15025, порядок испытаний А (поджигание с поверхности) ISO 15025, порядок испытаний В (поджигание с нижней кромки) Ни на одном образце не должно допускаться, чтобы пламя достигало верхнего или любого из боковых краев. Отсутствие образований отверстийa Отсутствие горящих или расплавленных остатков Остаточное горение ≤ 2 с Остаточное тление ≤ 2 с | ISO 15025, порядок испытаний А (поджигание с поверхности) ISO 15025, порядок испытаний В (поджигание с нижней кромки) Ни на одном образце не должно допускаться, чтобы пламя достигало верхнего или любого из боковых краев. Отсутствие образований отверстийa Отсутствие горящих или расплавленных остатков Остаточное горение ≤ 2 с Остаточное тление ≤ 2 с |
| 6.8 | Воздействие брызг | 15 капель | 25 капель |
| 6.9 | Теплопередача (излучение) | RHTI 24 ≥ 7,0 | RHTI 24 ≥ 16,0 |

Окончание таблицы 3

| Подраздел | Требование | Класс 1 | Класс 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Электрическое сопротивление | > 105 Ом | > 105 Ом |
| 6.11 | Содержание жира в коже | < 15 % | < 15 % |
| _______________ a Данное требование не учитывается при проведении испытаний по ISO 15025, порядок испытаний В. |  |  |  |

- Маркировка

Маркировка защитной одежды, отвечающей требованиям настоящего стандарта, должна соответствовать требованиям ISO 13688 и иметь следующую информацию:

- классификация:

- Класс 1: номер и год настоящего стандарта (СТ РК ISO 11611), за которым следуют графическое обозначение, показанное на рисунке 1, и обозначение «класс 1» и обозначение «А1» или «А1+А2» в зависимости от ограниченного распространения пламени;

- Класс 2: номер и год настоящего стандарта (ISO 11611), за которым следуют графическое обозначение, показанное на рисунке 1, и обозначение «класс 2» и обозначение «A1» или «A1 + A2», в зависимости от ситуации; одежда, соответствующая классу 2, должна соответствовать классу 2 по всем эксплуатационным требованиям.

- Если одежда содержит элементы обоих классов, то она должна быть отнесена к классу ниже.

- для одежды, предназначенной только для одноразового использования, маркировка одежды должна содержать надпись «Только для одноразового применения» (или эквивалентный термин на языке страны назначения) и дополнительно графическое обозначение в соответствии с ISO 7000:2014, 1051.

- инструкции по очистке должны быть маркированы (например, на этикетке).

Рисунок 1 – Графическое обозначение защиты от опасностей при сварочных работах (ISO 7000-2683)

- Информация, предоставляемая производителем

Общие положения

При поставке защитной одежды сварщика потребителю должны быть предоставлены инструкции по эксплуатации в соответствии с ISO 13688.

Изготовитель должен предоставить максимально подробную информацию о стойкости защитных свойств спецодежды, особенно стойкости к чистке. Дополнительные сведения см. в ISO 13688.

В случае, если нанесение пропитки позволяет сохранить защитные свойства, в руководстве по эксплуатации должна содержаться информация о максимальном количестве циклов чистки до нанесения пропитки и порядок нанесения.

Правила использования

Следующая основная информация должна быть предоставлена

- руководство по правильному выбору класса защитной одежды сварщиков (см. приложение A);

- виды выявленных опасностей, от которых защищает одежда (например, пламя, брызги расплавленного металла, тепловое излучение и случайное электрическое соприкосновение);

- предупреждение о том, что может потребоваться дополнительная защита тела, например, при потолочной сварке;

- предупреждение о том, что спецодежда предназначена только для защиты от кратковременного, случайного соприкосновения с сварочных установок, находящимися под напряжением и что потребуются дополнительные электроизолирующие слои там, где существует повышенный риск поражения электрическим током; Одежда, соответствующая требованиям 6.10, предназначена для обеспечения защиты от кратковременного случайного соприкосновения с проводами под напряжением приблизительно 100 В.

Ненадлежащее использование

Предупреждение об опасности ненадлежащего использования должно быть предоставлено.

- уровень защиты от пламени будет снижен, если защитная одежда сварщиков будет загрязнена легковоспламеняющимися веществами.

- увеличение содержания кислорода в воздухе значительно снижает уровень защитных свойств спецодежды от пламени. При сварке в замкнутых пространствах следует соблюдать осторожность, например, если существует вероятность обогащения атмосферы кислородом.

- электрическая изоляция, обеспечиваемая спецодеждой, снижается, при намокании, загрязнении.

- для спецодежды, состоящей из двух предметов, должно содержаться предупреждение о том, что указанный уровень защиты достигается только при совместном использовании обоих предметов.

- для дополнительной защиты – предупреждение о том, что предмет одежды предназначен для использования в дополнение к основной защитной одежде, обеспечивающей защиту от опасностей сварки.

- предупреждения, касающиеся других ограничений одежды, установленных изготовителем.

Уход и эксплуатация

Должны быть даны рекомендации для консультирования пользователя по способам чистки, максимальному количеству циклов чистки, указания по эксплуатации, приемке и ремонту одежды, если оно допускается.

Изготовители должны включать информацию о необходимости регулярной чистки спецодежды в соответствии с рекомендациями изготовителя. После чистки одежда должна быть визуально проверена на наличие каких-либо признаков повреждения.

Так же пользователи должны быть предупреждены, о том при наличии симптомов солнечного ожога, УФ излучение проникает внутрь. В любом случае одежда должна быть отремонтирована (если это практически осуществимо) или заменена, и в будущем следует рассмотреть возможность использования дополнительных, более стойких защитных слоев.

Приложение А

(обязательное)

Руководоство по выбору типа защитной одежды (класс 1/класс 2)

Таблица А.1 – Критерии отбора одежды для использования в сварочных или аналогичных работах (контрольные точки)

| Тип защитной одежды | Критерии отбора, относящиеся к процессу: | Критерии отбора, относящиеся к условиям окружающей среды: |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 | Ручные методы сварки с небольшим образованием брызг и капель, например: - газовая сварка; - дуговая сварка вольфрамовым электродом; - сварка плавящимся электродом в инертном газе (при токе низкого напряжения; - микроплазменная сварка; - пайка; - точечная сварка; - сварка покрытым электродом (с электродом с рутиловым покрытием) | Работа оборудования, например: - машин для кислородной резки; - машин плазменной резки; - контактных электросварочных машин; - машин термического напыления; - сварочных столов. |
| Класс 2 | Ручные методы сварки с небольшим образованием брызг и капель, например: - сварка покрытым электродом (электродом с основным или целлюлозным покрытием); - дуговая сварка плавящимся электродом - (в среде газа CO2 или смеси газов); - дуговая сварка плавящимся электродом (с при токе высокого напряжения ); - дуговая сварка с порошковой проволокой с самозащитой места сварки; - плазменная резка; - строжка; - кислородная резка; - термическое напыление. | Работа оборудования, например: - в замкнутом пространстве; - при потолочной сварке/резке или в позициях с относительным ограничением движения. |

Приложение В

(обязательное)

Определение значений свойств для оценки и классификации

Все индивидуальные результаты испытаний образцов должны соответствовать требованиям к эксплуатационным характеристикам.

Будет дан средний результат.

Если материал проявляет различное поведение для какого-либо свойства в продольном и поперечном направлениях материала, то результирующее значение свойства должно быть равно значению, полученному в меньшем направлении действия.

В случае выхода из строя только одного образца должен быть испытан другой набор образцов, и все индивидуальные результаты этого второго набора образцов должны соответствовать предъявляемым требованиям. В противном случае образец считается не соответствующим требованиям.

Приложение С

(обязательное)

Неопределенность измерения

Для каждого из требуемых измерений, выполненных в соответствии с настоящим стандартом, должна быть произведена соответствующая оценка неопределенности измерений. Эта оценка неопределенности применяется в тех случаях, когда она может повлиять на оценку или классификацию объекта недвижимости.

Библиография

[1] ISO 2589:2002 Leather – Physical and mechanical tests – Determination of thickness (Кожа. Физические и механические испытания. Определение толщины).

[2] ISO/TR 2801 Clothing for protection against heat and flame – General recommendations for selection, care and use of protective clothing (Одежда тепло- и огнезащитная. Общие рекомендации по выбору, уходу и применению защитной одежды).

[3] ISO 3071:2005 Textiles – Determination of pH of aqueous extract (Текстиль. Определение pH водного экстракта).

[4] ISO 4045:2008 Leather – Chemical tests – Determination of pH (Кожа. Химические испытания. Определение pH).

[5] ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols (Графические символы для использования на оборудовании. Зарегистрированные символы).

[6] ISO 17075:2007 Leather – Chemical tests – Determination of chromium (VI) content (Кожа. Химические испытания. Определение содержания хрома (VI)).

[7] ISO 17227:2002 Leather – Physical and mechanical tests – Determination of dry heat resistance of leather (Кожа. Физические и механические испытания. Определение стойкости кожи к сухому теплу).

[8] IEC 60974-1 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources (Оборудование для дуговой сварки. Часть 1. Источники сварочного тока).

[9] ISO 6330 Textiles – Domestic washing and drying procedures for textile testing (Текстиль. Процедуры домашней стирки и сушки, применяемые для испытаний).

[10] ISO 15797 Textiles – Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear (Текстиль. Методы промышленной стирки и отделки для испытания рабочей одежды).

[11] ISO 3175-2 Textiles –Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments – Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной обработке с использованием тетрахлорэтилена).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в  таблицах В.А.1–В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3377-1:2011 Leather – Physical and mechanical tests – Determination of tear load – Part 1: Single edge (Кожа. Физические и механические испытания. Определение нагрузки при раздире. Часть 1. Раздир по одной кромке). | IDT | СТ РК ISO 3377-1-2016 Кожа. Физико-механические испытания. Определение прочности на раздир. Часть 1. Односторонний раздир |
| ISO 9150:1988 Protective clothing – Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal (Одежда защитная. Метод испытания на попадание брызг расплавленного металла). | MOD | ГОСТ 12.4.304-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная. Методы испытания материала при воздействии брызг расплавленного металла |
| ISO 15025:2016 Protective clothing – Protection against heat and flame – Method of test for limited flame spread (Защитная одежда. Защита от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени). | IDT | ГОСТ ISO 15025-2019 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытания на ограниченное распространение пламени |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 4048:2018 Leather – Chemical tests – Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (Кожа. Химические испытания. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных жирных кислот). | ISO 4048:2008 Leather – Chemical tests – Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (Кожа. Химический анализ. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных кислот). | IDT | СТ РК ISO 4048-2016 Кожа. Химические испытания. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных жирных кислот |

УДК 614.895:006.354                                                   МКС 13.340.10; 25.160.01 (IDT)

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, сварочные и аналогичные работы, защитная одежда, подшлемники, фартуки, нарукавники

УДК 614.895:006.354                                                   МКС 13.340.10; 25.160.01 (IDT)

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, сварочные и аналогичные работы, защитная одежда, подшлемники, фартуки, нарукавники

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |

* Действует только для датированной ссылки.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

* Действует только для датированной ссылки.