Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Контроль неразрушающий

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

Словарь

СТ РК ISO 5577

(ISO 5577:2017 (E) Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Vocabulary, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан от    .

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5577:2017 (E) Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Vocabulary (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Словарь).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN) CEN/TC 138 «Неразрушающий контроль» в сотрудничестве с Техническим комитетом ISO TC 135 «Неразрушающий контроль», подкомитетом SC 3 «Ультразвуковой контроль», в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальной версией является текс на государственном и русском языке.

Степень соответствия – идентичная, IDT

Перевод с английского языка (en)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан: «О стандартизации» от 05.10.2018 г. № 183-VІ

## 5 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Радиационная защита

ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАКРЫТЫЕ

Основные требования и классификация

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, используемые в ультразвуковом неразрушающем контроле, и является общей основой для стандартов и общего использования. В настоящем стандарте не рассматриваются термины, используемые при ультразвуковом контроле с использованием фазированных решеток.

Примечание – Термины для ультразвукового контроля методом фазированных решеток определены в [6].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины, связанные с частотой, волнами и импульсами

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями, приведенные в настоящем пункте, а также термины и определения, приведенные в пунктах 4, 5 и 6 для звука, испытательного оборудования и ультразвукового контроля.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

‒	Платформа ISO для просмотра файлов в интернете: доступна по ссылке http://www.iso.org/obp

‒	IEC Electropedia: доступна по ссылке http: //www. electropedia.org/.

3.1 Частота

3.1.1 Частота (frequency): Число колебаний в секунду.

Примечание – выражается в герцах (Гц).

3.1.2 Частота номинальная (nominal frequency): Частота преобразователя. Частота (см. 3.1.1) преобразователя (см. 5.2.1), заявленная производителем.

3.1.3 Частота контроля (test frequency): Эффективная ультразвуковая частота системы, используемая при неразрушающем контроле материала или объекта.

Проект, редакция 1

3.1.4 Частотный спектр (frequency spectrum): Распределение амплитуды (см. 3.2.2) по частоте (см. 3.1.1).

Примечание – См. рисунок 1.

3.1.5 Средняя частота (centre frequency): Среднее арифметическое пороговых частот.

Примечание – См. рисунок 1.

3.1.6 Частота максимума преобразования (peak frequency): Частота (см. 3.1.1), на которой наблюдается максимальная амплитуда.

Примечание – См. рисунок 1.

3.1.7 Пороговая частота (cut-off frequency): Частота (см. 3.1.1), при которой амплитуда (см. 3.2.2) передаваемого сигнала упала на указанную величину с амплитуды на частоте максимума преобразования (см. 3.1.6), например, на 3 дБ.

Примечание – См. рисунок 1.

3.1.8 Ширина полосы пропускания (bandwidth): Ширина частотного спектра (см. 3.1.4) между верхней и нижней пороговой частотой.

Примечание – См. рисунок 1.

3.1.9 Коэффициент прямоугольности (relative bandwidth): Отношение ширины полосы пропускания (см. 3.1.8) к средней частоте (см. 3.1.5), в процентах.

Условные обозначения:

X - частота.

Y - амплитуда

1 - частота максимума преобразования

2 - верхняя пороговая частота

3 - нижняя пороговая частота

4 - средняя частота

5 - ширина полосы пропускания при заданном падении амплитуды

6 - максимальная амплитуда

7 - заданное падение амплитуды

Рисунок 1 - Термины, связанные с частотой и шириной полос пропускания

3.2 Волны и импульсы

3.2.1 Ультразвуковая волна (ultrasonic wave): Любая акустическая волна, частота которой превышает предел слышимости звуков человеческим ухом, обычно принимаемый равным 20 кГц.

3.2.2 Амплитуда (amplitude): Абсолютная или относительная мера величины звуковой волны.

3.2.3 Фаза (phase): Мгновенное состояние колебания, выраженное через значение угла в градусах или радианах.

3.2.4 Длина волны (wavelength): Расстояние между двумя ближайшими точками, колеблющихся в одной фазе (см. 3.2.3).

Примечание – См. рисунок 2.

3.2.5 Волновой фронт (wavefront): Непрерывная поверхность, соединяющая все точки среды, в которых в рассматриваемый момент времени фаза (см. 3.2.3) волны имеет одно и то же значение.

3.2.6 Время прохождения (time-of-flight (TOF)): Время, необходимое ультразвуковому импульсу, для прохождения пути от передающего датчика через объект контроля до датчика приемника.

3.2.7 Импульс (pulse): Кратковременный электрический или ультразвуковой сигнал.

3.2.8 Амплитуда импульса (pulse amplitude): Максимальная амплитуда импульса (см. 3.2.7) (размах колебаний).

Примечание – для выпрямленных импульсов (А-развертка) от базовой линии до пика.

3.2.9 Время нарастания импульса (pulse rise time): Интервал времени, необходимый для изменения амплитуды импульса (см. 3.2.8) между двумя заданными уровнями.

3.2.10 Ширина импульса (pulse duration): Временной интервал между передним и задним фронтами импульса (см. 3.2.7), измеренный на определенном уровне ниже пиковой амплитуды.

3.2.11 Форма импульса (pulse shape): Схематическое представление амплитуды (см. 3.2.2) импульса (см. 3.2.7), как функции времени.

3.2.12 Огибающая импульса (pulse envelope): Контур формы импульса (см. 3.2.11), включающий все пики в координатах амплитуда (см. 3.2.2) и время.

3.2.13 Энергия импульса (pulse energy): Полная энергия импульса (см. 3.2.7).

3.2.14 Реверберация импульса (pulse reverberation): Нежелательные вибрации в начале и конце импульса (см. 3.2.7) выше определенного уровня.

3.2.15 Широкополосный импульс (broad-band pulse): Импульс (см. 3.2.7), в котором относительный коэффициент прямоугольности (см. 3.1.9) составляет ≥ 65 %.

3.2.16 Среднечастотный импульс (medium-band pulse): Импульс (см. 3.2.7) в котором коэффициент прямоугольности (см. 3.1.9) составляет >35 % и <65 %.

3.2.17 Узкополосный импульс (narrow-band pulse): Импульс (см. 3.2.7) при котором коэффициент прямоугольности (см. 3.1.9) составляет ≤ 35 %.

3.2.18 Частота следования импульсов (Чси)(pulse repetition frequency (PRF)): Количество импульсов (см. 3.2.7), генерируемых в секунду, выраженное в герцах (Гц).

3.3 Виды волн

3.3.1 Продольная волна, волна сжатия (longitudinal wave, compressional wave): Волна, в которой направление смещения частиц совпадает с направлением распространения волны.

Примечание – См. рисунок 2 a).

3.3.2 Поперечная волна, сдвиговая волна (transverse wave, shear wave): Волна, в которой направление смещения частиц перпендикулярно направлению распространения волны.

Примечание – См. рисунок 2 b).

.

a) Продольная волна; волна сжатия.

.

b) Поперечная волна; сдвиговая волна.

Условные обозначения:

1 - направление колебаний

2 - направление распространения

λ - длина волны

Рисунок 2 – Виды волн

3.3.3 Поверхностная волна, волна Релея (surface wave, Rayleigh wave): Волна, распространяющаяся на поверхности материала с эффективной глубиной проникновения менее одной длины волны (см. 3.2.4).

3.3.4 Головная волна (creeping wave): Волна, возбуждаемaя при падении ультразвукового пучка нa границу раздела пoд углoм, близким к первому критическoму углу (см. 4.4.11) и распространяющаяся вдоль поверхности в виде продольной волны (см. 3.3.1).

Примечание – На скорость распространения головной волны не влияет состояние поверхности объекта контроля, пучок зависит от шероховатости поверхности.

3.3.5 Волна в пластине, волна Лэмба (plate wave, Lamb wave): Волна, которая распространяется в пределах всей толщины пластины и которая возникает только при определенных значениях угла падения, частоты (см. 3.1.1) и толщины пластины.

3.3.6 Плоская волна (plane wave): Волна с плоским волновым фронтом.

3.3.7 Цилиндрическая волна (cylindrical wave): Волна с цилиндрическим волновым фронтом.

3.3.8 Сферическая волна (spherical wave): Волна с сферическим волновым фронтом.

4 Термины, связанные со звуком

4.1 Генерирование и прием звука

4.1.1 Первичный преобразователь (transducer): Активный элемент преобразователя (см. 5.2.1), который преобразует электрическую энергию в звуковую и наоборот.

4.1.2 Пьезоэлектрический первичный преобразователь (piezo-electric transducer): Первичный преобразователь (см. 4.1.1) изготовленный из пьезоэлектрического материала.

4.1.3 Составной первичный преобразователь (composite transducer): Пластина, состоящая из пьезоэлектрических керамических стержней, встроенных в полимерную матрицу.

4.1.4 Электромагнитный первичный акустический преобразователь (ЭМАП) (electro-magnetic acoustic transducer, EMAT): Первичный преобразователь (см. 4.1.1), который использует магнитострикцию или силу Лоренца для генерации ультразвука в парамагнитном режиме.

4.1.5 Фокусирующий первичный преобразователь (focusing transducer): Пьезоэлектрический первичный преобразователь (см. 4.1.2) имеющий, по крайней мере, одну изогнутую поверхность, используемую для фокусировки звукового пучка (см. 4.2.2)

4.2 Распространение звука

4.2.1 Акустическое поле (sound field): Трехмерное распределение давления, создаваемое передаваемой звуковой энергией.

4.2.2 Звуковой пучок (sound beam): Ультразвуковой пучок.

Часть акустического поля (см. 4.2.1), в пределах которого передается большая часть ультразвуковой энергии.

4.2.3 Акустическая ось пучка (beam axis): Линия, проходящая через точки максимального звукового давления на разном расстоянии.

Примечание – См. рисунок 3 b), 8, 9, 10 и 11.

4.2.4 Профиль пучка (beam profile): Кривая, показывающая амплитуду сигнала вдоль оси пучка (см. 4.2.3) или перпендикулярно оси пучка на определенном расстоянии от преобразователя (см. 5.2.1).

Примечание – См. рисунок 3.

.

а) профиль вдоль оси пучка.

b) Профили перпендикулярно оси пучка.

Условные обозначения:

1 - первичный преобразователь

2 - граница пучка

3 - ось пучка

4 - ширина пучка на заданном расстоянии

0 - угол расхождения (падение до нуля)

A - расстояние

N - длина ближнего поля

P - звуковое давление

Рисунок 3 – Формы пучков

4.2.5 Граница пучка (beam boundary): Граница ультразвукового пучка, где звуковое давление упало до заданной доли величины по оси пучка (см. 4.2.3), измеренной на таком же расстоянии от преобразователя (см. 5.2.1).

Примечание – См. рисунок 3 b), 8, 9 и 11.

4.2.6 Ширина пучка (beam width): Размер пучка, перпендикулярного оси пучка (см. 4.2.3), измеренный между границами пучка на определенном расстоянии от преобразователя (см. 5.2.1).

Примечание – См. рисунок 3 b).

4.2.7 Угол расхождения (angle of divergence):

Угол в пределах поля дальней зоны (см. 4.2.11) между акустической осью пучка(см. 4.2.3) и границей пучка (см. 4.2.5).

Примечание – См. рисунки 3 b), 8 и 11.

4.2.8 Ближняя зона, зона Френеля (near-field, Fresnel zone): Зона звукового пучка (см. 4.2.2), где из-за помех звуковое давление не изменяется монотонно в зависимости от расстояния.

Примечание – См. рисунок 8.

4.2.9 Точка в ближней зоне (near-field point): Положение на оси пучка (см. 4.2.3), где звуковое давление достигает конечного максимума.

4.2.10 Длина ближайшей зоны (near-field length): Расстояние между первичным преобразователем (см. 4.1.1) и точкой в ближней зоне (см. 4.2.9).

Примечание – См. рисунок 3

4.2.11 Дальняя зона (far-field): Зона звукового пучка (см. 4.2.2), выходящая за пределы точки в ближней зоне (см. 4.2.9).

Примечание – См. рисунки 8 и 11/

4.2.12 Фокальная точка, фокус (focal point, focus): Точка на акустической оси пучка (см. 4.2.3), соответствующая наиболее удаленному от источника звука максимуму звукового давления.

4.2.13 Фокусное расстояние, длина фокуса (focal distance, focal length): Расстояние от преобразователя (см. 5.2.1) до фокальной точки (см. 4.2.12).

Примечание – См. рисунки 8 и 11

4.2.14 Фокальная зона, фокусный диапазон (focal zone, focal range): Зона в звуковом пучке (см. 4.2.2) преобразователя (см. 5.2.1), в котором звуковое давление остается выше определенного уровня, связанного с его максимумом.

4.2.15 Длина фокальной зоны (length of the focal zone): Расстояние вдоль оси пучка (см. 4.2.3) от начала до конца фокальной зоны (см. 4.2.14).

4.2.16 Ширина фокальной зоны (width of the focal zone): Размер фокальной зоны (см. 4.2.14) при фокусном расстоянии (см. 4.2.13) перпендикулярном оси пучка (см. 4.2.3).

4.2.17 Акустические свойства (acoustical properties): Характерные параметры материала, которые контролируют распространение звука в материале.

4.2.18 Акустически анизотропный материал (acoustically anisotropic material): Материал, который имеет разные скорости звука в разных направлениях распространения.

4.2.19 Скорость звука, скорость распространения (sound velocity, velocity of propagation): Скорость фазы (см. 4.2.20) или групповая скорость (см. 4.2.21) звуковой волны в материале в направлении распространения.

Примечания

1 В недисперсном материале отсутствует разница между фазовой и групповой скоростью.

2 В анизотропном материале скорости могут зависеть от направления распространения.

4.2.20 Фазовая скорость (phase velocity): Скорость распространения (см. 4.2.19) фронта волны.

4.2.22 Групповая скорость (group velocity): Скорость распространения (см. 4.2.19) акустической энергии.

4.3 Потеря звукового давления

4.3.1 Затухание, затухание звука (attenuation, sound attenuation): Уменьшение звукового давления при прохождении волны через материал, возникающее из-за звукопоглощения (см. 4.3.4) и рассеяния (см. 4.3.3).

4.3.2 Коэффициент затухания (attenuation coefficient): Коэффициент, используемый для выражения затухания (см. 4.3.1) на единицу пройденного расстояния в зависимости от свойств материала, длины волны (см. 3.2.4) и типа волны.

Примечание – коэффициент затухания обычно выражается в дБ/м.

4.3.3 Рассеяние (scattering): Случайные отражения, вызванные зернистой структурой и/или малыми отражателями (см. 6.4.1) на пути луча.

4.3.4 Звукопоглощение (absorption): Часть затухания (см. 4.3.1), возникающего в результате преобразования ультразвуковой энергии в другие виды энергии, например, тепловую энергию

4.4 Звуковые волны на границах

4.4.1 Граница раздела сред (interface): Граница между двумя материалами, находящимися в акустическом контакте, с разными акустическими свойствами.

Примечание – См. рисунок 4.

4.4.2 Угол падения (angle of incidence): Угол между направлением падающей волны и нормалью к границе раздела сред (см. 4.4.1).

Примечание – См. рисунок 4.

4.4.3 Отражение (reflection): Изменение направления распространения звука в одном и том же материале при столкновении с границей раздела сред (см. 4.4.1).

Примечание – См. рисунок 4.

4.4.4 Преломление (refraction): Изменение направления распространения звука при прохождении под углом через границу раздела сред (см. 4.4.1) между двумя материалами с разными скоростями звука.

Примечание – См. рисунок 4.

Условные обозначения:

1 - граница раздела сред

2 - направление падающей волны

3 - направление преломленной волны

4 - направление отражённой волны

5 - угол преломления

6 - угол падения

7 - угол отражения

8 - среда 1

9 - среда 2

Рисунок 4 – Преломление и отражение волн

4.4.5 Угол отражения (angle of reflection): Угол между направлением отраженной волны и нормалью к границе раздела сред (см. 4.4.1).

Примечание – См. рисунок 4.

4.4.6 Угол преломления (angle of refraction): Угол между направлением преломленной волны и нормалью к границе раздела сред (см. 4.4.1).

Примечание – См. рисунок 4.

4.4.7 Акустический импеданс (acoustical impedance): Отношение звукового давления к скорости перемещения частиц.

Примечание – в материале с идеальными упругими свойствами для плоской продольной волны он равен произведению скорости звука (см. 4.2.19) и плотности.

4.4.8 Коэффициент отражения (reflection coefficient): Отношение отраженного звукового давления к падающему звуковому давлению на отражающей поверхности.

Примечание – соответствующий коэффициент передачи определен в 4.4.9.

4.4.9 Коэффициент пропускания (transmission coefficient): Отношение звукового давления, передаваемого через границу раздела сред (см. 4.4.1), к падающему звуковому давлению.

Примечание – соответствующий коэффициент отражения определен в 4.4.8.

4.4.10 Показатель преломления (refractive index): Соотношение скоростей звука двух соприкасающихся материалов.

4.4.11 Критический угол (critical angle): Угол падения (см. 4.4.2), при котором угол преломления (см. 4.4.6) для определенного типа волн равен 90°.

Примечание – для продольных (см. 3.3.1) и поперечных волн (см. 3.3.2) существуют два различных критических угла.

4.4.12 Полное отражение (total reflection): Отражение (см. 4.4.3), которое возникает когда угол падения (см. 4.4.2) больше, чем критические углы (см. 4.4.11) или если коэффициент отражения (см. 4.4.8) равен единице.

4.4.13 Отражение от взаимно перпендикулярных поверхностей, отражение угловым отражателем (corner reflection): Отражение (см. 4.4.3) ультразвуковых волн (см. 3.2.1) в углу, образованном двумя или тремя совпадающими, взаимно перпендикулярными поверхностями.

Примечание – См. рисунок 5.

Условные обозначения:

и β углы падения

Рисунок 5 – Отражение уголковым отражателем

4.4.14 Преобразование волнового режима (wave mode conversion): Изменение волнового режима путем преломления (см. 4.4.4) или отражения (см. 4.4.3).

4.4.15 Краевой эффект (edge effect): Явление, возникающее в результате дифракции ультразвуковой волны (см. 3.2.1) на краях отражателя (см. 6.4.1)

4.4.16 Смещение пучка (beam displacement): Смещение пучка из-за отражения (см. 4.4.3) от поверхности твердого тела.

Примечания

1 В основном это зависит от частоты (см. 3.1.1) и угла.

См. рисунок 6.

Условные обозначения:

1 смещение луча из-за отражения

Рисунок 6 – Смещение пучка

4.4.17 Акустическая тень (acoustic shadow): Область в объекте, которая не может быть достигнута ультразвуковыми волнами (см. 3.2.1), движущимися в заданном направлении из-за геометрии объекта или прерывистости в нем.

Примечание – См. рисунок 7.

Условные обозначения:

1 акустическая тень

Рисунок 7 – Акустическая тень

5 Термины, относящиеся к испытательному оборудованию

5.1 Инструменты

5.1.1 Ультразвуковой измерительный прибор (ultrasonic instrument): Прибор, используемый вместе с преобразователем или преобразователями (см. 5.2.1), который передает, принимает, обрабатывает и отображает ультразвуковые сигналы для целей неразрушающего контроля.

5.1.2 Излучатель (transmitter): Электрическое устройство, которое генерирует импульсы возбуждения (см. 5.1.3).

5.1.3 Импульс возбуждения (transmitter pulse): Электрический импульс, генерируемый ультразвуковым измерительным прибором (см. 5.1.1) для возбуждения первичного преобразователя (см. 4.1.1).

5.1.4 Приемник (receiver): Электрическое устройство, которое усиливает или преобразует сигналы, поступающие от ультразвукового преобразователя, в используемые сигналы.

5.1.5 Усилитель (amplifier): Электронное устройство, которое преобразует малый сигнал в больший.

Примечание – это может быть линейный усилитель, использующий линейный закон, или логарифмический усилитель, использующий логарифмический закон.

5.1.6 Ослабитель (attenuator): Электронное устройство, снижающее амплитуду (см. 3.2.2) или мощность сигнала без искажений.

5.1.7 Усиление (gain): Уровень усиления сигналов.

Примечание – обычно выражается в децибелах (дБ)

5.1.8 Регулировка усиления (gain control): Управление прибором, с помощью которого сигнал может быть настроен на заданную высоту.

5.1.9 Динамический диапазон (dynamic range): Соотношение амплитуд (см. 3.2.2) самого большого и самого малого сигнала, который может отображаться ультразвуковым прибором (см. 5.1.1) без искажений.

Примечание – динамический диапазон обычно выражается в децибелах (дБ)

5.1.10 Линейность амплитуды (linearity of amplitude, vertical linearity): Вертикальная линейность. Пропорциональность амплитуды сигналов на вертикальной шкале дисплея ультразвукового прибора.

5.1.11 Подавление (suppression): Снижение уровня шума за счет устранения всех показаний (см. 6.5.14) ниже заданного уровня амплитуды (порогового значения).

5.1.12 Временная регулировка чувствительности, ВРЧ, компенсация расстояния-амплитуды (time-corrected gain, TCG, distance–amplitude compensation): Функция устройства, которая изменяет усиление эхо (см. 6.5.1) от отражателей (см. 6.4.1) одинаковых размеров, но разных расстояний и приводит к одинаковой высоте эхо-сигналов на дисплее.

Примечания

1 Термин «временная регулировка чувствительности» не следует путать с кривой корректировки амплитуда – расстояние (АРК-кривая, DAC -кривая) (см. 6.8.15).

2 Приведенное в данном подпункте определение временной регулировки чувствительности отличается от определения того же самого термина, приведенного в пункте 6.8.16.

5.1.13 Аналого-цифровой преобразователь (analogue-to-digital converter): Устройство, которое преобразует аналоговые сигналы в дискретные числа, представляющие структуру сигнала.

5.1.14 Ошибка оцифровки (digitization error): Неточность, возникшая в результате аналого-цифрового преобразования.

5.1.15 Временная развертка (time base): Абсцисса развертки типа а, калиброванного по времени или расстоянию.

Примечание – См. рисунок 20

5.1.16 Регулировка развертки (time base control): Управление прибором, которое используется для настройки временной развертки (см. 5.1.15) в требуемом диапазоне.

5.1.17 Временной диапазон развертки (time base range): Максимальная длина ультразвукового пути, отображаемая на определенной временной развертке (см. 5.1.15).

5.1.18 Задержанная временная развертка (delayed time base sweep): Временная развертка, синхронизированная с заданной задержкой, фиксированной или регулируемой по отношению к импульсу возбуждения (см. 5.1.3) или опорному эхо-сигналу (см. 5.4.4).

5.1.19 Линейность временной развертки (linearity of time base): Горизонтальная линейность. Пропорциональность положений сигналов на временной развертке (см. 5.1.15) дисплея ультразвукового прибора.

5.1.20 Монитор (monitor): Компонент ультразвукового прибора (см. 5.1.1), который предусматривает строб (см. 5.1.21), в пределах которого можно указать наличие эха (см. 6.5.1) выше или ниже определенного уровня.

5.1.21 Строб, окно стробирования, строб-импульс (gate, time gate, window): Электронные средства выбора сегмента временной развертки (см. 5.1.15) для контроля или дальнейшей обработки сигналов.

5.1.22 Порог строба (gate threshold, monitor level): Мониторный уровень. Определенный уровень амплитуды (порог), выше или ниже которого эхо-сигналы (см. 6.5.1), сигналы в стробе (см. 5.1.21) выбираются для дальнейшей обработки.

5.1.23 Пропорциональный строб (proportional gate): Строб (см. 5.1.21), который обеспечивает пропорциональный выход любого сигнала, принимаемого в течение периода стробирования.

Примечание – выходом может быть напряжение или ток.

5.2 Преобразователи

5.2.1 Преобразователь (probe): электроакустическое устройство, обычно включающее один или несколько первичных преобразователей (см. 4.1.1) и, возможно, линию задержки (см. 5.2.7), предназначенную для передачи и/или приема ультразвуковых волн (см. 3.2.1).

5.2.2 Преобразователь, совмещенный с преобразователем (single-transducer probe): Преобразователь (см. 5.2.1) с первичным преобразователем (см. 4.1.1) для передачи и приема ультразвуковых волн (см. 3.2.1).

5.2.3 Мультисовмещенный преобразователь (multi-transducer probe): Преобразователь (см. 5.2.1) с несколькими отдельными первичными преобразователями (см. 4.1.1), которые посредством переключения позволяют создавать определенные конфигурации звукового пучка (см. 4.2.2).

5.2.4 Демпфер (transducer backing): Материал, соединенный с задней поверхностью первичного преобразователя (см. 4.1.1) для гашения колебаний преобразователя.

Примечание – См. рисунки 8, 9 и 11.

5.2.5 Протектор (probe shoe): Формованный кусок материала, размещённый между преобразователем (см. 5.2.1) и объектом контроля с целью улучшения сцепления и/или защиты преобразователя.

5.2.6 Защитный слой (protection layer): Слой защитного материала, являющегося составной частью преобразователя (см. 5.2.1) и отделяющего первичный преобразователь (см. 4.1.1) от прямого контакта с объектом контроля.

Примечание – См. рисунок 8.

5.2.7 Линия задержки, блок задержки (delay line, delay block): Компонент, введенный для создания задержки (см. 5.2.8).

Условные обозначения:

| 1 – первичный преобразователь 2 - демпфер 3 - протектор 4 -ближняя зона 5 - фокусное расстояние | 6 - угол расхождения 7 - граница пучка 8 - дальняя зона 9 - ось пучка 10 - соединитель 11 - объект контроля |
| --- | --- |

Рисунок 8 – Прямой преобразователь

5.2.8 Задержка (delay path): Путь по оси пучка (см. 4.2.3) между первичным преобразователем (см. 4.1.1) и точкой ввода звука в объект контроля.

5.2.9 Номинальный размер преобразователя (nominal transducer size): Физический размер первичного преобразователя (см. 4.1.1).

5.2.10 Эффективный размер преобразователя (effective transducer size): Уменьшенная площадь физического размера первичного преобразователя (см. 4.1.1).

Примечание – эффективный размер преобразователя определяется по измеренному фокусному расстоянию (см. 4.2.13), частоте (см. 3.1.1), скорости звука (см. 4.2.19), а для наклонного преобразователя (см. 5.2.13) - по измеренному углу пучка (см. 5.2.15).

5.2.11 Призма (wedge): Клиновидный компонент, обычно сделанный из пластического материала, который заставляет ультразвуковую волну (см. 3.2.1) преломляться в объект контроля под определенным углом.

Примечание – См. рисунок 9.

5.2.12 Прямой преобразователь (straight-beam probe): Преобразователь с нормальным пучком. Преобразователь (см. 5.2.1), акустическая ось пучкакоторого (см. 4.2.3) перпендикулярна контактной поверхности.

Примечание – См. рисунок 8.

5.2.13 Наклонный преобразователь (angle-beam probe): Преобразователь (см. 5.2.1), генерирующий луч под углом, отличным от нормали к поверхности ввода (см. 6.2.1).

Примечание – См. рисунок 9.

Условные обозначения:

1 – первичный преобразователь

2 - демпфер

3 - призма

4 - акустическая ось пучка

5 - угол наклона акустической оси

6 - точка выхода преобразователя

7 - граница пучка

8 - разъем

9 - объект контроля

10 - амортизирующий материал

Рисунок 9 – Наклонный преобразователь

5.2.14 Преобразователь переменным углом ввода (variable-angle-beam probe): Преобразователь (см. 5.2.1), генерирующий пучок под углами, которые можно изменять.

5.2.15 Угол пучка (beam angle): Угол между акустической осью пучка( см. 4.2.3) и нормалью к границе раздела сред (см. 4.4.1) для определенного преобразователя (см. 5.2.1).

Примечание – См. рисунок 9.

5.2.16 Точка выхода преобразователя (probe index point): Точка пересечения оси звукового пучка с контактной поверхностью преобразователя.

Примечания

1 См. рисунки 9 и 15.

2 Проекцию точки выхода преобразователя можно отметить на корпусе наклонного преобразователя (см. 5.2.13)

5.2.17 Номинальный угол преобразователя (nominal probe angle): Приведенное значение угла преломления преобразователя (см. 5.2.1) для данного материала и температуры.

5.2.18 Ось преобразователя (probe axis): Геометрическая опорная ось, проходящая через преобразователь (см. 5.2.1), служащая отправной точкой для угловых координат, используемых при описании характеристик направленности преобразователя.

Примечания

1 См. рисунок 10.

2 Для прямого преобразователя (см. 5.2.12) ось преобразователя перпендикулярна поверхности ввода (см. 6.2.1). Для наклонного преобразователя (см. 5.2.13) ось проецируется на испытательную поверхность.

5.2.19 Угол отклонения луча от оси корпуса (squint angle): Угол между осью преобразователя (см. 5.2.18) и проекцией оси пучка (см. 4.2.3) на поверхность ввода (см. 6.2.1).

Примечание – См. рисунок 10.

Условные обозначения:

1 - ось преобразователя

2 - угол отклонения луча от оси корпуса

3 - акустическая ось пучка

Рисунок 10 – Угол отклонения луча от оси корпуса

5.2.20 Преобразователь, излучающий продольные волны (longitudinal wave probe): Преобразователь волн сжатия. Преобразователь (см. 5.2.1), генерирующий и/или принимающий продольные волны (см. 3.3.1).

5.2.22 Преобразователь, излучающий поперечные волны (transverse wave probe, shear wave probe): Преобразователь волн сдвига. Преобразователь (см. 5.2.1), генерирующий и/или принимающий поперечные волны (см. 3.3.2), обычно посредством преобразования волнового режима (см. 4.4.14) путем преломления (см. 4.4.4).

5.2.22 Преобразователь поверхностных волн (surface wave probe): Преобразователь (см. 5.2.1), генерирующий и/или принимающий поверхностные волны (см. 3.3.3).

5.2.23 Контурный преобразователь (contoured probe): Преобразователь (см. 5.2.1) с контактной поверхностью, которая имеет форму, соответствующую изогнутой поверхности объекта.

5.2.24 Фокусирующий преобразователь (focusing probe): Преобразователь (см. 5.2.1), который концентрирует звуковой пучок (см. 4.2.2) с помощью специальных устройств, с помощью изогнутого преобразователя, линзы или электронного устройства для генерации сфокусированного луча.

5.2.25 Перекрестная помеха (cross talk): Помехи сигнала через предполагаемый акустический или электрический барьер.

Примечания

1 Пример электрической перекрестной связи - между соседними каналами передачи и приема ультразвукового прибора (см. 5.1.1).

2 Примером акустической перекрестной помехи является перекрестная помеха между преобразователями (см. 5.2.1) или между первичными преобразователями (см. 4.1.1) [раздельно-совмещенный преобразователь (см. 5.2.26)].

5.2.26 Раздельно-совмещенный преобразователь, преобразователь с двумя активными элементами (dual-transducer probe, dual-element probe): Преобразователь (см. 5.2.1), в котором передающий и приемный первичные преобразователи (см. 4.1.1) разделены и электрически и акустически изолированы друг от друга.

Примечание – См. рисунок 11.

5.2.27 Угол призм раздельно-совмещенного преобразователя (roof angle): Для раздельно-совмещенного преобразователя (см. 5.2.26) этот угол указывает на разницу в ориентации плоскостей преобразователей.

Примечание – См. рисунок 12.

5.2.28 Зона или точка схождения (convergence zone): Зона на пересечении передающего и принимающего лучей раздельно-совмещенного преобразователя (см. 5.2.26).

5.2.29 Иммерсионный преобразователь (immersion probe): Преобразователь (см. 5.2.1), генерирующий и/или принимающий продольные волны (см. 3.3.1) для использования в жидкости.

5.2.30 Поворотный преобразователь (wheel probe): Преобразователь (см. 5.2.1), генерирующий и/или принимающий ультразвуковые волны (см. 3.2.1), содержащий один или несколько первичных преобразователей (см. 4.1.1), установленных внутри заполненной жидкостью гибкой шины.

Условные обозначения:

1 - излучающий первичный преобразователь

2 - демпфер

3 - блок задержки

4 - акустический барьер

5 - фокусное расстояние

6 - угол расхождения

7 - граница пучка

8 - дальняя зона

9 - акустическая ось пучка

10 - приемный первичный преобразователь

11 - передающий разъем

12 - принимающий разъем

13 - объект контроля

Рисунок 11 – Раздельно-совмещенный преобразователь

Условные обозначения:

1 - преобразователь

- угол призм раздельно-совмещенного преобразователя

Рисунок 12 – Углы призм раздельно-совмещенного преобразователя

5.3 Комбинированное оборудование

5.3.1 Испытательное оборудование (test equipment): Оборудование, состоящее из ультразвукового измерительного прибора (см. 5.1.1), преобразователей (см. 5.2.1), кабелей и всех устройств, подключаемых к прибору во время испытания.

5.3.2 Система ультразвукового контроля, система УК (ultrasonic test system. UT system): Электромеханическая система, позволяющая проводить ультразвуковой контроль объекта.

5.3.3 Мертвая зона (dead zone): Зона непосредственно под поверхностью соединения, в которой не обнаруживаются разрывы.

Примечание – глубина зоны зависит от различных факторов, например, от преобразователя (см. 5.2.1), настройки прибора, материала объекта контроля.

5.3.4 Чувствительность обнаружения (detection sensitivity): Характеристика системы ультразвукового контроля (см. 5.3.2), определяемая наименьшим обнаруживаемым отражателем (см. 6.4.1).

5.3.5 Разрешение по плоскости (lateral resolution): Способность системы ультразвукового контроля (см. 5.3.2) определять две отдельные цели на одинаковом расстоянии.

5.3.6 Осевое разрешение (axial resolution): Способность системы ультразвукового контроля (см. 5.3.2) определять две отдельные цели на разных расстояниях

5.4 Калибровочные, стандартные и испытательные образцы

5.4.1 Калибровочный образец (calibration block): Образец из материала заданными: составом, обработкой поверхности, режимом термообработки, геометрической формой и размерами, и предназначенный для калибровки (поверки) и оценки испытательного оборудования (см. 5.3.1) для ультразвукового контроля.

Примечание – например [1], [2] и [4].

5.4.2 Контрольный образец (reference block): Образец материала, представляющий исследуемый материал с аналогичными акустическими свойствами, содержащий отражатели (см. 6.4.1) заданных размеров и конфигурации, используемые для регулировки чувствительности и/или временной развертки (см. 5.1.15) ультразвукового измерительного прибора (см. 5.1.1) для сравнения обнаруженных несплошностей с сигналами от известных отражателей (см. 6.4.1).

5.4.3 Стандартный образец (test block): Регламентированный образец материала, который позволяет контролировать точность и/или эксплуатационные характеристики системы ультразвукового контроля (см. 5.3.2).

5.4.4 Опорный эхо-сигнал (reference echo): Эхо (см. 6.5.1) от предписанного стандартного отражателя (см. 6.4.2).

Примечание – пример показан на рисунке 13.

| a) генерация опорных эхо-сигналов | b) отображение эталонных эхо-сигналов и АРК |
| --- | --- |

Условные обозначения:

1 - эталонное эхо из позиции a (прямое)

2 - эталонное эхо из позиции b (непрямое)

3 - эталонное эхо из позиции c (непрямое)

4 - стандартный образец

5 - стандартный отражатель

6 - дистанционно-амплитудная кривая (АРК)

Рисунок 13 – Построение опорной кривой АРК

5.4.5 Корректировка усиления (transfer correction): Корректировка настройки усиления ультразвукового измерительного прибора (см. 5.1.1) при переносе преобразователя (см. 5.2.1) с калибровочного образца (см. 5.4.1) или контрольного образца (см. 5.4.2) на объект контроля.

Примечание – корректировка усиления включает в себя потери, вызванные взаимодействием, поверхностным отражением и затуханием (см. 4.3.1)

6 Термины, относящиеся к ультразвуковому контролю

6.1 испытательные методы

6.1.1 Эхо-импульсный метод (pulse–echo technique): Метод, при котором передается ультразвуковой импульс и любое эхо (см. 6.5.1), полученное тем же самым преобразователем (см. 5.2.1), перед передачей следующего (последовательного) импульса (см. 3.2.7).

6.1.2 Метод «корневого тандема» (tandem technique): Метод сканирования, включающий использование двух или более наклонных преобразователей (см. 5.2.13), обычно имеющих один и тот же угол, направленных в одном направлении и имеющих свои оси ультразвукового пучка в одной плоскости, перпендикулярной поверхности ввода (см. 6.2.1), в которых один преобразователь (см. 5.2.1) используется для передачи, а другой - для приема.

Примечания

1 Целью данной методики является, главным образом, выявление разрывов, перпендикулярных поверхности ввода (см. 6.2.1).

2 См. рисунок 14.

Условные обозначения:

1 - преобразователь-излучатель

2 - преобразователь-приемник

3 - точка падения

4 - точка приема

5 - отражатель

Примечание – функции преобразователя-передатчика и преобразователя-приемника можно поменять местами.

Рисунок 14 – Метод «корневого тандема».

6.1.3 Акустический метод прохождения (through-transmission technique): Метод, при котором качество материала оценивается путем передачи ультразвуковых волн (см. 3.2.1) через весь материал с использованием преобразователя-передатчика на одной стороне объекта и преобразователя-приемника на противоположной стороне.

6.1.4 Контактный метод (contact technique): Метод контроля объекта с помощью ультразвукового преобразователя (или преобразователей) в прямом контакте с ним, обычно с использованием тонкого слоя контактной среды (см. 6.3.3) между преобразователем (см. 5.2.1) и объектом.

Примечание – для методов без прямого контакта, См. щелевой метод (см. 6.1.5) или иммерсионный метод (см. 6.1.6).

6.1.5 Щелевой метод (gap technique): Метод, при котором преобразователь (см. 5.2.1) не находится в прямом контакте с поверхностью объекта контроля, а присоединяется к нему через слой жидкости толщиной не более нескольких длин волн (см. 3.2.4).

Примечание – См. рисунок 15.

Условные обозначения:

1 - наклонный преобразователь

2 - точка выхода преобразователя

3 - путь, пройденный в контактной среде

4 - контактная среда

5 - точка падения

6 - щель

Рисунок 15 – Щелевой метод

6.1.6 Иммерсионный метод (immersion technique): Метод, при котором объект контроля и преобразователь (см. 5.2.1) погружаются в жидкость, используемую в качестве контактной среды (см. 6.3.3).

Примечание – погружение может быть полным или частичным. Также включены приложения, использующие водяную струю.

Примечание 2 к определению: преломление луча происходит в зависимости от настройки преобразователя и геометрии объекта.

6.1.7 Метод многократного эхо-сигнала (multiple-echo technique): Метод, при котором повторяющиеся эхо-сигналы либо с задней поверхности, либо с места несплошности используются для оценки амплитуды эхо и/или пути звука.

Примечание – чтобы оценить качество материала или соединения, используются амплитуды (см. 3.2.2) последовательных эхо-сигналов.

Примечание 2 к определению: для повышения точности измерения толщины стенки (пути прохождения звука) используется многократное отражение (см. 6.5.8) с максимально возможным числом.

6.1.8 Потеря эхо от задней стенки (донного эха) (loss of back-wall echo): Значительное уменьшение амплитуды (см. 3.2.2) эха (см. 6.5.1) от задней поверхности.

6.1.9 Дифракционно-временной метод (time-of-flight diffraction technique, TOFD technique): Метод, использующий время прохождения (см. 3.2.6) дифракционных сигналов от неоднородностей в объекте контроля.

Примечания

1 Как правило, пара наклонных преобразователей (см. 5.2.13), использующих продольные волны (см. 3.3.1), один из которых передает, а другой принимает, размещается симметрично по отношению к исследуемой области.

2 Смотри, например [3].

6.1.10 Методика фокусировки синтезированной апертуры (synthetic aperture focusing technique, SAFT): Метод повышения разрешения ультразвуковых изображений за счет синтетического расширения апертуры нефокусирующего преобразователя, достигаемого за счет цифровой обработки нескольких последовательных измерений.

6.1.11 Сканирование (scanning): Смещение преобразователя (-ов) (см. 5.2.1) относительно объекта контроля.

Примечание – сканирование может быть выполнено вручную оператором или автоматизировано с помощью механизированного устройства (устройств).

6.1.12 Прямое сканирование (direct scanning technique): Сканирование (см. 6.1.11), при котором звуковой пучок (см. 4.2.2) направляется в область объекта контроля без промежуточного отражения.

Примечание – См. рисунок 16.

6.1.13 Непрямое сканирование (indirect scanning techn): Сканирование (см. 6.1.11), при котором звуковой пучок (см. 4.2.2) направляется в область объекта контроля с помощью отражения(-ий) (см. 4.4.3) на поверхности(-ях) объекта контроля.

Условные обозначения:

1 - прогнозируемая длина звукового пути

2 - уменьшенная прогнозируемая длина звукового пути

3 - глубина отражающей границы

4 - длина звукового пути

5 - угол преломления

Рисунок 16 – Прямое сканирование

6.1.14 Круговое сканирование (orbital scanning): Сканирование (см. 6.1.11), при котором наклонный преобразователь (см. 5.2.13) используется для получения информации о форме ранее обнаруженной несплошности, причем сканирование производится радиально вокруг несплошности.

Примечание – См. рисунок 17.

Условные обозначения:

1 - центр кругового движения

2 - окружность

3 - наклонный преобразователь

Рисунок 17 – Сканирование по окружности

6.1.15 Поворотное сканирование (swivel scanning): Сканирование (см. 6.1.11) с использованием наклонного преобразователя (см. 5.2.13) с вращением преобразователя (см. 5.2.1) вокруг оси через точку выхода пучка, перпендикулярную поверхности сканирования.

Примечание – См. рисунок 18.

Условные обозначения:

1 - отражатель

2 - угол поворота

3 - наклонный преобразователь

Рисунок 18 – Поворотное сканирование

6.1.16 Спиральное сканирование (spiral scanning): Сканирование (см. 6.1.11) дискообразного объекта путем радиального смещения и одновременного вращения (траектория спирали).

6.1.17 Винтовое сканирование (helical scanning): Сканирование (см. 6.1.11) цилиндрического объекта путем продольного смещения и одновременного вращения (траектория винта).

6.1.18 Автоматический ультразвуковой контроль (АУЗК) (automated ultrasonic testing, AUT): Метод, при котором объект проверяется ультразвуком с помощью преобразователей (см. 5.2.1), работающих под механическим контролем, и при котором ультразвуковые данные собираются автоматически.

Примечание – данные также могут быть проанализированы автоматически по заранее заданным критериям без вмешательства человека.

6.1.19 Акустическая визуализация (acoustical imaging): Генерация изображения объекта с помощью ультразвука.

6.1.20 Акустическая голография (acoustical holography): Создание трехмерных изображений объекта контроля путем восстановления информации из звукового поля (см. 4.2.1), отраженного изнутри объекта контроля, расположенного в звуковом поле.

6.1.22 Акустическая томография (acoustical tomography): Создание трехмерного изображения объекта контроля из двухмерных акустических изображений, представляющих его сечения.

6.1.22 Режим измерения (measurement modes): Методы, с помощью которых ультразвуковые эхо-импульсы используются для определения разницы во времени.

6.1.23 Режим измерения размаха сигнала между флангами (flank-to-flank measurement mode): Измерение разницы во времени между аналогичными краями (флангами) двух эхо (см. 6.5.1), обычно определяемыми как восходящий (опережающий) или нисходящий (задний) фронт, на заданной амплитуде (см. 3.2.2).

6.1.24 Режим измерения размаха сигнала между пиками (peak-to-peak measurement mode): Измерение разницы во времени между максимальными амплитудами двух эхо-сигналов (см. 6.5.1).

6.1.25 Режим измерения при переходе через нуль (zero crossing measurement mode): Измерение разницы во времени между соответствующими нулевыми пересечениями (см. 6.1.26) двух эхо-сигналов (см. 6.5.1).

6.1.26 Пересечения нулевой линии (zero crossing): Время, когда мгновенная амплитуда некорректированного сигнала принимает обратную полярность.

6.2 Объект контроля

6.2.1 Поверхность ввода (test surface): Сканируемая поверхность.

Часть поверхности объекта контроля, над которой перемещается преобразователь или преобразователи (см. 5.2.1).

6.2.2 Зона испытания (test are): Определенная область на объекте контроля, над которой будут проводиться испытания.

6.2.3 Испытуемый объем (test volume): Объем объекта контроля, который охватывается испытанием.

6.2.4 Ориентация преобразователя (probe orientation): Угол, поддерживаемый во время сканирования (см. 6.1.11) между контрольной линией и проекцией оси пучка (см. 4.2.3) на поверхность ввода (см. 6.2.1).

Примечание – См. рисунок 19.

Условные обозначения:

1 - направление сканирования параллельно сварке

2 - направление сканирования перпендикулярно сварке

3 - ориентация преобразователя

4 - наклонный преобразователь

5 - сварка

Рисунок 19 – Испытание качества сварки.

6.2.5 Направление сканирования (scanning direction): Направление перемещения преобразователя (см. 5.2.1) по поверхности ввода (см. 6.2.1).

Примечание – См. рисунок 19.

6.2.6 Точка падения (point of incidence): Точка на объекте контроля, в которую падает звуковой пучок (см. 4.2.2).

Примечание – См. рисунки 14 и 15.

6.2.7 Точка приема (receiving point): Точка на объекте контроля, где может быть принят отраженный или переданный звуковой пучок (см. 4.2.2).

Примечание – См. рисунок 14.

6.3 Акустический контакт

6.3.1 Согласование акустического сопротивления (acoustical impedance matching): Адаптация акустического импеданса (см. 4.4.7) двух соединенных частей материала с целью обеспечения оптимальной передачи ультразвука между ними.

6.3.2 Контактный способ (coupling techniques): Методы, с помощью которых ультразвук передается (соединяется) от преобразователя (см. 5.2.1) на объект контроля и наоборот.

6.3.3 Контактная среда (couplant, coupling medium): Связующая среда. Среда, расположенная между преобразователем (см. 5.2.1) и объектом контроля с целью обеспечения прохождения ультразвука между ними, например, такой средой может быть вода, глицерин или масло.

Примечание – См. рисунок 15.

6.3.4 Путь, пройденный в контактной среде (couplant path): Расстояние в контактной среде (см. 6.3.3) между точкой выхода преобразователя (см. 5.2.16) и точкой падения (см. 6.2.6).

Примечание – См. рисунок 15.

6.3.5 Потери в контактной среде (coupling losses): Снижение передачи звука через границу раздела сред (см. 4.4.1) между преобразователем (см. 5.2.1) и объектом контроля.

6.4 Отражатели

6.4.1 Отражатель (reflector): Граница раздела сред (см. 4.4.1), на которой ультразвуковой пучок встречает изменение акустического импеданса и от которой отражается хотя бы часть ультразвука.

Примечание – См. рисунки 14 и 18.

6.4.2 Опорный отражатель (reference reflector): Отражатель (см. 6.4.1) (естественный или искусственный) известной формы, размера и с известным расстоянием от поверхности ввода (см. 6.2.1) в калибровочном образце (см. 5.4.1) или контрольном образце (см. 5.4.2), который используется для калибровки или оценки чувствительности обнаружения (см. 5.3.4).

Пример – боковые цилиндрические отверстия (см. 6.4.4), плоскодонные отверстия (см. 6.4.3), полусферические донные отверстия (см. 6.4.5), пазы (см. 6.4.6).

Примечание – См. рисунок 13.

6.4.3 Плоскодонный отражатель, ПО, дисковый отражатель (flat-bottomed hole, FBH, disc-shaped reflector): Цилиндрическое отверстие, плоское дно которого действует как дискообразный отражатель перпендикулярный оси пучка (см. 4.2.3).

6.4.4 Боковой цилиндрическй отражатель, БЦО, цилиндрический отражатель (side-drilled hole, DH): Цилиндрическое отверстие, перпендикулярное оси пучка (см. 4.2.3), где цилиндрическая поверхность выступает в качестве отражателя (см. 6.4.1).

6.4.5 Полусферическое донный отражатель, полусферический отражатель (hemispherical-bottomed hole, spherical-shaped ref): Цилиндрическое отверстие, расположенное параллельно оси пучка (см. 4.2.3), в котором полусферическое дно выступает в качестве отражателя (см. 6.4.1).

6.4.6 Паз (notch): Плоский отражатель, выходящий на поверхность, обычно перпендикулярен поверхности, где боковые и/или нижние части могут выступать в качестве отражателей (см. 6.4.1)

6.5 Сигналы и показания прибора

6.5.1 Эхо (echo): Сигнал на дисплее ультразвукового прибора (см. 5.1.1), полученный от объекта контроля.

Примечания

1 См. рисунок 20.

2 В зависимости от установки для испытания, могут приниматься дополнительные эхо-сигналы.

6.5.2 Донный эхо-сигнал (back-wall echo): Эхо (см. 6.5.1) от поверхности объекта контроля напротив преобразователя (см. 5.2.1), перпендикулярно оси ультразвукового пучка.

Примечание – См. рисунок 20.

6.5.3 Эхо-сигнал от поверхности (surface echo): Эхо (см. 6.5.1) от поверхности ввода (см. 6.2.1), обычно присутствующее в иммерсионном методе (см. 6.1.6) или в контактном методе (см. 6.1.4) с использованием линии задержки (см. 5.2.7).

Примечание – Связанный термин - эхо-сигнал границы раздела сред (см. 6.5.9).

6.5.4 Эхо-сигнал от боковой стенки (side wall echo): Эхо (см. 6.5.1) от поверхности объекта контроля, за исключением задней части и поверхности ввода (см. 6.2.1).

6.5.5 Ширина эха (echo width): Длительность эха (см. 6.5.1), измеренного при заданном уровне.

6.5.6 Высота эха (echo height): Высота эхо-индикации на дисплее.

6.5.7 Ложный эхо-сигнал (spurious echo): Эхо (см. 6.5.1), которое не связано с несплошностью и не представляет интереса.

6.5.8 Многократные отражения multiple echo): Эхо (см. 6.5.1) от повторного отражения ультразвукового импульса между двумя или более границами раздела сред (см. 4.4.1) или несплошностями.

6.5.9 Эхо-сигнал границы раздела сред (interface echo): Эхо (см. 6.5.1) от границы раздела сред (см. 4.4.1) между разными материалами.

Примечание – обычно используется для испытания стыкового соединения.

6.5.10 Паразитный эхо-сигнал, фантомный сигнал (ghost echo, phantom echo): Эхо (см. 6.5.1), возникающее из передаваемого импульса, сформированного в предыдущем цикле.

6.5.11 Структура эхо-сигнала (echo pattern): Типичный изображение на экране прибора одного или нескольких эхо-сигналов (см. 6.5.1).

Примечание – например [5].

6.5.12 Динамическая структура эхо-сигнала (dynamic echo pattern): Схема огибающей, создаваемая отдельными эхо-сигналами (см. 6.5.1), отображаемыми на приборе при перемещении преобразователя (см. 5.2.1).

Примечание – например [5].

6.5.13 Статическая структура эхо-сигнала (static echo pattern): Схема отдельных эхо-сигналов (см. 6.5.1), отображаемых на приборе, когда преобразователь (см. 5.2.1) не перемещается..

Примечание – например [5].

6.5.14 Показание, отбражение (indication): Любой сигнал, отображаемый на дисплее ультразвукового измерительного прибора (см. 5.1.1), который может быть отделен от шумов (см. 6.5.15), поверхностных и донных эхо-сигналов (см. 6.5.2).

6.5.15 Шум (noise): Нежелательные сигналы (электрические или акустические), которые имеют тенденцию вмешиваться в прием, интерпретацию или обработку желаемого сигнала.

6.5.16 Уровень шума (noise level): Амплитуды (см. 3.2.2) фонового шума (см. 6.5.15) в ультразвуковой системе.

6.5.17 Соотношение сигнал-помеха (signal-to-noise ratio): Отношение амплитуды ультразвукового сигнала к амплитуде (см. 3.2.2) шума (см. 6.5.15) примерно в одной и той же точке.

6.5.18 Отображение импульса возбуждения (transmitter pulse indication): Показания (см. 6.5.14) импульса возбуждения (см. 5.1.3) на дисплее ультразвукового прибора (см. 5.1.1).

Примечание – См. рисунок 20.

6.5.19 Точка ввода, начало отсчета (transmission point, zero point): Точка на временной развертке (см. 5.1.15), которая соответствует моменту, в который ультразвуковой пучок проходит в объект контроля.

Примечание – Точка ввода не обязательно совпадает с отображением импульса возбуждения (см. 6.5.18), например, в случае иммерсионного контроля или при использовании линии задержки (см. 5.2.7).

6.5.20 Электронная лупа, расширение масштаба временной развертки (expanded time base, scale expansion): Увеличение выбранного участка установленного диапазона, что позволяет более детально отображать на дисплее эхо-сигналы (см. 6.5.1) в пределах толщины или длины объекта контроля.

6.5.22 Отклик дисплея (display response): Время, необходимое устройству отображения для перехода из одного состояния дисплея в другое.

Примечание – реакция дисплея ограничивает скорость сканирования.

6.5.22 Радиосигнал (radio frequency signal, RF signal): Недектированный сигнал в чистом виде.

Примечание – В ультразвуковом контроле термин «радиочастота» вводит в заблуждение, потому что радиочастоты не используются.

6.6 Развертки

Обзор различных разверток См. в таблице 1.

Таблица 1 – Обзор различных разверток

| Тип представления развертки | Пространственные координаты |  | Амплитуда сигнала | Время | Другие особенности | Вид сбора данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление 1 (d1) | Направление 2 (d2) | A | T | F |  |
| A-скан (см. 6.6.1) |  |  | • | • |  | A=f(t) |
| B- скан (d1) (см. 6.6.2) | • |  | • | • |  | A=f(d1,t) |
| B- скан (d2)a (см. 6.6.2) |  |  | • | • |  | A=f(d2,t) |
| C-скан (см. 6.6.3) | • |  | • |  |  | A=f(d1,d2) |
| F-скан (см. 6.6.4) | • |  |  |  | • | F=f(d1,d2) |
| T-скан (см. 6.6.6) | • |  |  | • |  | T=f(d1,d2) |
| V-скан (см. 6.6.7) | • |  | • | • |  | A=f(d1,d2,t) |
| а B-скан (d2), перпендикулярный B-скану (d1) также называется D-сканом |  |  |  |  |  |  |

6.6.1 Развертка типа А (А-развертка, А-скан) (A-scan presentation): Отображение ультразвуковых сигналов, в которых ось х представляет время, а ось y - амплитуду (см. 3.2.2).

Примечание – См. рисунок 20.

6.6.2 Развертка типа B (В-развертка, В-скан) (B-scan presentation): Отображение ультразвуковых сигналов, в которых одна ось представляет время, а другая - позиции вдоль сканирующей поверхности, где амплитуда (см. 3.2.2) сигналов представлена цветными или серыми оттенками.

Примечания

1 B-развертка представляет собой коллекцию A-сканов.

2 В B-сканы генерируются в направлении сканирования (см. 6.2.5), но они также могут быть сгенерированы перпендикулярно направлению сканирования (индекс). Это представление перпендикулярного сканирования также называлось d-сканированием.

3 См. рисунок 21 a).

Условные обозначения:

1 - прямой преобразователь

2 - временная развертка

3 - отражатель

4 - показания импульса возбуждения

5 - донный эхо-сигнал

6 - отражатель эхо

7 - развертка А-скана

Рисунок 20 – Развертка А-скана

а) развертка В-скана					b) другие развертки

Условные обозначения:

1 - направление 1 (d1)

2 - направление 2 (d2)

3 - глубинная в пределах строба

4 - представление B-скана d1

5 - представление B-скана d2

6 - представление С-скана, T-скана, F-скана

Рисунок 21 – Область изображена в различных развертках

6.6.3 Развертка типа С (С-развертка, С-скан) (C-scan presentation): Отображение ультразвуковых сигналов, в котором обе оси представляют положения на поверхности сканирования, где амплитуда (см. 3.2.2) сигналов в пределах определенного временного окна представлена цветными или серыми оттенками.

Примечание – См. рисунок 21 b)

6.6.4 Развертка типа F (F-развертка, F-скан) (F-scan presentation): Отображение ультразвуковых сигналов, в котором обе оси представляют положения на поверхности сканирования, где дополнительный параметр сигналов, отличный от амплитуды (см. 3.2.2) и времени прохождения (см. 3.2.6), в пределах определенного временного окна, представлен цветными или серыми оттенками.

Примечания

1 См. рисунок 21 b).

2 Смотри, например, скорость звука (см. 4.2.19) и средняя частота (см. 3.1.5).

6.6.5 Развертка типа P (Р-развертка, Р-скан) (P-scan presentation): Проекция разверток сканирования, относящихся к ортогональным направлениям, обычно называемым видом сверху, видом сбоку и видом с торца.

Примечания

1 Оцениваемым параметром на изображениях является амплитуда (см. 3.2.2) сигнала.

2 См. рисунок 22.

а) объект контроля со сварным швом		b) Развертка P -скана.

Условные обозначения:

1 - вид сверху

2 - вид сбоку

3 - вид с торца

Рисунок 22. Развертки типа Р

6.6.6 Развертка типа T (T -развертка, T -скан) (T-scan presentation): Отображение ультразвуковых сигналов, в котором обе оси представляют положения на поверхности сканирования, где время прохождения (см. 3.2.6) сигналов в пределах определенного временного окна представлено цветом или оттенками серого.

Примечания

1 В прошлом этот тип представления также назывался с-сканированием по времени или с-сканированием по толщине.

2 См. рисунок 21 b).

6.6.7 Развертка типа V (V -развертка, V -скан) (V-scan presentation, volume scan presentation): Объемная развертка. Трехмерное (пространственное) представление результатов исследуемого объема.

Примечание – См. рисунок 23.

Условные обозначения:

1 - направление 1

2 - направление 2

Рисунок 23 – Развертка типа V

6.7 Расположение

6.7.1 Акустическая длина пути sound path length): Длина пути перемещения ультразвуковых импульсов внутри объекта контроля (одиночное перемещение).

Примечание – См. рисунок 16.

6.7.2 Прогнозируемая акустическая длина пути (projected sound path length): Проекция акустической длины пути (см. 6.7.1) на поверхность ввода (см. 6.2.1).

Примечание – См. рисунок 16.

6.7.3 Сокращенная прогнозируемая акустическая длина пути (reduced projected sound path length): Проекция акустической длины пути (см. 6.7.1) на поверхность ввода (см. 6.2.1), уменьшенная на расстояние между точкой выхода преобразователя (см. 5.2.16) и передней частью преобразователя (см. 5.2.1).

Примечание – См. рисунок 16.

6.7.4 Расстояние прохождения звука (sound path travel distance): Общее (туда и обратно) расстояние перемещения ультразвуковых импульсов.

6.7.5 Время прохождения звука (sound path travel time): Время, необходимое для прохождения ультразвуковых импульсов по расстоянию прохождения звука (см. 6.7.4).

6.7.6 Расстояние однократного отражения (skip distance. full skip): Полное прохождение. Расстояние на поверхности ввода (см. 6.2.1) между точкой падения (см. 6.2.6) наклонного луча и точкой, в которой акустическая ось пучка(см. 4.2.3) падает на испытательную поверхность после однократного отражения (см. 4.4.3) от противоположной поверхности.

6.7.7 Глубина отражающего горизонта (reflector depth): Наикратчайшее расстояние от отражателя (см. 6.4.1) до испытательной поверхности..

Примечание – См. рисунок 16.

6.8 Оценивание показателей

6.8.1 Характеристика показаний (characterization of an indication): Определяет положение, размер и форму показаний (см. 6.5.14).

6.8.2 Классификация показаний (classification of an indication): Решает, к какому классу относится показание (см. 6.5.14).

6.8.3 Общая длина показаний (combined length of indications): Накопленная длина, где показания (см. 6.5.14) сгруппированы.

6.8.4 Определение размеров несплошностей (discontinuity sizing): Оценка размера несплошности по ультразвуковым показаниям.

6.8.5 Коэффициент отражения (directional reflectivity): Отношение амплитуды эха от оцениваемого отражателя (см. 6.4.1) к амплитуде эха от опорного отражателя (см. 6.4.2).

6.8.6 Направленная отражательная способность (directional reflectivity): Изменение амплитуды эхо-сигнала от отражателя (см. 6.4.1) при изменении угла падения.

6.8.7 Опорный уровень (reference level): Уровень, определяемый амплитудой эхо-сигнала определенного опорного отражателя (см. 6.4.2).

6.8.8 Уровень порога регистрации (reporting level): Уровень выше (или ниже), на котором каждое эхо (см. 6.5.1) должно быть зарегистрировано.

6.8.9 Уровень регистрации, уровень записи (registration level, recording level): Уровень выше (или ниже), на котором каждое эхо (см. 6.5.1) должно быть зарегистрировано или записано.

6.8.10 Уровень оценки (evaluation level): Уровень, выше или ниже которого показания (см. 6.5.14) должны быть подвергнуты дальнейшей оценке или исследованию.

6.8.11 Уровень отображения (display level): Необязательная минимальная амплитуда показаний (см. 6.5.14), которая отображается графически в разрезах или проекциях.

6.8.12 Приемочный уровень (acceptance level): Уровень, определяющий пределы приемлемости в отношении высоты эхо-сигнала (см. 6.5.6), положения, классификации (если применимо) и количества показаний (см. 6.5.14) или размера несплошностей.

6.8.13 Испытание на чувствительность (testing sensitivity): Настройка чувствительности, которая должна использоваться во время испытания.

6.8.14 Диаграмма амплитуда-расстояние-дефект, АРД диаграмма (distance–gain-size diagram, DGS diagram): Ряд кривых, показывающих соотношение между расстоянием вдоль оси пучка (см. 4.2.3) и коэффициентом усиления (см. 5.1.7) в децибелах для бесконечного отражателя и для плоскодонных отверстий (см. 6.4.3) различного размера.

6.8.15 Кривая корректировки амплитуда – расстояние, АРК-кривая; DAC-кривая, (distance–amplitude curve, DAC): Опорная кривая, построенная между максимальными амплитудными сигналами от одинаковых отражателей, расположенных на различных расстояниях от преобразователя (см. 5.2.1) в одном и том же материале.

Примечания

1 См. рисунок 13.

2 Термин «кривая корректировки амплитуда – расстояние» не следует путать с временной регулировкой чувствительности (см. 5.1.12)

6.8.16 Временная регулировка чувствительности, ВРЧ (time-corrected gain, TCG):

Способ компенсации уменьшения амплитуд сигнала с увеличением пути прохождения звука, так что все опорные амплитуды эхо-сигналов после компенсации достигают постоянного уровня.

Примечание – это определение временной регулировки чувствительности отличается от определения того же термина, приведенного в 5.1.12.

6.8.17 Способ половины амплитуды, способ падения амплитуды на 6 дБ (half-amplitude technique, 6-dB-drop technique): Способ оценки размера отражателя (длина, высота и/или ширина), при котором преобразователь (см. 5.2.1) перемещается из положения, показывающего максимальную амплитуду эхо-сигнала до тех пор, пока эхо-сигнал (см. 6.5.1) не уменьшится до половины этого значения (на 6 дБ).).

Примечание – Способ измерения размера отражателя может использоваться только для отражателей (см. 6.4.1), ширина которых превышает ширину пучка (см. 4.2.6) в направлении сканирования (см. 6.1.11).

6.8.18 Способ падения амплитуды на 20 дБ, способ одной десятой амплитуды (20-dB-drop technique): Способ оценки размера отражателя (длина, высота и/или ширина), при котором преобразователь (см. 5.2.1) перемещается из положения, показывающего максимальную амплитуду эхо-сигнала до тех пор, пока эхо-сигнал (см. 6.5.1) не уменьшится до одной десятой этого значения (на 20 дБ).

Библиография

[1] ISO 2400:2012 Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 1 (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Технические условия и стандартный образец № 1).

[2] ISO 7963:2006 Non-destructive testing — Ultrasonic testing —- Specification for calibration block no. 2 (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Технические условия и стандартный образец № 2).

[3] ISO 16828:2012 Non-destructive testing — Ultrasonic testing — time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Времяпролетный дифракционный метод в качестве метода для обнаружения и определения размера несплошностей).

[4] ISO 16946:2017 Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for step wedge calibration block (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Технические условия на ступенчатый клиновидный эталонный образец).

[5] ISO 23279:2017 Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Characterization of discontinuities in welds (Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Определение параметров несплошностей в сварных соединениях).

[6] EN 16018:2011 Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays (Контроль неразрушающий. Терминология. Термины, используемые в ультразвуковом контроле с фазированными решетками)

МКС 19.100; 01.040.19 (IDT)

Ключевые слова: неразрушающий контроль, ультразвуковой контроль, словарь, способ, метод, ультразвуковая волна, преобразователь, ультразвуковой пучок, испытательное оборудование

ТК 76 «Неразрушающий контроль, техническая диагностика и мониторинг состояния»/ Non-destructive Testing, Diagnostics and Condition Monitoring»

Председатель ТК 76 								С.А. Заитова

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан:

Заместитель генерального директора

РГП Казстандарт										С.Ю. Радаев