Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТКАНЬ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования  и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____-од.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы  Закона Республики Казахстан от 5октября 2018 года № 603-II ЗРК «О стандартизации», Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК «О техническом регулировании».

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ                                                                          20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ                                                                           5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге национальных стандартов и национальных классификаторов технико-экономической информации Республики Казахстан, а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТКАНЬ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Технические условия

Дата введения_____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ткани, вырабатываемые из синтетических нитей по основе и утку а также тканей, содержащих различные по составу волокна, устанавливает технические требования и методы испытаний готовых тканей.

Ткани предназначены для пошива одежды (плащей-дождевиков, плащей, курток, пальто и других изделий) для защиты от вредных и опасных производственных факторов и неблагоприятных природных условий (кроме одежды для защиты от термических рисков электрической дуги, для защиты от искр и брызг расплавленного металла, и одежды пожарного),  одежды ведомственного назначения, для мебели, а также в качестве подкладочного непроницаемого материала используемой в санитарно-гигиенических целях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 4.3- 2002 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный  документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Основные показатели и характеристики

3.1.1 Ткани должны вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технической документацией, утвержденной в установленном порядке, и образцам-эталонам по СТ РК 4.3.

3.1.2 Синтетическое сырье, красители, а также другие химические вещества, используемые для изготовления тканей, должны быть разрешены к применению органами Государственного санитарного надзора.

Должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

3.1.3  Ткани изготовляют:

гладкокрашеными;

набивными;

с дополнительной отделкой: пленочным покрытием в 3 слоя, пленочным покрытием в 1 слой, водоотталкивающей отделкой.

Ткани могут выпускаться с одним или несколькими видами отделок.

3.1.4 Ткани по физико-механическим показателям должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица  1– Физико-механические показатели ткани

| Наименование показателя | Норма для тканей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с пленочным покрытием в три слоя | с пленочным покрытием в один слой | с водоотталки-вающей пропиткой |
| Поверхностная плотность, г/м² | 50-130 | 50-130 | 50-180 |
| Ширина, см | 120;140;145;150;160 |  |  |
| Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм, даН (кгс), не менее: по основе по утку | 39 (40) 24 (25) | 39 (40) 24 (25) | 34 (35) 24 (25) |
| Раздирающая нагрузка, даН (кгс), не менее | 1,3 (1,3) | 1,5 (1,5) | - |
| Водоотталкивание, усл.ед., не менее | 80 | 70 | 70 |
| Водонепроницаемость, мм вод.ст до стирки после трех стирок* | 700 200 | 115 - | - |
| Адгезия, баллы не менее* | 4 | - | - |
| Изменения размеров после мокрой обработки, %, не более: по основе по утку | 3,0* 2,0* | 3,0 2,0 | 3,0 2,0 |

* Показатель и норму определяют по согласованию изготовителя с потребителем.

3.1.5 Допускаемое отклонение по ширине ткани должно быть, см:

+2,0 - при ширине ткани 100 см;

+2,5 - при ширине ткани от 110 до 150 см включительно;

+3,0 - при ширине ткани 160 см.

За фактическую ширину ткани принимают ширину ткани с кромками.

Ширина двух кромок не должна превышать, см:

3.1.6 - у тканей, вырабатываемых на бесчелночных станках;

4,0 - у тканей, вырабатываемых на станках СТБ, из полиэфирных нитей;

1.6 - у всех остальных тканей.

3.1.6 Ткани по устойчивости окраски должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2- Требования к устойчивости окраски

| Устойчивость окраски | Норма устойчивости окраски, баллы, не менее к воздействию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | света (изменение окраски) | мокрых обработок |  |  |  | органических растворителей (изменение окраски) | глажения (изменение окраски) | трение (закрашивание белого материала) |  |
|  |  | стирки |  | дистиллиро-ванной воды |  |  |  |  |  |
|  |  | изменение окраски | закрашивание белого материала | изменение окраски | закрашивание белого материала |  |  | сухого | мокрого |
| Обыкновенная «ОК» | 4-3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Прочная «ПК» | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| Особо прочная «ОПК» | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 3-4 |

Устойчивость окраски тканей из полиэфирных нитей в основе и утке должна соответствовать следующим дополнительным требованиям, баллы, не менее:

4 - к воздействию света для обыкновенного крашения;

5 - к воздействию света для особо прочного крашения;

5 - к воздействию мокрых обработок (изменение окраски) для особо прочного крашения.

4. Маркировка

Маркировка ткани - по [1], ГОСТ 30084

5. Упаковка

Упаковка ткани для транспортирования и хранения - по [2], ГОСТ 7000.

6. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение тканей- по ГОСТ 7000.

7. Приемка

Приемка тканей - по ГОСТ 20566.

8. Методы испытаний

8.1 Отбор проб - по ГОСТ 20566.

8.2 Определение линейных размеров и поверхностной плотности - по ГОСТ 3811.

8.3 Определение разрывной и раздирающей нагрузок - по ГОСТ 3813 со следующим дополнением: элементарные пробы ткани с пленочным покрытием в три слоя допускается выкраивать по шаблону, соблюдая основное направление нити.

8.4 Определение водотталкивания - по ГОСТ 28486.

8.5 Определение водонепроницаемости- по ГОСТ 28486.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует его соответствие требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения  - 12 месяцев со дня изготовления.

9.3 По истечению гарантийного срока ткани могут быть использованы по назначению после проверки их физико-механических показателей, на соответствие требованиям Таблицы 1,2  настоящего стандарта.

Библиография

[1] Технический регламент Республики Казахстан «Требования к маркировке продукции», утвержденный Приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 октября 2016 года №724.

[2] Технический Регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769.

УДК 677.21.064:006.354 МКС 59.080.30 Ключевые слова: ткань, пленочное покрытие, водоотталкивание

УДК 677.21.064:006.354 МКС 59.080.30 Ключевые слова: ткань, пленочное покрытие, водоотталкивание

| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Начальник отдела стандартизации и сертификации ТОО «ПИК ASTANA Ютария ltd» |  | М. Чаяхметова |