НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение. Угли и продукты их переработки

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Технические требования к характеристикам угольной золы и золы-уноса,

предназначенным для вторичного использования

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к характеристикам летучей золы, образующейся при сжигании угля, и распространяется на характеристики летучей золы, образовавшейся при чистом сжигании угля, для различных вариантов ее последующего использования в целях абсорбции, в цементной промышленности, в обращении с пуццоланами, для изменения уровня водородного показателя, экзотермических показателей или характеристик стабилизации и затвердевания.

Настоящий стандарт не распространяется на отходы, указанные в 3.1.2 и образуемые не из летучей золы.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1497-2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

СТ РК ISO 9000-2017 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СТ РК ISO 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

СТ РК ИСО 14050-2010 Экологический менеджмент. Словарь.

ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

ГОСТ 12596 Угли активные. Метод определения массовой доли золы.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным каталогам документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте использованы термины и определения по СТ РК ISO 9000, СТ РК ISO 14001,  СТ РК ISO 14050, СТ РК 1497, ГОСТ Р 54098, а также по [1], содержащему определения терминов, непосредственно относящихся к настоящему стандарту, в том числе основополагающие термины:

3.1.1 Чистое сжигание угля: Сжигание угля, отходов обогащения:

- со значительным содержанием угля или угольной мелочи в печи, спроектированной таким образом, чтобы свести к минимуму образование вредных выбросов (например, в печи с кипящим слоем или с воздухонасыщенным кипящим слоем и т.д.);

- сжигание угля в присутствии щелочных материалов, позволяющих сократить образование вредных выбросов.

3.1.2 Летучая зола: Промышленная пыль в виде несгораемого остатка топлива, образующегося из его минеральных примесей при горении, содержащегося в дымовом газе во взвешенном состоянии (ГОСТ 17.2.1.04, Приложение).

3.1.3 Термины «летучая зола, образующаяся при сжигании угля» и «летучая зола, образующаяся при чистом сжигании угля» исключают следующее:

а) пыль от печей, производящих продукцию, такую как известь, портландцемент, активированные глины и т.д.;

б) побочные продукты десульфуризации дымовых газов, которые не собираются с помощью основных устройств для удаления летучей золы, например рукавными фильтрами или электростатическими пылеуловителями;

в) летучую золу или иные продукты сгорания, образовавшиеся при сжигании:

- бытовых, промышленных или коммерческих отходов;

- осадков сточных вод или иных вновь образовавшихся отходов;

- вторичного топлива;

- древесины;

- древесных отходов;

- рисовых отрубей;

- сельскохозяйственных отходов;

- иных неугольных видов топлива или иных подобных видов топлива, смешанных с углем;

- любых сочетаний вышеперечисленного в 3.1.2.

4 Общие требования к составу, идентифицируемому с помощью химических и физических испытаний летучей золы

4.1. Состав летучей золы, образовавшейся при традиционном и при чистом сжигании угля, может быть охарактеризован с использованием рекомендованных методов тестирования, приведенных в таблице 1, а также дополнительно охарактеризован с использованием химических испытаний, приведенных в таблице 2.

4.2 Покупателем (заказчиком) могут быть указаны предельные значения состава летучей золы в зависимости от особенностей конкретного варианта ее вторичного (конечного) использования.

Таблица 1 – Состав летучей золы и рекомендованные химические испытания летучей золы

| Метод тестирования | Показатель состава летучей золы | Предельное значениеА |
| --- | --- | --- |
| С114 [2] | Триоксид серы (SO3), %В |  |
| С311 [3] | Содержание влаги, % |  |
| С311 [3] | Потери при прокаливании, % |  |
| С114 [2], D2795 [4], D3682 [5], D4326 [6] | Оксид кальция (СаО), % |  |
| С114 [2], D2795 [4], D3682 [5], D4326 [6] | Оксид магния (MgO), % |  |
| С114 [2], D2795 [4], D3682 [5], D4326 [6] | Диоксид кремния (SiO2) плюс оксид алюминия (Al2O3) плюс оксид железа (Fe2O3), % |  |
| А В конкретных случаях может использоваться минимальное или максимальное значение. В При использовании данного метода зольная пыль заменяет гидравлический цемент. |  |  |

Таблица 2 – Дополнительные химические испытанияА (предельные значения должны устанавливаться покупателем/заказчиком только по необходимости) летучей золы

| Метод тестирования | Показатель | Предельное значениеB |
| --- | --- | --- |
| С25 [7] | Показатель немедленной нейтрализации окиси кальция в извести, %С |  |
| С311 [3] | Доступные щелочи как Na2O, % |  |
| С400 [8] | Водородный показательD |  |
| С602 [9] | Эквивалент карбоната кальция (CaCO3), % |  |
| D3178 [10] | Углерод (С), % |  |
| D3683 [11] | Примеси (общие) (например, сульфиды, сульфиты и сульфаты) |  |
| А Покупателем/заказчиком могут устанавливаться конкретные требования в том случае, если они определяются предполагаемым использованием летучей золы. B В конкретных случаях может использоваться минимальное или максимальное значение. C При использовании данного метода зольная пыль заменяет известняк. D При использовании данного метода зольная пыль заменяет негашеную известь. |  |  |

4.3 В том случае, если предельные значения покупателем (заказчиком) не установлены, следует руководствоваться показателями, установленными в соответствующих документах по стандартизации, включая ГОСТ 12596.

4.4 Предельные значения, установленные покупателем согласно таблице 1 и таблице 2, могут контролироваться с помощью дополнительных тестов со следующей периодичностью, если иное не согласовано поставщиком и покупателем до отгрузки:

4.4.1 По отгрузке каждых 2000 т;

4.4.2 В течение календарного месяца, за который, по меньшей мере, 100 т летучей золы было отгружено покупателю.

4.5 Летучая зола, образовавшаяся при традиционном и при чистом сжигании угля, может быть далее протестирована по требованию покупателя/заказчика при помощи соответствующих физических испытаний, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 – Дополнительные механические испытанияА (указываются только по требованию покупателя/заказчика) летучей золы

| Метод тестирования | Показатель |
| --- | --- |
| С109/С109М [12] | Предел прочности на сжатие гидравлических цементных растворов, фунтов см2 В |
| С110 [13] | Рост теплоотдачи (скорость гашения), °СС |
| С191 [14] | Время схватывания, минВ |
| С311 [3] | Доля, остающаяся на сите N 325, % |
| С311 [3] | Показатель прочности с портландцементом, 7 дней, % от контрольного значения; 28 дней, % от контрольного значения |
| С311 [3] | Потребность в воде, % от показателя контрольного материалаD |
| С311 [3] | Удельная плотность |
| С311 [3] | Расширение при усадке, % |
| С311 [3] | Химическая активность по отношению к цементной щелочи, расширение раствора, % от показателя контрольного материала |
| С311 [3] | Равномерность изменения объема |
| С593 [15] | Доля, остающаяся на сите N 200, % |
| С593 [15] | Доля, остающаяся на сите N 30, % |
| С593 [15] | Прочность известково-пуццоланового цемента, 7 дней, фунтов на см2 Прочность известково-пуццоланового цемента, 28 дней, фунтов см2 |
| Метод 9100 в соответствии с USEPA SW846 [16] |  |
| А Покупателем могут устанавливаться специальные требования в зависимости от особенностей проекта, в рамках которого будет использоваться летучая зола. B Должна использоваться адаптация метода испытаний С109/С109М [12] для оценки доли летучей золы вместо цемента или летучей золы в сочетании с другими материалами, подлежащими использованию в рамках проекта (например, цемента, извести и т.д.). C Адаптируйте методы испытаний С110 [13] к доле летучей золы, используемой вместо извести С51 [25]. Соотношение между летучей золой и водой может в дальнейшем подлежать изменению для получения поддающихся измерению результатов. D Сопоставление потребности в воде контрольного материала при равном потоке может оказаться полезным для определения относительной потребности в воде. |  |

5 Транспортирование и хранение

5.1 Отбор проб и испытания летучей золы в соответствии с разделами 4, 6 настоящего стандарта могут выполняться после образования летучей золы или после ее отгрузки, или в обоих указанных случаях.

5.2 При отборе проб следует учитывать, что летучая зола может содержать некоторые примеси, которые способны повлиять на производительность процесса ее сбора или на ее возможное конечное использование.

5.3 Как правило, отбирают индивидуальные репрезентативные пробы, по меньшей мере 227 г, на каждые 100 т доставляемой покупателю летучей золы.

5.4 Смешанные пробы должны формироваться путем объединения индивидуальных проб 227 г, отобранных с каждых 100 т доставляемой покупателю летучей золы.

5.4.1 Масса смешанной пробы должна составлять не менее 3,6 кг.

5.4.2 Смешанные пробы должны состоять из почти равных долей индивидуальных проб и быть тщательно перемешаны.

5.5 Испытания, рекомендованные в таблице 1, выполняются на пробах массой, по меньшей мере, 454 г, составленных из проб отдельных поставок, собранных с не менее чем полугодовой периодичностью после отгрузки покупателю, по меньшей мере, 100 т летучей золы.

5.6 Если поставки летучей золы недостаточно для того, чтобы достичь соответствия требованиям, указанным в настоящем разделе, то, по договоренности между покупателем и поставщиком, можно использовать индивидуальные пробы.

5.6.1 Масса индивидуальных проб должна составлять не менее 454 г на массу до 100 т доставляемой покупателю летучей золы.

5.7 Пробы летучей золы должны храниться в герметичных контейнерах.

5.8 Установление продолжительности хранения проб допускается по согласованию между покупателем и поставщиком до отгрузки летучей золы.

5.9 Летучая зола, отправляемая покупателю/заказчику, должна быть получена от одного предприятия по сжиганию угля или представлять собой смесь летучей золы из нескольких предприятий по сжиганию угля, по согласованию между покупателем/заказчиком и поставщиком, при условии того, что поставленная летучая зола соответствует положениям раздела 4.

5.10 В Приложении А представлены рекомендации по различным вариантам конечного использования летучей золы.

6 Сертификационные испытания и контроль летучей золы

6.1 После формирования проб летучей золы проводят сертификационные испытания для оценки (подтверждения) соответствия характеристик летучей золы.

6.2 По согласованию с поставщиком покупатель должен установить порядок проверки и проведения испытаний проб летучей золы.

6.2.1 Критерии приемки могут согласовываться и документироваться в индивидуальном порядке производителем (у которого образовалась зольная пыль) и потребителем летучей золы в зависимости от ее возможного конечного использования.

6.2.2 При этом нужно учитывать, что летучая зола может содержать некоторые примеси, которые повлияют на возможности конечного использования летучей золы и на производительность технологических процессов.

6.2.3 Критерии отказа в приемке должны основываться на неспособности характеристик летучей золы подтвердить соответствие нормативным и техническим документам, указанным покупателем.

6.3 Сертификационные испытания летучей золы проводятся в соответствии с соответствующими разделами стандартов Американского общества по испытанию материалов или изменениями, указанными в таблице 1, в дополнительных таблицах 2 и 3, а также в соответствии с рекомендуемой информацией, содержащейся в приложении А. В зависимости от требований пользователя из таблицы 2, таблицы 3 и приложения А могут выбираться отдельные испытания для подтверждения соответствия.

6.4 По результатам сертификационных испытаний оформляются соответствующие протоколы.

6.5 По результатам испытаний проб зольной пыли выдаются сертификаты соответствия.

6.6 Сертификаты соответствия должны по требованию покупателя предоставляться поставщиком с партиями летучей золы, отгружаемыми с места ее образования.

6.7 В случае поступления запроса со стороны покупателя результаты испытаний проб летучей золы следует направить покупателю, как только они окажутся доступны.

6.8 Предполагаемый срок хранения протоколов испытаний составляет три года.

Приложение А

(информационное)

Возможные варианты конечного использования летучей золы

А.1 Использование таблицы А.1 призвано помочь покупателю в подборе наилучших процедур, пригодных для конкретного вида вторичного (конечного) использования летучей золы.

А.2 Ссылки на стандарты, указанные в Библиографии, призваны помочь при оценке характеристик летучей золы для использования в качестве замены первичных материалов, указанных в нормативных технических документах Республики Казахстан.

Таблица А.1 – Возможные варианты вторичного (конечного) использования

летучей золы

| Предлагаемые справочные документы В | Обрабо-тка отходов | Обрабо-тка опасных отходов | Почвоу-лучше-ние | Укреп-ление грунта | Минера-льный напол-нитель | Пуццо-ла -новые покры-тия | "Стена в грунте" (тип фунда-мента) | Цемен-тная проду-кция | Бетон-ные изделия | Гипсо-вая продук-ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USEPA SW846 [16] Метод 9100 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Номенклатура [17] показателей С22/С22М |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |
| Методы испытаний С25 [7] | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод испытаний С109/С109М [12] | X | X |  |  |  | X | X |  | X |  |
| Методы испытаний С110 [13] | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Методы испытаний С114 [2] | X | X | X | X |  |  |  | X |  |  |
| Номенклатура показателей С150 [18] |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Метод испытаний С191 [14] |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Методы испытаний С311 [3] |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |
| Метод испытаний С400 [8] | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура показателей С593 [15] |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |

продолжение таблицы А.1

| Предлагаемые справочные документы В | Обрабо-тка отходов | Обрабо-тка опасных отходов | Почвоу-лучше-ние | Укреп-ление грунта | Минера-льный напол-нитель | Пуццо-ла -новые покры-тия | "Стена в грунте" (тип фунда-мента) | Цемен-тная проду-кция | Бетон-ные изделия | Гипсо-вая продук-ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номенклатура показателей С595 [19] |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Номенклатура показателей С602 [9] |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Номенклатура показателей С618 [20] |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Метод испытаний D546 [21] |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Руководство D1973 [22] |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Метод D2795 [4] | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Метод испытаний D3178 [10] |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Метод испытаний D3683 [11] | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Практическое описание D5239 [23] |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Практическое описание Е1266 [24] | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |

Библиография

[1] ASTM D5681 Terminology for Waste and Waste Management (Терминология, касающаяся отходов и обращения с отходами).

[2] ASTM C114 Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement (Методы испытаний для химического анализа гидравлического цемента).

[3] ASTM C31 Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete (Методы испытаний для отбора проб и тестирования зольной пыли и природных пуццоланов, предназначенных к использованию в производстве бетона из портландцемента).

[4] ASTM D2795 Test Methods for Analysis of Coal and Coke Ash (Withdrawn 2001) (Методы испытаний для анализа угольной и коксовой золы (отменено в 2001 г.).

[5] ASTM D3682 Test Method for Major and Minor Elements in Combustion Residues from Coal Utilization Processes (Метод испытания для основных и дополнительных составляющих отходов сжигания).

[6] ASTM D4326 Test Method for Major and Minor Elements in Coal and Coke Ash By X-Ray Fluorescence (Метод испытания посредством рентгенолюминесцентного анализа для основных и дополнительных составляющих угольной и коксовой золы.

[7] ASTM C25 Test Methods for Chemical Analysis of Limestone, Quicklime, and Hydrated Lime (Методы испытаний для химического анализа известняка, негашеной извести и гидратной (гашеной) извести).

[8] ASTM C400 Test Methods for Quicklime and Hydrated Lime for Neutralization of Waste Acid (Методы испытаний негашеной извести и гидратной (гашеной) извести, предназначенных для нейтрализации отработанных кислот).

[9] ASTM C602 Specification for Agricultural Liming Materials (Номенклатура показателей для известковых материалов сельскохозяйственного назначения).

[10] ASTM D3178 Test Methods for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Coal and Coke (Withdrawn 2007) (Методы испытаний для анализа углерода и водорода в пробах угля и кокса (отменено в 2007 г.).

[11] ASTM D3683 Test Method for Trace Elements in Coal and Coke Ash by Atomic Absorption (Метод испытания для микропримесей в угольной и коксовой золе посредством атомной абсорбции).

[12] ASTM C109/C109M Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens) (Метод определения предела прочности на сжатие гидравлических цементных растворов (с использованием двухдюймовых [пятидесятимиллиметровых] кубических образцов).

[13] ASTM C110 Test Methods for Physical Testing of Quicklime, Hydrated Lime, and Limestone (Методы испытаний для механического анализа негашеной извести, гидратной (гашеной) извести и известняка).

[14] ASTM C191 Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle (Методы испытаний для времени схватывания гидравлического цемента с применением иглы Вика).

[15] ASTM C593 Specification for Fly Ash and Other Pozzolans for Use With Lime for Soil Stabilization (Номенклатура показателей для зольной пыли и других пуццоланов, предназначенных к использованию совместно с известью для стабилизации грунта).

[16] US EPA SW846 Method 9100 Saturated Hydraulic Conductivity, Saturated Leachate Conductivity and intrinsic Permeability (Метод 9100. Водопроницаемость насыщенного фильтрата и истинная водопроницаемость).

[17] ASTM C22/C22M Specification for Gypsum (Номенклатура показателей для гипса).

[18] ASTM C150 Specification for Portland Cement (Номенклатура показателей для портландцемента).

[19] ASTM C595 Specification for Blended Hydraulic Cements (Номенклатура показателей для смешанных гидравлических цементов).

[20] ASTM C618 Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete (Номенклатура показателей для летучей угольной золы и сырого или кальцинированного природного пуццолана, предназначенных для использования в производстве бетона).

[21] ASTM D546 Test Method for Sieve Analysis of Mineral Filler for Bituminous Paving Mixtures (Метод испытаний для гранулометрического анализа минерального наполнителя для смешанных битумных покрытий).

[22] ASTM D1973 Guide for Design of a Liner System for Containment of Wastes (Withdrawn 2000) (Руководство по проектированию систем для ограждения отходов (отменено в 2000 г.).

[23] ASTM D5239 Practice for Characterizing Fly Ash for Use in Soil Stabilization (Практическое описание летучей золы, предназначенной к применению при стабилизации грунта).

[24] ASTM E1266 Practice for Processing Mixtures of Lime, Fly Ash, and Heavy Metal Wastes in Structural Fills and Other Construction Applications (Практика обработки смесей извести, летучей золы и отходов тяжелых металлов при использовании в качестве наполнителя и при других видах использования в строительстве).

[25] ASTM C51 Terminology Relating to Lime and Limestone (as used by the Industry) (Терминология, относящаяся к извести и известняку (используемая в промышленности).

МКС 13.030.99 Ключевые слова: характеристика сгорания зольной пыли, образовавшейся при экологически чистом сжигании угля; чистая угольная зольная пыль; угольная зольная пыль; зольная пыль, подлежащая возможному использованию

МКС 13.030.99 Ключевые слова: характеристика сгорания зольной пыли, образовавшейся при экологически чистом сжигании угля; чистая угольная зольная пыль; угольная зольная пыль; зольная пыль, подлежащая возможному использованию

Разработчик:

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»

Заместитель

Генерального директора						С. Радаев

Начальник Центра стандартизации				С. Карибжанова

Разработчик

Ведущий специалист

Департамента стандартизации					Г. Исмаилова