Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Установки солнечные термические и их компоненты – солнечные коллекторы

Часть 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТ РК EN

(EN 12975-1:2006+A1 Thermal solar systems and components - Solar collectors – Part 1: General requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 12975-1:2006+A1 Thermal solar systems and components - Solar collectors – Part 1: General requirements (Установки солнечные термические и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 1. Общие требования).

Европейский стандарт EN 12975-1:2006+A1 разработан Техническим комитетом CEN/TC 312 «Установки солнечные термические и их компоненты».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых разработан настоящий стандарт, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Официальными версиями являются тексты на государственном и русском языках

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Указа Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Символы и единицы измерения	2

5 Долговечность и надежность	2

5.1 Материалы и конструкция	2

5.2 Требуемые испытания	2

5.3 Критерии прохождения испытаний	2

5.3.1 Общие положения	2

5.3.2 Внутреннее давление поглотителя	3

5.3.3 Сопротивление воздействию высоких температур	3

5.3.4 Воздействие внешней среды	3

5.3.5 Внешний тепловой удар	3

5.3.6 Внутренний тепловой удар	3

5.3.7 Влагонепроницаемость	3

5.3.8 Испытание на механические нагрузки	4

5.3.9 Тепловые характеристики	4

5.3.10 Испытание на морозостойкость	4

5.4 Методика	4

6 Безопасность	4

7 Идентификация коллектора	5

7.1 Чертежи и перечень технических характеристик	5

7.2 Маркировка	5

7.3 Инструкция по установке для монтажников	5

Приложение A (справочное)  Описание материалов и оборудования солнечных коллекторов	7

Приложение B (справочное)  Защита окружающей среды	10

Приложение C (справочное)  Испытания, которые следует проводить повторно при модификации конструкции коллектора	11

Библиография	12

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Установки солнечные термические и их компоненты – солнечные коллекторы

Часть 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дата введения __________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к долговечности (включая механическую прочность), надежности и безопасности солнечных коллекторов с жидким теплоносителем. Он также включает положения для оценки соответствия данным требованиям.

Настоящий стандарт не распространяется на коллекторы, у которых теплоаккумулирующий элемент является встроенной частью коллектора в такой мере, что процесс аккумулирования не может быть отделен от процесса хранения с целью создания системы измерения параметров этих двух процессов. Он в основном применим к концентрирующим коллекторам; испытание тепловых характеристик согласно EN 12975-2:2006, 6.3. (квазидинамическое тестирование) также применимо к большинству конструкций концентрирующих коллекторов, от стационарных концентраторов без формирования изображения в качестве CPC до конструкций с высокой концентрацией слежения.

Коллекторы, изготовленные на заказ (встроенные в крышу интегрированные коллекторы, которые не включают промышленные модули, и сборка которых выполняется непосредственно на месте установки), не могут быть проверены в их фактической форме на долговечность, надежность и тепловые характеристики согласно настоящему стандарту. Вместо этого тестируется модуль с такой же конструкцией, что и у готового коллектора. Общая площадь модуля коллектора, выполненного под заказ, должна быть не меньше 2 м2. Результаты испытания применяются только для коллекторов, имеющих большую площадь, чем проверенный модуль.

Для коллекторов недействительны национальные руководства по структурному планированию и поверхностному остеклению. Поэтому этот стандарт следует применять для проектирования статики коллектора.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 12975-2:2006 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods (Установки солнечные термические и их компоненты – Солнечные коллекторы - Часть 2: Методы испытаний).

EN ISO 9488:1999 Solar energy — Vocabulary (Солнечная энергия - Словарь).

Проект, редакция 1

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN ISO 9488.

# 4 Символы и единицы измерения

В настоящем стандарте применяются символы и единицы измерения, приведенные в EN ISO 9488 и EN 12975-2:2006.

# 5 Долговечность и надежность

## 5.1 Материалы и конструкция

Сведения о материалах и оборудовании солнечных коллекторов, включая материалы для их изготовления, и их сопротивляемость ко всем воздействиям, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации, сохраняя при этом свои функциональные способности, приведены в приложении А.

## 5.2 Требуемые испытания

Для коллекторов необходимо проводить следующие серии испытаний:

а) Внутреннее давление поглотителя (см. 5.2 EN 12975-2:2006);

б) Сопротивление воздействию высоких температур (см. 5.3 EN 12975-2:2006);

в) Воздействие внешней среды (см. 5.4 EN 12975-2:2006);

г) Внешний тепловой удар. Может сочетаться с испытанием на сопротивление воздействию высоких температур или на воздействие внешней среды (см. 5.5 EN 12975-2:2006);

д) Внутренний тепловой удар. Может сочетаться с испытанием на сопротивление воздействию высоких температур или на воздействие внешней среды (см. 5.6 EN 12975-2:2006);

е) Влагонепроницаемость, только для остекленных коллекторов (см. 5.7 EN 12975-2:2006);

ж) Механические нагрузки (см. 5.9 EN 12975-2:2006);

з) Тепловые характеристики (см. раздел 6 EN 12975-2:2006);

и) Морозостойкость, только в случаях, указанных в 5.8 EN 12975-2:2006;

к) Температура торможения (см. приложение C EN 12975-2:2006). Может сочетаться с испытанием на сопротивление воздействию высоких температур или на воздействие внешней среды.

л) Окончательная проверка (см. 5.11 EN 12975-2:2006).

По запросу может быть проведено дополнительное испытание на ударную прочность (см. 5.10 EN 12975-2:2006). Результат следует записать.

Примечание - Касательно долговечности и надежности упругих материалов рекомендуется обратиться к ISO 9808 и ISO 9553.

## 5.3 Критерии прохождения испытаний

### 5.3.1 Общие положения

Критерии прохождения испытаний на надежность приводятся для каждого испытания в 5.3.2-5.3.10. Выражение «отсутствие серьезных неисправностей» означает, что ни одно из нижеперечисленных событий не происходит:

- Утечка абсорбера или такая деформация, при которой устанавливается постоянный контакт между абсорбером и покрытием;

- Поломка или необратимая деформация покрытия или фиксатора покрытия;

- Поломка или необратимая деформация точек фиксации коллектора или короба коллектора;

- Разгерметизация, при том, что вакуумные коллекторы или коллекторы с давлением ниже атмосферного должны классифицироваться согласно определению, приведенному в EN ISO 9488 (применимо только для вакуумных коллекторов или коллекторов с давлением ниже атмосферного);

- скопление влаги в виде конденсата на внутренней части прозрачного покрытия коллектора, превышающего 10% площади апертуры.

Примечание - Оценка скопления влаги для применения критериев прохождения испытания должна применяться только для следующих испытаний:

- Внешний тепловой удар

- Влагонепроницаемость

### 5.3.2 Внутреннее давление поглотителя

Испытательное давление должно быть таким, как определено в 5.2 EN 12975-2:2006. В случае поглотителей из органических материалов должны применяться климатические условия в соответствии с таблицей 2 EN 12975-2:2006. Проведенные испытания внутреннего давления коллекторов не должны выявить серьезных неисправностей, которые определены в 5.3.1.

### 5.3.3 Сопротивление воздействию высоких температур

При проведении испытаний в соответствии с 5.3 EN 12975-2:2006, коллектор не должен иметь серьезные неисправности, которые определены в 5.3.1.

### 5.3.4 Воздействие внешней среды

При проведении испытаний в соответствии с 5.4 EN 12975-2:2006, коллектор не должен иметь серьезные неисправности, которые определены в 5.3.1, а также ни одна из потенциальных проблем его компонентов не должна градуироваться на отметке 2 по шкале, приведенной в B.5.5 EN 12975-2:2006.

### 5.3.5 Внешний тепловой удар

При проведении испытаний в соответствии с 5.5 EN 12975-2:2006, коллектор не должен иметь серьезные неисправности, которые определены в 5.3.1.

### 5.3.6 Внутренний тепловой удар

При проведении испытаний в соответствии с 5.6 EN 12975-2:2006, коллектор не должен иметь серьезные неисправности, которые определены в 5.3.1.

### 5.3.7 Влагонепроницаемость

Примечание - Это испытание применимо только для остекленных коллекторов.

Визуальная проверка должна подтвердить отсутствие следов воды. Кроме того, следует выполнить, по крайней мере, один из следующих пунктов:

a) при взвешивании коллектора определенное количество воды не должно превышать 30 г/м2 или

b) при измерении влаги внутри коллектора, любые видимые капли внутри коллектора или наличие влаги, превышающей 20 г/кг в любое время в процессе испытания или количество влаги, которое удваивается в сравнении со значением, измеренным после стабилизации, будут приравнены к «серьезной неисправности», или

c) измеренный уровень конденсации должен составлять менее 10% прозрачного покрытия, и количество воды, вытекающей из коллектора при его наклоне, не должно превышать 30 г/м2.

### 5.3.8 Испытание на механические нагрузки

При проведении испытаний в соответствии с 5.9 EN 12975-2:2006 покрытие, короб коллектора и фиксаторы между коробом коллектора и монтажной системой должны подтвердить отсутствие серьезных неисправностей, которые определены в 5.3.1 и 5.9.1.3 EN 12975-2:2006. Значения разрешенного, максимально допустимого и недопустимого давления должны быть отражены в руководстве по установке.

Примечание - Приоритетное значение могут иметь отдельные внутренние требования безопасности.

### 5.3.9 Тепловые характеристики

При проведении испытаний в соответствии с разделом 6 EN 12975-2:2006, коллектор не должен иметь серьезные неисправности, которые определены в 5.3.1. Тепловые характеристики следует записать.

### 5.3.10 Испытание на морозостойкость

Это испытание проводят только в случаях, установленных в 5.8.1 EN 12975-2:2006. Критерии прохождения испытания должны подтвердить отсутствие серьезных неисправностей согласно определению в 5.3.1 после трех циклов замораживания-оттаивания.

## 5.4 Методика

Требуемое количество коллекторов должно быть доступно для испытания. Для коллектора должны быть проведены все испытания, указанные в 5.2. Коллекторы могут быть признаны соответствующими настоящему стандарту, если будут выполнены проверки по всем критериям.

Проверку морозостойкости следует проводить для коллекторов, которые в соответствии с заявлением изготовителя могут противостоять замораживанию и периодическому замораживанию-оттаиванию, и которые не предназначены для заполнения антифризными жидкостями.

# 6 Безопасность

Максимальная температура жидкости, которую следует рассматривать в конструкции солнечного коллектора или солнечной установки – это температура торможения коллектора. Материалы, которые нужно использовать при изготовлении коллекторов или сооружений, включающих коллектор (расширительные баки, предохранительные клапаны и т.д.) следует выбирать, принимая во внимание эту температуру.

Температура торможения рассчитывается в соответствии с уравнением C.1 EN 12975-2:2006 при следующих климатических параметрах:

- Полусферическое излечение на поверхность коллектора 1000 Вт/м2;

- Температура окружающего воздуха 30 °C.

Температура торможения (см. приложение C EN 12975-2:2006) может сочетаться с испытанием на сопротивление воздействию высоких температур или на воздействие внешней среды.

Должны быть предусмотрены безопасная установка и монтаж коллектора. Следует исключить острые ребра, неплотные соединения и другие потенциально опасные факторы. Если вес пустого коллектора превышает 60 кг, то для подъемного механизма должна быть использована жесткая заделка, за исключением коллекторов, сборка которых выполняется на крыше. Коллекторы, заполненные теплообменной жидкостью, вызывающей раздражение кожи или глаз, или являющейся токсичным веществом, должны иметь предупреждающие этикетки.

# 7 Идентификация коллектора

## 7.1 Чертежи и перечень технических характеристик

Коллектор, представленный для испытания, должен комплектоваться рядом чертежами, описывающими размеры и структуру коллектора, наряду со списком материалов, использованных в коллекторе, и важными физическими и оптическими характеристиками, а также описанием солнечного коллектора согласно D.2 или E.2 EN 12975-2:2006. На чертежах должен быть указан номер, дата выпуска и, при наличии, дата их пересмотра. Эти документы должны быть заполнены испытательным институтом, по крайней мере на тот период времени, когда модель коллектора продается изготовителем.

Примечание - Изготовитель обычно обязывается сохранять эти чертежи в течение по крайней мере того периода времени, пока сохраняет силу гарантия для данной модели коллектора.

## 7.2 Маркировка

Коллекторы должны иметь видимое и стойкое обозначение, включающее следующие данные:

- Название изготовителя;

- Модель;

- Серийный номер;

- Год производства;

- Общая площадь коллектора;

- Размеры коллектора;

- Максимальное эксплуатационное давление;

- Температура торможения при 1000 Вт/м2 и 30 °C;

- Объем теплообменной жидкости;

- Вес пустого коллектора; 			Изготовлено в:..............

## 7.3 Инструкция по установке для монтажников

Если солнечные коллекторы продаются как автономные элементы, то они должны комплектоваться инструкцией по установке для монтажников. Если же они являются частью целой системы, то руководство по установке системы может включать в себя всю систему. В этом случае никакое отдельное руководство для коллектора не требуется. Инструкция должна содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- размеры и вес коллектора, инструкции по транспортировке и обращению с коллектором;

- описание процесса установки;

- рекомендации по защите от воздействия грозы;

- инструкции по соединению коллекторов друг с другом и подключение коллекторного поля к теплообменному контуру, включая размеры соединительных труб для коллекторных систем площадью более 20 м2;

- рекомендации по теплообмену (а также по коррозии), которые можно использовать, и меры предосторожности, которые следует соблюдать, во время заполнения, эксплуатации и технического обслуживания;

- максимальное эксплуатационное давление, перепад давления и максимальный и минимальный угол наклона;

- допустимые ветровые и снеговые нагрузки;

- эксплуатационные требования.

Если коллектор продается непосредственно клиенту как компонент, то вся соответствующая документация по личной безопасности, техническому обслуживанию и обращению должна быть представлена клиенту на национальном языке страны, в которой совершается акт продажи.

# Приложение A
(информационное)

Описание материалов и оборудования солнечных коллекторов

A.1 Общие положения

Функциональные возможности и продолжительность срока службы солнечных коллекторов зависит от правильного выбора соответствующих материалов. Испытание материалов, включая ускоренные ресурсные испытания, имеет очень важное значение для разработки новых коллекторов и прогнозирования срока службы. Ссылки на соответствующую литературу приведены в разделе «Библиография».

Солнечные коллекторы могут подвергаться действию переносимого огня или теплоизлучения. Поэтому использование негорючих материалов является предпочтительным. Коллекторы должны соответствовать европейским нормам в отношении классификации по пожаробезопасности для материалов и оборудования.

Короб коллектора должен быть водонепроницаемым во избежание проникновения дождевой воды. Короб коллектора должен быть сконструирован таким образом, чтобы сконденсированная вода не накапливалась в коллекторе, поскольку это может нанести вред его функциональным характеристикам и уменьшить срок службы. Для достижения этой цели коллектор должен быть сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать вентиляцию воздуха через короб коллектора.

Конструкция коллектора должна гарантировать, что никакой неожиданный удар не деформирует покрытие, даже при максимальной температуре торможения коллектора. Материалы компонентов коллектора должны быть выбраны и скомпонованы так, чтобы они могли противостоять максимальной температуре, которая может возникнуть в условиях прекращения циркуляции жидкости, и термоударам, которым коллекторы могут подвергаться во время летнего периода. Предпочтительно, чтобы материалы коллектора были устойчивы к воздействию ультрафиолетовой радиации, а в случаях, когда выбраны неустойчивые материалы, они должны иметь защиту от прямой и отраженной УФ радиации.

Втулки и каналы, проведенные через короб, должны быть спроектированы таким образом, чтобы в результате теплового расширения не возникла утечка. Втулки коллекторного короба должны быть устойчивы к повреждению, если они будут в спаянной сборке. Конструкция коллектора должна быть такой, чтобы исключить возникновение «тепловых мостиков» между коробом коллектора и абсорбером.

Компоненты и материалы коллектора должны выдерживать механические нагрузки, вызванные нагревом и охлаждением коллектора. Также они должны быть стойкими к нагрузкам воздействия окружающей среды, вызываемым такими факторами, как дождь, снег, град, ветер, высокая влажность и загрязнители воздуха.

A.2 Поглотители

Поглотители должны быть произведены из подходящих материалов, удовлетворяющих механическим, тепловым и химическим требованиям применения. Следует учитывать воздействие на свойства поглотителя побочных эффектов производственных процессов, таких как резка, пайка твердым припоем, пайка мягким припоем и т.д.

Каналы поглотителя, проводящие поток теплообменной жидкости, включая соединительные линии, должны быть разработаны и сконструированы таким образом, чтобы в собранном состоянии обеспечивать вентиляцию, гарантируя, таким образом, функциональные характеристики коллектора

Размеры поглотителя должны определяться на основе расчета давления, соответствующего допустимому рабочему избыточному давлению, указанному изготовителем, принимая запас прочности равным 1,5. Также должны быть учтены свойства теплоносителя.

При выборе материала следует учитывать влияние максимальной температуры (температуры торможения) поглотителя.

В случае материалов с характеристикой прочности, которая существенно изменяется под воздействием температуры и/или УФ радиации, критерии оценки должны определяться индивидуально для каждого случая.

Влажная сторона поглотителя должна противостоять коррозии в нормальных условиях эксплуатации, при этом следует учитывать добавки возможных примесей в теплообменной жидкости. Стены коллекторов плавательного бассейна, которые смачиваются водой бассейна, должны быть устойчивы к примесям, используемым для обработки воды плавательного бассейна.

Покрытия поглотителя должны сохранять свои оптические свойства при высокой температуре, высокой влажности и конденсации; и содержание диоксида серы при высокой влажности.

A.3 Прозрачные покрытия

Солнечные коллекторы обычно имеют стеклянное или прозрачное пластиковое остекление. Срок службы стекла или закаленного стекла при условиях эксплуатации солнечных коллекторах в целом достаточен, однако сопротивление пластика и стекла обработанного специальным покрытием из-за комбинированного воздействия УФ радиации и температуры может снижать срок их службы. Со временем может произойти существенное ухудшение свойств, и в случае сниженной передачи солнечного излучения приведет к ухудшению эксплуатационных качеств коллектора в целом. Снижение предела прочности или сопротивления удару материала покрытия может привести к повреждению покрытия коллектора.

Прозрачность покрытий не должна существенно снижаться в течение срока службы коллектора; покрытия должны быть стойкими к ультрафиолетовой радиации, загрязнителям воздуха, высокой влажности и конденсации, так же как и к высоким температурам, в зависимости от конструкции коллектора.

A.4 Изоляционные материалы

Изоляционные материалы должны противостоять локальной температуре, возникающей в условиях температуры торможения потока коллектора. При этой температуре не должно произойти какого-либо оплавления, отщепления или дегазации изоляции с последующей конденсацией внутри покрытия коллектора или снижения эксплуатационных качеств поглотителя или коррозии металлических поверхностей вплоть до серьезного снижения характеристик коллектора.

Воздействие воды или поглощение влаги изоляционным материалом может привести к временному или постоянному ухудшению его эксплуатационных характеристик.

Принимая во внимание широкий диапазон температур, следует учитывать температурное расширение материала, используемого в коллекторе, и рассматривать различные коэффициенты теплового расширения. Кроме того, использующиеся прозрачные изоляционные материалы или тефлоновые покрытия не должны значительно снижать как механические, так и оптические характеристики в течение срока службы коллектора под воздействием ультрафиолетового излучения, высокой температуры и влажности.

A.5 Отражатели

Отражатели диффузные или зеркальные - это отражающие поверхности, используемые для увеличения радиации, падающей на поглотитель. Отражающая поверхность должна быть стойкой к воздействию таких факторов окружающей среды, как загрязнение воздуха, и к коррозии, образующейся под воздействием влажности или дождя. Вне короба коллектора отражатели должны также быть устойчивыми к воздействию механических нагрузок, появляющихся во время ветра, снега и града, притом, что внутренние отражатели должны противостоять высоким температурам.

A.6 Диффузионные барьеры

Диффузионные барьеры - это материалы, используемые между поглотителем и изоляционным материалом, чтобы предотвратить диффузию в или из изоляционного материала. Они должны противостоять высоким температурам поглотителя и падающей УФ радиации без сжатия, а также высокой влажности или скопленному конденсату, оставаясь непроницаемыми.

# Приложение Б
(информационное)

Защита окружающей среды

Б.1 Теплообменная жидкость

Используемая теплообменная жидкость должна быть нетоксичной, не вызывать раздражений кожи или глаз или загрязнения воды, и должна поддаваться полному биологическому разложению.

Б.2 Изоляционные материалы

Для изоляции коллекторов не должны использоваться какие-либо материалы, произведенные с использованием CFC или содержащие его. Кроме того, изоляционные материалы не должны содержать компоненты, которые дегазируются при температуре торможения, указанной в разделе 6, которые являются токсичными и вызывают раздражение кожи или глаз.

Б.3 Переработка материалов коллектора

Солнечные коллекторы используются главным образом для экономии энергии и сокращения загрязнения. Поэтому конструкция коллекторов должна учитывать возможность рециркуляции использованных материалов. Следует избегать использовать материалы, непригодные для рециркуляции, или использовать их в минимально возможной степени.

Примечание - Информация по классификации и идентификации токсичных веществ можно найти, например, в Директивах 67/548/EEC (классификация, упаковка, маркировка опасных веществ) и 76/769/EEC (ограничение использования опасных веществ) и в поправках.

# Приложение В
(информационное)

Испытания, которые следует проводить повторно при модификации конструкции коллектора

Если конструкция коллектора изменяется, то в качестве руководства для определения нужного количества испытаний (одно или больше) можно использовать таблицу В.1.

Таблица В.1 - Испытания, которые следует проводить повторно в случае выполнения соответствующей модификации конструкции коллектора

|  | Поглотители | Покрытия | Изоляционные материалы | Короба | Отражатели | Диффузионные барьеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые характеристики | + | + | + | + | + | + |
| Внутреннее давление | + | - | - | - | - | - |
| Сопротивление воздействию высоких температур | + | + | + | + | + | + |
| Воздействие внешней среды | + | + | + | + | + | + |
| Внешний тепловой удар | - | + | - | + | + | - |
| Внутренний тепловой удар | + | - | - | - | - | - |
| Влагонепроницаемость | - | + | - | + | - | - |
| Механические испытания | - | + | - | + | - | - |
| Окончательная проверка | + | + | + | + | + | + |
| + Испытание следует повторить – Испытание не требует повторного проведения |  |  |  |  |  |  |

# Библиография

[1] ISO 9806-1 Методы испытаний солнечных коллекторов - Часть 1: Тепловые характеристики, включая перепад давления, остекленных коллекторов с жидким теплоносителем (Test methods for solar collectors — Part 1: Thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop).

[2] ISO 9806-2 Методы испытаний солнечных коллекторов - Часть 2: Процедуры квалификационных испытаний (Test methods for solar collectors — Part 2: Qualification test procedures).

[3] ISO 9806-3 Методы испытаний солнечных коллекторов - Часть 3: Тепловые характеристики, включая перепад давления, остекленных коллекторов с жидким теплоносителем (передача только значимых количеств тепла) (Test methods for solar collectors — Part 3: Thermal performance of unglazed liquid heating collectors (sensible heat transfer only) including pressure drop).

[4] ISO 9808 Водонагерватели солнечные - Эластомерные материалы для абсорберов, соединительных труб и фитингов - Метод оценки (Solar water heaters — Elastomeric materials for absorbers, connecting pipes and fittings — Method of assessment).

[5] ISO/TR 10217 Энергия солнечная – Системы для подогрева воды – Руководство по выбору материалов с учетом внутренней коррозии (Solar energy — Water heating systems — Guide to material selection with regard to internal corrosion).

[6] NF P 50-511, 1985, Энергия солнечная – Солнечные коллекторы, использующие теплообменную жидкость – Пригодность для использования (Solar energy - Liquid circulation solar collectors - Suitability for use).

[7] DIN V 4757-3:1995, Коллекторы гелиотермических установок - Часть 3: Солнечные коллекторы, определения, требования техники безопасности, испытание температуры торможения (Solar heating systems - Part 3: Solar collectors; definitions, safety requirements, test of stagnation temperature).

[8] ONORM M 7710:95 Солнечные коллекторы для использования солнечной энергии – Требования к эксплуатационным характеристикам, спецификации и процедуры испытаний (Solar collectors for use of solar energy - Performance requirements, test specifications and procedures).

[9] UNI 8796, 1987, Солнечные системы – Жидкостные солнечные коллекторы – Критерии приемки

[10] Э. Арановиц, Д. Гиллерт, В.Б. Гиллет, Дж.Э. Бэйтс EUR 11606 Рекомендации по испытаниям эксплуатационных характеристик и долговечности солнечных коллекторов и водонагревательных систем. Люксембург: Управление официальных публикаций Европейского экономического сообщества, 1989

[11] Парадиссиадис И., Сискос Б., Цамуранис Х.: Предложение для греческого стандарта по сертификации активных солнечных систем. CRES, Греция, 1994

[12] Веннерхольм Х.: Правила для P-маркировки тепловых солнечных коллекторов. SP, Шведский национальный институт испытаний и исследований, Энергетические технологии CEN TC 312/N16, 1994

[13] ISO 9553:1997 Солнечная энергия – Методы испытаний предварительно отформованных резиновых уплотнителей и герметиков, применяемых в коллекторах (Solar energy — Methods of testing preformed rubber seals and sealing compounds used in collectors).

[14] ISO/DIS 9495 Солнечная энергия – Прозрачные покрытия для коллекторов – Испытание на старение в условиях торможения (Solar energy - Transparent covets for collectors - Ageing test under stagnation conditions).

[15] Карлссон Б., Фрей Ю., Коэль M., Мюллер K.: Ресурс материалов при ускоренных испытаниях, применяемых в области солнечной энергии. Ситуационное исследование некоторых выборочных материалов для покрытия солнечных поглотителей для DHW-систем. Отчет по задаче X, исследование и разработка материалов для солнечной энергии. Международное энергетическое агентство, Программа по солнечному отоплению и охлаждению. Февраль 1994. SP-Отчет 1994:13, ISBN 91-7848-472-3

МКС 27.180 Ключевые слова: солнечные коллекторы, поглотитель, внутренний тепловой удар, внешний тепловой удар, влагонепроницаемость, отражатели, изоляционные материалы.

МКС 27.180 Ключевые слова: солнечные коллекторы, поглотитель, внутренний тепловой удар, внешний тепловой удар, влагонепроницаемость, отражатели, изоляционные материалы.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							А. Шамбетова

Руководитель

Директор департамента

разработки НТД								А. Сопбеков

Разработчик

Эксперт									А. Бокаев