Изображение государственного Герба Республики Казахстан

### НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ

Общие технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его официального утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Региональный Научно-Практический Центр «Система»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» ________ 20__года № ___-од

3 Настоящий стандарт разработан с учётом ГОСТ Р 51695-2000 «Полиэтилентерефталат. Общие технические условия»

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-ІІ, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Полиэтилентерефталат

Общие технические условия

_____________________________________________________________________________

Дата введения________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования на полиэтилентерефталат (далее по тексту - ПЭТФ).

ПЭТФ представляет собой продукт поликонденсации: терефталевой кислоты или диметилтерефталата с этиленгликолем (гомополимер); терефталевой кислоты или диметилтерефталата с этиленгликолем и диэтиленгликолем (сополимер).

ПЭТФ применяется для производства упаковочных и геотекстильных материалов, волокон, листовых изделий, а также различных изделий технического и бытового назначения.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1174—2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.004- 91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.030—83 Система стандартов безопасности груда. Переработка пластических масс. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.253—2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.026—2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.028—76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 12.4.121—2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.

ГОСТ 17.2.3.01—86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов.

ГОСТ 334—73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 2226—88 (ИСО 6590-1—83. ИСО 7023—83) Мешки бумажные. Технические условия.

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия.

ГОСТ 11645—73 Полимеры. Метод определение показателя текучести расплава термопластов.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязнённости.

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия.

ГОСТ 18249-72 Пластмассы. Метод определения вязкости разбавленных растворов полимеров.

ГОСТ 19433.1-2010 Грузы опасные. Классификация.

ГОСТ 21553-76 Пластмассы. Метод определения температуры плавления.

ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Метод определения гигиенических показателей.

ГОСТ 24888-81 Пластмассы, полимеры и синтетические смолы. Химические наименования, термины и определения.

ГОСТ 30090-93. Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным каталогам документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодическим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Полиэтилентерефталат (ПЭТФ): Сложный полиэфир терефталевой кислоты и этиленгликоли.

3.2 Вторичные полиэтилентерефталаты: Отходы полиэтилентерефталатов, образовавшиеся в результате его производства или потребления.

3.3 Партия: Количество продукта, обладающее однородными характеристиками в пределах установленных допусков, одновременно представленное для контроля и сопровождаемое одним документом о качестве.

3.4 Полимер: Вещество, характеризующееся многократным повторением одного или более составных звеньев, соединённых между собой в количестве, достаточном для проявления комплекса свойств, который остаётся практически неизменным при добавлении или удалении одного или нескольких составных звеньев.

3.5 Гополимеры: Разновидность полимеров, цепочки молекул которых (макромолекулы) состоят из одинаковых по составу и строению повторяющихся структурных звеньев.

3.6 Сополимеры: Разновидность полимеров, цепочки молекул которых (макромолекулы) состоят из двух или более различных структурных звеньев.

- Классификация

4.1 В зависимости от этапов жизненного цикла продукции ПЭТФ классифицируют как:

- первичный;

- вторичный.

4.2. В зависимости от используемых модифицирующих добавок:

ПЭТ-А - аморфный полиэтилентерефталат – прозрачный гибкий полимер с повышенной прозрачностью, холодной и горячей гибкостью, ударной вязкостью, используется для печати, в том числе ультрафиолетовой и сольвентной.

ПЭТ-Г - полиэтилентерефталат, модифицированный гликолем, обладает повышенной ударной вязкостью, подходит для изготовления пресс-форм, витрин, вывесок, медицинского оборудования и офисных перегородок.

ПЭТ-ГАГ - трехслойный полимер, состоящий из двух крайних слоев ПЭТ-Г и среднего — ПЭТ-А, применяется для печати, создания упаковки, торгового и рекламного оборудования.

4.3 Марки ПЭТФ, их назначение и рекомендуемые методы переработки приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Марки ПЭТФ

| Марка | Назначение | Состав |
| --- | --- | --- |
| ПЭТФ-Г-75 | Для изготовления изделий методом литья под давлением | Гомополимер полиэтилентерефталата |
| ПЭТФ-С-75 |  | Сополимер полиэтилентерефталата |
| ПЭТФ-Г-80 | Для изготовления изделий методом литья пол давлением и экструзии | Гомополимер полиэтилентерефталата |
| ПЭТФ-С-80 |  | Сополимер полиэтилентерефталата |
| Примечание - Производитель может присвоить иную марку согласно нормативному документу, в соответствии с которым изготавливается и идентифицируется продукция. |  |  |

  - Условное обозначение марок полиэтилентерефталата должно включать в себя:

- обозначение полиэтилентерефталата (ПЭТФ);

- обозначение типа полимера (Г — гомополимер; С — сополимер);

- минимальное значения предельного числа вязкости;

- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения сополимера полиэтилентерефталата. минимальное значение предельного числа вязкости которого — 80 дм3/г:

Полиэтилентерефтлат ПЭТФ-С-80, СТ РК

- Технические требования

  - Характеристики первичного ПЭТФ

    - Первичный ПЭТФ выпускают в виде гранул.

Цвет и размеры гранул указывают при заказе на конкретную марку полиэтилентерефталата.

5.1.2 По показателям качества первичный должен соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2 – Показатели качества первичного ПЭТФ

| Наименование показателя | Норма для марок |  |  |  | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭТФ-Г-75 | ПЭТФ-С-75 | ПЭТФ-Г-80 | ПЭТФ-С-80 |  |
| Внешний вид | Гранулы |  |  |  | п. 8.1 |
| Массовая доля гранул размером 2—8 мм по длине и ширине. %, не менее | 95 |  |  |  | п. 8.2 |
| Массовая доля гранул с включениями, %, не более | 0,5 |  | Отсутствие |  | п. 8.2 |
| Предельное число вязкости, дм3/г | 75-79 |  | 80-84 |  | п. 8.3 |
| Температура кристаллизации, °С | 156-158 | 148-152 | 156-158 | 148-152 | п. 8.4 |
| Массовая доля ацетальдегида, млн-1, не более | 2,0 |  |  |  | п. 8.5 |
| Гигиенические показатели | 1 |  |  |  | п. 8.6 |
| запах водной вытяжки, балл, не более |  |  |  |  |  |
| привкус водной вытяжки | Не допускается |  |  |  |  |
| изменение цвета и прозрачности водной вытяжки | То же |  |  |  |  |

    - Дополнительные требования и показатели, не влияющие на безопасность ПЭТФ, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Дополнительные требования к ПЭТФ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Массовая доля влаги, % | 0,1 - 0,5 |
| Плотность, г/см-’ | 1,38 – 1,42 |
| Насыпная плотность, кг/м5 | 800 - 900 |
| Температура плавления, вС | 250 1 2 |
| Температура стеклования, 'С | 7812 |

  - Характеристики вторичного ПЭТФ

5.2.1 Вторичный полиэтилентерефталат выпускается в виде гранул или хлопьев, которые в пределах одной партии должны быть одинаковой геометрической формы.

5.2.2 Для вторичных ПЭТФ показатели качества должны включать характеристики, представленные в таблице 4, но не ограничиваться ими:

Таблица 4 – Характеристики вторичных ПЭТФ

| Наименование показателя | Методы испытаний |
| --- | --- |
| Внешний вид, цвет и форма | п. 8.1 |
| Максимальный размер частиц, мм | п. 8.8 |
| Содержание мелких частиц, % | п. 8.8 |
| Содержание воды, % | п. 8.7 |

Продолжение таблицы 4

| Наименование показателя | Методы испытаний |
| --- | --- |
| Содержание поливинилхлорида, мг/кг | п. 8.9 |
| Содержание полиолефина, мг/кг | п. 8.9 |
| Индекс текучести расплава по массе, г/10 мин | п. 8.12 |
| Вязкость, дм3/г | п. 8.3 |
| Щелочность, ед. рН | п. 8.10 |
| Фильтруемость, МПа/(ч·см2) | п. 8.11 |

5.2.3 Поставщик вторичного ПЭТФ должен представить информацию о первоначальном применении материала.

5.2.4 Если поставщик не может классифицировать партию вторичных ПЭТФ, он должен указать «не классифицировано» или «Данные отсутствуют».

5.2.5 Если вторичные ПЭТФ поступают из одного источника и состоят из одного типа полимеров, то к ним применяются характеристики исходного материала при условии чёткого указания на то, что представленные характеристики относятся к первичному материалу, а не к отходам.

5.2.6 Для обеспечения легитимности использования вторичных полиэтилентерефталатов поставщик вторичного поливинилхлорида должен предоставить необходимую информацию о материальном составе вторичных полиэтилентерефталатов в соответствии с требованиями покупателя.

    - Если требуется описание материалов отходов, подвергнутых переработке, или предшествующая история таких материалов перед получением вторичного ПЭТФ, а аналитический метод получения подобной информации отсутствует, должно быть предоставлено надёжное документальное подтверждение. Такие документы предоставляются покупателю по его запросу.

5.2.8 Если вторичный ПЭТФ был произведён с помощью процесса расплава, поставщик может предоставить данные об уровне фильтрации, использованном в ходе этого процесса, что позволит определить максимальный размер частиц любых неплавких загрязняющих веществ, содержащихся во вторичном ПЭТФ (Приложение Д настоящего стандарта).

Данные об уровне фильтрации включают в себя подробную информацию о применяемом фильтре.

Вторичный ПЭТФ, не прошедший через процесс расплава, не может характеризоваться таким же образом, и поставщик может указать это обстоятельство.

5.2.9 Для обеспечения уверенности в качестве вторичного ПЭТФ поставщик должен вести учёт контроля качества, в том числе поступающих материалов и готовой продукции.

Примечание- Система контроля качества, сертифицированная по СТ РК ISO 9001, может служить гарантией стабильного качества вторичного ПЭТФ.

5.2.10 Прочие требования и показатели, не предусмотренные настоящим стандартом, должны быть указаны в нормативном документе на конкретную марку полиэтилентерефталата.

5.3 Упаковка

5.3.1  ПЭТФ упаковывают:

- в многослойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226 с полиэтиленовым вкладышем по нормативному документу;

- в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811;

- в многослойные бумажные мешки марки ПМ по ГОСТ 2226;

- в контейнеры для сыпучих продуктов по действующим документам по стандартизации.

5.3.2 Горловину полиэтиленового вкладыша с ПЭТФ заваривают, горловину бумажного мешка завязывают или прошивают.

5.3.3 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие чистоту и сохранность ПЭТФ при транспортировании и хранении.

5.3.4 Масса продукции в мешке должна быть (25 ± 0,5) кг.

5.3.5 Транспортная опасность объекта по ГОСТ 19433.

5.4 Маркировка

5.4.1 Информация для потребителя и текст маркировки должна соответствовать [7] и наносится на государственном и русском языках.

5.4.2 Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи. Манипуляционный знак для ПЭТФ – «Беречь от влаги»

5.4.3 Основные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузополучателя;

- наименование пункта назначения;

- количество грузовых мест в партии.

5.4.4 Дополнительные надписи должны содержать:

- полное или условное зарегистрированное в установленном порядке наименование грузоотправителя;

- наименование пункта отправления;

- надписи транспортных организаций.

5.4.5 Информационные надписи должны содержать:

- массы брутто и нетто грузового места в кг;

- габаритные размеры грузового места в см;

5.4.6 На каждую единицу транспортной тары наносят следующие дополнительные данные:

- наименование продукта;

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- наименование страны – изготовителя;

- номер партии;

- массу нетто и брутто;

- дату изготовления;

- основное назначение продукции или область ее применения;

- юридический адрес предприятия-изготовителя;

- обозначение стандарта или другого нормативного документа, в соответствии с которым изготавливается и идентифицируется продукция.

5.4.7 Знаки опасности, необходимые для маркировки транспортной тары, по ГОСТ 19433.

5.4.8 Группа горючести ПЭТФ первичного и вторичного определяется в соответствии с [11].

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Производство ПЭТФ и продукты его жизненного цикла должны соответствовать требованиям [5].

ПЭТФ должен быть зарегистрирован в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с [5], [6].

6.2 ПЭТФ – горючий продукт. По степени пожарной опасности производство полиэтилентерефталата относится к категории В. При контакте с открытым огнём горит кипящим пламенем, плавится и выделяет газообразные продукты термодетсрукции. Средства пожаротушения — химическая пена, песок, тонкораспыленная вода, песок, земля и другие первичные средства пожаротоушения, включая огнетушители любого типа. Должны соблюдаться требования [8], [ 9].

6.3 Требования пожарной безопасности на объектах по производству и переработке ПЭТФ в соответствии с [11] и Правилами пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

6.4 Требования по оборудованию объектов пожарной техникой и средствами пожаротушения в соответствии с СТ РК 1174, а также сигнальными цветами и знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

6.5 ПЭТФ относится к умеренно опасным по воздействию на организм веществам и обладает слабо выраженными раздражающими свойствами. Аэрозоль полиэтилентерефталата относится к 3-му классу опасности. Предельно допустимая концентрация аэрозоля полиэтилентерефталата в воздухе рабочей зоны производственных помещений – не должна превышать  5 мг/м3  [1].

6.6 Аэрозоль ПЭТФ обладает раздражающими свойствами в зависимости от пути поступления: вызывает раздражение органов дыхания при постоянном и длительном контакте, слабо раздражает слизистые глаз и кожные покровы.

Аэрозоль ПЭТФ может механически воздействовать на открытые участки кожи и при случайном попадании – на органы зрения, при этом должны быть соблюдены требования [8].

6.7 Переработка ПЭТФ должна производиться по ГОСТ 12.3.030.

6.8 При нарушении режима переработки при температуре свыше 300 °С происходит деструкция ПЭТФ.

6.9 Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны производственных помещений и класс опасности основных продуктов деструкции ПЭТФ приведены в таблице 5.

Таблица 5 – ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Наименование вредного вещества | Предельно допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | Действие на организм |
| --- | --- | --- | --- |
| Ацетальдегид | 5,0 | 3 | Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей |
| Окись углерода | 20,0 | 4 | Вызывает головокружение. шум в ушах, чувство слабости |

Продолжение таблицы 5

| Наименование вредного вещества | Предельно допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | Действие на организм |
| --- | --- | --- | --- |
| Терефталевая кислота | 0,1 | 1 | Раздражает центральную нервную систему, слизистые оболочки глаз, органы дыхания |
| Органические кисло- ты (в пересчете на уксусную) | 5,0 | 3 | Вызывают раздражение верхних дыхательных путей |
| Диметил терефталат | 0,1 | 2 | Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей |

6.10 Система производственного контроля должна включать: контроль уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Необходимо обеспечить регулярный контроль уровня опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны с использованием методик, утверждённых национальными, межгосударственными или международными стандартами.

Параметры микроклимата контролируются по ГОСТ 12.1.005 и [2].

6.11 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а рабочие места - местной вентиляцией, обеспечивающими концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающую предельно допустимую. Система вентиляции производственных, складских и вспомогательных помещений - по ГОСТ 12.4.021.

6.12 Работающие с ПЭТФ должны быть обеспечены спецодеждой из хлопчатобумажной ткани и индивидуальными защитными средствами: очками по ГОСТ 12.4.253. перчатками. респираторами типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028. а также противогазом марки А. БКФ или М по ГОСТ 12.4.121 для использования в аварийных ситуациях.

6.13 Предприятия по производству ПЭТФ и его переработке относятся к объектам I категории и должны соответствовать требованиям [12].

На окружающую среду оказывает вредное воздействие при нарушении технологического режима производства, переработки, правил хранения, транспортирования, при неорганизованном сжигании [10].

6.14 Утилизацию отходов осуществляют в соответствии с [4] или направляют отходы на повторную переработку.

6.15 Для подтверждения того, что переработка ПЭТФ в качестве вторичных материальных ресурсов является лучшим с экологической точки зрения способом обработки имеющихся отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- воздействие на окружающую среду в рамках предполагаемой схемы переработки отходов должны быть более низкими по сравнению с другими вариантами обращения с отходами;

- в целях обеспечения устойчивого функционирования промышленной переработки отходов должны быть выявлены существующие или потенциальные рынки сбыта вторичного сырья;

- схемы сбора и сортировки отходов должны быть разработаны таким образом, чтобы получать разделённые на фракции вторичные полимеры, совместимые с существующими технологиями переработки и с потребностями выявленных рынков сбыта вторичного сырья при наименьших издержках для общества.

6.17 Гигиенические нормативы вредных выбросов при производстве и переработке ПЭТФ контролируются в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01 и [3].

6.18 Не допускается вводить в ПЭТФ вспомогательные компоненты, специальные или технологические добавки, повышающие класс опасности ПЭТФ.

7 Правила приемки

7.1 ПЭТФ принимают партиями.

Партией считается количество усреднённого ПЭТФ, выработанного или переработанного за одну смену, полученное по одному технологическому режиму и сопровождаемое одним документом о качестве.

7.2 Массу партии устанавливают при заказе.

7.3 В документе о качестве указывают:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) ею товарный знак;

- наименование и марку полиэтилентерефталата;

- номер партии;

- массу нетто;

- дату изготовления;

- результаты испытаний;

- обозначение настоящего стандарта.

7.4 Для контроля качества партии отбирают пробы от 10 % единиц упаковки или поставляемой части её, но не менее чем три единицы. При объеме партии менее трех единиц пробы отбирают от каждой единицы упаковки.

7.5 Отобранные пробы объединяют, тщательно перемешивают и помещают в тару, на которую крепят этикетку с указанием наименования продукта, марки, номера партии, даты изготовления и даты отбора пробы.

7.6 Испытания проводят по показателям 1-7 таблицы 2. Показатели 6 и 7 таблицы 2 определяют только для ПЭТФ, предназначенного для изготовления посуды, тары и других изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.

7.7 При неудовлетворительных результатах испытания хотя бы по одному из технических требований отбирают повторную объединённую пробу от удвоенного количества мест партии, которую подвергают повторными испытаниям. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия бракуется.

- Методы испытаний

8.1 Внешний вид, форма, цвет

Внешний вид и форму ПЭТФ контролируют визуально без применения увеличительных приборов. Цвет определяют путём сравнения отобранных гранул с контрольным образцом, согласованным между изготовителем и потребителем.

  - Определение массовой доли гранул размером 2 - 8 мм и гранул с включениями

Для определения массовой доли гранул размером 2 - 8 мм и массовой дали гранул с включениями 100,0 г средней пробы взвешивают на весах общего назначения по ГОСТ OIML R 76-1-2011  2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г или других, имеющих аналогичные метрологические характеристики. и помещают на листе масштабно-координатной бумаги марки HI или Д1 по ГОСТ 334. Последовательно отделяют произвольное количество гранул, распределяют их в один слой и путем визуального осмотра отбирают (ранулы размером менее 2 и свыше 8 мм и гранулы с включениями.

На весах того же класса точности последовательно взвешивают оставшиеся гранулы и гранулы с включениями.

Массовую долю гранул размером 2—8 мм, %, определяют по формуле (1)

D=mM100, 					(1)

где т - масса оставшихся гранул, г;

М - масса пробы, взятой для определения, г.

Результат округляют до целых чисел.

Массовую долю гранул с включениями, %, определяют по формуле (2)

D1=m1M100, 					(2)

где m1 - масса гранул с включениями, г;

M - масса пробы, взятой для определения, г.

Результат округляют до первого десятичного знака.

  - Определение предельного числа вязкости

    - Предельное число вязкости (дм3/г) определяют по ГОСТ 18249 на вискозиметре любого типа по ГОСТ 10028 с постоянной 0,1 мм2/с2.

В качестве растворителя используют смесь фенола с 1,2-дихлорбензолом (50:50). Растворение проводят при непрерывном перемешивании при температуре 135-140 0С в течение не более 15 мин.

    - Допускается использование растворителей, приведенных в таблице 4; рекомендуемые температура и время растворения, при которых следует проводить растворение полиэтилентерефталата, приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Допускаемые растворители

| Наименование растворителя | Рекомендуемая температура растворения. 0С | Рекомендуемое время растворения, мин. не более |
| --- | --- | --- |
| Фенол/1.1,2,2-тстрахлорэтан (50:50) | 135-140 | 15 |
| Фенол/1.1.2.2-тетрахлорэтан (60:40) | 135-140 | 15 |
| о-Хлорфенол | 135-140 | 15 |
| Дихлоруксусная кислота | 65 ± 2 | 60 |

Формулы пересчета приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Формулы пересчета

| Наименование растворителя | Формулы пересчета для предельного числа вязкости |
| --- | --- |
| Фенол/1,1,2,2-тетрахлорэтан (50:50) | η=0,93у1+1,87 |
| Фенол/1.1.2,2-тетрахлорэтан (60:40) | η=1,20у1-13,34 |
| о-Хлорфенол | η=1,22у1-10,24 |
| Дихлоруксусная кислота | η=1,20у1-18,07 |
| Примечание -предельное число вязкости в смеси фенола с 1,2-дихлорбензолом (50:50); - предельное число вязкости в соответствующем растворителе. |  |

  - Температура кристаллизации

Температуру кристаллизации определяют по ГОСТ 21553 дифференциальным термическим методом. За температуру кристаллизации принимают температуру максимума кристаллизации.

  - Определение массовой доли ацетальдегида

Массовую долю ацетальдегида определяют методом газовой хроматографии.

Нижний предел обнаружения ацетальдегида составляет 0.1 млн-1. Суммарная допускаемая относительная погрешность измерений ± 10 % при массовой доле ацетальдегида 1 млн-1 и более и ± 15 % при массовой доле ацетальдегида менее 1 млн-1.

    - Средства измерений, аппаратура, реактивы

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой, обеспечивающие предел обнаружения по нонану 2 х 10-12 г/с. относительную погрешность выходного сигнала для времен удерживания - не более 1 %. для площади пика - не более 4 %.

Регистрирующий прибор и интегратор.

Водород технический по ГОСТ 3022.

Газ-носитель (водород технический по ГОСТ 3022).

Воздух сжатый по ГОСТ 17433.

Неподвижная фаза — поли (5 % дифенил/ 95 % диметилсилоксан).

Термошкаф, обеспечивающий температуру (120 = 2) °С.

Термостатируемая водяная баня, обеспечивающая температуру (80 = 1) °С.

Склянки пенициллиновые вместимостью 10 дм3 с прокладками из силиконового каучука, фторопластовой подложкой и герметизирующим кольцом.

Газовый шприц вместимостью 1-2 дм3 ценой деления 0,025 дм3.

Микрошприц вместимостью 0,025 дм3 ценой деления 0,0005 дм3.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ OIML R 76-1-2011 2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Раствор ацетальдегида в воде, соответствующий приблизительно 1000 мг ацетальдегида на кило1рамм; готовят согласно приложению А и хранят в холодильнике.

8.5.2 Условия проведения измерений:

температура окружающей среды - (20 ± 5) °С;

относительная влажность — не более 80 %;

атмосферное давление – 83,3-106,4 кПа;

объемный расход газа-носителя - (30,0 ± 5,0) дм3/мин;

объемный расход водорода - (30,0 ± 5,0) дм3/мин;

объемный расход воздуха - (300,0 ± 10,0) дм3/мин;

температура детектора - 250 °C;

температура испарителя - 250 °C;

температура термостата колонки - 60 °С;

объем пробы - 1 дм3;

скорость бумаги - 5 мм/мин;

отсутствие внешних и магнитных полей.

8.5.3 Подготовка к проведению испытаний

8.5.3.1 Подготовка испытуемой пробы

Гранулы полиэтилентерефталата измельчают до размеров 0,5 – 1,0 мм в жидком азоте на специальной мельнице или вручную при помощи любого режущего инструмента.

Приготавливают не менее двух проб, взвешивая по 1,00 г испытуемых гранул в пенициллиновых склянках, результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака. Пенициллиновые склянки герметизируют при помощи обжимного устройства.

8.5.3.2 Приготовление градуировочных растворов

Для градуировки хроматографа готовят не менее трех растворов. При помощи микрошприца вносят в три пенициллиновые склянки по 0,010; 0,015 и 0,020 дм3 раствора ацетальдегида, приготовленного в соответствии с приложением А, сразу же герметизируют пенициллиновые склянки при помощи обжимного устройства и вновь взвешивают.

8.5.3.3 Подготовка хроматографа к работе - в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

8.5.4 Проведение испытания

8.5.4.1 Пенициллиновые склянки с градуировочными растворами (8.5.3.2) помещают в водяную баню при температуре (80 = 1) 0С на 2 часа.

Пенициллиновые склянки с испытуемыми пробами (8.5.3.1) помешают в термошкаф при температуре (120 = 2) 0С и выдерживают в течение 2 часа затем, не охлаждая, помешают в водяную баню при температуре (80 = 1) 0С и выдерживают не менее 1 часа.

8.5.4.2 Отбирают пробы из газовой фазы каждой пенициллиновой склянки при помощи автоматического дозирующего устройства или газового шприца, поочередно вводят в колонку хроматографа и записывают хроматограммы.

8.5.5 Обработка результатов

8.5.5.1 По результатам анализа градуировочных растворов определяют градуировочный коэффициент для каждого раствора по формуле (3)

Ki=SiViCA,					(3)

где Si - площадь хроматографического пика ацетальдегида, соответствующего i-му градуировочному раствору;

Vi- объем раствора ацетальдегида, дм3;

CA- концентрация раствора ацетальдегида, мг/дм3.

8.5.5.2 За результат определения градуировочного коэффициента принимают среднее арифметическое значение результатов определения градуировочного коэффициента не менее трех градуировочных растворов, относительное значение расхождения между наиболее различающимися значениями, которых не превышает 7 %.

Массовую долю ацетальдегида в образце, С млн-1, рассчитывают по формуле

С=SKm1000, 					(4)

где S - площадь хроматографического пика ацетальдегида, соответствующего образцу испытуемой пробы;

K- градуировочный коэффициент;

т - масса испытуемой пробы, г.

8.5.5.3 За результат испытания принимают среднее арифметическое значение не менее двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает 15 % при концентрации ацетальдегида менее 1 млн1 и 10 % при концентрации ацетальдегида 1 млн1 и более.

8.6 Определение гигиенических показателей

8.6.1 Определение запаха и привкуса водной вытяжки

Гранулы полиэтилентерефталата промывают проточной водой, поместив на сито размером отверстий не более 1,5 мм. Помешают гранулы в любую стеклянную герметично закрываемую емкость и заливают дистиллированной водой по ГОСТ 6709. Соотношение массы гранул и воды - 1 г гранул на 25 дм3 воды. Время выдержки - 24 часа.

Запах и привкус водной вытяжки определяют по ГОСТ 22648, раздел 2.

8.6.2 Определение изменения цвета и прозрачности водной вытяжки

Гранулы полиэтилентерефталата помешают в стеклянный стакан и три раза промывают горячей дистиллированной водой по ГОСТ 6709, перемешивая гранулы стеклянной палочкой, затем гранулы переносят в любую стеклянную герметично закрываемую емкость и вновь заливают дистиллированной водой, надетой до 80 °С. Соотношение массы гранул и воды - 1 г гранул на 25 дм3 воды.

Одновременно в такую же емкость заливают такой же объем дистиллированной воды. Обе емкости помешают в термостат при температуре 80 °С и выдерживают в течение 4 часа. Затем по 50 дм3 вытяжки и контрольной пробы отбирают в два цилиндра из бесцветного стекла и визуально сравнивают цвет и прозрачность вытяжки и контрольной пробы.

8.7 Определение остаточной влажности (содержания воды)

8.7.1 Средства измерений, аппаратура, реактивы

Весы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 2-го класса с точностью до 0,0001 г

Фарфоровый тигель вместимостью от 80 до 90 дм3

Сушильный шкаф (десикатор, эксикатор)

Печь с принудительной циркуляцией воздуха и максимальной температурой 250 °С.

8.7.2 Проведение испытания

50 г полиэтилентерефталата взвешивают в предварительно осушенном и откалиброванном до постоянной массы фарфоровом тигле и записывают массу пробы и тары. Помещают тигель с пробой в печь, предварительно нагретую до 150 °С, выдерживают тигель с пробой в печи в течение 4 часов при температуре 150 °С. Извлекают тигель из печи, дают ему остыть в сушильном шкафу в течение 30 мин и снова взвешивают с помощью весов.

8.7.3 Обработка результатов

Содержание воды, %, определяют по формуле (5):

W=(m0-m1)×100m0, 					(5)

где  m0 –масса пробы до высушивания, г

m1 – масса пробы после высушивания в печи, г.

8.8 Определение размера хлопьев вторичного полиэтилентерефталата, основанный на применении просеивания

8.8.1 Общие сведения

Метод измерения размеров хлопьев вторичного полиэтилентерефталата основан на измерении количества вторичного полиэтилентерефталата, оставшегося на наборе сит с различными диаметрами отверстий сетки.

Результаты выражаются в количестве вторичного полиэтилентерефталата, оставшегося на различных ситах, или в виде среднего размера частиц (наиболее часто встречающегося размера) всей пробы.

С помощью ручной или механизированной вибрации проба вторичного поливинилхлорида фильтруется через одно сито или через набор сит с различными размерами отверстий сетки. Если набор состоит из нескольких сит, то сита собираются в таком порядке по диаметру отверстий сетки, чтобы наибольший диаметр отверстий сетки приходился на верхнее сито.

8.8.2 Средства измерений, аппаратура

Весы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с точностью взвешивания ±  0,1 г.

Сита номинальным диаметром 200 мм, дополненные крышкой и приемным контейнером. Решетки сит изготавливают из проволочной сетки.

Решетки используемых сит имеют квадратные отверстия следующих размеров: 1; 2; 3,15; 4; 6,30; 8 и 12,5 мм.

Механический встряхиватель сита.

8.8.3 Проведение испытания

Проверяют сито или сита на отсутствие повреждений решетки и на отсутствие любой деформации формы отверстий решетки. Заменяют все дефектные решетки.

Взвешивают сито или по отдельности каждое сито из набора сит с точностью до 0,1 г. Взвешивают контейнер с точностью до 0,1 г.

Монтируют сито или сита в контейнер, одно поверх другого. Укладка сит в стопку необходима для того, чтобы убедиться, что сита собраны в таком порядке по диаметру отверстий сетки, при котором наибольший диаметр отверстий сетки приходится на верхнее сито.

Взвешивают от 100 до 300 г пробы хлопьев с точностью ± 0,1 г для последующих испытаний. Переносят пробу в непокрытое сито, избегая переполнения. Покрывают сито или набор сит крышкой и закрепляют их в механическом встряхивателе для просеивания. Устанавливают таймер встряхивателя на 12 мин. После окончания встряхивания аккуратно вытаскивают сито или сита, начиная с верхнего, и взвешивают каждое сито и контейнер вместе с их содержимым.

8.8.4 Количество измерений размеров хлопьев

Проводят два измерения для каждого испытуемого образца.

8.8.5 Измерение размеров хлопьев и обработка результатов

Для каждого сита и для контейнера вычисляют среднюю массу оставшихся в результате двух измерений хлопьев по формулам (6, 7):

(m1-m2)=m3  и (m4-m5)=m6  			(6)

(m3+m6)2=mср 					(7)

где m1 и m4- массы каждого из сит или контейнера с оставшимися на них хлопьями, установленные при первом и втором измерениях, г;

m2 и m5 – массы каждого из сит или контейнера, установленные при первом и втором измерениях, г;

m3 и m6 – массы оставшихся хлопьев на каждом из сит или в контейнере, установленные при первом и втором измерениях, г;

mср  – средняя масса хлопьев, оставшихся на каждом из сит или в контейнере.

Расчет долей (%) исследуемой пробы, оставшихся на каждом из сит или в контейнере, осуществляют по формуле (8)

R=mср∙100ms 						(8)

где R – доля хлопьев, оставшаяся на каждом из сит или в контейнере, %;

ms– средняя масса двух взятых проб, г;

mср– средняя масса хлопьев, оставшихся на каждом из сит или в контейнере, г.

8.9 Экспресс-метод определения содержания в хлопьях вторичного полиэтилентерефталата остаточных примесей

8.9.1 Общие сведения

Метод предназначен для определения содержания в хлопьях вторичного полиэтилентерефталата следующих примесей:

- поливинилхлорида;

- полиолефина.

Заданное количество материала пробы помещают в печь с принудительной циркуляцией воздуха при температуре 220 °С.

Во время такой обработки загрязняющие вещества подвергаются деструкции, сопровождающейся изменением цвета, позволяя осуществить их визуальное отделение от остальной части пробы.

Во время такой тепловой обработки:

- поливинилхлорид обесцвечивается и может быть визуально обнаружен в пробе;

- полиолефин плавится, и его частично изменяющаяся окраска может быть визуально обнаружена в пробе.

8.9.2 Средства измерений, аппаратура

Печь с принудительной циркуляцией воздуха и максимальной температурой 250 °C.

Весы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с точностью взвешивания ± 0,1 г.

8.9.3 Проведение испытания

Взвешивают 1000 г хлопьев с погрешностью 0,1 г, записывают точное значение массы, равномерно раскладывают хлопья в алюминиевом (или ином металлическом) контейнере.

Помещают контейнер в печь, предварительно нагретую до 220 °С, и оставляют его при этой температуре на 1 час. После прохождения промежутка времени, необходимого для охлаждения пробы, тщательно осматривают пробу. Отделяют черные обугленные частицы.  Отделенные частицы m1 взвешивают на лабораторных весах и соотносят с массой испытуемой пробы.

Полиолефины, из которых изготовляют крышечки, являются легко узнаваемыми по форме и плотности: поэтому следует отделить цветные, частично разложившиеся и оплавленные частицы, отличающиеся желтоватым цветом. Если в таких частицах имеются фрагменты полиэтилентерефталата, то следует их отделить. Отделенные частицы m2  взвешивают на лабораторных весах и соотносят с массой оставшейся исследуемой пробы.

8.9.4 Обработка результатов

Общее содержание поливинилхлорида, мг/кг, определяют по формуле (9)

X=m1∙105m0, 					(9)

где m1– масса обесцвеченных частиц, г;

m0 – начальная масса пробы, г.

Содержание полиолефина, мг/кг, определяют по формуле (10)

X=m2∙105m0, 					(10)

где  m2–  масса частиц полиолефина, г;

m0 – начальная масса пробы, г.

8.10 Определение остаточной щёлочности потенциометрическим компенсационным методом

8.10.1 Общие сведения

Метод предназначен для определения остаточной щелочности во вторичном полиэтилентерефталате, образовавшемся при переработке вторичного полиэтилентерефталата, содержащегося в коммунальных отходах.

Заданное количество материала пробы смешивают путем взбалтывания с отмеренным объемом дистиллированной воды. Остаточная сода, присутствующая на поверхности полиэтилентерефталата, приводит к росту водородного показателя воды, который может быть измерен с помощью комбинированного стеклянного электрода.

8.10.2 Средства измерений, аппаратура, реактивы

Магнитная мешалка или мешалка другого типа.

Весы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с погрешностью взвешивания до 0,1 г.

Лабораторный стакан вместимостью 1000 дм3.

Градуированный цилиндр вместимостью 500 дм3.

Измеритель водородного показателя с комбинированным стеклянным электродом.

Дистиллированная вода.

8.10.3 Проведение испытания

Взвешивают 100 г пробы в лабораторный стакан вместимостью 1000 дм3 и добавляют 500 дм3 дистиллированной воды, водородный показатель которой был ранее определён и находится между 6 и 8.

Перемешивают в течение 10 мин до полного погружения в воду всех хлопьев. После окончания перемешивания и декантирования раствора погружают в раствор индикаторный электрод, а после стабилизации значения водородного показателя записывают его значение.

8.10.4 Обработка результатов

Результат испытания фиксируют в виде водородного показателя раствора (ед. рН) в сравнении с исходным водородным показателем дистиллированной воды.

8.11 Определение неплавких примесей

8.11.1 Общие сведения

Метод испытания основан на применении фильтрации, для определения неплавких примесей (таких как алюминий, бумага, карбонизированный поливинилхлорид и т.д.) в смесях полиэтилентерефталата, образовавшихся при переработке отходов для получения вторичного полиэтилентерефталата. Метод применим к любым пробам полиэтилентерефталата или его смесей.

Метод не применим к полимерам, которые в условиях испытаний пиролизуются с образованием углеродистого остатка.

Повышение давления, наблюдаемое во время экструзии расплавленного полимера через фильтр соответствующих размеров, является функцией количества твердых частиц, присутствующих в полимере. Если испытания проводят при строго постоянных условиях, то это увеличение давления предоставляет возможность прямого измерения чистоты испытуемого материала.

8.11.2 Средства измерений, аппаратура

Одношнековый экструдер с контролем температуры экструзии, снабжённый зубчатым подающим насосом, с фиксацией температуры и давления перед фильтром, и фильтр с металлической сеткой с ячейками 35 пм.

8.11.3 Проведение испытания

Устанавливают сетчатый фильтр с ячейками размером 35 пм в экструзионную головку. В зависимости от типа используемого экструдера, устанавливают подающий насос на оптимальные для работы самого экструдера обороты в минуту.

Устанавливают температуру экструдера и фильтрационной головки таким образом, чтобы температура полимера внутри головки составляла (290 ± 1) °С. Начинают экструзию полимера и, после достижения устойчивых условий экструзии, записывают показатель давления перед фильтром. Записывают через определенные промежутки времени показатели давления перед фильтром в течение испытательного периода от 2 до 3 часов.

8.11.4 Обработка результатов

Результаты выражают в единицах повышения давления (МПа/(ч·см2)), используя формулу (11)

∆P=(P-P0)∙QpMp∙A,					(11)

где P – давление после времени t, бар;

P0– начальное давление, бар;

Qp– поток расплавленного полимера;

Mp– масса экструдированного полимера в момент времени t, кг;

A – площадь фильтра, см.

8.12 Определение индекса текучести расплава по массе

Индекс текучести расплава по массе определяют по ГОСТ 11645.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Полиэтилентерефталат в упакованном виде транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, техническими условиями погрузки и крепления грузов.

9.2 Полиэтилентерефталат хранят в сухом закрытом складском помещении на поддонах на расстоянии не менее 5 см от пола и не менее 1 м от отопительных приборов.

9.3 Перед запуском в переработку, до вскрытия, тара с ПЭТФ должны быть выдержаны не менее 12 часов в производственном помещении.

9.4 Требования к совместному транспортированию и хранению ПЭТФ с другими веществами и материалами в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие полиэтилентерефталата требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования и применения.

10.2 Гарантийный срок хранения полиэтилентерефталата 1 год со дня изготовления.

10.3 По истечении гарантийного срока хранения продукцию проверяют перед каждым применением в соответствии с требованиями настоящего стандарта и при установлении соответствия она может быть использована потребителем по прямому назначению.

Приложение А

(обязательное)

Приготовление водных растворов ацетальдегида

А.1 Средства измерений, аппаратура, реактивы

Колба мерная вместимостью 100 дм3 по ГОСТ 1770.

Пипетки Пастера вместимостью 1 и 5 дм3.

Склянки пенициллиновые вместимостью не более 10 дм3 с прокладками из силиконового каучука, с фторопластовой подложкой и герметизирующим кольцом.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Вола дистиллированная по ГОСТ 6709.

Ацетальдегид по нормативному или техническому документу свежеперегнанный.

Азот газообразный по ГОСТ 9293 или аргон газообразный по ГОСТ 10157.

А.2 Приготовление водного раствора ацетальдегида

А.2.1 Мерную колбу вместимостью 100 дм3 наполняют примерно 95 дм3 дистиллированной воды. Проводят барботаж азотом или аргоном в течение 1 часа для удаления растворенного кислорода.

А.2.2 Взвешивают колбу с водой и пробкой, затем при помощи пастеровской пипетки быстро (в связи с летучестью ацетальдегида) добавляют в колбу с водой 0,1 дм3 свежеперегнанного ацетальдегида. Герметично закрывают колбу, тщательно перемешивают ее содержимое и снова взвешивают. Результаты всех взвешиваний в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

А.2.3 Доводят уровень жидкости в колбе до метки дистиллированной водой, хорошо перемешивают, продувают свободное пространство в колбе азотом или аргоном и герметично закрывают колбу.

А.3 Определение точной концентрации ацетальдегида в водном растворе

А.3.1 Точную концентрацию ацетальдегида в водном растворе определяют по ГОСТ 16457 объемным методом. Для проведения анализа из колбы (А.2.3) отбирают три пробы по 15 дм3.

А.3.2 За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений. результат округляют до второго десятичного знака.

А.4 Хранение водного раствора ацетальдегида

А.4.1 Содержимое колбы с водным раствором ацетальдегида при помощи пастеровской пипетки быстро переносят в пенициллиновые склянки, заполняя их так, чтобы между жидкостью и крышкой не оставалось воздушного пространства, и сразу же герметизируют пенициллиновые склянки при помощи обжимного устройства. На каждой склянке указывают точную концентрацию ацетальдегида.

А.4.2 Склянки с водным раствором ацетальдегида хранят в холодильнике при температуре 4 °С и используют до появления воздушного пространства над жидкостью.

Библиография

| [1] | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-70 от 02.08.2022г. «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». Приложение 2. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| --- | --- |
| [2] | Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022г. «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим влияние на человека». |
| [3] | Приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 375 от 14.09.2021 «Об утверждении Правил определения нормативов допустимого антропогенного воздействия на атмосферный воздух». |
| [4] | Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». |
| [5] | Технический регламент Евразийского экономического союза 041/2017 «О безопасности химической продукции» №19 от 03.03.2017. |
| [6] | Закон Республики Казахстан № 302 от 21.07.2007 «О безопасности химической продукции». |
| [7] | Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан № 348-НҚ от 21.05.2021 «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». |
| [8] | Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Издание 7-е, т. 1 и 2, под редакцией Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной. – Л.: Химия, 1976. |
| [9] | Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. Под редакцией А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко. Кн.1,2 – М.: Химия, 1990. |
| [10] | Шефтель В.О., Катаева С.Е. Миграция вредных химических веществ из полимерных материалов – М.: Химия, 1978. |
| [11] | Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 405 от 17.08.2021 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности». |
| [12] | Экологический кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 года. |

_____________________________________________________________________________

УДК 678.742.2:006.354                                                                                         МКС 71.100.99

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, гополимер, сополимер, маркировка, упаковка, требования безопасности, правила приёмки, транспортирование, хранение

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

УДК 678.742.2:006.354                                                                                         МКС 71.100.99

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, гополимер, сополимер, маркировка, упаковка, требования безопасности, правила приёмки, транспортирование, хранение

_____________________________________________________________________________

Разработчик:

ТОО «Региональный Научно-Практический Центр «Система»

Директор									М. Кучер