Изображение государственного Герба Республики Казахстан

Национальный стандарт Республики Казахстан

Дороги автомобильные общего пользования

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН.

СИСТЕМА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Технические требования

СТ РК -

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 Разработан и внесён Акционерное общество «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

2 Утверждён и введён в действие Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. система объемно-функционального проектирования. Технические требования»

4 Введён вПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения и сокращения | 4 |
| 4 | Классификация | 5 |
| 5 | Технические требования | 6 |
| 5.1 | Требования к исходным материалам | 6 |
| 5.2 | Требования к асфальтобетону | 7 |
| 5.3 | Методы контроля (испытаний) | 10 |
| 6 | Правила приемки | 11 |
| 7 | Транспортирование и хранение | 14 |
| 8 | Гарантия изготовителя | 14 |
| 9 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | 14 |
| Приложение А (информационное) Область применения асфальтобетонных смесей |  | 16 |
| Приложение Б (информационное) Метод расчета количества приложений расчетных нагрузок |  | 17 |

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе системы объемного проектирования асфальтобетонных смесей «Superpave» и входит в комплекс стандартов, нормирующих систему объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей.

Система объемно-функционального проектирования, по методу Superpave разработана в США с конца 80-х годов 20 века, в которой применены принципиально новые способы проектирования асфальтобетонных смесей с повышенными эксплуатационными характеристиками при экстремальных температурах и интенсивных транспортных нагрузках.

Автодорожная отрасль является одной из важнейших отраслей экономики, причем от качества дорог зависят и затраты на транспортные расходы. Состояние дорожного покрытия определяется следующими факторами: качество проектирования и исходных материалов, соблюдение технологии, уровень технологичности, интенсивность пассажирского и грузовых потоков, осевая транспортная нагрузка.

Причем, ежегодный рост интенсивности транспортного потока, увеличенная осевая нагрузка (13 тонн) требует изменить требования к методам проектирования асфальтобетонных смесей и материалам для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Республике Казахстан.

Имеющийся мировой опыт применения метода объемного проектирования асфальтобетонной смеси «Superpave» (США) наглядно показывает, что применение данной технологии может способствовать получению асфальтобетонных покрытий с высокими эксплуатационными качествами и надежностью. Безремонтный срок службы покрытий из асфальтобетонной смеси пот технологии «Superpave» увеличивается с 15 до 25 лет включительно.

Национальный стандарт Республики Казахстан

Дороги автомобильные общего пользования

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН.

СИСТЕМА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Технические требования

Дата введения ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на асфальтобетонные дорожные смеси и асфальтобетон, запроектированных по системе объемно-функционального проектирования Superpave и устанавливает требования к качеству вяжущего, заполнителя и асфальтобетонных смесей.

Настоящий стандарт применяется для подбора состава материалов битумного вяжущего, заполнителей для приготовления асфальтобетонных дорожных смесей и асфальтобетона по технологии Superpave.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 1213-2003 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

СТ РК 1218-2003 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

СТ РК 1281-2004 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Метод определения толщины дорожного покрытия.

СТ РК 1809-2008 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы отбора проб для испытаний.

СТ РК 3367-2019 Добавки адгезионные дорожные для дорожных битумов
Общие технические условия.

СТ РК EN 12697- 22-2012 Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 22. Определение глубины образующейся колеи на асфальтобетонных образцах.

СТ РК EN 12697- 24-2017 Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 24. Усталостная прочность.

СТ РК EN 12697-31-2019 Смеси битумные. Методы испытаний асфальтобетонных смесей. Часть 31. Приготовление испытательного образца вращательным уплотнителем (Гиратором).

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия.

ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования.

ГОСТ 32730-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования.

ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования.

ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования.

ГОСТ 32826-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования.

ГОСТ 33029-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава.

ГОСТ 33030-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение дробимости.

ГОСТ 33049-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение сопротивления дроблению и износу.

ГОСТ 33052-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение эквивалента песка.

ГОСТ 33053-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы.

ГОСТ Р 58401.3*-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования.

ГОСТ Р 58401.7*-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения ползучести и прочности при непрямом растяжении (IDT).

ГОСТ Р 58401.8*-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот.

ГОСТ Р 58401.18*-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств.

ГОСТ Р 58401.21*-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (АМРТ).

ГОСТ Р 58402.4*-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система объемно-функционального проектирования. Метод определения количества пустот в песке

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

____________

*Применяются в соответствии с СТ РК 1.9

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь, состоящая из минеральной части (щебня, песка и минерального порошка или без него) и битумного вяжущего, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.

3.2 Расчетная нормативная нагрузка (АK-13,0): Модель нагрузки от транспортных средств, равная 130 кН, установленная по наибольшим значениям временных нагрузок нормальной эксплуатации с учетом перспективы.

3.3 Воздушные пустоты (Ра, %): Общее количество пустот в уплотненной асфальтобетонной смеси, выраженное в процентах от объема.

3.4 Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ, %): Общее количество пустот между зернами минерального заполнителя в уплотненной асфальтобетонной смеси, выраженное в процентах от объема.

3.5 Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ, %): Общее количество пустот, заполненных вяжущим, выраженное в процентах от объема пустот в минеральном заполнителе.

3.6 Отношение пыль/вяжущее (Н): Коэффициент, выраженный как отношение между количеством минерального материала, прошедшего через сито с размером ячеек 0,063 мм, и эффективным количеством битумного вяжущего в смеси.

3.7 Эффективное количество вяжущего (Рb.эфф, %): Количество вяжущего в асфальтобетонной смеси без учета вяжущего, абсорбированного в минеральный заполнитель.

3.8 Номинально максимальный размер минерального заполнителя, мм: Размер минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, соответствующий размеру ячейки сита, которое на один размер больше первого сита, полный остаток минерального заполнителя на котором составляет более 10 %.

3.9 Максимальный размер минерального заполнителя, мм: Размер минерального заполнителя в асфальтобетонной смеси, который на один размер больше, чем номинально максимальный размер минерального заполнителя.

3.10 Минеральный заполнитель: Смесь из щебня, песка и минерального порошка, которая при соблюдении требований к зерновому составу образует минеральный каркас асфальтобетона.

3.11 Партия: Партией считают количество смеси одного вида (типа) и состава, выпускаемое на одной смесительной установке в течение смены, но не более 2000 т.

3.12 Первичное контрольное сито: Определенное для каждой смеси с различным номинально максимальным размером заполнителя сито, проход через которое классифицирует асфальтобетонные смеси как крупнозернистые или мелкозернистые.

3.13 Коэффициент водостойкости, (TSR): Коэффициент, выраженный как отношение предела прочности при непрямом растяжении серии образцов, подверженных водонасыщению и циклу «замораживание - оттаивание», к пределу прочности при непрямом растяжении серии образцов, выдержанных при комнатных условиях.

3.14 Лабораторная проба: Проба материала, полученная методом сокращения из объединенной пробы и предназначенная для всех лабораторных испытаний.

3.15 Стойкость к колееобразованию: Способность асфальтобетона сопротивляться образованию колеи под воздействием прокатывания нагруженного колеса.

3.16 Число текучести: Количество циклов нагружения, при котором возникает осевая деформация с постоянной скоростью.

4 Классификация

4.1 В зависимости от количества приложений расчетной нормативной нагрузки АK-13,0 за расчетный срок службы конструктивного слоя дорожной одежды асфальтобетонные смеси могут быть запроектированы для дорог:

- с легкими условиями движения (Л) - до 0,5 млн приложений;

- с нормальными условиями движения (Н) - от 0,5 до 1,8 млн приложений;

- с тяжелыми условиями движения (Т) - от 1,8 до 5,6 млн приложений;

- с экстремально тяжелыми условиями движения (Э) - более 5,6 млн приложений.

Методика расчета количества приложений расчетных нагрузок приведена в Приложении Б.

4.2 В зависимости от номинально максимального размера применяемого минерального заполнителя асфальтобетонные смеси подразделяют на следующие типы:

SP-4 - асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя, равным 4,0 мм;

SP-8 - асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя, равным 8,0 мм;

SP-11 - асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя, равным 11,2 мм;

SP-16 - асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя, равным 16,0 мм;

SP-22 - асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя, равным 22,4 мм;

SP-32 - асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя, равным 31,5 мм.

4.3 В зависимости от значения прохода на первичном контрольном сите асфальтобетонные смеси классифицируют следующим образом:

- мелкозернистые - смеси, у которых значение прохода на первичном контрольном сите превышает значение, указанное в таблице 1;

- крупнозернистые - смеси, у которых значение прохода на первичном контрольном сите не превышает значение, указанное в таблице 1.

Таблица 1 - Значение прохода на первичном контрольном сите в зависимости от номинально максимального размера смеси

| Наименование показателя | Значение прохода, %, на первичном контрольном сите при номинально максимальном размере смеси, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 |
| Размер ячеек первичного контрольного сита, мм | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| Проход на первичном контрольном сите, | 46 | 40 | 46 | 39 | 46 |

4.4 Условное обозначение асфальтобетонной смеси должно включать вид асфальтобетонной смеси и условие движения в зависимости от количества приложений расчетной нормативной нагрузки АK-13,0.

Пример – Условное обозначение асфальтобетонной смеси с номинально максимальным размером минерального заполнителя 11,2 мм по системе объемно-функционального проектирования для участка дороги с нормальными условиями движения: SP-11H.

4.5 Область применения асфальтобетонных смесей указаны в Приложении А.

5 Технические требования

5.1 Требования к исходным материалам

5.1.1 Требования к щебню

5.1.1.1 Щебень из горных пород (в том числе щебень из гравия и валунов) или щебень из шлаков (далее - щебень), входящий в состав смесей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32703 или ГОСТ 32826 соответственно.

5.1.1.2 Требования к щебню по содержанию дробленых зерен, содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, определяемое в соотношение 5:1, а также рекомендации по выбору марки по сопротивлению дроблению и износу и марки по дробимости, указаны в таблице 2. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов определяют по СТ РК 1213.

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы определяют по ГОСТ 33053, но с применением средств измерения, позволяющих определять размеры зерен щебня в соотношении 5:1. Значения марки щебня по показателю «сопротивление дроблению и износу» определяют в соответствии с ГОСТ 33049. Значение марки щебня по показателю «дробимость» определяют в соответствии с ГОСТ 33030.

5.1.2 Требования к песку

5.1.2.1 Природный или дробленый песок из горных пород (далее - песок), входящий в состав смесей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32824 или ГОСТ 32730 соответственно.

Примечание - Для дробленых песков общее содержание частиц размером менее 0,125 мм (в том числе частиц менее 0,063 мм) не нормируется.

5.1.2.2 Требования к песку по показателю «эквивалент песка» и по количеству пустот должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2. Значение эквивалента песка определяют по ГОСТ 33052. Количество пустот в песке определяют по ГОСТ Р 58402.4.

5.1.3 Требования к минеральному порошку

5.1.3.1 Минеральный порошок, входящий в состав смесей, должен соответствовать требованиям ГОСТ 32761.

Таблица 2 - Требования к минеральным материалам для асфальтобетона

| Условия движения по количеству приложений АK-13,0 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, %, не менее |  | Количество пустот в песке, %, не менее |  | Эквивалент песка, %, не менее | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы2), %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глубина слоя от поверхности, мм |  | Глубина слоя от поверхности, мм |  |  |  |
|  | ≤100 | >100 | ≤100 | >100 |  |  |
| Л | 75/- | 50/- | 40 | 40 | 40 | 10 |
| Н | 85/801) | 60/- | 45 | 40 | 45 | 10 |
| Т | 95/90 | 80/75 | 45 | 40 | 45 | 10 |
| Э | 100/100 | 100/100 | 45 | 45 | 50 | 10 |
| 1) Значение 85/80 означает, что 85 % для крупнозернистого заполнителя имеют минимум одну поверхность излома, а 80 % имеют не менее двух поверхностей излома. 2) Данный показатель не определяют для смесей с номинально максимальным размером 4,0 мм. Примечания: 1 Для дорог с легкими условиями движения и для смесей с номинально максимальным размером 4,0 мм содержание воздушных пустот в песке должно быть не менее 40 %. |  |  |  |  |  |  |

2 Для дорог с нормальными условиями движения и для смесей с номинально максимальным размером заполнителя 4,0 мм содержание воздушных пустот в песке должно быть не менее 45 %. 3 Для верхнего слоя покрытия автомобильных дорог рекомендуется применять щебень марки по сопротивлению дроблению и износу: для экстремально тяжелых условий движения - не ниже И2, для тяжелых условий движения - не ниже И3, для нормальных условий движения - не ниже И4, для легких условий движения - не ниже И5. 4 Для автомобильных дорог с экстремально тяжелыми условиями движения рекомендуется применять щебень с маркой по дробимости не ниже М1000, с тяжелыми условиями движения - не ниже М800, с нормальными условиями движения - не ниже М600, с легкими условиями движения - не ниже М400.

5.1.3.2 При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применять минеральный материал из системы пылеулавливания частично или полностью взамен минерального порошка.

5.1.4 Требования к битумному вяжущему

5.1.4.1 Для приготовления смесей применяются битумы нефтяные дорожные вязкие по СТ РК 1373, ГОСТ 33133.

5.1.4.2 Для обеспечения сцепления битума с поверхностью минеральной части смеси в качестве ПАВ могут применяться адгезионные добавки по СТ РК 3367.

5.1.4.3 В качестве «энергосберегающих» добавок могут применяться комплексные химические добавки класса полиаминов повышающие сцепления между вяжущим и минеральным материалом, позволяющие снизить температуру приготовления смесей и ее уплотнения без снижения качества.

Примечание - При применении того или иного вида ПАВ и энергосберегающих добавок необходимо учитывать условия его введения в битум, температуру приготовления и срок действия в составе битума, указанные в паспорте завода-изготовителя.

5.2 Требования к асфальтобетону

5.2.1 Требования к зерновому составу

В зависимости от номинально максимального размера, асфальтобетонные смеси по зерновому составу должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3. Зерновой состав минеральной части смеси определяют на ситах с размерами ячеек, указанными в таблице 3 в соответствии с ГОСТ 33029 (раздел 9).

Таблица 3 - Требования к зерновому составу минеральной части смеси в зависимости от номинально максимального размера

| Размер ячеек, мм | Зерновой состав минеральной части смеси, проход, % от массы, в зависимости от номинально максимального размера смеси, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 4,0 |
| 45,0 | Не менее 100 | - | - | - | - | - |
| 31,5 | От 90,0 до 100,0 | Не менее 100 | - | - | - | - |
| 22,4 | Не более 90,0 | От 90,0 до 100,0 | Не менее 100 | - | - | - |
| 16,0 | - | Не более 90,0 | От 90,0 до 100,0 | Не менее 100 | - | - |

продолжение таблицы 3

| 11,2 | - | - | Не более 90,0 | От 90,0 до 100,0 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 | - | - | - | Не более 90,0 | От 90,0 до 100,0 | От 90,0 до 100,0 |
| 4,0 | - | - | - | - | Не более 90,0 | Не более 90,0 |
| 2,0 | От 14,0 до 40,0 | От 19,0 до 45,0 | От 22,0 до 48,0 | От 28,0 до 58,0 | От 31,0 до 66,0 | - |
| 1,0 | - | - | - | - | - | От 30,0 до 55,0 |
| 0,063 | От 0,0 до 6,0 | От 1,0 до 7,0 | От 2,0 до 8,0 | От 2,0 до 10,0 | От 2,0 до 10,0 | От 6,0 до 13,0 |

5.2.2 Требования к объемным свойствам

Асфальтобетон по содержанию воздушных пустот при начальном Nнач, проектном Nпр и максимальном Nмакс числе оборотов вращательного уплотнителя, а также содержанию пустот в минеральном заполнителе ПМЗ, пустот, наполненных битумным вяжущим ПНБ, и по отношению пыль/вяжущее должен соответствовать значениям, представленным в таблице 4.

Таблица 4 - Требования к объемным свойствам

| Условия движения по количе-ству приложе-ний АК-13,0 | Содержание воздушных пустот Ра, %, при числе оборотов вращательного уплотнителя |  |  | Содержание пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ), %, не менее, при номинально максимальном размере смеси, мм |  |  |  |  |  | Содержа-ние пустот, заполнен-ных битумным вяжущим (ПНБ), % | Отноше-ние пыль/ вяжущее Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nнач | Nпр | Nмакс | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 4,0 |  |  |
| Л | ≥9,5 | (4±0,3)1) | ≥2,0 | 11,5 | 12,4 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | От 65 до 78 | От 0,8 до 1,6 |
| Н | ≥11,0 | (4±0,3)1) | ≥2,0 | 11,5 | 12,4 | 13,5 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | От 65 до 78 | От 0,8 до 1,6 |
|  |  |  | ≥2,0 |  |  |  |  |  |  | От 65 до 75 |  |
| Т | ≥11,0 |  | ≥2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э | ≥11,0 |  | ≥2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Указанное требование выполняют при проектировании состава асфальтобетонной смеси в лабораторных условиях. При производстве смесей на асфальтобетонном заводе руководствуются требованиями ГОСТ Р 58401.5. Примечания 1 Не рекомендуется проектировать смеси, в которых содержание ПМЗ превышает требуемое количество более чем на 2 %. 2 Для смесей с номинально максимальным размером 31,5 мм нижний предел ПНБ допускается снижать до 64 % для любых условий движения. 3 Для дорог с нормальными условиями движения и для смесей с номинально максимальным размером 8.0 мм содержание ПНБ должно быть в пределах от 73 % до 76 %. 4 Для дорог с нормальными условиями движения и для смесей с номинально максимальным размером 4.0 мм содержание ПНБ должно быть в пределах от 66 % до 77 %. 5 Для дорог с легкими условиями движения и для смесей с номинально максимальным размером 4,0 мм значение отношение пыль/вяжущее должно быть в пределах от 1,0 до 2,0, а для дорог с нормальными условиями движения — от 1,5 до 2,0. 6 В случае, если кривая зернового состава запроектированной смеси проходит выше точки первичного контрольного сита (мелкозернистые смеси), то значение отношение пыль/вяжущее должно быть в пределах от 0,6 до 1,2. 7 Для смесей с номинально максимальным размером заполнителя 4,0 мм содержание воздушных пустот при проектном числе оборотов вращательного уплотнителя должно быть от 4,0 % до 6,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3.2 При проектировании асфальтобетонов для тяжелых (Т) и экстремально тяжелых (Э) условий движения рекомендуется определять число текучести или стойкость к колееобразованию. Рекомендуемые минимальные значения к данным показателям представлены в таблице 5.

5.2.3.3 Для набора статистических данных рекомендуется у асфальтобетонов для тяжелых (Т) и экстремально тяжелых (Э) условий движения определять ползучесть, прочность при непрямом растяжении и усталостные свойства.

Таблица 5 - Требования к эксплуатационным характеристикам

| Условия движения по количеству приложений А2-13,0 | Число текучести, циклы, не менее | Глубина колеи, мм, не более | Ползучесть, кПа-1 | Предел прочности при непрямом растяжении, кПа | Усталостные свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т | 190 | 3,5 | Для набора статистики | Для набора статистики | Для набора статистики |
| Э | 740 | 2,5 | Для набора статистики | Для набора статистики | Для набора статистики |
| Примечания 1 Устойчивость асфальтобетона к пластическим деформациям определяют либо по показателю «число текучести», либо по показателю «глубина колеи». 2 Заказчику допускается устанавливать иные значения к требованиям физико-механических показателей на основе собственного опыта строительства, экономической целесообразности и остаточного срока службы дорожной одежды. |  |  |  |  |  |

Расчетные характеристики, принимаемые при расчете конструкций дорожных одежд асфальтобетонных смесей SP-32, SP-22, SP-16, SP-11, SP-8 и SP-4, следует принимать аналогично расчетным характеристикам смесей SP-37, SP-25, SP-19, SP-12, SP-9 и SP-4 соответственно.

5.3 Методы контроля (испытаний)

5.3.1 Количество вяжущего в асфальтобетонной смеси определяют в соответствии с ГОСТ Р 58401.15 и ГОСТ Р 58401.19.

5.3.2 Зерновой состав смеси определяют на ситах с размерами ячеек: 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4, 31,5; 45,0 мм по согласно методике по ГОСТ 33029 (раздел 9).

5.3.3 Содержания воздушных пустот при Nнач определяют по ГОСТ Р 58401.3.

5.3.4 Содержание воздушных пустот при Nпр или Nмакс определяют в соответствии с ГОСТ Р 58401.8.

5.3.5 Содержание пустот, заполненных битумным вяжущим ПНБ определяют по ГОСТ Р 58401.3.

5.3.5 Отношение пыль/вяжущее, Н определяют по ГОСТ Р 58401.3.

5.3.6 Для определения значения коэффициента водостойкости TSR необходимо применять методику по ГОСТ Р 58401.18.

5.3.7 Число текучести определяют по ГОСТ Р 58401.21 (приложение Б).

5.3.8 Для оценки показателя глубины колеи используют методику по СТ РК EN 12697- 22-2012.

5.3.9 Ползучесть и предел прочности при непрямом растяжении оценивается в соответствии с ГОСТ Р 58401.7. Усталостные свойства асфальтобетонной смеси определяют по СТ РК EN 12697- 24-2017.

6 Правила приемки

6.1 В утвержденном рецепте запроектированные асфальтобетонные смеси (SP) должны полностью соответствовать требованиям раздела 5 настоящего стандарта. При производстве и укладке асфальтобетонных (SP) необходимо руководствоваться требованиями настоящего стандарта.

6.2 Приемку асфальтобетонных смесей и асфальтобетона проводят партиями. Отбор проб асфальтобетонной смеси и асфальтобетона проводят в соответствии с СТ РК 1218 и СТ РК 1809.

Для проверки соответствия качества асфальтобетонной смеси изготовитель проводит приемо-сдаточный и периодический контроль. Заказчик (потребитель) имеет право проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта, соблюдая методы отбора проб и методы испытаний в соответствии с настоящим стандартом.

6.3 Приемо-сдаточный контроль проводят для каждой отгружаемой партии асфальтобетонной смеси, включающий в себя определение:

- температуры отгружаемой смеси.

- гранулометрического состава минеральной части смеси;

- содержания вяжущего;

- объемной плотности;

- максимальной плотности;

- содержание воздушных пустот.

Примечания

1 Температура отгрузки смеси должна обеспечивать соблюдение требуемой температуры уплотнения на дороге, но не выше температуры смешивания, определенной в соответствии с СТ РК EN 1269731, более чем на 10 °С.

2 По согласованию с заказчиком для дорог с легкими (Л) и нормальными (Н) условиями движения, допускается определять содержание воздушных пустот не реже одного раза в пять суток, при этом максимальную плотность асфальтобетонной смеси определяют ежедневно, ее отклонение от проектного значения не должно быть более 0,02 г/см3.

6.4 При периодическом контроле асфальтобетонных смесей не реже чем один раз в 15 суток проводят испытания на определение:

- содержания вяжущего;

- гранулометрического состава минеральной части смеси;

- содержания воздушных пустот.

6.5 Предельно допустимые отклонения фактических значений для единичной партии от указанных в утвержденном рецепте представлены в таблице 6.

6.6 Для обеспечения стабильности производства асфальтобетонной смеси, дополнительно осуществляют контроль по среднему значению из четырех последних партий, который позволяет отслеживать корректирующие действия производителя асфальтобетонной смеси.

Предельно допустимые отклонения фактических значений по среднему значению из четырех последних партий от указанных в утвержденном рецепте указаны в таблице 6.

6.7 При периодическом контроле для асфальтобетонных смесей (SP) устанавливают соответствие требованиям раздела 5 настоящего стандарта следующих показателей:

- содержание пустот в минеральном заполнителе (ПМЗ);

- содержание пустот, наполненных битумным вяжущим (ПНБ), только для смесей SP;

- не реже чем один раз в 30 суток, а также при замене битумного вяжущего или породы каменных материалов (или карьера-производителя каменных материалов) определяют коэффициент водостойкости TSR;

- стойкость к колееобразованию по показателям глубина колеи или число текучести (при указании в контрактной документации).

Примечание — Стойкость к колееобразованию рекомендуется определять у асфальтобетонных смесей для дорог с тяжелыми (Т) и экстремально тяжелыми (Э) условиями движения.

6.8 В случае несоответствия смеси и асфальтобетона требованиям более чем по двум показателям партию бракуют. При несоответствии смеси и асфальтобетона по одному или двум показателям изготовитель дополнительно из текущей партии материала подготавливает пять лабораторных проб и проверяет их на соответствие нормативным документам. В случае повторного несоответствия нормативным требованиям двух и более проб, партию признают браком.

6.9 Толщина укладываемого слоя асфальтобетона должна быть не менее 2,5-кратного номинально максимального размера минерального заполнителя. Толщина укладываемого слоя асфальтобетона из смесей с номинально максимальным размером не более 11,2 мм должна быть не менее 30 мм. Толщина укладываемого в верхний слой дорожной одежды асфальтобетона с номинально максимальным размером 22,4 мм может снижаться, но должна быть не менее 50 мм.

6.10 Вырубки (керны) отбирают не менее чем в одной точке на площади до 3 000 м2 готового слоя. В каждой точке отбирают не менее трех вырубок (кернов). третий абзац и примечание Допустимые отклонения по толщине слоя асфальтобетона относительно проектных значений должны быть следующими: - не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения в меньшую сторону до 15 %, остальные - до 10 % - для верхнего слоя покрытия; - не более 10 % результатов определений могут иметь отклонения в меньшую сторону до 20 %, остальные - до 15 % - для нижнего слоя покрытия и слоя основания.

Примечание - Не рекомендуется отбирать вырубки (керны) для приемки слоя по прошествии более 14 суток с момента открытия движения по участку в связи с возможным изменением параметров слоя (толщина, плотность, содержание воздушных пустот) от воздействия автотранспорта. Контроль толщины уложенного слоя при строительстве, ремонте, капитальном ремонте и содержании осуществляют по измерениям вырубок (кернов). Методика измерений, а также допустимые отклонения по толщине слоя от проектного значения принимаются в соответствии с СТ РК 1281.

6.11 Качество уплотнения асфальтобетонных слоев определяют по содержанию воздушных пустот в вырубках (кернах) в каждой точке. Требуемое содержание воздушных пустот в уплотненном слое при приемке приведено в таблице 7.

Таблица 6 - Предельно допустимые отклонения фактических значений от указанных в утвержденном рецепте

| Показатели | Предельно допустимые отклонения для верхнего слоя покрытия |  | Предельно допустимые отклонения для нижнего слоя покрытия или слоев основания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единичной партии | среднего значения из четырех последних партий | единичной партии | среднего значения из четырех последних партий |
| Содержание воздушных пустот Ра, % | ±1,2 | ±1,0 | ±1,5 | ±1.2 |
| Количество вяжущего Рb, % по массе | ±0,3 | ±0,2 | ±0,4 | ±0,3 |
| Проход через сито 31,5 (37,5) мм, % по массе | - | - | ±6,0 | ±5,0 |
| Проход через сито 22,4 (25,0) мм, % по массе | ±5,0 | ±4,5 | ±6,0 | ±5,0 |
| Проход через сито 16,0 (19,0) мм, % по массе | ±5,0 | ±4,5 | ±5,0 | ±5,0 |
| Проход через сито 11,2 (12,5) мм, % по массе | ±4,0 | ±3,5 | ±4,5 | ±4,0 |
| Проход через сито 8,0 (9,5) мм, % по массе | ±3,5 | ±3,0 | ±4,0 | ±3,5 |
| Проход через сито 4,0 (4,75) мм, % по массе | ±3,5 | ±3,0 | ±4,0 | ±3,5 |
| Проход через сито 2,0 (2,36) мм, % по массе | ±3,5 | ±3,0 | ±4,0 | ±3,5 |
| Проход через сито 0,063 (0,075) мм, % по массе | ±2,0 | ±1,5 | ±2,5 | ±2,0 |

Таблица 7 - Требования к содержанию воздушных пустот в вырубках (кернах) из уплотненного слоя дорожной одежды

| Асфальтобетон | Содержание воздушных пустот в уплотненном слое, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | для верхнего слоя покрытия | для нижнего слоя покрытия или слоев основания |
| SP | от 3,0 до 7,0 | от 2,5 до 8,0 |
| Примечание - Не допускается по кернам определять состав смеси, ПМЗ, ПНБ и отношение пыль/ вяжущее, а также переформовывать керны для определения содержания воздушных пустот в асфальтобетонной смеси. |  |  |

7. Транспортирование и хранение

7.1 Смеси транспортируют к месту укладки автосамосвалами, сопровождая каждый из них транспортной документацией.

7.2 Кузова автосамосвалов должны быть чистыми, гладкими и оборудованы тентом из водоотталкивающего материала без отверстий и разрывов.

7.3 Рекомендуется обработка кузовов анти адгезионным средством, не оказывающим негативного влияния на асфальтобетонную смесь.

7.4 При транспортировании асфальтобетонных смесей следует поддерживать требуемые температурные режимы. Для снижения температурных потерь рекомендуется применять автосамосвалы, кузова которых оборудованы подогревом.

8 Гарантия изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой смеси требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил ее транспортирования и укладки.

8.2 При отгрузке смеси потребителю каждый автосамосвал сопровождают транспортной документацией, в которой указывают следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- адрес и наименование потребителя;

- дату и время изготовления;

- температуру отгружаемой смеси;

- вид (тип) и количество смеси.

9 Требования безопасности и охраны окружающей среды

9.1 Эффективными мерами защиты окружающей среды является герметизация оборудования, предотвращение разливов органических вяжущих материалов и периодическая смена пылеулавливающих фильтров.

9.2 При работе с асфальтобетонами используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

9.3 При приготовлении и укладке смесей следует соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.002 и требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

9.4 Материалы для приготовления асфальтобетонных смесей (щебень, природный песок и дробленый песок, минеральный порошок, вяжущее) по характеру вредности и степени воздействия на организм человека относятся к малоопасным веществам, соответствуя 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Нормы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу не должны превышать установленных ГОСТ 17.2.3.02.

9.5 Воздух в рабочей зоне при приготовлении и укладке смесей должен удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.005.

9.6 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в минеральной части смесей и асфальтобетонах не должна превышать значений, установленных ГОСТ 30108.

Приложение А

(информационное)

Область применения асфальтобетонных смесей.

Для устройства слоев дорожных одежд из асфальтобетона по системе объемно-функционального проектирования рекомендуется применять следующие виды смесей:

- SP-22 (Т или Э); SP-16 (Л, Н, Т или Э); SP-11 (Л, Н или Т); SP-8 (Л или Н) — для верхнего слоя покрытия в зависимости от условий движения;

- SP-32 (Л, Н, Т или Э), SP-22 (Л, Н, Т или Э), SP-16 (Л, Н или Т) - для нижнего слоя покрытия в зависимости от условий движения;

- SP-22 (Л, Н или Т), SP-32 (Н, Т или Э) - для слоя основания в зависимости от условий движения;

- SP-8 Л, SP-4 Л - для ненагруженных автомобилями участков, , устраиваемых в стесненных условиях (благоустройство территории, тротуары, площадки, велосипедные полосы, вблизи близкорасположенных конструкций, в ограниченном пространстве при отсутствии возможности использовать каток массой свыше 6 тонн и т.д.).

Приложение Б

(информационное)

Метод расчета количества приложений расчетных нагрузок

Количество приложений расчетных нагрузок, равных 130 кН, N130, рассчитывают по формуле Б.1:

N130=Ni×K                                                        (Б.1)

где:

Ni — количество приложений расчетных нагрузок, определяемое в соответствии с нормативными и техническими документами в области проектирования за расчетный срок службы конструктивного слоя дорожной одежды;

К — переводной коэффициент, вычисляемый по формуле Б.2:

K=Qi1304                                                      (Б.2)

где:

Qi - расчетная одноосная нагрузка, определяемая в соответствии с нормативными и техническими документами в области проектирования, кН;

130 - одноосная нагрузка, кН;

4 - показатель степени, принимаемый для всех типов дорожных одежд.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV.

[2] Кодекс Республики Казахстан «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года № 400-VI.

[3] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».

[4] Кутьин Ю. А., Теляшев Э. Г. Битумы и битумные материалы. Нормативы, качество, технологии. Издательство ГУП ИНХП РБ, г.Уфа. 2018 – 272 с.

[5] Передовой зарубежный опыт. Оценка эксплуатационных характеристик асфальтобетона: информационный сборник / [С. В. Полякова, Н. Н. Рубинская, О. Д. Сандомирская, Ю. В. Тактарова]; М-во транспорта Рос. Федерации, Рос. дорожный науч.-исследовательский ин-т.- Казань : Бук, 2019.- 154 с.

[6] M. W. Witczak, K. Kaloush, T. Pellinen and other. Simple Performance Test for Superpave Mix Design NCHRP (National Cooperative Highway Research Program). Report 465. Washington, D.C. - 2002.

[7] Кирюхин Г.Н. Моделирование работоспособности и долговечности асфальтобетона в дорожных покрытиях, Москва: Техполиграфцентр, 2018 – 330 с.

МКС 93.080.20

Ключевые слова: система объемно-функционального проектирования, асфальтобетон, SP, технические требования, зерновой состав, объемные свойства, физико-механические характеристики

МКС 93.080.20

Ключевые слова: система объемно-функционального проектирования, асфальтобетон, SP, технические требования, зерновой состав, объемные свойства, физико-механические характеристики

Председатель ТК 42                                                                                             А. Х. Алибаева

РАЗРАБОТЧИК:

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт»

Президент                                                                                                               А. Х. Алибаева

Должность исполнителя:

Директор департамента ДСМиНТ                                                                М.К. Кабдыгалиева